稀土国家标准《氧化镱》编制说明

前言

氧化镱主要用于玻璃、陶瓷的着色剂，激光器材料,电子计算机记忆元件（磁泡）添加剂等。。国内产量大约在300吨以上，消费与供给基本持平，其主要生产厂家有江阴加华新材料资源有限公司、定南大华、赣州红金稀土、赣州晨光、广东珠冶、宜兴新威、赣州虔东等。

1.修订工作简况（包括任务来源、协作单位、主要工作过程）

  - 任务来源

《氧化镱》行业标准在2006年已由本公司、宜兴新威利成稀土有限公司和广州珠冶等修订，最新版本为XB/T 203-2006，之前曾有过两次修订。原标准共分5个牌号，以稀土相对纯度分为99.99%、99.95%、99.9%、99.5%、99%，非稀土杂质要求比较宽，与现今市场贸易的氧化镱产品规格相差比较大，可见原标准已不能完全与市场接轨，对其进行修订已显得十分的必要。根据“关于2014年度第一批稀土国家标准制修订计划项目任务落实的会议纪要” 稀土标委[2014]29号，稀土标委会秘书处转发了根据“国家标准委关于下达《普通柴油》等23项国家标准制修订项目计划的通知（国标委综合[2014]44号）”，《氧化镱》修订计划下达，计划编号为：2014-1596T-XB，原计划在2015年底完成，后来因为一些特殊情况而推迟到2016年上半年，由江阴加华新材料资源有限公司负责修订。

  - 起草单位情况

江阴加华新材料资源有限公司是专业生产高纯单一稀土氧化物及共沉物产品的企业，其中高纯氧化镧、高纯氧化钇、高纯氧化钇铕是公司的主要产品，公司产品销售立足于国际市场，产品远销韩国、日本、澳大利亚、美国等世界各地，在国际上设立多家销售公司，形成自己独特的销售网络。多年来，公司一直致力于稀土标准化工作，起草或参与起草过各类标准达几十项，为稀土标准的发展和提高做出了一定的贡献。

  - 主要工作过程和工作内容

根据相关会议精神，我公司组建了标准制修订小组，主要有质管办、总工办、技术科组成,同时邀请销售科人员参加。计划本阶段将完成的主要工作如下:

2015年10月 确立《氧化镱》行业标准修订遵循的基本原则，对氧化镱生产、使用厂家进行调研、收集资料，通过因特网查阅相关《氧化镱》的标准，参照原标准，确定《氧化镱》产品主要技术指标，根据分析方法的更新情况，确定仲裁分析方法，根据测试数据确定技术指标取值范围。并且提出标准征求意见稿发给有关单位及稀标会秘书处征求意见。

2015.10完成意见汇总、形成预审稿和编制说明，并将标准预审稿、编制说明，意见汇总等（电子版）发送于稀标会秘书处。

2015.11稀标会秘书处审核后负责将预审稿及编制说明挂网征求更广泛的意见。

2015.11稀标会秘书处组织召开标准预审会。

2016.3在预审会的基础上，对预审稿、编制说明，意见汇总处理表进行调整，形成送审稿，并将相关资料发送于稀标会秘书处。

2016.5稀标会秘书处负责将送审稿及编制说明挂网征求更广泛的意见。

2016.5稀标会秘书处组织召开标准审定会。

2.制定原则与标准的主要内容

本标准在修定时以遵守国家法律法规为基础,同时遵循标准起草四大原则

- 充分满足市场要求;

- 经济合理；

- 有利于创新发展;

- 满足GB/T1.1及相关标准的结构和编写规则要求。

3.标准技术内容说明

3.1 技术内容的变化情况

——增加了字符牌号(见3.1和表1)；

——增加纯度不小于Yb2O3-4N5的牌号,并规定了考核指标（见表1）；

——调整了牌号Yb2O3-4N中非稀土杂质SiO2、CaO等的考核指标（见表1）；

——调整了牌号Yb2O3-3N5中非稀土杂质CaO等的考核指标（见表1）；

——调整了牌号Yb2O3-3N中非稀土杂质Fe2O3、CaO、Cl等的考核指标（见表1）；

——调整了牌号Yb2O3-2N5中非稀土杂质Fe2O3、SiO2、CaO等的考核指标（见表1）；

——删除了纯度不小于Yb2O3-2N的牌号（见表1）；

——增加了主稀土元素Yb2O3的考核指标及计算方法（见表1）；

——修改了稀土杂质，删除了分母REO（见表1）；

——修改了灼减指标为水分与灼减的合量指标（见表1）；

——增加了所有检测均为去除水分后灼减前状态的注释（见表1）；

——修改了稀土(REO)总含量的分析方法，增加了当测得稀土总量在99%以上，以差减法计算稀土总量的实际值（见4.1.1）；

——增加了主稀土元素的相对纯度（Yb2O3/REO）计算方法，即由主稀土元素量/稀土总量*100%（见4.1.4）；

——增加了外观检验结果与本标准不符时，则直接判该批产品为不合格品的要求（见5.5.2）。

3.2技术指标调整的理由

3.2.1结合多年来氧化镱的生产与贸易实际情况，汇总了参加起草单位的意见，并征集了国内6家相关生产企业的意见和建议，对技术指标进行了调整。

3.2.2 结合目前市场和客户需求情况，增加了纯度不小于Yb2O3-4N5的牌号,并规定了考核指标。

3.2.3 删除了纯度不小于Yb2O3-2N的牌号是因为已经没有了市场，同时生产厂家也停止了该产品的生产。

3.2.3 适当改动了原行标中牌号Yb2O3-4N、Yb2O3-3N5、Yb2O3-3N、Yb2O3-2N5中的非稀土杂质指标，主要体现了产品质量的升级，以满足不同客户的需求。

3.3 标准参与单位提供数据情况：在修改本标准前，向相关参与单位发出了产品质量征询单，同时也收到了不少单位反馈的质量信息（见附件），根据这些信息以及原标准的要求，修订了此标准。

4.预审会情况

在2015年11月的厦门会议上，对《氧化镱》进行了预审，根据与会代表的意见，形成如下纪要：

4.1  规范性引用文件：GB/T12690引用的部分单独列出来；

4.2  化学成分：1）牌号Yb2O3-4N5中稀土杂质Lu2O3由原来的0.0020%改成0.0015%;  2）牌号Yb2O3-4N中La-Tb合量改为0.0010%、Lu2O3由原来的0.0050%改成0.0040%；3）统一表中的有效数字；4）删除注2内容。

4.3  外观中3.3.1改成“产品为白色粉末”。

5．预期效果

本标准产品分类主要按稀土相对纯度为依据,同时考虑主要化学成分（REO），新增物理性能考核指标，按GB/T 17803中稀土产品牌号表示方法的规定分为5个牌号，分别适用于不同的使用要求。这种分类是在原标准的基础上，结合调研结果进行划分的。本标准的分类旨在为生产、使用方提出最佳建议，拟达到效率最大化。这种分类有利技术创新以便使用中发现不同牌号产品蕴涵的其他有益功能。

6．致谢

本标准起草过程中得到了全国稀土标准化技术委员会秘书处的指导和帮助，同时也得到了众多企业领导和专家、与会代表的支持和关心，在此一并表示感谢！

2016年5月5日