w(Mg)%=V×c×M×250×250m×V0×V1×100%

中华人民共和国国家标准

GB/T ××××.1—201×

稀土废渣、废水化学分析方法

第1部分：氟离子的测定

离子选择电极法

Chemical analysis methods for scrap and waste water of rare earth

Part 1：Determination of fluorine content —

ion selective electrode analysis

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

前    言

GB/TXXXX-201X《稀土废水、废渣化学分析方法》共分5个部分：

第1部分：稀土废水、废渣化学分析方法  氟离子的测定

第2部分：稀土废水、废渣化学分析方法  化学需氧（COD）量的测定

第3部分：稀土废水、废渣化学分析方法  弱放射性的测定

第4部分：稀土废水、废渣化学分析方法  砷、铜、锌、铅、铬、镉、钡、钴、锰、钛、镍的测定

第5部分：稀土废水、废渣化学分析方法  氨氮量的测定

本部分为第1部分。

本部分为首次制定。

本部分由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本部分负责起草单位：包头稀土研究院、赣州虔东稀土集团股份有限公司负责起草。

本部分参加起草单位：北京有色金属研究总院，广州有色金属研究总院，中国北方稀土（集团）高科技有限公司冶炼分公司。

本部分主要起草人：杨学正，高立红，刘晓杰，龙旭东，于亚辉

本部分参加起草人：

稀土废渣、废水化学分析方法

第1部分：氟离子的测定

离子选择电极法

- 1 范围

本部分规定了矿山、分离、冶炼过程中产生的稀土废渣、废水中氟离子的测定方法。

本部分适用于矿山、分离、冶炼过程中产生的稀土废渣、废水中氟离子的测定。测定范围：1 mg/L~2000mg/L。

- 2 方法原理

稀土废渣以固液比1：10利用浸取剂提取，废渣浸出液及废水经硝酸、高氯酸分解，于140℃~150℃加热蒸馏使氟与干扰元素分离。在pH≈6.0左右的溶液中，以氟离子选择电极为指示电极，饱和甘汞电极为参比电极，测量两电极间的平衡电极电位值，求得氟离子含量。

- 试剂

3.1 氟化钠，优级纯。

  - 高氯酸，ρ1.76g/cm3优级纯。

  - 盐酸（1+1）。

  - 硫酸，ρ1.84g/ cm3优级纯。

  - 硝酸，ρ1.14g/ cm3优级纯。

  - 氢氧化钠溶液（400g/L）。

  - 氢氧化钠溶液（10g/L）。

3.8 浸取剂：将质量比为2：1的硫酸（3.4）和硝酸（3.5）混合液加入到水中（1L水约2滴混合液），使pH为3.2±0.05。

3.9 总离子强度缓冲溶液（TISAB）：称取68g柠檬酸钠和85g硝酸钠溶于水，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，在酸度计上使用盐酸（3.3）和氢氧化钠溶液（3.5）调节pH≈6，立即保存于塑料瓶中。

3.10氟标准贮存溶液：准确称取2.2101g氟化钠（3.1）（纯度＞99.95%，105℃烘干1h）于250mL烧杯中，用适量水溶解，移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。立即保存于塑料瓶中。此标准溶液1 mL含氟1mg。

3.11氟标准溶液：移取50.00mL氟标准贮存溶液（3.10）于500mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，立即保存于塑料瓶中。此标准溶液1 mL含氟 100µg。

3.12氟标准溶液：移取5.00mL氟标准贮存溶液（3.10）于500mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。立即保存于塑料瓶中。此标准溶液1 mL含氟10µg。

  - 茜素S指示剂（1g/L）。

4 仪器

4.1 分析天平，感量0.1mg。

4.2 酸度计。

4.3 电位测量仪，精度0.1mV。

4.4 氟离子选择电极：氟离子检测下限应不大于2.5×10-4mg/mL，电极在使用前应在1×10-4mol/L氟化钠溶液中浸泡1h以上，使之活化，然后用水洗至电极电位不大于-370mV后方可进行测定。

4.5 饱和甘汞电极。

4.6 磁力搅拌器及磁转子。

4.7 翻滚式振荡器：转速为90±2r/min的翻转式振荡装置。

4.8 提取容器：带有密封垫的玻璃瓶。

4.9 蒸馏装置（如图1所示）。

1-蒸馏瓶  2-滴液漏斗  3-温度计  4-水蒸气瓶  5-蛇形冷凝管  6-电炉

图1 蒸馏装置

- 5 试样

  - 所有的采样容器都应预先用洗涤剂、酸和水洗涤，均使用塑料容器。

  - 废水样及废渣样尽快分析。稀土废水样品应1℃~5℃避光保存，最多保存14天。

  - 稀土废渣4℃冷藏保存并于1个月内进行分析。

  - 水样有颜色，浑浊不影响测定，若样品中明显含有有机污染物，应先干过滤。

6 分析步骤

- 6.1 试料

6.1.1 按表1移取废水样（5），精确至0.01mL。

6.1.2 称取100g废渣样（5），精确至0.1g。

- 6.2 测定次数

称（移）取两份试料（6.1）进行平行测定，取其平均值。

6.3空白试验

随同试料做空白试验。

- 6.4 分析试液的制备

6.4.1 试料（6.1.2）以液固比为10:1（L/Kg）加入浸取液，盖紧瓶盖后固定在翻转式震荡装置（4.7）上，调节转速为30±2r/min，于23±2℃下振荡18±2h，使用真空过滤器和滤膜过滤，滤液待用。

6.4.2 按表1移取稀土废渣提取滤液（6.4.1）及废水试料（6.1.1）于三口瓶中。按图1搭建蒸馏装置（4.9），打开冷凝水，滴液漏斗滴加15mL高氯酸（3.2）和5mL硝酸（3.5）于蒸馏瓶中。于250mL烧杯加入1~2mL氢氧化钠溶液（3.6）吸收馏分。通过调节水汽流量、电炉温度控制溶液温度为140℃~150℃，以流速4mL/min蒸馏30 min～40min得到馏分溶液180±5mL（若馏分溶液出现黄绿色，应先加热煮沸5~10min，赶尽亚硝酰氯，冷却至室温）。将馏分溶液转移至200mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

表1

| 浓度/ mg/L | 取样体积/ mL | 定容体积/ mL | 分取体积/ mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1~60 | 50 | 200 | 20 |
| 60~300 | 10 | 200 | 20 |
| 300~600 | 10 | 200 | 10 |
| 600~1200 | 10 | 200 | 5 |
| 1200~2000 | 10 | 200 | 2 |

- 6.5 测定

6.5.1 按表1移取馏出液（6.4.2）于50mL容量瓶中，加1滴茜素S指示剂（3.13），用氢氧化钠溶液（3.6）调至溶液呈紫色，以盐酸（3.3）调至溶液呈黄色，再用氢氧化钠溶液（3.7）调至溶液呈紫色，加10mL总离子强度调节缓冲溶液（3.9），以水稀释至刻度，混匀。

6.5.2  将此溶液全部转移至50mL干燥的塑料烧杯中，加入磁转子，将其置于磁力搅拌器上启动搅拌器。插入清洗干净且干燥的氟离子选择电极（4.4）和饱和甘汞电极（4.5），待其读数稳定，电极电位每分钟的变化不大于0.2mV时，读取电位值。

6.5.3  在工作曲线上查得测试液中氟离子的微克数，计算样品中氟离子的含量。

- 6.6  工作曲线的绘制

移取0.50、1.00、2.00、3.00、4.00、5.00氟离子标准溶液（3.12）和0.50、1.00、1.50、2.00、2.50、3.00氟离子标准溶液（3.11），分别置于一组50mL的容量瓶中，移取与试料溶液（6.5.1）相同体积的试料空白溶液（6.3）于50mL的容量瓶中，以下按6.5步骤操作。按氟浓度从低到高的次序进行测定。以氟离子浓度为横坐标，以相应的平衡电位值的负对数为纵坐标，分段绘制标准工作曲线。

7 分析结果的计算与表述

按式（1）计算氟离子的含量，单位为 mg/L：

c(F)=mV1VV2……………………………………（1）

式中：

m——从标准曲线上查得氟量，单位为微克（μg ）；

V1——馏分总体积，单位为毫升（mL）；

V2——分取试液体积，单位为毫升（mL）；

V ——试液体积，单位为毫升（mL）。

8 精密度

- 8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按表2数据采用线性内插法求得；超过表2含量的测定值，其重复性限(r)用外推法计算求得：

表2

| 元素 |  | 浓度/ mg/L | 重复性限（r）/mg/L |
| --- | --- | --- | --- |
| 氟 | 废水 | 0.83 | 0.029 |
|  |  | 2.03 | 0.087 |
|  |  | 401.16 | 6.07 |
|  | 废渣 | 4.06 | 0.16 |
|  |  | 324.74 | 13.10 |
|  |  | 1709.7 | 22.15 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为室内重复性标准差。 |  |  |  |

8.2 允许差

实验室间分析结果的差值应不大于表3所列的允许差：

表3

| 元素 | 浓度/ mg/L | 允许差/ mg/L |
| --- | --- | --- |
| 氟 | 1.00~10.00 | 0.50 |
|  | >10.00~100.0 | 5.00 |
|  | >100.0~500.0 | 25.0 |
|  | >500.0~1000.0 | 50.0 |
|  | >1000.0~2000.0 | 150.0 |

9 质量保证与控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

———————————————