《500KA铝电解槽技术规范》

（预审搞）

编制说明

甘肃东兴铝业有限公司

2016年5月

GB/T ×××××—××××《500kA铝电解槽技术规范》

编制说明（预审稿）

1 标准立项背景

随着国内大容量、高电流等级槽型设计能力的提升，400kA、500kA甚至600kA铝电解槽已经在我国率先实现了工业化应用。尽管国内的电解铝工艺装备在不断升级和进步，可供电解铝企业借鉴和参考的相关工艺标准却还停留在上世纪90年代左右的中小槽型铝电解槽，相关工艺参数与目前大型铝电解槽不符。目前，500kA铝电解槽在我国电解铝的总产能中所占比例已超过30%，且按照目前趋势新建电解铝生产线还将以500kA系列为主。因此，根据目前大多数电解铝企业实际情况，制订新的、符合实际的大型铝电解槽工艺技术规范或标准是电解铝行业亟待解决的问题。

鉴于上述原因，酒钢集团甘肃东兴铝业有限公司联合中南大学、沈阳铝镁设计研究院有限公司、新疆农六师铝电有限公司等国内共计10家骨干高校、研究机构和企业对500kA铝电解槽工艺技术要求提出标准立项申请，建议将其列为推荐性国家标准，以便进一步推动大型铝电解槽应用和电解铝工艺完善。

2 工作简况

2.1 任务来源

根据全国有色金属标准化技术委员会（以下简称“全国有色标委会”）于2015年提出和制定的工作安排（有色标委[2015]29号），由酒钢集团甘肃东兴铝业有限公司牵头组建编制组，承担《500kA铝电解槽技术规范》的编制工作，计划于2016年9月完成。

2.2 工作简要过程

本标准是在充分借鉴电解铝行业现有标准和调研多条国内500kA电解铝系列工艺数据的基础上编制的。编制过程中，项目组充分听取包括中南大学、沈阳铝镁设计研究院、郑州轻金属研究所等多家标准起草参与单位意见，结合500kA铝电解槽“物理场”测试数据和多条500kA铝电解槽实际运行数据，具有较为普遍的适用性。项目组于2015年10月完成标准讨论稿，并在2015年10月全国有色标委会年会上进行了讨论。根据讨论稿的讨论结果和所征集的意见，项目组对标准内容次序、内容排版等进行了调整，并对内容每一部分的参照国、行标进行了补充和完善，形成预审稿。2016年4月，在全国有色标委会昆明会议上对标准预审稿进行了初审，根据初审结果，项目组对标准内容中参照标准的编排、内容的布局等格式方面进行了修改，对焙烧启动部分内容进行了精简，对病事槽处理部分内容进行了补充。项目组计划于2016年5月完成标准的预审稿审核工作。

3 编制依据

3.1 编制依据

GB 50850  铝电解厂工艺设计规范

GB/T 17397  铝电解生产防尘防毒技术规程

GB/T 24487  氧化铝

GB/T 27804  氟化钙

GB/T 4291  冰晶石

GB/T 4292  氟化铝

YS/T 285  铝电解用预焙阳极

YS/T 287  铝电解用半石墨质阴极炭块

YS/T 517  氟化钠

YS/T 5230  铝电解用普通阴极炭块

YS/T 623  铝电解用高石墨质阴极炭块

YS/T 65  铝电解用阴极糊

YS/T 699  铝电解用石墨化阴极炭块

YS/T 737  铝电解槽系列不停电停、开槽装置

YS/T 784  铝电解槽技术参数测量方法

3.2 主要参加单位及其完成的工作

甘肃东兴铝业有限公司：负责组织起草工作组，收集国内外相关技术资料和标准，编写标准文本。

中南大学、沈阳铝镁设计研究院有限公司、郑州轻金属研究院、包头铝业有限公司、山东魏桥铝业集团、新疆嘉润资源控股有限公司、新疆农六师铝业有限公司、新疆神火煤电有限公司、新疆东方希望有色金属有限公司、中铝兰州连城分公司：负责参与技术调研、验证和标准文本的校核。

4 标准编制原则和主要内容

4.1 标准编制原则

编写的标准内容严格执行GB/T 20001-2001 标准编写规则和GB/T 1.1-2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》的规定；遵守我国针对电解铝工业制定的法律法规和标准要求。

4.2标准的可实施性

考虑到不同企业生产过程中使用的工艺装备和原料存在差异，本标准在起草过程中兼顾了工艺参数的先进性和普遍性，即既要符合多数电解铝企业运行实际，又要在行业平均水平基础上有所拔高，并符合国家对电解铝行业节能减排的要求。

4.3 标准的主要内容

4.3.1 内容范围

标准规定了500kA铝电解槽焙烧启动前的准备、中间环节各项工艺和启动后期管理要求；启动后期和正常生产期技术条件；正常生产期加料、出铝、换极、母线转接、电压管理等方面的要求；阳极更换、出铝、母线提升、阳极效应熄灭、取电解质和原铝液试样等日常作业要求；电解质和铝水平高度、电解质温度、阳极电流分布、阴极电流分布、阳极极距、炉底压降、阴极钢棒和槽底温度、炉底隆起高度、炉膛內型、残极形状等铝电解槽控制参数测量方法和要求；生产过程中冷槽、热槽、压槽、滚铝、漏槽、电解质含炭等常见病事槽状况的处理方法；生产过程中病事槽停槽判定要求等方面的内容。

4.3.2 主要技术内容

标准提出和制定了500kA铝电解槽焙烧启动及启动后期管理的流程和要求，明确了控制要点；提出了500kA铝电解槽正常生产条件下的工艺控制要求；明确了500kA铝电解系列电压管理、换极、出铝、母线提升、加料、阳极效应熄灭及电解质和原铝液取样要求；总结和提出500kA铝电解槽病事槽处理方法及病事槽停槽的要求。

5 主要技术内容说明

5.1 术语和定义

本标准的术语和定义同GB 50850《铝电解厂工艺设计规范》、YS/T 623《铝电解用高石墨质阴极炭块》等文件通用。

5.2 主要技术内容说明

5.2.1 500kA铝电解槽焙烧启动管理

经过调研，项目组发现，国内大型铝电解槽在焙烧启动过程中并没有形成行业普遍接受的铝电解槽焙烧启动流程和要求，鉴于此，本标准借鉴各企业铝电解槽焙烧启动方案，对500kA铝电解槽焙烧启动流程和过程中的要求进行了规范。具体包括以下8个方面内容：

——对焙烧启动过程物料用量、质量进行了明确要求；

——对焙烧启动过程中的工具规格进行了规定；

——对焙烧启动的前提，包括槽体验收、母线安装、供风和供料系统、铺焦挂极等方面进行了要求；

——对电解槽装炉、软连接的安装、分流器的安装等进行了明确；

——对通电焙烧的电流强度、焙烧时间、焙烧过程电压控制、软连接及分流器的拆除和转接等进行了要求；

——明确焙烧启动通电要求、焙烧时间、效应电压、灌铝量等控制参数区间；

——制定500kA铝电解槽启动后期电压保持计划表、分子比、过热度、氧化铝浓度、电解温度及电解质/铝水高度控制要求；

——明确焙烧启动过程中关键数据的测量要求。

5.2.2  500kA铝电解槽工艺参数调整技术

本标准制定500kA铝电解槽工艺参数的依据为：

——500kA铝电解槽工艺参数分为启动后期和正常生产期两个阶段。各阶段工艺参数应区别考虑；

——500kA铝电解槽工艺参数制定过程中，充分考虑氧化铝原料对工艺参数的影响；

——结合工艺参数制定要求，对换极、出铝、加料及电压管理进行规定。

5.2.3  500kA铝电解槽工艺操作技术

本标准制定的500kA铝电解槽工艺操作技术要求符合多数拥有500kA铝电解系列的电解铝企业现场作业实际和装备要求。

5.2.4  500kA铝电解槽工艺参数测量技术

500kA铝电解槽工艺参数测量技术要求是在YS/T 784《铝电解槽技术参数测量方法》基础上，结合500kA铝电解槽操作实际制定的。经过调研，符合多数电解铝企业实际情况。

5.2.5  500kA铝电解槽病事槽处理技术

本标准中提出的500kA铝电解槽冷槽、热槽、压槽、滚铝、漏槽、电解质含炭等问题的处理方法，是多数电解铝企业通过总结几十年的病事槽处理过程得来的，符合电解铝企业生产实际。

5.2.6  500kA铝电解槽停槽判定技术

本标准中500kA铝电解槽停槽判定的要求，是在总结以往各电解铝企业事故经验，同时根据500kA铝电解槽实际情况制定的。重点对以下几个方面进行了要求。

——规定了500kA铝电解槽槽底钢板停槽温度和现象；

——描述了500kA铝电解槽破损部位停槽前的现象，规定了破损部位停槽时阴极钢棒、侧部槽壳温度；

——描述了病事槽停槽前原铝成分变化；

——规定了渗漏槽、效应难灭槽停槽的判定要求。

6 知识产权说明

本标准不涉及知识产权问题，也不承担识别相关专利的责任。

7预期达到的社会效益、对产业发展的作用和影响

本标准制定过程中全面贯彻国家针对电解铝行业的有关安全、卫生、环保等方面的强制性要求，旨在推动我国电解铝行业工艺技术标准化进程，提高500kA铝电解槽生产运行工艺水平。标准的实施可以为国内不同电流等级铝电解系列高标准运行提供工艺借鉴，促进包括500kA铝电解系列在内的电解铝生产线指标和生产效率进步。

8国外和国内相关法律、法规和标准情况

8.1 国外情况

至今没有制定关于500kA铝电解槽的标准和技术规范。

8.2 国内情况

我国于2000年，针对预焙阳极铝电解槽下发了YS/T 5034-2000《自焙阳极铝电解槽预焙化改造技术规范》，于2012年编发了YS/T 784-2012《铝电解槽工艺参数测量方法》，于2013年修订和编发了GB/T 50850-2013《铝电解厂工艺设计规范》等铝电解槽改造、设计和参数测量方面技术规范和强制性要求，但目前国内尚没有形成与500kA铝电解槽工艺相关的技术规范和要求。

9 与现行有关法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准遵守国家和行业发布的相关国家标准的规定。与已发布的安全、防火、排放等强制性标准保持协调一致。本标准将与GB 50850《铝电解厂工艺设计规范》、YS/T 784《铝电解槽工艺参数测量方法》等标准一起，完善中国电解铝技术标准体系。

10 重大分歧意见的处理经过和依据

| 序号 | 意见 | 处理依据 | 处理结果 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对标准进行重新排版 | 标准原来划分为6个部分，相当于6个标准，存在不合理性。 | 将标准内容合理精简后，将标准内容划分为9个大项。 | 采纳 |
| 2 | 对标准内容进行精简 | 标准的语言描述应具有高度的概括性和严谨性。 | 在保证描述准确的前提下，精简草稿内容。 | 采纳 |
| 3 | 对草稿内容的单位表述进行统一 | 标准内容中的时间、长度、重量等单位不应该存在英文字母、汉字等多种描述。 | 将所有单位全部统一为英文字母表示。 | 采纳 |
| 4 | 在每一部分“500kA铝电解槽××技术标准”中的“500kA铝电解槽”和“标准”去掉 | 在每一章节标题中已存在“500kA铝电解槽技术规范”的标题。 | 对标准的6个部分标题的描述改为“××技术” | 采纳 |
| 5 | 对“焙烧启动”中“启动”部分内容进行精简 | 标准内容在信息表达明确的前提下应尽可能精简内容。 | 对该部分内容进行精简 | 采纳 |
| 6 | “工艺参数测量”部分内容中去除与“GB/T 784 铝电解槽技术参数测量方法”重复的内容 | 对现行标准已有内容在系标准中无需赘述。 | 在该部分中仅说明“GB/T 784 铝电解槽技术参数测量方法”中未说明的内容。 | 采纳 |
| 7 | 对“病事槽处理”的内容进行补充 | 病事槽有多种类型，应详细描述。 | 对各种病事槽的表征、产生原因、相应处理措施等进行分类叙述。 | 采纳 |

11 标准性质的建议说明

根据《中华人民共和国标准化法》规定，本标准应列为推荐性国家标准。标准内容包括：500kA铝电解槽焙烧启动前的准备、中间环节各项工艺和启动后期管理要求；启动后期和正常生产期技术条件以及正常生产期加料、出铝、换极、母线转接、电压管理等方面的要求；阳极更换、出铝、母线提升、阳极效应熄灭、取电解质和原铝液试样等日常作业要求；电解质和铝水平高度、电解质温度、阳极电流分布、阴极电流分布、阳极极距、炉底压降、阴极钢棒和槽底温度、炉底隆起高度、炉膛內型、残极形状等铝电解槽控制参数测量方法和要求；生产过程中冷槽、热槽、压槽、滚铝、漏槽、电解质含炭等常见病事槽状况的处理方法；生产过程中病事槽停槽判定要求等环节。

12 标准实施建议

12.1 推荐相关电解铝企业实施本标准，以促进500kA铝电解槽生产过程标准化；

12.2 以国家技术标准资源服务平台为依托，结合国内、国际标准化活动，举办各种形式的标准宣贯会，使国内电解铝全行业充分重视标准、理解标准、进而实施标准。

《500kA铝电解槽技术规范》编制组

2016年5月