前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准代替GB/T 6883-1995《线、棒、管拉模用硬质合金模坯》。

本部分与GB/T 6883-1995相比，主要变化如下：

Ⅱ型产品规格作了部分调整；

取消了尺寸允许偏差的普通级；

尺寸允许偏差按照线材模坯和棒、管材用模坯分别制定；

删除了附录A, 规范了加工余量的要求；

删除了管、棒拉模的2α角的范围的内容，即附录B的内容；

增加了尺寸掉边角的要求；

增加模坯的表面缺陷标准；

试验方法和检验规则增加了表面质量的检查方法等内容；

本标准等效采用ISO 2804-1996《线、棒、管拉模用硬质合金烧结品 尺寸》。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：株洲硬质合金集团有限公司。

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 6883-1995。

线、棒、管拉模硬质合金烧结品尺寸

1  范围

本标准规定了金属线材、棒材和管材拉伸用硬质合金烧结品尺寸系列及技术要求。

本标准适用于碳钢、有色金属圆形线材、圆形棒材和圆形管材的拉伸用模坯。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5242  硬质合金制品检验规则与试验方法

GB/T 5243  硬质合金制品的标志、包装、运输和贮存

3  要求

3.1  分类

圆形金属线、棒和管材拉伸用硬质合金烧结品分类及说明见表1。

表1

| 使用对象代号 | 型式结构 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| A | Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型 | 用于钢线材拉模 |
| B | Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型 | 用于有色金属线材拉模 |
| C | Ⅳ型 | 用于钢棒拉模 |
| D | Ⅳ型 | 用于有色金属棒材拉模 |
| E | Ⅳ型 | 用于钢管拉模 |
| F | Ⅳ型 | 用于有色金属管材拉模 |

3.2  型号表示规则

硬质合金烧结品由使用分类代号、模坯外径参数代号（d02）和模坯内径参数代号(d01)组成。必要时，再以两位数表示工作锥角度。当内径尺寸为选择值时，则选择后标出。尺寸参数以mm表示，不足10mm者加小数点表示，如9.5mm，表示为9.5。10mm以上者，只表示整数位，如10.5mm，表示为10。 拉伸角或倒圆尺寸（C、D、E、F型）2α0或R0，单位为度或毫米。详见示例1、示例2。

示例1：

A   30  -  6.5

示例2：

D    70  -  40  -   20

3.3  型号及尺寸

3.3.1  钢线拉模、有色金属线材拉模等线材拉伸用硬质合金烧结品型式和参数应符合图1、图2、图3和表2、表3、表4的规定。

Ⅰ型

图1

表2

| 类型 | d02，mm | h02，mm | 2β0，° ±2° | 2γ0，° ±4° | d04，mm | d05，mm | R02，mm ±0.3mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 8 | 4 | 90 | 90 | 4.2 | 2.2 | 1 |
|  | 10 | 8 | 90 | 90 | 7.6 | 6.2 | 1.5 |
| 注：l04由供需双方协商确定。 |

Ⅱ型

图2

表3

| 类型 | d02，mm | d01，mm | 2α0，° | h02，mm | 2β0，° | 2γ0，° | d04，mm | d05，mm | R02 ，mm ±0.3 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ±1° |  | ±2° | ±4° |  |  |  |
| Ⅱ | 8 | 0.1 | 10 | 4 | 90 | 90 | 3.6 | 2.2 | 1.0 |
|  | 8 | 0.3 | 10 | 4 | 90 | 90 | 3.6 | 2.2 |  |
|  | 10 | 0.1 | 10 | 8 | 90 | 90 | 5.5 | 3.5 | 1.5 |
|  | 10 | 0.3 | 10 | 8 | 90 | 90 | 6 | 3.5 |  |
|  | 10 | 0.6 | 12 | 8 | 90 | 90 | 6 | 4 |  |
|  | 10 | 1 | 12 | 8 | 90 | 90 | 6 | 4 |  |
|  | 10 | 1.5 | 12 | 8 | 90 | 90 | 6 | 4.5 |  |
|  | 12 | 0.2 | 10 | 10 | 90 | 90 | 7 | 4.5 | 2.0 |
|  | 12 | 0.6 | 12 | 10 | 90 | 90 | 7 | 4.5 |  |
|  | 12 | 1 | 12 | 10 | 90 | 90 | 7 | 4.5 |  |
|  | 12 | 1.4 | 12 | 10 | 90 | 90 | 7 | 5 |  |
|  | 12 | 1.8 | 12 | 10 | 90 | 90 | 8 | 5 |  |
|  | 14 | 0.2 | 10 | 12 | 60 | 75 | 7 | 5 | 2.5 |
|  | 14 | 0.6 | 12 | 12 | 60 | 75 | 7 | 5 |  |
|  | 14 | 1 | 12 | 12 | 60 | 75 | 7 | 5 |  |
|  | 14 | 1.4 | 12 | 12 | 60 | 75 | 7 | 5 |  |
|  | 14 | 1.8 | 12 | 12 | 60 | 75 | 8 | 5.5 |  |
|  | 14 | 2.4 | 12 | 12 | 60 | 75 | 8 | 6 |  |
|  | 16 | 0.3 | 10 | 13 | 60 | 75 | 8 | 5 | 2.5 |
|  | 16 | 0.6 | 12 | 13 | 60 | 75 | 8 | 5 |  |
|  | 16 | 1 | 12 | 13 | 60 | 75 | 8.5 | 5 |  |
|  | 16 | 1.4 | 12 | 13 | 60 | 75 | 9 | 5.5 |  |
|  | 16 | 1.8 | 12 | 13 | 60 | 75 | 9 | 6 |  |
|  | 16 | 2.2 | 14 | 13 | 60 | 75 | 9.5 | 6.5 |  |
|  | 16 | 2.6 | 14 | 13 | 60 | 75 | 9.5 | 6.5 |  |
|  | 16 | 3 | 14 | 13 | 60 | 75 | 9.5 | 7 |  |
|  | 20 | 1 | 12 | 17 | 60 | 60 | 8.5 | 6 | 2.5 |
|  | 20 | 1.6 | 12 | 17 | 60 | 60 | 8.5 | 6.5 |  |
|  | 20 | 2.2 | 14 | 17 | 60 | 60 | 10 | 6.5 |  |
|  | 20 | 2.8 | 14 | 17 | 60 | 60 | 10 | 7 |  |
|  | 20 | 3.4 | 14 | 17 | 60 | 60 | 11 | 8 |  |
|  | 20 | 4 | 16 | 17 | 60 | 60 | 12 | 8.5 |  |
|  | 20 | 4.6 | 16 | 17 | 60 | 60 | 12.5 | 9 |  |
|  | 25 | 2 | 12 | 20 | 60 | 60 | 11.5 | 7 | 3.0 |
|  | 25 | 2.7 | 14 | 20 | 60 | 60 | 12 | 7.5 |  |
|  | 25 | 3.4 | 14 | 20 | 60 | 60 | 13 | 8 |  |
|  | 25 | 4.1 | 16 | 20 | 60 | 60 | 13.5 | 8.5 |  |
|  | 25 | 4.8 | 16 | 20 | 60 | 60 | 14 | 9 |  |
|  | 25 | 5.5 | 16 | 20 | 60 | 60 | 14.5 | 10 |  |

表3（续）

| 类型 | d02，mm | d01，mm | 2α0，° | h02，mm | 2β0，° | 2γ0，° ±4° | d04，mm | d05，mm | R02 ，mm ±0.3 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ±1° |  | ±2° |  |  |  |  |
| Ⅱ | 30 30 30 30 | 3 3.7 4.5 5.5 | 14 14 16 16 | 24 24 24 24 | 60 60 60 60 | 60 60 60 60 | 15 16 17 18 | 9 9 10 10 | 4.5 |
| 注：l04、R01由供需双方协商确定。 |

Ⅲ型

图3

表4

| 类型 | d02，mm | d01，mm | 2α0，° | h02，mm | 2β0，° | 2γ0，° ±4° | d04，mm | d05，mm | R02 ，mm ±0.3 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ±1° |  | ±2° |  |  |  |  |
| Ⅲ | 20 | 4 | 16 | 17 | 60 | 60 | 12 | 8.5 | 2.5 |
|  | 20 | 4.6 | 16 | 17 | 60 | 60 | 12.5 | 9 |  |
|  | 25 | 4.1 | 16 | 20 | 60 | 60 | 13.5 | 8.5 | 3.0 |
|  | 25 | 4.8 | 16 | 20 | 60 | 60 | 14 | 9 |  |
|  | 25 | 5.5 | 16 | 20 | 60 | 60 | 14.5 | 10 |  |
|  | 25 | 6.5 | 16 | 20 | 60 | 60 | 15.5 | 11 |  |
|  | 30 | 4.5 | 16 | 24 | 60 | 60 | 17 | 10 | 3.5 |
|  | 30 | 5.5 | 16 | 24 | 60 | 60 | 18 | 10 |  |
|  | 30 | 6.5 | 16 | 24 | 60 | 60 | 18 | 12 |  |
|  | 30 | 8 | 16 | 24 | 60 | 60 | 19 | 13.5 |  |
|  | 30 | 9.5 | 16 | 24 | 60 | 60 | 20 | 16 |  |
| 注：l03、R01由供需双方协商确定。 |

3.3.2  钢圆棒拉模、有色金属圆棒拉模、钢管材拉模、有色金属管材拉模用硬质合金烧结品型式和参数应符合图4、表5的规定，加工余量见表6。

Ⅳ型

图4

表5                                  单位为毫米

| d02 | d01 | h02 | l04 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拉模类型代号 |  |  |
|  | C | D | E、F |  |  |
|  | d1 | d1 | d1 |  |  |
|  | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |  |  |
| 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 | — 9 12 15 18 21 24 27 29 32 35 39 43 47 — 51 — | — 13 16 19 22 25 28 31 34 37 41 45 49 53 — 61 — | 9 11 13 17 20 24 27 30 34 38 42 46 50 54 58 62 65 | 12 14 18 21 25 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 | 10 11 13 17 21 24 28 32 36 40 43 48 53 45 60 65 68 | 12 14 18 22 26 30 34 38 42 45 50 55 58 62 67 70 75 | 20 24 24 24 25 25 27 27 27 30 30 30 33 33 33 35 38 | 5 5.5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 6.5 7.5 7.5 7.5 8 8 8 8.5 8.5 |

表5 (续)                              单位为毫米

| d02 | d01 | h02 | l04 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拉模代号 |  |  |
|  | C | D | E、F |  |  |
|  | d1 | d1 | d1 |  |  |
|  | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |  |  |
| 110 120 130 140 150 | — — — — — | — — — — — | — — — — — | — — — — — | 73 74 84 93 102 | 78 88 97 106 115 | 38 38 40 40 40 | 8.5 9 9 9 9 |
| 注1：2α0、R01、d04、d05、l01、l02以及l03由供需双方协商确定。 注2：d01尺寸在订货时应予确定，考虑到加工余量（加工余量见表6）为最小值时，d01= d1。 |

表6                                 单位为毫米

| d02 | d01的加工余量 |
| --- | --- |
| ≥25～80 | 0.5 |
| ≥85～100 | 0.6 |
| ≥105～150 | 0.8 |

3.4  化学成分

产品的化学成分由供需双方协商确定。

3.5  物理性能、力学性能、组织结构

产品的物理性能、力学性能、组织结构由供需双方按GB/T 5242协商确定。

3.6  尺寸及允许偏差

3.6.1  钢线拉模、有色金属线材拉模的d02、d01、h02允许偏差应符合表7、表8和表9的规定。

表7                                 单位为毫米

| d02 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| ≥8～16 | +0.5 +0.2 |
| ≥20～30 | +0.7 +0.2 |

表8                                 单位为毫米

| d01 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| ≥0.1～＜0.3 | 0 -0.075 |
| ≥0.3～＜0.5 | 0 -0.10 |
| ≥0.5～＜2 | 0 -0.15 |
| ≥2～＜4 | 0 -0.20 |
| ≥4～＜6 | 0 -0.25 |
| ≥6～＜10 | 0 -0.30 |

表9                                 单位为毫米

| h02 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| ≥4～10 | ±0.2 |
| ≥12～17 | ±0.3 |
| ≥20～24 | ±0.4 |

3.6.2  钢圆棒拉模、有色金属圆棒拉模、钢管材拉模、有色金属管材拉模用硬质合金烧结品d02、d01、h02尺寸允许偏差见表10、表11、表12。

表10                               单位为毫米

| d02 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| ≥25～30 | +0.7 +0.2 |
| ≥35～150 | ±1%d02 |

表11                                单位为毫米

| d01 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| ＜12 | 0 -0.3 |
| ≥12～＜16 | 0 -0.35 |
| ≥16～＜20 | 0 -0.4 |
| ≥20～＜25 | 0 -0.45 |
| ≥25～＜32 | 0 -0.5 |
| ≥32～＜40 | 0 -0.6 |
| ≥40～＜50 | 0 -0.75 |
| ≥50～＜63 | 0 -0.9 |
| ≥63～＜80 | 0 -1.1 |
| ≥80～＜100 | 0 -1.3 |
| ≥100～＜115 | 0 -1.5 |
| 注：d01以其最大测量值计。 |

表12                                单位为毫米

| h02 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| ≥20≤～27 | ±0.4 |
| ≥30≤～40 | ±0.5 |

3.7  外观质量

3.7.1  产品的工作部位掉边掉角长度（宽度）：不应大于0.3mm；非工作部位掉边掉角长度（宽度）：不应大于0.5mm。

3.7.2  产品的表面不得有起皮、臌泡、分层、裂纹、脏化、粘料、堵孔、氧化等影响使用的缺陷。

- 试验方法

  - 产品的化学成分分析按供需双方协商确定的方法进行。

  - 产品的物理性能、力学性能、组织结构的检验按GB/T 5242协商确定的方法进行。

  - 产品的尺寸及允许偏差采用相应精度的量具进行检验。

  - 产品的外观质量采用目视并结合相应精度的量具进行检验。

5  检验规则

5.1 检查和验收

5.1.1 产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准及合同（或订货单）的规定进行复验。复验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起三个月内以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

  - 组批

产品应成批提交验收。每批由同一原料、同一工艺、同一型号的产品组成，每批数量根据订购方要求而定。

  - 检验项目及取样

产品的检验项目、取样位置及数量应符合表12的规定。

表12

| 检验项目 | 取样位置 | 取样数量 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 混合料 | 每批1份 | 3.4 | 4.1 |
| 物理性能、力学性能、组织结构 | 产品随机抽样（抗弯强度检验采用随炉试样） | 按GB/T 5242的规定进行 | 3.5 | 4.2 |
| 尺寸及允许偏差 | 逐件 | — | 3.6 | 4.3 |
| 外观质量 | 逐件 | — | 3.7 | 4.4 |
| 注：产品化学成分允许供方以混合料检验结果报出。 |

5.4  检验结果的判定

5.4.1  产品的化学成分检验不合格，判该批产品不合格。

5.4.2  产品的物理性能、力学性能、组织结构检验结果的判定按GB/T 5242的规定进行。检验结果不合格时,应加倍取样对不合格项进行重复试验。若仍有一个检验结果不合格，判该批产品不合格。

5.4.3  产品的尺寸及允许偏差检验不合格，判该件不合格。

5.4.4  产品的外观质量检验不合格，判该件不合格。

- 6  标志、包装、运输、贮存和质量证明书

6.1　标志、包装、运输、贮存

产品的标志、包装、运输和贮存，按GB/T 5243的规定进行。

  - 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明：

- 供方名称、地址；

- 产品名称；

- 产品型号；

- 批号；

- 各项检验结果及技术监督部门印记；

- 出厂日期。

- 7  合同（或订货单）内容

订购本标准所列产品的合同（或订货单）应包括下列内容：

- 产品名称；

- 产品型号；

- 产品净重或数量；

- 本标准编号；

- 其他要求。

# Text boxes

ICS  77.160

H  59

中华人民共和国国家标准

GB/T 6883—2016

代替 GB/T 6883—1995

线、棒、管拉模用硬质合金烧结品 尺寸

Wire,bar or tube drawing dies-

As-sintered pelleds of hardmetal(carbide)-Dimensions

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

钢线材拉伸模坯

外径尺寸（d02）30mm

分隔符

内径尺寸（d01）6.5mm

内径尺寸（d01），40mm

分隔符

外径尺寸（d02），70mm

有色金属棒材拉伸模坯

分隔符

工作锥角度，20°