《线、棒和管拉模用硬质合金烧结品 尺寸》国家标准（送审稿）编制说明

一、工作简况

1.1 任务来源

根据国家标准委《关于下达2015年第一批国家标准制修订计划的通知》（国标委综合[2015]30号）要求，确定了国家标准《线、棒和管拉模用硬质合金烧结品尺寸》GB/T 6883-1995由株洲硬质合金集团有限公司负责修订，计划编号为：20150503-T-610，要求2015年度完成“三稿三审”程序，提交报批稿。

1.2  产品概况

硬质合金是由粉末冶金方法生产的、由难熔金属化合物和粘结金属组成的一种复合材料。它具有硬度高、耐磨、强度和韧性较好、耐热、耐腐蚀等一系列优良性能，特别是它的高硬度和耐磨性，即使在500℃的温度下也基本保持不变，在1000℃时仍有很高的硬度和耐磨性，很高的抗压强度，较低的热膨胀系数，良好的化学稳定性。因此，其应用领域非常广泛，在模具合金用硬质合金制品方面，其使用得到了极大的开发。

本标准适用线、棒和管拉模用硬质合金烧结品。

1.3  起草单位情况及主要工作过程

1.3.1 起草单位情况

株洲硬质合金集团有限公司是国家“一五”期间建设的156项重点工程之一。主要生产金属切削工具、矿山及油田钻探采掘工具、硬质材料、钨钼制品、钽铌制品、稀有金属粉末制品等六大系列产品。硬质合金号称“工业的牙齿”，广泛应用于冶金、机械、地质、煤炭、石油、化工、电子、轻纺及国防军工等领域，是一个基础性产业，关系到国民经济发展的质量和水平。公司目前下设1个产品专业事业部、13个生产厂、5家控股子公司，是国内最大的硬质合金生产、科研、经营和出口基地，被湖南省认定为“十大标志性工程”企业。 
　　公司拥有较强的技术创新能力。拥有国家级硬质合金重点实验室、国家级技术中心、分析测试中心和具有国际先进水平的研发中心。“十五”计划以来，累计投资20亿元，重点建设了以金属切削工具为主的钻石工业园、以钨冶炼为主的郴州钨制品有限公司和以印刷电路板微钻为主的深圳金洲科技园，同时组织实施了钨钼、钽铌和硬质合金老系统等10多项技术改造，多项生产技术达到或接近当代世界先进水平。技术创新投入达到销售收入的4%，新产品对销售收入的贡献率达到25%以上。 
　　公司拥有健全的营销网络。前移营销平台，着力构建以点带面、点面结合、多层次、多渠道的立体营销网络，产品国内市场占有率30%左右，并销往世界70多个国家和地区。“钻石牌”商标1999年被国家工商行政管理局认定为中国驰名商标，并相继在英国、丹麦、韩国、澳大利亚、以色列、加拿大等47个国家与地区注册。“钻石牌”硬质合金于2007年被国家技术监督局评为“中国名牌”产品。 
　　公司形成了较为完整的企业文化。秉承“世界工具，财富利器”的经营理念，持守“精诚创造价值”的核心价值观，坚持 “以心为本”的管理理念，遵从“精以敬业，诚以待人”的行为基准，大力弘扬“追求过硬，进取无限”的企业精神，始终把“重科技，严管理，质量第一，钻石牌产品全力满足顾客需求”作为质量方针，追求“打造国际知名品牌，跻身世界硬质合金强势企业”的目标。不断发展和丰富的企业文化，形成了推动企业前进的强大合力。

1.3.2  主要工作过程

《线、棒和管拉模用硬质合金烧结品尺寸》GB/T 6883-1995发布至今已有二十年。随着国民经济的快速发展，我国硬质合金相关产业与国外的产品贸易、技术交流，数量越来越大，次数越来越频繁，我国线、棒、管材拉模用硬质合金相关产业发展迅速，且技术水平也在不断提升，这既带动了线、棒、管材拉模用硬质合金行业的发展，同时也对线、棒、管材拉模用硬质合金的技术水平提出了更高的要求。GB/T6883—1995中所含的型号已不能满足相关行业发展所需，同时其中的技术及参数规定也已不能满足相关行业的技术发展要求，也不能满足对外贸易及交流的要求。因此对GB/T6883—1995进行修订，在部分内容上有所调整，确保线、棒、管材拉模用硬质合金行业的水平满足国内外钢铁及有色金属线、棒、管材拉制企业的要求，及相关硬质合金产品制造业的产品贸易和技术交流能更加便利和顺畅。为适应国民经济的发展要求，促进硬质合金行业的技术进步性。及时修订《无孔的硬质合金可转位刀片》国家标准十分必要。

任务下达后，株洲硬质合金集团有限公司组织公司生产、质控、营销等部门骨干、技术人员对此标准进行了重新审查及论证，作为本标准修订的依据。

随着该类型产品国际标准ISO 2804《线、棒、管拉模用硬质合金烧结品 尺寸》在1996的发布并实施至今，秉着与国际先进水平接轨的态度，编制组翻译该国际标准并综合国内实际情况，形成一致的采标意见，根据论证过程中的调研结果以及采标意见形成标准的讨论草案稿。

2015年12月16日至19日，由全国有色金属标准化技术委员会主持，在广东省中山市召开了该标准的讨论会。来自全国有色金属标准化技术委员会、钢铁研究总院、广州有色金属研究院、宁夏东方钽业股份有限公司、自贡硬质合金有限责任公司、自贡长城硬面材料有限公司、西部宝德科技股份有限公司等7家单位的11位专家代表参加了会议。与会代表对本标准（讨论稿）进行了认真、细致的讨论，提出了修改意见和建议。编制小组根据讨论会的意见，形成了标准意见汇总处理表，并按照与会意见修改提出标准预审稿。

2014年3月29日，全国有色金属标准化技术委员会组织的标准会议在湖南长沙召开，来自中国有色金属工业标准计量质量研究所、宁夏东方钽业股份有限公司、自贡硬质合金有限责任公司、钢铁研究总院、广州有色金属研究院、西安宝德粉末冶金有限责任公司、自贡长城硬面材料有限公司、厦门金鹭特种合金有限公司、国家钨材料工程技术研究中心、株洲硬质合金集团有限公司等10家单位的14位专家对本标准预审稿进行了讨论，与会专家一致同意按照修改意见修改后形成标准提交送审，修改意见如下：

1）修改前言，删除附录A；

2）范围内“硬质合金毛坯”修改为“硬质合金烧结品”；

3）3.1条分类用表格表示；

4）示例中的“分隔短横”修改为“分隔符”；

5）3.3.1条表述与分类矛盾，重新组织语言；

6）图1与图2完全一样，根据实际情况修改为正确的图示；

7）与图1对应的表2，删除图示没有出现的d01、2α0参数项，补充缺失的R02、 l04参数项规定；

8）与图2对应的表3，补充缺失的R01、R02、l04参数项规定；

9）与图3对应的表4，补充缺失的R01、R02、l03参数项规定；；

10）修改3.3.2条表述；

11）修改Ⅳ型图示，删除图注；

12）修改表5，增加表注“2α0、R01、d04、d05、l01、l02以及l03由供需双方协商确定”以及“d01尺寸在订货时应予确定，考虑到加工余量（加工余量见表6）为最小值时，d01= d1”；

13）修改尺寸允许偏差所有表格内的范围表示方式；

14）修改3.6.2条d02尺寸允许偏差表10（原表9）；

15）修改3.6.2条d01尺寸允许偏差表11（原表10）的表注；

16）修改5.2条组批规则“产品的组批按GB/T 5242的规定进行”为“每批由同一原料、同一工艺、同一型号的产品组成，每批数量根据订购方要求而定”；

17）修改5.3条产品的检验项目及取样，增加取样位置规定，按实际执行；

18）修改5.4.2条，细化判断规则；

19）修改第7条e）项“特殊要求”为“其他要求”。

二、标准编制原则和确定标准主要内容的论据

2.1 编制原则

a） 标准的格式严格按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》的规定进行；

b） 修订后的标准充分反映了当前国内各生产企业的技术水平，便于生产，宜于应用；

c） 等同采用国际标准，有利于与国际先进水平接轨，对国内生产企业及相关行业的技术进步将产生积极的推动作用。

2.2  修订依据以及修订内容

2.2.1  修订依据

本标准等效采用ISO 2804-1996《线、棒、管拉模用硬质合金烧结品 尺寸》。

2.2.2  修订内容

2.2.2.1  概述

根据目前生产水平状况及市场需求、用户使用的需要对原标准进行了型号规格、技术要求、允许偏差、检验规则及检验结果的判定等方面内容的修订，修订稿与原标准的主要差别见表1。

表1

| 序号 | 内容 | 原标准 | 修订稿 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.1 | Ⅱ型线材用模坯分35个型号 | 根据市场的订货需求，将Ⅱ型线材用模坯增加至42个型号 |
| 2 | 3.2 | 棒材、管材用模坯d01的加工余量见附录A | 为方便查看，将棒材、管材用模坯d01的加工余量为3.3.2中的表5 |
| 3 | 5.2 | 线材、棒材和管材的尺寸允许偏差采用同一表格表示 | 为更符合生产实际和用户要求，将尺寸的允许偏差按照线材和棒材、管材两类表格表示，具体见表6、7、8、9、10、11 |
| 4 | 5.2 | 尺寸允许偏差分为普通级和较高级两档 | 根据用户对产品尺寸允许偏差的提升，允许偏差分为一档，删除了普通级 |
| 5 | 5.3 | 模坯不得有黑心、分层、裂纹和孔洞等其他影响使用的缺陷。 | 模坯允许掉边掉角的长度（宽度） |
| 6 | 5.4 | 无 | 模坯的表面缺陷标准 |

表1（续）

| 序号 | 内容 | 原标准 | 修订稿 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 6 | 试验方法和检验规则按GB 5243标准规定执行 | 试验方法和检验规则增加了表面质量的检查方法等内容 |
| 8 | — | 棒、管拉模的2α角根据使用的材料不同，规定了范围，范围为附录B | 根据目前的生产实际情况和市场的要求，删除了2α角的范围，即删除了附录B |

2.2.2.2  主要内容

a) Ⅱ型线材用模坯根据现实生产情况，增加了7个型号；

b) 将棒材、管材用模坯d01的加工余量表，调整至型号表之后，方便查询；

c) 根据用户对产品尺寸允许偏差的提升，删除了普通级允许偏差；

d) 根据目前的生产实际情况和市场的要求，删除了2α角的范围，即删除了附录B；

e) 尺寸允许偏差按照线材模坯和棒、管材用模坯分别制定，更符合生产实际和用户要求；

f) 增加了尺寸掉边角的要求：工作部位掉边掉角长度（宽度）：不应大于0.3 mm；非工作部位掉边掉角长度（宽度）：不应大于0.5 mm；

g) 增加模坯的表面缺陷标准：毛坯表面不得有起皮、臌泡、分层、裂纹、脏化、粘料、堵孔、氧化等影响使用的缺陷；

h) 试验方法和检验规则既规定了金相组织结构和物理性能的检测方法，还规定了表面质量的检查方法。

三、标准水平分析

3.1  采用国际标准和国外先进标准的程度

本标准等效采用ISO 2804-1996《线、棒、管拉模用硬质合金烧结品 尺寸》。

3.2  国际和国外同类标准水平的对比分析

尺寸允许偏差以及缺陷要求达到了ISO 2804-1996《线、棒、管拉模用硬质合金烧结品 尺寸》标准的水平。

3.3  与现有标准及制订中的标准协调配套情况

本标准与现有制订中的标准无交叉重复。

  - 涉及国内外专利及处置情况

本标准没有涉及国内外专利。

四、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。

五、重大分歧意见的处理经过和依据

暂无。

六、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

建议继续作为推荐性国家标准。

七、贯彻标准的要求和措施建议

暂无贯彻标准的要求和措施建议。

八、废止现行有关标准的建议

本标准发布后替代GB/T 6883-1995《线、棒和管拉模用硬质合金模坯》。

九、其他应予说明的事项

暂无其他应予说明的事项。

十、预期效果

本标准充分考虑了我国硬质合金企业生产体系状况以及发展的要求。

标准发布执行后，能解决原标准与当前市场不适应的问题，将引导硬质合金行业国家规范的发展，能够促进硬质合金企业的有序竞争，对行业的发展有着重要的指导作用。

在本标准实施后，可以积极向生产厂家及国内外用户推荐采用本标准。

株洲硬质合金集团有限公司

《线、棒和管拉模用硬质合金烧结品 尺寸》国家标准编制小组

二O一六年四月八日

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：线、棒和管拉模用硬质合金烧结品 尺寸   　承办人：梁鸿  共1 页  第1 页

标准项目负责起草单位：株洲硬质合金集团有限公司        电 话：0731-28265264  2015年12月19日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前言 | “技术要求做了部分调整”应将所有变化明确列出来。 | 全国有色金属标准化技术委员会、钢铁研究总院 | 采纳 |  |
| 2 | 前言 | 删除“本标准修改采用ISO 2804-1996《线、棒、管拉模用硬质合金烧结品 尺寸》”。 | 广州有色金属研究院、宁夏东方钽业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 3 | 3.1 | “按形式结构共分4种”应该将4种结构明确列出来。 | 自贡硬质合金有限责任公司 | 采纳 |  |
| 4 | 3.3 | 拆分表1，按照一个形式结构图对应一个表，分别列出。 | 西部宝德科技股份有限公司 | 采纳 |  |
| 5 | 3.3 | Ⅱ型图有误，根据实际情况修改。 | 自贡长城硬面材料有限公司 | 采纳 |  |

说明：发送“征求意见稿”的单位数：7个。

收到“征求意见稿”后，回函的单位数： 7个。

收到“征求意见稿”后，回函并有建议或意见的单位数：7个。

没有回函的单位数： 0个。