ICS 77.150.60

H 62

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX—XXXX

铋  黄

Bismuth  yellow

（讨论稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前    言

本标准按照GB/T 1.1－2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)提出并归口。

本标准负责起草单位：株洲冶炼集团股份有限公司。

本标准主要起草人：谭仪文、林文军、廖贻鹏、刘一宁

铋    黄

1范围

本标准规定了铋黄的要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输与贮存、质量证明书及合同（或订货单）内容等。

本标准适用于以金属铋、偏钒酸铵或偏钒酸铵与钼酸铵为原料，经溶解、合成、浆化和煅烧等方法制成的铋黄产品。铋黄主要应用于各种涂料、工程塑料着色、色母粒、印刷油墨、高温示温元件等。铋黄环保可应用于对环保性能有要求较高的领域，如食品包装，食品容器，儿童玩具，生活餐具等与食品直接接触的制品或制件。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件，鼓励根据本标准达成协议的各方研究可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T191  包装储运图示标志

GB/T1480-2012   金属粉末 干筛分法测定粒度

GB/T6678  化工产品采样总则

GB/T8170  数字修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T19587  气体吸附BET法测定固态物质比表面积

GB/T23274.8-2009  二氧化锡化学分析方法 第8部分:灼烧失重的测定 重量法

3要求

3.1产品分级

铋黄按化学组成分为二类：钒酸铋、钒钼酸铋。

3.2化学成分

铋黄的化学成分应符合表1规定。

表1  铋黄的化学成分表

| 元素名称 |  | 单位 | 含量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要成分 | BiVO4或BiVO4•nBi2MoO6 | % | 余量 |  |
| 添加 | Ca | % | 0～0.015 | 非限制条件，可由不同元素种类和含量组成多种牌号的铋黄 |
|  | Ba | % | 0～0.020 |  |
|  | Zn | % | 0～0.030 |  |
| 杂质 | Fe | μg/g | ≤30 | 限制条件 |
|  | Si | μg/g | ≤32 |  |
|  | Na | μg/g | ≤63 |  |
|  | Cu | μg/g | ≤15 |  |
|  | Ti | μg/g | ≤10 |  |
|  | Pb | μg/g | ≤6 |  |
|  | Mn | μg/g | ≤8 |  |
|  | Al | μg/g | ≤6 |  |
|  | Cd | μg/g | ≤1.5 |  |

3.3理化性能

铋黄分为精品型和标准型2种牌号，铋黄理化性能应符合表2规定，精品型和标准型的技术指标如表3所示。

表2  铋黄理化性能表

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 黄色粉末 |
| 颜色 | 绿相黄/红相黄 |
| pH值 | 6～8 |
| 吸油量（g/100g） | 20～30 |
| 遮盖力(g/cm2) | 45 |
| 着色力 | 75～85% |
| 水溶物（%） | ≤0.5 |
| 105℃挥发物（%） | ≤0.5 |
| 耐热（℃） | ＜300 |
| 耐光(1～8级) | 8 |
| 耐候性(1～5级) | 5 |
| 耐溶剂性(1～5级) | 5 |
| 耐酸(1～5级) | 5 |
| 耐碱(1～5级) | 5 |
| 分散性 | 优 |
| 中粒径（μm） | 0.2～10 |

表3  铋黄技术指标表

| 型号 | 平均粒径(µm)≤ | 耐热性(℃)≥ | 耐光性(级)1～8 | 耐候性(级)1～5 | 吸油量 g/100g | 密度 g/cm3 | PH值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 精品型 | 1.0 | 280 | 8 | 5 | 20～27 | 4.1～5.0 | 6～8 |
| 标准型 | 2.5 | 280 | 8 | 5 | 20～27 | 4.1～5.0 | 6～8 |

3.4外观质量

铋黄的外观有红相黄和绿相黄两种。

3.5其他

需方如对铋黄的化学成分、粒度及分布、物理规格和比表面积等有其他特殊要求时，可由供需双方另行商定。

4试验方法

4.1  铋黄化学成分仲裁分析由供需双方协商解决。

4.2  灼重的检测方法按GB/T23274.8-2009的规定进行。

4.3  粒度分布法按GB/T1480中的有关规定进行。

4.4  比表面积的的测定方法按GB/T19587 的规定进行。

4.5  铋黄产品的外观质量用目视法或比色仪器进行检测。

5检测规则

5.1检测与验收

5.1.1铋黄应由供方质量技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准或合同(或订货单)的规定，并填写质量证明书。

5.1.2需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准或(或订货单)的规定不符时，应在收到产品之日起30天内以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行。

5.2组批

铋黄应成批提交检验，每批应由同一牌号、相同物理规格的产品组成。批重不予规定。

5.3检验项目

5.3.1  每批铋黄应进行化学成分、物理规格、粒度分析、比表面积、外观质量和理化性能的检验。

5.3.2  每桶（袋）铋黄应进行外观、质量的检验。

5.4仲裁取样、制样

5.4.1取样

5.4.1.1仲裁取样的数量、样品数和样品量按GB/T6678的规定执行。选取取样单元数的规定见表3。

表3  仲裁取样单元数

| 总体物料的单元数 | 选取的最少单元数 |
| --- | --- |
| 1～10 | 全部单元 |
| 11～49 | 11 |
| 50～64 | 12 |
| 65～81 | 13 |
| 82～101 | 14 |
| 102～125 | 15 |
| 126～151 | 16 |
| 152～181 | 17 |
| 182～216 | 18 |
| 217～254 | 19 |
| 255～296 | 20 |
| 297～343 | 21 |
| 344～394 | 22 |
| 395～450 | 23 |
| 451～512 | 24 |

5.4.1.2用不锈钢取样管垂直插入桶（袋）的3/4处，呈梅花状布点，每桶取样量不小于200g。

5.4.2制样

5.4.2.1将所取试样合并，充分混匀，缩分制成3份，每份试样量约200g，供需双方各一份，仲裁样一份。

5.4.2.2每份样品必须立即装入干燥、密封容器中，贴上标签。

5.4.2.3标签需注明生产单位、产品名称、样品编号、产品批号、数量、理化性能、取样日期、取样人等，并在样品容器的封口处粘贴封条，封条须供需双方签章认可待检。

5.5检验结果的判定

5.5.1铋黄检验结果的数值修约和修约后数值的判定分别按GB/T8170-2008的规定进行。

5.5.2铋黄的粒度分析、理化性能、物理规格的检验结果与本标准或合同(或订货单)的规定不符时，应从该批产品中再取双倍于6.4规定的试样量进行重复试验，检验结果仍不符合本标准或合同(或订货单)的规定，则判该批产品不合格。

5.5.3铋黄的外观质量与本标准或合同(或订货单)的规定不符时，则判该桶（袋）产品不合格。

6包装、标志、运输与贮存、质量证明书

6.1包装

铋黄用塑料袋或塑料瓶密封包装，外用纸桶、塑料桶或塑料袋封装，每桶(袋)净重1kg±0.015kg、10kg±0.15kg和25kg±0.25kg。

6.2标志

每桶铋黄产品上应贴上醒目且不易脱落的标签，其上注明产品名称、商标、本标准的编号、批号或生产日期、等级、净重、厂名和厂址及GB/T191的防雨标志。

6.3运输

产品在运输过程中应防潮、防水、防火、防酸碱，应避免撞击和跌落。

6.4贮存

产品应存放于清洁、干燥、防雨淋、通风、避免光照射及无酸碱的环境中贮存。

6.5其他

需方如对产品的标志、包装、运输、贮存等有特殊要求时，由供需双方商定。

6.6质量证明书

每批铋黄产品应附有产品质量证明书(合格证)，其上注明：

a)生产厂家名称和商标、地址、电话、传真；

b)产品名称、等级和牌号；

c)批号；

d)净重和件数；

e)各项分析检验结果和技术监督部门印记；

f)本标准编号；

g)出厂日期。

7合同(或订货单)内容

本标准所列材料的合同(或订货单)内应包括下列内容：

a)产品名称；

b)产品牌号(或等级)；

c)理化性能、比表面积、物理规格、外观质量等特殊要求；

d)重量；

e)本标准编号；

f)包装形式；

g)其他。