前    言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规定起草的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准起草单位：格林美股份有限公司、金川集团有限公司等。

本标准主要起草人：

草酸镍

1  范围

本标准规定了草酸镍的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。

本标准适用于利用各种工业草酸镍。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1479.1  金属粉末 松装密度的测定 第1部分：漏斗法

GB/T 3249  金属及其化合物粉末费氏粒度的测定方法

GB/T 5314  粉末冶金用粉末 取样方法

GB/T 8647.1  镍化学分析方法 铁含量的测定 磺基水杨酸分光光度法

GB/T 8647.2  镍化学分析方法 铝含量的测定 电热原子吸收光谱法

GB/T 8647.6  镍化学分析方法 镉、钴、铜、锰、铅、锌量的测定 火焰原子吸收光谱法

GB/T 8647.8  镍化学分析方法 硫量的测定 高频感应炉燃烧红外吸收法

GB/T 8647.9  镍化学分析方法 碳量的测定 高频感应炉燃烧红外吸收法

GB/T 8647.10  镍化学分析方法 砷、镉、铅、锌、锑、铋、锡、钴、铜、锰、镁、硅、铝、铁量的测定 发射光谱法

GB/T 19077.1  粒度分析 激光衍射法 第1部分：通则

YS/T 539.13  镍基合金粉化学分析方法 第13部分：氧量的测定 脉冲加热惰气熔融-红外线吸收法

3  要求

3.1  产品分类

产品按化学成分分为F1、F2两个牌号。

3.2  产品的化学成分

草酸镍的化学成分应符合表1的规定。

| 指标 | F1 | F2 |
| --- | --- | --- |
| Ni | ≥ 29.0% |
| Co | ≤ 0.0010% | ≤ 0.0020% |
| Cu | ≤ 0.0010% | ≤ 0.0015% |
| Fe | ≤ 0.0010% | ≤ 0.0020% |
| Mg | ≤ 0.0010% | ≤ 0.0020% |
| Pb | ≤ 0.0005% | ≤ 0.0015% |
| Zn | ≤ 0.0005% | ≤ 0.0015% |
| Cd | ≤ 0.0005% | ≤ 0.0015% |
| Mn | ≤ 0.0005% | ≤ 0.0015% |
| Si | ≤ 0.0010% | ≤ 0.0020% |
| Al | ≤ 0.0010% | ≤ 0.0015% |
| Na | ≤ 0.0010% | ≤ 0.0020% |
| Ca | ≤ 0.0020% | ≤ 0.0025% |
| Cl- | ≤ 0.020% | ≤ 0.040% |
| D50 | 1.0 - 10.0 μm |
| 松装密度 | ≥0.25g/cm3 |

3.3  外观质量

产品应呈浅绿色粉末、颜色均匀、无结块、无杂物。

4  试验方法

4.1  产品的镍的测定用络合滴定法进行；

4.2  产品的松装密度的测定按GB/T 1479.1的规定进行；

4.3  产品的中位径（D50）的测定按GB/T 19077.1的规定进行；

4.4  产品中镉、钴、铜、锰、铅、锌含量的测定按照GB/T 8647.6的规定进行；

4.5  产品中铁、铝、钙、硫、碳、氧含量的测定分别按照GB/T 8647.1、GB/T 8647.2、GB/T 5247、GB/T 8647.8、GB/T 8647.9、YS/T 539.13的规定进行；

4.6  产品中硅、镁含量的测定按照GB/T 8647.10的规定进行；

4.7  产品的外观质量用目视检验。

5  检验规则

5.1  检查和验收

5.1.1  产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

## 5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，检验结果与本标准的规定及合同（或订货单）不符时，应在收到产品之日起30日内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样由供需双方在需方共同进行。

5.2  组批

产品应成批提交验收，每批由同一牌号、同一类别的产品组成，批重不大于5000kg。

5.3  检验项目及取样

## 每批产品的检验项目及取样应符合表2的规定。

表2

| 检验项目 | 取样规定 | 要求章节号 | 试验方法章节号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 松装密度 | 按GB/T 5314的规定 | 3.2 | 4.2 |
| 中位径 | 按GB/T 5314的规定 | 3.2 | 4.3 |
| 化学成分 | 按GB/T 5314的规定 | 3.1、3.2 | 4.4、4.5、4.6 |
| 外观质量 | 逐桶进行检验 | 3.3 | 4.7 |

5.4  检验结果的判定

5.4.1  产品的费氏粒度、松装密度、中位径检验不合格，则应对不符合本标准规定的项目取双倍数量的样品进行重复检验。若重复检验仍有一个结果不合格，则判该批产品不合格。

5.4.2  产品的化学成分检验不合格，则应对不符合本标准规定的项目取双倍数量的样品进行重复检验。若重复检验仍有一个结果不合格，则判该批产品不合格。

5.4.3  产品的外观质量检验不合格，则判该桶产品不合格。

6  标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1  标志

产品的外包装上应注明供方名称、地址、产品名称、牌号、类别、批号、净重、生产日期、检验结论等。

6.2  包装

产品经检验合格后，采用包装袋真空包装或充保护性气体包装，并放于包装桶中加盖存放。每桶重量不大于50kg。

6.3  运输

运输时防止产品受雨、受潮，运输车辆应清洁。在搬运过程中应轻拿轻放，不得滚动、倒置及剧烈碰撞，并防止产品的包装损坏。

6.4  贮存

产品应存放于干燥、通风、无腐蚀性气氛的环境中，不得受潮、腐蚀。

6.5  质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明：

- 供方名称、地址；

- 产品名称、牌号、类别；

- 产品批号；

- 净重和数量；

- 各项分析检验结果和技术监督部门的印记；

- 本标准编号；

- 包装日期。

7  合同（或订货单）内容

订购本标准所列产品的合同（或订货单）应包括下列内容：

- 产品名称；

- 产品牌号、类别；

- 产品数量；

- 本标准编号；

- 其他特殊要求。

# Text boxes

XXXX-XX-XX实施

XXXX-XX-XX发布

YS

中华人民共和国工业和信息化部 发布

草酸镍

NiC2O4

(讨论稿)

YS/T XXXX-XXXX

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS 77.160

H 71