ICS 77.150.60

H 62

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX—XXXX

高纯二 氧 化 锡

High-purity tin dioxide

（讨论稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前    言

本标准按照GB/T 1.1－2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)提出并归口。

本标准负责起草单位：株洲冶炼集团股份有限公司。

本标准主要起草人：谭仪文、林文军、廖贻鹏、付卓英

高 纯 二 氧 化 锡

1范围

本标准规定了高纯二氧化锡的要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输与贮存、质量证明书及合同（或订货单）内容等。

本标准适用于以金属锡为原料，经净化、中和、合成、浆化和煅烧等方法制成的高纯二氧化锡产品。产品主要用于ITO、半导体、冶金、化工、电子、光电等行业。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件，鼓励根据本标准达成协议的各方研究可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T191  包装储运图示标志

GB/T1480-2012   金属粉末 干筛分法测定粒度

GB/T6678-2003化工产品采样总则

GB/T8170  数字修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T19587  气体吸附BET法测定固态物质比表面积

GB/T23274.1-2009 二氧化锡化学分析方法 第1部分：二氧化锡量的测定碘酸钾滴定法

GB/T23274.2-2009 二氧化锡化学分析方法 第2部分:铁量的测定1，10-二氮杂菲分光光度法

GB/T23274.4-2009 二氧化锡化学分析方法 第4部分:铅、铜量的测定 火焰原子吸收光谱法

GB/T23274.8-2009 二氧化锡化学分析方法 第8部分:灼伤失重的测定重量法

3要求

3.1产品分级

高纯二氧化锡按化学成分分为二个等级：4N、5N

3.2化学成分

3.2.1高纯二氧化锡化学成分应符合表1规定。

3.2.2氧化锡（SnO2）的质量分数为100%减去表１所列杂质的实测质量分数总和之差。

3.2.3化学成分和修约后数值的判定按GB/T 8170的规定进行。

表1  高纯二氧化锡的化学成分表

| 等 级 | 化学成分(质量分数)/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SnO2不小于 |  | Sn 不小于 |  | NO3- 不大于 |  | 灼减量 不大于 | 杂质元素,不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Fe |  | Al |  | Si |  | Ni |  | Cu |
| 4N | 99.99 |  | 78.77 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.002 |  | 0.0005 |  | 0.001 |  | 0.0008 |  | 0.002 |
| 5N | 99.999 |  | 78.77 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.002 |  | 0.0001 |  | 0.0001 |  | 0.00005 |  | 0.0001 |
| 等 级 | 化学成分(质量分数)/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 杂质元素,不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ca | Mg |  | Cd |  | Zn |  |  | Pb |  | Cr |  | Zr |  | 杂质总和 |  |
| 4N | 0.0005 | 0.0005 |  | 0.0008 |  | 0.0005 |  |  | 0.002 |  | 0.0005 |  | 0.0005 |  | 0.01 |  |
| 5N | 0.00005 | 0.0005 |  | 0.00008 |  | 0.00005 |  |  | 0.0001 |  | 0.00005 |  | 0.00005 |  | 0.001 |  |
| 注：二氧化锡含量为100%减去表1中实测杂质总量的余量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3外观质量

高纯二氧化锡的外观是白色、淡黄色或淡灰色的四方、六方或斜方晶系粉末。

3.4其他

需方如对高纯二氧化锡的化学成分、粒度及分布(如普通级或钠米级)、比表面积和物理规格有其他特殊要求时，可由供需双方另行商定。

4试验方法

4.1二氧化锡量的分析方法按GB/T23274.1-2009的规定进行。

4.2 铁含量的分析方法按GB/T23274.2-2009的规定进行。

4.3铅、铜量含量的分析方法按GB/T23274.4-2009的规定进行。

4.4铝、硅、镍、铬和锆的含量的分析方法因目前未有标准分析方法，供需双方协商指定使用相应的方法的规定进行。

4.5 灼减量的检测方法按GB/T23274.8-2009的规定进行。

4.6粒度分布的检验方法按GB/T1480中的有关规定进行。

4.7比表面积的的检验方法按GB/T19587 气体吸附BET法测定。

4.8高纯二氧化锡产品的外观质量用目视法或比色仪器进行检测。

5检测规则

5.1检测与验收

5.1.1高纯二氧化锡应由供方质量技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准或合同(或订货单)的规定，并填写质量证明书。

5.1.2需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准或(或订货单)的规定不符时，应在收到产品之日起60天内以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行。

5.2组批

高纯二氧化锡应成批提交检验，每批应由同一牌号、相同物理规格的产品组成。批重不予规定。

5.3检验项目

5.3.1  每批高纯二氧化锡应进行物理规格、粒度分析、比表面积和化学成分的检验。

5.3.2  每桶（袋）高纯二氧化锡应进行外观质量的检验。

5.4仲裁取样、制样

5.4.1取样

5.4.1.1仲裁取样的数量、样品数和样品量按GB/T6678的规定执行。选取取样单元数的规定见表2。

表2  仲裁取样单元数

| 总体物料的单元数 | 选取的最少单元数 |
| --- | --- |
| 1～10 | 全部单元 |
| 11～49 | 11 |
| 50～64 | 12 |
| 65～81 | 13 |
| 82～101 | 14 |
| 102～125 | 15 |
| 126～151 | 16 |
| 152～181 | 17 |
| 182～216 | 18 |
| 217～254 | 19 |
| 255～296 | 20 |
| 297～343 | 21 |
| 344～394 | 22 |
| 395～450 | 23 |
| 451～512 | 24 |

5.4.1.2用不锈钢取样管垂直插入桶（袋）的3/4处，呈梅花状布点，每桶取样量不小于100g。

5.4.2制样

5.4.2.1将所取试样合并，充分混匀，缩分制成3份，每份试样量约100g，供需双方各一份，仲裁样一份。

5.4.2.2每份样品必须立即装入干燥、密封容器中，贴上标签。

5.4.2.3标签需注明生产单位、产品名称、样品编号、产品批号、数量、分析元素、取样日期、取样人等，并在样品容器的封口处粘贴封条，封条须供需双方签章认可待检。

5.5检验结果的判定

5.5.1高纯二氧化锡检验结果的数值修约和修约后数值的判定分别按GB/T8170-2008中第3章和4.3.3的规定进行。

5.5.2高纯二氧化锡的粒度分析、化学成分、物理规格的检验结果与本标准或合同(或订货单)的规定不符时，应从该批产品中再取双倍于5.4规定的试样量进行重复试验，检验结果仍不符合本标准或合同(或订货单)的规定，则判该批产品不合格。

5.5.3高纯二氧化锡的外观质量与本标准或合同(或订货单)的规定不符时，则判该桶（袋）不合格。

6包装、标志、运输与贮存、质量证明书

6.1包装

高纯二氧化锡用塑料袋或塑料瓶密封包装，外用纸桶、塑料桶或塑料袋封装，每桶(袋)净重0.5kg±0.015kg、1kg±0.015kg、10kg±0.15kg和25kg±0.25kg。

6.2标志

每桶高纯二氧化锡产品上应贴上醒目且不易脱落的标签，其上注明产品名称、商标、本标准的编号、批号或生产日期、等级、净重、厂名和厂址及GB/T191的防雨标志。

6.3运输

产品在运输过程中应防潮、防水、防火、防酸碱，应避免撞击和跌落。

6.4贮存

产品应存放于清洁、干燥、防雨淋、通风、避免光照射及无酸碱的环境中贮存。

6.5其他

需方如对产品的标志、包装、运输、贮存等有特殊要求时，由供需双方商定。

6.6质量证明书

每批高纯二氧化锡产品应附有产品质量证明书(合格证)，其上注明：

a）生产厂家名称和商标、地址、电话、传真；

b）产品名称、等级和牌号；

c）批号；

d）净重和件数；

e）各项分析检验结果和技术监督部门印记；

f）本标准编号；

g）出厂日期。

7合同(或订货单)内容

本标准所列材料的合同(或订货单)内应包括下列内容：

a)产品名称；

b)产品牌号(或等级)；

c)化学成分、比表面积、物理规格、外观质量等特殊要求；

d)重量；

e)本标准编号；

f)包装形式；

g)其他。