前    言

本标准按照GB/T 1.1－2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)提出并归口。

本标准负责起草单位：株洲冶炼集团股份有限公司。

本标准主要起草人：

铬靶材

1范围

本标准规定了铬靶材的要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输与贮存、质量证明书及合同（或订货单）内容等。

本标准适用于表面处理，光电子，功能薄膜等行业所需的金属铬靶材。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件，鼓励根据本标准达成协议的各方研究可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5163－2006  烧结金属材料(不包括硬质合金) 可渗性烧结金属材料 密度、含油率和开孔率的测定

GB/T 8170－2008  数值修约规则与极限数值的表示和判定

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1  表观密度  Density

每单位体积物质的质量。

3.2  相对密度  Relative Density

物质的密度与参照物的密度的比值。本标准中是物质表观密度与理论密度的比值。铬靶材理论密度以7.19g/cm3计算。

4  要求

4.1  产品分类

铬靶材按化学成分分为四个牌号： Cr99.995、Cr99.95、Cr99.5、 Cr99.0

4.2  化学成分

4.2.1  铬靶材的化学成分应符合表1的规定。

表1  铬靶材化学成分

| 牌号 | 化学成分（质量分数）不大于/% |
| --- | --- |
|  | 金属杂质 | 非金属杂质 |
|  | Cr不小于 | Fe | Si | Al | Cu | Pb | C | S | N | H | O |
| Cr99.995 | 99.995 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.0025 | 0.05 |
| Cr99.95 | 99.95 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.01 | 0.002 | 0.01 | 0.005 | 0.05 |
| Cr99.5 | 99.5 | 0.25 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.15 |
| Cr99.0 | 99.0 | 0.30 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.010 | 0.55 |

    - 需方如对铬靶材的化学成分有特殊要求时，由供需双方商定。

4.3  物理性能

相对密度：不同牌号的铬靶材密度均应≥99％；密度均匀性偏差≤±0.2％。

4.4  物理规格

铬靶材呈板状、圆柱状、管状或其它形状，规格尺寸及偏差由供需双方商定。

4.5  表观质量

4.5.1  铬靶材为银白色，颜色应均匀。

4.5.2  铬靶材表面应平整，无裂纹，无明显崩边，且无其他外来夹杂物和污染物。

5  试验方法

5.1  化学成分仲裁分析方法

铬靶材的化学成分仲裁分析方法由供需双方商定。

  - 物理性能检验方法

铬靶材的物理性能的测定按GB/T 5163－2006的规定进行。

5.3  铬靶材的物理规格用卡尺测量。

5.4  铬靶材的表观质量用目视法检验。

6  检验规则

6.1  检查和验收

6.1.1  铬靶材应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准或订货单（合同）的规定，并填写质量证明书（合格证）。

6.1.2  需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验。如检验结果与本标准或订货单（合同）的规定不符时，应在收到产品之日起30天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行。

  - 组批

铬靶材应成批提交检验，每批应由同一炉次或同一靶坯切割下来的产品组成。批重不予规定。

6.3   检验项目

每批铬靶材应进行化学成分、物理性能、物理规格、表观质量的检验。

6.4   仲裁取样和制样

6.4.1  化学分析仲裁样的采取和制备

铬靶材化学分析仲裁样的采取和制备方法由供需双方商定。

6.4.2  物理性能检验仲裁样的采取

从产品中按片（件）随机抽取10%样品，但不少于1片（件），根据靶材形状取合适大小，用超声波清洗器清洗干净后进行物理性能的测定。

  - 检验结果的判定

6.5.1  铬靶材检验结果的数值修约与极限数值的表示和判定按GB/T 8170中的规定进行。

6.5.2  铬靶材的化学成分、物理性能的检验结果与本标准4.2、4.3的规定不符时，按批判不合格。

    - 铬靶材的物理规格、表观质量与本标准4.4、4.5的规定不符时，按片（件）判不合格。

7  包装、标志、运输与贮存

7.1  包装

铬靶材之间应用软物隔离开，并在采用相应的防震措施后用木箱封装。

7.2  标志

每箱铬靶材的包装上应标注注册商标（或企业标志），产品名称，箱内有批号、牌号及产品合格标志。

7.3  运输与贮存

运输及贮存过程中应注意防震、防潮、防压、防止二次污染。

7.4  其他

需方如对铬靶材的标志、包装、运输与贮存有特殊要求时，由供需双方商定。

  - 质量证明书（合格证）

每批铬靶材出厂时应附质量证明书（合格证），其上注明：

a)  供方名称和商标；

b)  产品名称；

c)  批号；

d)  净重和件数；

e)  分析检验结果和技术监督部门印记；

- 标准编号；

g)  出厂日期。

- 订货单（或合同）内容

本标准所列材料的订货单（或合同）内应包括下列内容：

a)  产品名称；

b)  产品牌号；

c)  化学成分、物理性能、物理规格、表面质量等特殊要求；

d)  数量；

e)  标准编号；

f)  其他。

# Text boxes

ICS 77.150.60

H 62

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX—XXXX

铬靶材

Chromium Target

（讨论稿）

××××-××-××实施

××××-××-××发布

中华人民共和国工业和信息化部 发布