中国国家标准化管理委员会

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

发布

ICS 77.150.60

H 62

中华人民共和国国家标准

GB/T 20510—XXXX

代替 GB/T 20510—2006

氧化铟锡靶材

Indium-Tin Oxide Target

（报批稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

前    言

本标准按照GB/T 1.1－2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 20510－2006《氧化铟锡靶材》。与GB/T 20510－2006相比，主要变动如下：

――删除了“失氧率”；

――对氧化铟锡靶材的化学成分进行了修改，杂质元素由10项修改为9项，删除了对杂质元素锌、钙、镁量的控制，增加了杂质铬、铊量的控制，分别为10×10-6，杂质铁量由15×10-6修改为20×10-6，铝量由15×10-6修改为10×10-6，硅量由15×10-6修改为20×10-6，铜量由5×10-6修改为10×10-6，镍量由5×10-6修改为10×10-6；

——修改了相对密度的含量范围；

——增加了“表面粗糙度”；

——修改了组批的方式；

——删除了标准附录“失氧率的测定”。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准负责起草单位：株洲冶炼集团股份有限公司。

本标准参加起草单位：中国船舶重工集团公司第725研究所、北京冶科纳米科技有限公司。

本标准主要起草人：谭仪文、黄  剑、彭小苏、郗雨林、孙振德、梅方胜、崔晓芳、张士察。

本标准历次发布的版本：

GB/T 20510－2006。

氧化铟锡靶材

1  范围

本标准规定了氧化铟锡（简称ITO）靶材的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存、质量证明书、订货单（或合同）。

本标准适用于以99.99%金属铟、锡为原料的氧化铟锡靶材，是制作透明导电膜的核心材料。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5163  烧结金属材料(不包括硬质合金) 可渗性烧结金属材料 密度、含油率和开孔率的测定

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判断

GB/T 16535  精细陶瓷线热膨胀系数试验方法  顶杆法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

表观密度  Density

每单位体积物质的质量。

3.2

相对密度  Relative Density

物质的密度与参照物的密度的比值。本标准中是物质表观密度与理论密度的比值。氧化铟锡靶材当质量百分比In2O3  : SnO2  = 90: 10时，理论密度以7.155g/cm3计算。

3.3

凯尔文电桥  Kelvin bridge

凯尔文电桥即双臂电桥，测量电阻时有四个触点，称为四触点法。一般用于测量较低阻值的电阻。

4   要求

4.1  产品分类

氧化铟锡靶材按相对密度分为三个牌号：RD99.0、RD99.5、RD99.7。

4.2  化学成分

4.2.1  主要成分

质量百分比In2O3  : SnO2  = 90: 10，偏差为±0.5。其他质量百分比的氧化铟锡靶材由供需双方商定。

4.2.2  氧化铟锡靶材的主要杂质成分应符合表1的规定。

- 表1  氧化铟锡靶材主要杂质成分  %

| 杂质含量，质量分数不大于（×10-4） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fe | Al | Si | Ni | Cu | Cr | Pb | Cd | Tl | 总和 |
| 15 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |

4.2.3  需方如对氧化铟锡靶材的化学成分有特殊要求时，由供需双方商定。

4.3  物理性能

4.3.1  相对密度：RD99.0、RD99.5、RD99.8牌号的氧化铟锡靶材相对密度应分别≥99.0%、99.5%、99.8%；密度均匀性偏差要求见表2。

表2密度均匀性偏差要求

| 牌号 | 相对密度 | 允许偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| RD99.0 | ≥99.0~99.5 | ±0.25% |  |
| RD99.5 | ≥99.5~99.8 | ±0.15% |  |
| RD99.8 | ≥99.8~100 | ±0.10% |  |

4.3.2  电阻率：≤1.8×10-4Ω·cm。

4.3.3  线膨胀系数：（6～9）×10-6 ℃-1。

4.4  物理规格

氧化铟锡靶材呈片状或其它形状，其规格尺寸及其偏差由供需双方商定。

4.5  表面质量

4.5.1  表面粗糙度：Ra≤1.6(μm)。

4.5.2  氧化铟锡靶材呈黑色或灰黑色，颜色应均匀。

4.5.3  氧化铟锡靶材表面应平整，无裂纹，无明显崩边，气孔直径不大于0.5mm，且无任何外来夹杂物、缺陷和污染物。

4.6  组织均匀性

氧化铟锡靶材的SnO2固熔到In2O3中，Sn在靶材中均匀分布，晶粒细微均匀。

5  试验方法

5.1  化学成分分析方法

氧化铟锡靶材化学成分的仲裁分析方法由供需双方商定。

5.2  物理性能仲裁检验方法

5.2.1  表观密度检验方法

氧化铟锡靶材的表观密度的测定按GB/T 5163的规定进行。

5.2.2  电阻率检验方法

氧化铟锡靶材电阻率用凯尔文电桥法进行测定。

5.2.3  线膨胀系数检验方法

氧化铟锡靶材线膨胀系数的测定按GB/T 16535的规定进行。

5.3  氧化铟锡靶材的物理规格用相应精度的量器测定。

5.4  氧化铟锡靶材的表面质量用目视法或相应仪器检验。

6  检验规则

6.1  检查和验收

6.1.1  氧化铟锡靶材应由供方质量技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准或订货单（合同）的规定，并填写质量证明书。

6.1.2  需方对收到的产品按本标准的规定进行检验。如检验结果与本标准或订货单（合同）的规定不符时，应在收到产品之日起30天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行。

6.2  组批

氧化铟锡靶材应成批提交检验，每批应由同一生产工艺、同一批氧化铟锡粉生产的产品组成。

6.3  检验项目

6.3.1  每批氧化铟锡靶材应进行化学成分、物理性能的检验

6.3.2  每片（件）氧化铟锡靶材应进行物理规格、表面质量的检验。

6.4  仲裁取样和制样

6.4.1  化学分析试样的采取和制备

氧化铟锡靶材化学分析仲裁样的采取和制备方法由供需双方商定。

6.4.2  物理性能检验试样的采取

6.4.2.1  表观密度检验试样的采取：从产品中按片（件）随机抽取10%样品，但不少于1片（件），沿靶材的中心线，用线切割机等距分取20mm×20mm的样品3～4块，用超声波清洗器清洗干净后进行表观密度的测定。

6.4.2.2  电阻率检验试样的采取：从产品中按片（件）随机抽取10%的样品，但不少于1片（件），用线切割机沿氧化铟锡靶材的边切割长120mm的矩形长条2个，用超声波清洗器清洗干净后进行电阻率的测定。

6.4.2.3  线膨胀系数检验试样的采取：从产品中按片（件）随机抽取10%的样品，但不少于1片（件），用线切割机沿氧化铟锡靶材的边切割下与标准样品尺寸一致的长条2个，用超声波清洗器清洗干净后进行线膨胀系数的测定。

6.5  检验结果的判定

6.5.1  氧化铟锡靶材检验结果的数值修约和修约后数值的判定按GB/T 8170中的有关规定进行。

6.5.2  氧化铟锡靶材的化学成分、物理性能的检验结果与本标准4.2、4.3的规定不符时，按批判不合格。

6.5.3  氧化铟锡靶材的物理规格、表面质量与本标准4.4、4.5的规定不符时，按片（件）判不合格。

7  包装、标志、运输与贮存、质量证明书

7.1  包装

每片氧化铟锡靶材应在洁净环境下采用真空包装，并采用相应的防震措施。

7.2  标志

每片（件）氧化铟锡靶材的包装上应标注注册商标（或企业标志），产品名称、批号及产品合格标志。

7.3  运输与贮存

氧化铟锡靶材应存放在干燥阴凉的库房。运输及贮存过程中应注意防震、防潮、防压、防止二次污染。

7.4  其他

需方如对氧化铟锡靶材的标志、包装、运输与贮存有特殊要求时，由供需双方商定。

7.5  质量证明书

每批氧化铟锡靶材出厂时应附质量证明书，其上注明：

a)  供方名称和商标；

b)  产品名称；

c)  牌号；

d)  批号；

e) 净重和件数；

f)  分析检验结果和技术监督部门印记；

g) 本标准编号；

h)  出厂日期。

8  订货单（或合同）内容

本标准所列材料的订货单（或合同）内应包括下列内容：

a)  产品名称；

b)  牌号；

c)  化学成分、物理性能、物理规格、表面质量等特殊要求；

d)  数量；

e)  本标准编号；

f)  其他。