ICS 77.150.30

H62

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

锂离子电池用压延铜箔

Rolled Copper Foil for lithium ion battery

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009的规则起草的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准负责起草单位：

本标准主要起草人：

锂离子电池用压延铜箔

- 范围

本标准规定了锂离子电池用压延铜箔的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容等。

本标准适用于制造锂离子电池用压延铜箔（以下简称铜箔）。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2061 散热器散热片专用铜及铜合金箔材

GB/T 5121(所有部分) 铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231   加工铜及铜合金牌号和化学成分

GB/T 8888   重有色金属加工产品的包装、标志、运输、贮存和质量证明书

GB/T 22638.4-2008 铝箔试验方法 第4部分：表面润湿张力的测定

GB/T 26303.3 铜及铜合金加工材外形尺寸检验方法 第3部分：板带材

GB/T 29847  印制板用铜箔试验方法

YS/T 668   铜及铜合金理化检测取样方法

- 要求

  - 产品分类

    - 牌号、状态、规格

铜箔的牌号、状态及规格应符合表1的规定。

表1 压延铜箔的牌号、状态及规格

| 牌号 | 代号 | 状态 | 规格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 厚度/um | 宽度/mm |
| TU1 | T10150 | 硬（H04） | 8～20 | 300～650 |
| TU2 | T10180 |  |  |  |
| TSn0.12 | C14415 |  |  |  |

    - 标记示例

产品标记按产品名称、本标准编号、牌号（或代号）、状态、厚度和宽度的顺序表示。标记示例如下：

用TU1（T11050）制造的、硬态（H04）、厚度为10um、宽度为600mm的压延铜箔标记为：

铜箔 GB/T XXX-TU1 H04-10×600

或   铜箔 GB/T XXX-T11050 H04-10×600

  - 化学成分

铜箔的化学成分应符合GB/T 5231和GB/T 2061的规定。

  - 外形尺寸及允许偏差

    - 铜箔的厚度、单位面积质量及允许偏差应符合表2的规定。

表2 铜箔的厚度、单位面积质量及允许偏差

| 牌号 | 代号 | 厚度 um | 单位面积质量 g/m2 | 单位面积质量允许偏差 g/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TU1 TU2 TSn0.12 | T10150 T10180 C14415 | 8 | 68 | ±2.0 |
|  |  | 9 | 77 | ±2.5 |
|  |  | 10 | 86 |  |
|  |  | 12 | 106 |  |
|  |  | 15 | 131 |  |
|  |  | 20 | 176 | ±3.0 |
| 注：锂电池用压延铜箔的厚度用单位面积质量表征 |  |  |  |  |

    - 铜箔的宽度按照采购合同的规定，允许偏差为±1.5mm或由供需双方协定。

    - 箔的两边应切齐，无裂边和卷边。箔卷应有衬芯。

  - 力学性能

铜箔的力学性能应符合表3的规定。(应明确是室温力学性能还是高温力学性能？)

表3 铜箔的力学性能

| 牌号 | 代号 | 厚度 um | 抗拉强度Rm MPa | 断后伸长率A50 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TU1 TU2 | T10150 T10180 | 8 | ≥380 | ≥0.8 |
|  |  | 9 |  |  |
|  |  | 10 |  |  |
|  |  | 12 | ≥400 | ≥1.0 |
|  |  | 15 |  |  |
|  |  | 20 |  |  |
| TSn0.12 | C14415 | 8 | ≥400 | ≥1.0 |
|  |  | 9 |  |  |
|  |  | 10 |  |  |
|  |  | 12 | ≥420 | ≥1.5 |
|  |  | 15 |  |  |
|  |  | 20 |  |  |

  - 表面质量

    - 表面润湿张力

铜箔的表面润湿张力不小于4010-3N/m。

    - 抗氧化性

铜箔在140℃15min条件下，应无氧化、无变色。

    - 表面粗糙度

铜箔的表面粗糙度（Ra）不大于0.2um。

    - 针孔的尺寸和数量由供需双方商定。

    - 外观

铜箔表面应平整、颜色均匀，不应有氧化变色、划痕、斑点、皱折、压痕、手印；表面清洁，不应有灰尘、油脂、盐类、铜粉、污迹等影响加工使用的异物；边缘整齐，无缺口、撕裂、卷偏、折叠及波浪边等。

- 试验方法

  - 化学成分分析方法

铜箔化学成分的检测按GB/T 5121的规定进行。

  - 外形尺寸检验方法

    - 单位面积质量

- 铜箔的单位面积质量检验按GB/T 29847中6.4进行。

    - 宽度

- 铜箔的宽度检验按GB/T 26303.3的规定进行。

  - 力学性能试验方法

铜箔的（室温？）抗拉强度及延伸率测定按GB/T 29847中7.1的规定进行。

  - 表面质量检验方法

    - 表面润湿张力

铜箔的表面润湿张力按照GB/T 22638.4-2008进行。

    - 抗氧化性

在样品的宽度方向左、中、右切取三块100mm100mm的试样，用不锈钢钩或夹将试样悬挂于（1402）℃的空气循环式恒温箱中，15min后取出，目检铜箔的两个面是否有氧化变色。

    - 表面粗糙度

铜箔的表面粗糙度按照GB/T 29847中6.7的规定进行。

    - 针孔

铜箔的针孔按照GB/T 29847中6.2的规定进行。

    - 外观

铜箔的其他表面质量用目视进行检验。

- 检验规则

  - 检查和验收

    - 产品应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

    - 需方应对收到的产品按本标准及订货单（或合同）的规定进行复验，如复验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出；其他质量异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方在需方共同进行。

  - 组批

- 铜箔应成批提交验收，每批应由同一牌号、型号、规格及相同工艺生产组成，每批重量不超过2000 kg 为一批。

  - 检验项目

每批铜箔应进行化学成分、外形尺寸、力学性能和表面质量的检验。

  - 取样

带材取样应符合表4的规定。取样方法按YS/T 668的规定进行。

表4   取样

| 检验项目 |  | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 |  | 每批任取一试样 | 3.2 | 4.1 |
| 外形尺寸 |  | 每批不少于三个试样 | 3.3 | 4.2 |
| 力学性能 |  | 每批沿轧制方向不少于三个试样 | 3.4 | 4.3 |
| 表面质量 | 表面润湿张力 | 每批不少于三个试样 | 3.5.1 | 4.4.1 |
|  | 抗氧化性 | 每批不少于三个试样 | 3.5.2 | 4.4.2 |
|  | 粗糙度 | 每批不少于三个试样 | 3.5.3 | 4.4.3 |
|  | 针孔 | 每批不少于三个试样 | 3.5.4 | 4.4.4 |
|  | 外观 | 逐卷检验 | 3.5.5 | 4.4.5 |

  - 检验结果的判定

- 化学成分不合格时，判该批（或该炉）产品不合格。

- 外形尺寸偏差不合格时判该试样代表的该批产品不合格。

- 力学性能不合格时，应从该批产品（包括该不合格试样代表的那卷产品）中另取双倍数量的试样进行重复试验。重复试验结果全部合格，则判该批产品合格。若重复试验结果中仍有试样性能不合格，则判该批产品不合格。

- 表面质量不合格时，判该卷产品不合格。

- 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

铜箔的标志、包装、运输、贮存和质量证明书应符合GB/T 8888的规定。

- 订货单（或合同）内容

订购本标准所列产品的订货单（或合同）内应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 供应状态；

- 尺寸规格；

- 尺寸允许偏差；

- 力学性能；

- 重量；

- 本标准编号；

- 其他。

_________________________________