ICS

中华人民共和国国家标准

GB/T ××××–20××

# 密封继电器用钢包铜复合棒线材

Steel/copper composite rod and wire for hermetically sealed relay

（送审稿）

20××-××-××发布

20××-××-××实施

| 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 | 发 布 |
| --- | --- |

前    言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)归口。

本标准起草单位：西安诺博尔稀贵金属材料有限公司。

本标准主要起草人：XXX、XXX

密封继电器用钢包铜复合棒线材

1 范围

本标准规定了密封继电器用钢包铜复合棒线材的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。

本标准适用于密封继电器封接用钢包铜复合棒线材。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 223  (所有部分) 钢铁及合金化学分析方法

G B/T 3077  合金结构钢

GB/T 5121  (所有部分) 铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231  加工铜及铜合金牌号和化学成分

YB/T 5231  定膨胀封接铁镍钴合金

YS/T 668   铜及铜合金理化检测取样方法

3 要求

## 3.1产品分类

### 3.1.1  牌号﹑状态﹑规格

复合棒线材的基材为 4J29、4J33、4J34、4J44、4J46、30CrMnSiA牌号的合金，复材为TU1、TU2、T1、T2牌号的铜。复合棒线材的牌号、状态和规格见表1。产品复合截面示意图如图1所示。

表1   牌号、状态和规格

| 牌 号 | 状 态 | 规 格/mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 外径D | 复材直径d | 长度L |
| 基材/复材 | 软态(M) 半硬态(Y2) 硬态(Y) | 0.5～6.0 | D～D | >1000 |
| 注1：根据供需双方协商可供其他规格的产品。 注2：基材与复材的直径配比可转化为面积配比。 |  |  |  |  |

基材

复材

图1  产品复合截面示意图

3.1.2 标记示例

产品标记按产品名称、标准编号、牌号、状态和规格的顺序表示。标记示例如下：

用基材为4J29和复材为T1生产的硬态、外径为 1.5 mm、复材直径为0.5 mm的钢包铜复合棒线材标记为：

复合棒线材  GB/T XXXX-4J29/ T1 Y - Φ1.5×Φ0.5

3.1.3 供货状态须在合同中注明，否则以硬态供货。

3.2化学成分

基材为 4J29、4J33、4J34、4J44、4J46的化学成分应符合YB/T 5231中的要求，基材为 30CrMnSiA 的化学成分应符合GB/T 3077中的要求，复材的化学成分应符合GB/T 5231中的要求。

3.3外形尺寸及其允许偏差

外形尺寸及其允许偏差见表2要求。

表2  外形尺寸及其允许偏差                 单位为毫米

| 外径D | 外径允许偏差 | 复材直径d | 复材直径允许偏差 | 长度L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5～1.0 | ±0.01 | 0.15～0.5 | ±0.03 | >2000 |
| >1.0～3.0 | ±0.02 | 0.3～1.5 | ±0.05 |  |
| >3.0～5.0 | ±0.03 | 1.0～2.5 | ±0.06 | >1000 |
| >5.0～6.0 | ±0.04 | 1.5～3.0 | ±0.08 |  |

3.4表面粗糙度

产品表面粗糙度Ra应不大于1.6μm。

3.5复合质量

产品基材与复材之间应结合紧密，经反复弯折至断裂后，在基材与复材结合处不得发生不分层、开裂。

3.6气密性

产品与玻璃进行封接后检测，漏气率不大于1×10-4Pa·cm3/s。

3.7外观质量

产品表面应光亮清洁，不应有明显纵向划痕、裂纹、起皮、夹杂、压坑等缺陷，允许有少量锈斑、轻微的局部划伤或矫直辊印。

# 4 试验方法

4.1化学成分

基材的化学成分分析方法按GB/T 223 (所有部分) 的规定进行，复材的化学成分分析方法按GB/T 5121 (所有部分) 的规定进行。

4.2外形尺寸及其允许偏差

产品的外径用千分尺测量，长度用卷尺测量，复材直径用光学显微镜测量。

4.3表面粗糙度

产品的表面粗糙度用粗糙度仪测量。

4.4复合质量

成品丝进行反复弯折，直至折断，用100倍显微镜观察断口。

4.5气密性

产品的气密性检测根据供需双方协商的方法进行。

4.6外观质量

产品的表面质量用目视检查。

# 5 检验规则

5.1检查和验收

5.1.1产品应由供方检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准和订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2需方对收到的产品按本标准的规定进行复验，复验结果与本标准和订货单（或合同）不符时，须在收到产品之日起一个月内向供方提出，由双方协商解决。若需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在订需方共同取样。

5.2组批

产品应成批提交验收。每批产品应由同一批原料、同一次投料、同一生产工艺、同一规格生产的产品组成，每批重量应不超过100Kg。

- 5.3检验项目

每批棒线材应进行化学成分、外形尺寸及其允许偏差、表面粗糙度、复合质量、气密性及外观质量的检验。

5.4取样

棒线材的取样应符合表3规定。取样方法按YS/T 668的规定进行。

表3    取样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求章条号 | 检验章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成份 | 每批任取1个 | 3.1 | 4.1 |
| 外形尺寸及其 允许偏差 | 逐根检验，每根3个 | 3.2 | 4.2 |
| 表面粗糙度 | 逐根检验，每根3个 | 3.3 | 4.3 |
| 复合质量 | 每批3根，每根头尾 | 3.4 | 4.4 |
| 气密性 | 每批不少于20个 | 3.5 | 4.5 |
| 外观质量 | 逐根 | 3.6 | 4.6 |

5.4 检验结果的判定

5.4.1化学成分不合格时，则判定该批产品不合格。

5.4.2外形尺寸及其允许偏差、表面粗糙度、外观质量有1个不合格时，则判定该根产品不合格。

5.4.3气密性合格率不大于90%时，则判定该批产品不合格。

5.4.4复合质量不合格，再取双倍试样进行复验（含不合格产品）。复验结果若仍有试样不合格时，则判整批产品不合格。

# 6 标志、包装、运输、贮存和质量证明书

6.1 标志

产品除附有检查标志外，在每个包装箱上应系有标签或标牌，其上注明：

- 供方名称；

- 产品牌号、尺寸和状态；

- 产品批号或炉号。

6.2 包装

产品应用塑料袋抽真空包装，再用牛皮纸包装。

6.3 运输和贮存

产品运输过程中，应防止碰伤、擦伤。产品应保存在干燥、无腐蚀性气氛的场所。

6.4质量证明书

每批产品应附有质量证明书并注明：

a） 供方名称；

b） 产品名称；

c） 产品牌号、规格和状态；

d） 产品批号(或炉号)、批重、和件数；

e） 各项分析检验结果及检验部门印记；

f） 执行标准；

g） 包装日期。

# 7订货单（或合同）内容

本标准所列产品的订货单（或合同）应包括下列内容：

a） 产品名称；

b） 牌号；

c） 尺寸规格（包括铜芯尺寸）；

d） 状态（未注明时，以硬态供货）；

e） 数量；

f） 本标准编号及其他内容。