ICS 77.150.30

H62

GB/T 2040－XXXX

代代替GB/T 2040-2008

Sheet of copper and copper alloy

铜及铜合金板材

（送审稿）

200x-xx-xx 发布

200x-xx-xx 实施

GB/T××××-××××

GB/T2040-××××

前   言

本标准是按照GB/T1.1-2009给出的规则起草的。

本标准代替GB/T 2040-2008《铜及铜合金板材》。本标准与GB/T 2040-2008相比，主要变化如下：

——增加了TFe0.1、TFe2.5 、H66三个牌号和相应的状态及要求。

——增加了H66牌号（状态为软化退火（O60）、1/4硬（H01）、1/2硬（H02）、硬（H04）、特硬（H06）、弹硬（H06））及相应要求。

——删除了镉青铜板QCd1﹑铬青铜板QCr0.5-0.2-0.1﹑锰青铜板QMn1.5、QMn5、锡锌铅青铜板QSn4-4-2.5 、QSn4-4-4、锰白铜板BMn40-1.5﹑BMn3-12、热交换固定板用黄铜板HMn55-3-1 、HMn57-3-1、HAl60-1-1 、HAl67-2.5、HAl66-6-3-2 、HNi65-5、铝白铜BAl6-1.5、BAl13-3相应产品及要求；

——增加了铜及铜合金的代号表示；

——按新国标修改了合金牌号和状态表示；

——修改了紫铜、无氧铜、QCr0.5板材的规格范围；

——修改了部分板材的性能；

——删除洛氏硬度的规定；

——修改了“外形尺寸测量方法”，改为“带材外形尺寸检验方法按GB/T26303.3的规定进行”；

——增加了YS/T 482《铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法》和YS/T 483《铜及铜合金分析方法 X荧光法》；

——按GB/T 228.1-2010的规定，修改了拉伸试样；

——增加了“取样方法按YS/T 668的规定进行，力学性能和工艺性能试样的制备按YS/T 815的规定进行”的规定。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准主要起草单位：中铝洛阳铜业有限公司、中铝上海铜业有限公司、宁波兴业盛泰集团有限公司、安徽楚江科技新材料股份有限公司、太原晋西春雷铜业有限公司、铜陵金威铜业有限公司、绍兴市力博电气有限公司、金龙精密铜管集团股份有限公司。

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 2040-2008、GB/T 2040-2002、GB/T 2040-1989、GB/T 2040-1980；

——GB/T 2044-1980；

——GB/T 2045-1980；

——GB/T 2046-1980；

——GB/T 2047-1980；

——GB/T 2049-1980；

——GB/T 2052-1980 ；

——GB/T 2531-1981。

铜及铜合金板材

# 1  范围

本标准规定了铜及铜合金板材的要求﹑试验方法﹑检验规则及标志﹑包装﹑运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容等。

本标准适用于供一般用途的加工铜及铜合金板材。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228.1-2010  金属材料  拉伸试验  第1部分：室温试验方法

GB/T 230.1  金属洛氏硬度试验 第1部分：试验方法（A、 B、 C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺）

GB/T 232  金属材料 弯曲试验方法

GB/T 4340.1  金属维氏硬度试验  第1部分： 试验方法

GB/T 5121（所有部分）铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231  加工铜及铜合金牌号和化学成分

GB/T 8888  重有色金属加工产品的包装、标志﹑运输、贮存和质量证明书。

GB/T 17793  一般用途的加工铜及铜合金板带材外形尺寸及允许偏差

GB/T 26303.3  铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法  第3部分：板带材

YS/T 347    铜及铜合金平均晶粒度测定方法

YS/T 482  铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法

YS/T 483  铜及铜合金分析方法  X射线荧光光谱法(波长色散型)

YS/T 668  铜及铜合金理化检测取样方法

YS/T 815  铜及铜合金力学性能和工艺性能试样的制备方法

# 3要求

## 3.1  产品分类

### 3.1.1  牌号﹑状态﹑规格

板材的牌号﹑状态﹑规格应符合表1的规定。

表 1  牌号﹑状态﹑规格

| 牌号 | 代号 | 状 态 | 规 格 / mm |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 厚度 | 宽度 | 长度 |
| TU1、TU2、 T2 、T3 、 TP1、TP2 | T10150、T10180、T11050、T11090、C12000、C12200 | 热轧（M20） | 4 ～ 80 | ≤3000 | ≤6000 |
|  |  | 软化退火（O60）、1/4硬（H01）、1/2硬（H02）、硬（H04）、特硬（H06） | 0.2～12 | ≤3000 | ≤6000 |
| TFe0.1 | C19210 | 软化退火（O60）、1/4硬（H01）、1/2硬（H02）、硬（H04） | 0.2～5 | ≤610 | ≤2000 |
| TFe2.5 | C19400 | 软化退火（O60）、1/2硬（H02）、硬（H04）、特硬（H06） | 0.2～5 | ≤610 | ≤2000 |

续表1  牌号﹑状态﹑规格

| 牌号 | 代号 | 状 态 | 规 格 / mm |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 厚度 | 宽度 | 长度 |
| QCr0.5 | T18140 | 硬（H04） | 0.5～15 | ≤1000 | ≤2000 |
| H95 | C21000 | 软化退火（O60）、硬（H04） | 0.2～10 | ≤3000 | ≤6000 |
| H80 | C24000 | 软化退火（O60）、硬（H04） OS015、OS025、OS035、OS050 |  |  |  |
| H90、H85 | C22000、C23000 | 软化退火（O60）、1/2硬（H02）、硬（H04） |  |  |  |
| H70、H68 | T26100、T26300 | 热轧（M20） | 4 ～ 60 | ≤3000 | ≤6000 |
|  |  | 软化退火（O60）、1/4硬（H01）、1/2硬（H02）、硬（H04）、特硬（H06）、弹性（H08) OS015、OS025、OS035、OS050 | 0.2～10 |  |  |
| H66、H65 | C26800、C27000 | 软化退火（O60）、1/4硬（H01）、1/2硬（H02）、硬（H04）、特硬（H06）、弹性（H08) OS015、OS025、OS035、OS050 | 0.2～10 | ≤3000 | ≤6000 |
| H63、H62 | T27300、T27600 | 热轧（M20） | 4 ～ 60 | ≤3000 | ≤6000 |
|  |  | 软化退火（O60）、1/2硬（H02）、硬（H04）、特硬（H06） | 0.2～10 |  |  |
| H59 | T28200 | 热轧（M20） | 4 ～ 60 |  |  |
|  |  | 软化退火（O60）、硬（H04） | 0.2～10 |  |  |
| HPb59-1 | T38100 | 热轧（M20） | 4 ～ 60 |  |  |
|  |  | 软化退火（O60）、1/2硬（H02）、硬（H04） | 0.2～10 |  |  |
| HPb60-2 | C37700 | 硬（H04）、特硬（H06） | 0.5～10 |  |  |
| HMn58-2 | T67400 | 软化退火（O60）、1/2硬（H02）、硬（H04） | 0.2～10 |  |  |
| HSn62-1 | T46300 | 热轧（M20） | 4 ～ 60 |  |  |
|  |  | 软化退火（O60）、1/2硬（H02）、硬（H04） | 0.2～10 |  |  |
| QSn6.5-0.1 | T51510 | 热轧（M20） | 9 ～ 50 | ≤600 | ≤2000 |
|  |  | 软化退火（O60）、1/4硬（H01）、1/2硬（H02）、硬（H04）、特硬（H06）、弹性（H08) | 0.2～12 |  |  |
| QSn6.5-0.4 、Sn4-3、Sn4-0.3、QSn7-0.2 | T51520、T50800、C51100、T51530 | 软化退火（O60）、硬（H04）、特硬（H06） | 0.2～12 | ≤600 | ≤2000 |
| QSn8-0.3 | C52100 | 软化退火（O60）、1/4硬（H01）、1/2硬（H02）、硬（H04）、特硬（H06） | 0.2～5 | ≤600 | ≤2000 |
| QAl5 | T60700 | 软化退火（O60）、硬（H04） | 0.4～12 | ≤1000 | ≤2000 |
| QAl7 | T61000 | 1/2硬（H02）、硬（H04） |  |  |  |
| QAl9-2 | T61700 | 软化退火（O60）、硬（H04） |  |  |  |
| QAl9-4 | T61720 | 硬（H04） |  |  |  |

续表1  牌号﹑状态﹑规格

| 牌号 | 代号 | 状态 | 规 格/ mm |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 厚度 | 宽度 | 长度 |
| BZn15-20 | T74600 | 软化退火（O60）、1/2硬（H02）、硬（H04）、特硬（H06） | 0.5～10 | ≤600 | ≤1500 |
| BZn18-17 | T75210 | 软化退火（O60）、1/2硬（H02）、硬（H04） | 0.5～5 | ≤600 | ≤1500 |
| B5、B19 BFe10-1-1 BFe30-1-1 | T70380、T71050、T70590、T71510 | 热轧（M20） | 7～60 | ≤2000 | ≤4000 |
|  |  | 软化退火（O60）、硬（H04） | 0.5～10 | ≤600 | ≤1500 |
| 注： 经供需双方协商，可以供应其它规格的板材。 |

### 3.1.2  标记示例

产品标记按产品名称、标准编号、牌号、状态和规格的顺序表示。标记示例如下：

用H62（ T27600）制造的﹑供应状态为H02、厚度为0.8mm、宽度为600mm、长度为1500mm的定尺板材，标记为:

铜板GB/TXXXX-H62H02-0.8×600×1500

或     铜板GB/TXXXX- T27600H02-0.8×600×1500

## 3.2  化学成分

板材的化学成分应符合GB/T5231中相应牌号的规定。

### 3.3  外形尺寸及其允许偏差

板材的外形尺寸及其允许偏差应符合GB/T17793中相应的规定。尺寸超出GB/T 17793范围的，由供需双方协商确定。

## 3.4 力学性能

板材的横向室温力学性能应符合表2的规定。

表 2    板材的力学性能（H66的性能没列？）

| 牌号 | 状态 | 拉伸试验 | 硬度试验 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厚度 mm | 抗拉强度Rm MPa | 断后伸长率A11.3/% | 厚度 mm | 维氏硬度 HV |
| T2 、T3 TP1、TP2 TU1、TU2 | M20 | 4～14 | ≥195 | ≥30 | — | — |
|  | O60 H01 H02 H04 H06 | 0.3～10 | ≥205 215～295 245～345 295～395 ≥350 | ≥30 ≥25 ≥8 — — | ≥0.3 | ≤70 60～95 80～110 90～120 ≥110 |
| TFe0.1 | O60 H01 H02 H04 | 0.3～5 | 255～345 275～375 295～430 335～470 | ≥30 ≥15 ≥4 ≥4 | ≥0.3 | ≤100 90～120 100～130 110～150 |

续表2   板材的力学性能

| 牌号 | 状态 | 拉伸试验 | 硬度试验 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厚度/ mm | 抗拉强度Rm/（MPa） | 断后伸长率A11.3/% | 厚度/ mm | 维氏硬度 HV |
| TFe2.5 | O60 H02 H04 H06 | 0.3～5 | ≥310 365～450 415～500 460～515 | ≥20 ≥5 ≥2 — | ≥0.3 | ≤120 115～140 125～150 135～155 |
| TQCr0.5 | H04 | 0.5～15 | — | — | 0.5～15 | ≥100 |
| H96 | O60 H04 | 0.3～10 | ≥215 ≥320 | ≥30 ≥3 | — | — |
| H90 | O60 H02 H04 | 0.3～10 | ≥245 330～440 ≥390 | ≥35 ≥5 ≥3 | — | — |
| H85 | O60 H02 H04 | 0.3～10 | ≥260 305～380 ≥350 | ≥35 ≥15 ≥3 | ≥0.3 | ≤85 80～115 ≥105 |
| H80 | O60 H04 | 0.3～10 | ≥265 ≥390 | ≥50 ≥3 | — | — |
| H70、H68 | M20 | 4～14 | ≥290 | ≥40 | — | — |
| H70 H68 H65 | O60 H01 H02 H04 H06 H08 | 0.3～10 | ≥290 325～410 355～440 410～540 520～620 ≥570 | ≥40 ≥35 ≥25 ≥10 ≥3 — | ≥0.3 | ≤90 85～115 100～130 120～160 150～190 ≥180 |
| H63 H62 | M20 | 4～14 | ≥290 | ≥30 | — | — |
|  | O60 H02 H04 H06 | 0.3～10 | ≥290 350～470 410～630 ≥585 | ≥35 ≥20 ≥10 ≥2.5 | ≥0.3 | ≤95 90～130 125～165 ≥155 |
| H59 | M20 | 4～14 | ≥290 | ≥25 | — | — |
|  | O60 H04 | 0.3～10 | ≥290 ≥410 | ≥10 ≥5 | ≥0.3 | — ≥130 |
| HPb59-1 | M20 | 4～14 | ≥370 | ≥18 | — | — |
|  | O60 H02 H04 | 0.3～10 | ≥340 390～490 ≥440 | ≥25 ≥12 ≥5 | — | — |

续表2   板材的力学性能

| 牌号 | 状态 | 拉伸试验 | 硬度试验 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厚度/ mm | 抗拉强度Rm/（MPa） | 断后伸长率A11.3/% | 厚度/ mm | 维氏硬度 HV |
| HPb60-2 | H04 | — | — | — | 0.5～2.5 | 165～190 |
|  |  |  |  |  | 2.6～10 | — |
|  | H06 | — | — | — | 0.5～1.0 | ≥180 |
| HMn58-2 | O60 H02 H04 | 0.3～10 | ≥380 440～610 ≥585 | ≥30 ≥25 ≥3 | — | — |
| HSn62-1 | M20 | 4～14 | ≥340 | ≥20 | — | — |
|  | O60 H02 H04 | 0.3～10 | ≥295 350～400 ≥390 | ≥35 ≥15 ≥5 | — | — |
| QAl5 | O60 H04 | 0.4～12 | ≥275 ≥585 | ≥33 ≥2.5 | — | — |
| QAl7 | H02 H04 | 0.4～12 | 585～740 ≥635 | ≥10 ≥5 | — | — |
| QAl9-2 | O60 H04 | 0.4～12 | ≥440 ≥585 | ≥18 ≥5 | — | — |
| QAl9-4 | H04 | 0.4～12 | ≥585 | — | — | — |
| QSn6.5-0.1 | M20 | 9～14 | ≥290 | ≥38 | — | — |
|  | O60 | 0.2～12 | ≥315 | ≥40 | ≥0.2 | ≤120 |
|  | H01 | 0.2～12 | 390～510 | ≥35 |  | 110～155 |
|  | H02 | 0.2～12 | 490～610 | ≥8 | ≥0.2 | 150～190 |
|  | H04 | 0.2～3 | 590～690 | ≥5 |  | 180～230 |
| QSn6.5-0.1 | H04 | ＞3～12 | 540～690 | ≥5 |  | 180～230 |
|  | H06 | 0.2～5 | 635～720 | ≥1 |  | 200～240 |
|  | H08 |  | ≥690 | — |  | ≥210 |
| QSn6.5-0.4 QSn7-0.2 | O60 H04 H06 | 0.2～12 | ≥295 540～690 ≥665 | ≥40 ≥8 ≥2 | — | — |
| QSn4-3 QSn4-0.3 | O60 H04 H06 | 0.2～12 | ≥290 540～690 ≥635 | ≥40 ≥3 ≥2 | — | — |

续表2   板材的力学性能

| 牌号 | 状态 | 拉伸试验 | 硬度试验 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厚度/ mm | 抗拉强度Rm/（MPa） | 断后伸长率A11.3/% | 厚度/ mm | 维氏硬度 HV |
| QSn8-0.3 | O60 H01 H02 H04 H06 | 0.2～5 | ≥345 390～510 490～610 590～705 ≥685 | ≥40 ≥35 ≥20 ≥5 — | ≥0.2 | ≤120 100～160 150～205 180～235 ≥210 |
| QSi3-1 | O60 H04 H06 | 0.5～10 | ≥340 585～735 ≥685 | ≥40 ≥3 ≥1 | — | — |
| BZn15-20 | O60 H02 H04 H06 | 0.5～10 | ≥340 440～570 540～690 ≥640 | ≥35 ≥5 ≥1.5 ≥1 | — | — |
| BZn18-17 | O60 H02 H04 | 0.5～5 | ≥375 440～570 ≥540 | ≥20 ≥5 ≥3 | ≥0.5 | — 120～180 ≥150 |
| B5 | M20 | 7～14 | ≥215 | ≥20 | — | — |
|  | O60 H04 | 0.5～10 | ≥215 ≥370 | ≥30 ≥10 | — | — |
| B19 | M20 | 7～14 | ≥295 | ≥20 | — | — |
|  | O60 H04 | 0.5～10 | ≥290 ≥390 | ≥25 ≥3 | — | — |
| BFe10-1-1 | M20 | 7～14 | ≥275 | ≥20 | — | — |
|  | O60 H04 | 0.5～10 | ≥275 ≥370 | ≥25 ≥3 | — | — |
| BFe30-1-1 | M20 | 7～14 | ≥345 | ≥15 | — | — |
|  | O60 H04 | 0.5～10 | ≥370 ≥530 | ≥20 ≥3 | — | — |
| 注：厚度超出规定范围的板材，其性能由供需双方商定。 |

3.5  弯曲试验

表3所列牌号的板材可进行弯曲试验。弯曲处表面不能有肉眼可见的裂纹。弯曲试验条件按表3的规定。

表3  板材的弯曲试验

| 牌号 | 状态 | 厚度，mm | 弯曲角度 | 内侧半径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T2、T3、TP 1 TP2、TU1、TU2 | O60 | ≤2.0 | 180° | 0倍板厚 |
|  |  | ＞2.0 | 180° | 0.5倍板厚 |
| H96、H90、H80、H70 H68、H65、H62、H63 | O60 | 1.0～10 | 180° | 1倍板厚 |
|  | H02 |  | 90° | 1倍板厚 |
| QSn6.5-0.4、QSn6.5-0.1 QSn4-3 、QSn4-0.3、QSn8-0.3 | H04 | ≥1.0 | 90° | 1倍板厚 |
|  | H06 |  | 90° | 2倍板厚 |
|  | H04 |  | 90° | 1倍板厚 |

3.6  晶粒度

表4所列牌号的板材可进行退火状态晶粒度的检验。退火状态板材的晶粒度应符合表4的规定。

表4  退火状态板材晶粒度

| 牌号 | 状态 | 晶 粒 度 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 晶粒平均直径/mm | 最小直径/mm | 最大直径/mm |
| T2、T3、TP 1、TP2、TU1、TU2 | O60 | ---- | a | 0.050 |
| H80、H70 H68、H66、H65 | OS015 | 0.015 | a | 0.025 |
|  | OS025 | 0.025 | 0.015 | 0.035 |
|  | OS035 | 0.035 | 0.025 | 0.050 |
|  | OS050 | 0.050 | 0.035 | 0.070 |
| 注：a是指完全再结晶后的最小晶粒。 |

3.7  表面质量

3.7.1   热轧板材的表面应清洁。热轧板材的表面不允许有分层、裂纹、起皮、夹杂和绿锈，但允许修磨，修磨后不应使板材厚度超出允许偏差。热轧板材的表面允许有轻微的、局部的、不使板材厚度超出其允许偏差的划伤、斑点、凹坑、压入物、辊印、皱纹等缺陷。

3.7.2  长度大于4000mm热轧板材和软态板材，可不经酸洗供货。

3.7.3  冷轧板材的表面质量应光滑、清洁，不允许有影响使用的缺陷。

# 4 试验方法

4.1  化学成分

板材的化学成分的分析方法按GB/T 5121（所有部分）或YS/T 482或YS/T 482的规定进行，仲裁时按GB/T 5121的规定进行。

4.2  外形尺寸及其允许偏差

板材的外形尺寸及其允许偏差的检验方法按GB/T 26303.3的规定进行。板材的厚度在距端部不小于100mm和距边部不小于10mm处进行测量，测量范围以外的厚度超差不作报废依据。

4.3  力学性能

板材的拉伸试验方法按GB/T228.1-2010的规定执行，拉伸试样应符合GB/T 228.1-2010附录B表B1中P02试样号和附录D表D2中P09试样号的规定；维氏硬度试验方法按GB/T4340.1的规定进行。

4.4  弯曲试验

板材的弯曲试验方法按GB/T232的规定进行。

4.5  晶粒度

板材的晶粒度检验方法按YS/T347的规定进行。

4.6  表面质量

板材的表面质量应用目视进行检验。

# 5检验规则

5.1  检查和验收

5.1.1  板材应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方对收到的产品按本标准及订货单（或合同）的规定进行检验，如检验结果与本标准及订货单（或合同）的规定不符时，应在收到产品之日起三个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方，由供需双方共同进行。

## 组批

板材应成批提交验收，每批应由同一牌号﹑状态和规格组成。每批重量一般应不大于4500kg（如该批为同一熔次，则批重可不大于8000 kg）。

## 5.3  检验项目

5.3.1 每批板材应进行化学成分﹑外形尺寸及其允许偏差﹑拉伸试验及表面质量的检验；

5.3.2 如有需方要求，还应进行弯曲试验、晶粒度的检验。拉伸试验和硬度试验任选其一，未作特别说明时，提供拉伸试验。当选择拉伸试验时，硬度试验仅供参考；当选择硬度试验时，拉伸试验结果仅供参考。

## 取样

产品取样应符合表5的规定。取样方法按YS/T 668的规定进行，力学性能试样制备按YS/T 815的规定进行。

表5  取样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 供方每熔次取1个试样，需方每批取1个试样 | 3.2 | 4.1 |
| 外形尺寸及其允许偏差 | 逐张 | 3.3 | 4.2 |
| 力学 性能 | 拉伸试验 | 每批中任取2张板材，每张沿垂直轧制方向 任取1个试样 | 3.4 | 4.3 |
|  | 硬度试验 |  |  |  |
| 弯曲试验 | 每批任取2张板材，每张沿板材轧制方向 任取1个试样 | 3.5 | 4.4 |
| 晶粒度 | 每批任取2张板材，每张任取1个试样 | 3.6 | 4.5 |
| 表面质量 | 逐张 | 3.7 | 4.6 |

5.5  检验结果的判定

### 5.5.1  化学成分试验结果不合格时，则整批判为不合格。

### 5.5.2  外形尺寸及其允许偏差和表面质量不合格时，按张判为不合格。

### 5.5.3  力学性能、弯曲试验和晶粒度的的检验结果不合格时，应从该批中再取双倍试样进行该不合格项目的重复试验。如重复试验结果全部合格，则整批判为合格；如重复试验仍有一个试样不合格，则整批判为不合格。

# 标志﹑包装﹑运输﹑贮存和质量证明书

板材的标志、包装﹑运输﹑贮存和质量证明书应符合GB/T 8888的规定。

## 7 订货单（或合同）内容

订购本标准所列产品的订货单（或合同）内应包括下列内容：

a)  产品名称；

b)  牌号；

c)  状态；

d)  尺寸规格；

e)  重量或张数；

f)  尺寸允许偏差（较高级、高级或有特殊要求时）；

g)  硬度试验（有要求时）；

h)  弯曲试验和晶粒度（有要求时）；

- 本标准编号；

j)   其他。

# Text boxes

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会 发布