ICS 77.150.30

H62

GB/T 2059－xxxx

代替GB/T 2059－2008

铜及铜合金带材

Strip of copper and copper alloy

（送审稿）

20xx-xx-xx 发布

20xx-xx-xx 实施

前   言

GB/T 2059－XXXX

本标准是按照GB/T1.1-2009给出的规则起草的。

本标准代替GB/T 2059－2008《铜及铜合金带材》。本标准与GB/T 2059－2008相比，主要变化如下：

——增加了铜及铜合金的代号表示；

——按新国标修改了合金牌号和状态表示；

——增加了TU3、H66两个牌号及相应状态和技术要求；

——增加了QSn8-0.3牌号 H08状态；

——删除了镉青铜板QCd1、锰青铜板QMn1.5、QMn5、硅青铜板QSi3-1﹑锡锌铅青铜板QSn4-4-2.5 、QSn4-4-4、铝白铜BAl6-1.5、BAl13-3相应产品及要求；

——修订了部分带材的力学性能；

——修改了部分带材的厚度范围；

——修改了厚度>0.15～＜0.50带材的部分宽度范围；

——删除了洛氏硬度（HRB）的规定；

——修改了“外形尺寸测量方法”，改为“带材外形尺寸检验方法按GB/T26303.3的规定进行”；

——增加了YS/T 482《铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法》和YS/T 483《铜及铜合金分析方法 X荧光法》；

——按GB/T 228.1-2010的规定，修改了拉伸试样；

——增加了“取样方法按YS/T 668的规定进行，力学性能和工艺性能试样的制备按YS/T 815的规定进行”的规定。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：中铝洛阳铜业有限公司、中铝上海铜业有限公司、宁波兴业盛泰集团有限公司、安徽楚江科技新材料股份有限公司、太原晋西春雷铜业有限公司、铜陵金威铜业有限公司、中色奥博特铜铝业有限公司、绍兴市力博电气有限公司、山东天圆铜业有限公司。

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 2059-2008、GB/T 2059-2000、GB/T 2059-1989、GB/T 2059-1980；

——GB/T 2067-1980；

——GB/T 2069-1980；

——GB/T 11089-1989；

——GB/T 15714-1995。

铜及铜合金带材

# 1  范围

本标准规定了加工铜及铜合金带材的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容等。

本标准适用于一般用途的加工铜及铜合金带材。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228.1-2010 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法

GB/T 230.1  金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法（A、 B、 C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺）

GB/T 232   金属材料  弯曲试验方法

GB/T 351   金属材料电阻系数测量方法

GB/T 4340.1  金属材料 维氏硬度试验  第1部分：试验方法

GB/T 5121 （所有部分） 铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231  加工铜及铜合金牌号和化学成分

GB/T 6147  精密电阻合金热电动势率测试方法

GB/T 6148  精密电阻合金电阻温度系数测定方法

GB/T 8888  重有色金属加工产品的包装、标志、运输、贮存和质量证明书

GB/T 17793 一般用途的加工铜及铜合金板带材外形尺寸及允许偏差

GB/T 26303.3 铜及铜合金加工材外形尺寸检验方法 第3部分 板带材

YS/T 347   铜及铜合金 平均晶粒度测定方法

YS/T 482   铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法

YS/T 483   铜及铜合金分析方法 X荧光法

YS/T 668   铜及铜合金理化检测取样方法

YS/T 815   铜及铜合金力学性能和工艺性能试样的制备方法

# 3 要求

## 3.1  产品分类

### 3.1.1  牌号、状态、规格

带材的牌号、状态和规格应符合表1 的规定。

表1  牌号、状态和规格

| 牌 号 | 代号 | 状 态 | 厚度/mm | 宽度/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T2、T3、 TU1、TU2、TU3 TP1、TP2 | T11050、T11090 T10150、T10180、C10200 C12000、C12200 | 软化退火态（O60）、 1/4硬（H01）、1/2硬（H02）、硬（H04）特硬（H06） | >0.15~＜0.50 | ≤610 |
|  |  |  | 0.50~5.0 | ≤1200 |
| H95、H80、H59 | C21000、C24000、T28200 | 软化退火态（O60） 特硬（H04） | >0.15~＜0.50 | ≤610 |
|  |  |  | 0.50~3.0 | ≤1200 |

续表1  牌号、状态和规格

| 牌 号 | 代号 | 状 态 | 厚度/mm | 宽度/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H85、H90 | C23000、C22000 | 软化退火态（O60） 1/2硬（H02）、硬（H04） | >0.15~＜0.50 | ≤610 |
|  |  |  | 0.50~3.0 | ≤1200 |
| H70、H68 H66、H65 | T26100、T26300 C26800、C27000 | 软化退火态（O60）、1/4硬（H01） 1/2硬（H02）、硬（H04） 特硬（H06）、弹硬(H08) OS015、OS025、OS035、OS050 | >0.15~＜0.50 | ≤610 |
|  |  |  | 0.50~3.5 | ≤1200 |
| H63、H62 | T27300、T27600 | 软化退火态（O60）、1/2硬（H02） 硬（H04）、特硬（H06） | >0.15~＜0.50 | ≤610 |
|  |  |  | 0.50~3.0 | ≤1200 |
| HPb59-1、HMn58-2 | T38100、T67400 | 软化退火态（O60） 1/2硬（H02）、硬（H04） | >0.15~0.20 | ≤300 |
|  |  |  | ＞0.20~2.0 | ≤550 |
| HPb59-1 | T38100 | 特硬（H06） | 0.32～1.5 | ≤200 |
| HSn62-1 | T46300 | 硬（H04） | >0.15~0.20 | ≤300 |
|  |  |  | ＞0.20~2.0 | ≤550 |
| QAl5 | T60700 | 软化退火态（O60）、硬（H04） | >0.15~1.2 | ≤300 |
| QAl7 | C61000 | 1/2硬（H02）、硬（H04） |  |  |
| QAl9-2 | T61700 | 软化退火态（O60） 硬（H04）、特硬（H06） |  |  |
| QAl9-4 | T61720 | 硬（Y） |  |  |
| QSn6.5-0.1 | T51510 | 软化退火态（O60）、1/4硬（H01）、 1/2硬（H02）、硬（H04） 特硬（H06）、弹硬(H08) | ﹥0.15~2.0 | ≤610 |
| QSn7-0.2、Sn6.5-0.4 QSn4-3、QSn4-0.3 | T51530、T51520 T50800、C51100 | 软化退火态（O60） 硬（H04）、特硬（H06） | ﹥0.15~2.0 | ≤610 |
| QSn8-0.3 | C52100 | 软化退火态（O60）、1/4硬（H01） 1/2硬（H02）硬（H04）、特硬（H06） | >0.15~2.6 | ≤610 |
| QSi3-1 | T64730 | 软化退火态（O60） 硬（H04）、特硬（H06） | >0.15~1.2 | ≤300 |
| BZn18-17 | T75210 | 软化退火态（O60） 1/2硬（H02）、硬（H04） | >0.15～1.2 | ≤610 |
| BZn15-20 | T74600 | 软化退火态（O60）、1/2硬（H02） 硬（H04）、特硬（H06） | >0.15~1.2 | ≤400 |
| B5、B19、 BFe10-1-1、BFe30-1-1 BMn3-12、BMn40-1.5 | T70380、T71050 T70590、T71510 T71660、T71620 | 软化退火态（O60） 硬（H04） | >0.15~1.2 | ≤400 |
| 注：经供需双方协商，也可供应其它规格的带材。 |

### 3.1.2  标记示例

产品标记按产品名称、标准编号、牌号、状态和规格的顺序表示。标记示例如下：

用H62制造的、1/2硬（H02）状态、厚度为0.8mm、宽度为200mm的带材标记为：

带GB/T 2059- H62 H02－0.8×200

或   带GB/T 2059- T27600 H02－0.8×200

## 3.2  化学成分

带材化学成分应符合GB/T5231的相应规定。

## 3.3  外形尺寸及其允许偏差

带材的尺寸及其尺寸允许偏差应符合GB/T17793的相应规定。尺寸超出GB/T 17793范围的，由供需双方协商确定。

## 3.4  力学性能

带材的室温力学性能应符合表2的规定。

表2  带材的力学性能

| 牌 号 | 状态 | 拉 伸 试 验 | 硬度试验 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厚度/mm | 抗拉强度Rm/ MPa | 断后伸长率A11.3/ % | 维氏硬度 HV |
| T2、T3 、TU1、TU2、TU3、TP1、TP2 | O60 | >0.15 | ≥195 | ≥30 | ≤70 |
|  | H01 |  | 215~295 | ≥25 | 60～95 |
|  | H02 |  | 245~345 | ≥8 | 80～110 |
|  | H04 |  | 295~395 | ≥3 | 90～120 |
|  | H06 |  | ≥350 | － | ≥110 |
| H95 | O60 | ≥0.2 | ≥215 | ≥30 | － |
|  | H04 |  | ≥320 | ≥3 |  |
| H90 | O60 | ≥0.2 | ≥245 | ≥35 | － |
|  | H02 |  | 330~440 | ≥5 |  |
|  | H04 |  | ≥390 | ≥3 |  |
| H85 | O60 | ≥0.2 | ≥260 | ≥40 | ≤85 |
|  | H02 |  | 305~380 | ≥15 | 80～115 |
|  | H04 |  | ≥350 | － | ≥105 |
| H80 | O60 | ≥0.2 | ≥265 | ≥50 | － |
|  | H04 |  | ≥390 | ≥3 |  |
| H70、H68 H66、H65 | O60 | ≥0.2 | ≥290 | ≥40 | ≤90 |
|  | H01 |  | 325~410 | ≥35 | 85～115 |
|  | H02 |  | 355~460 | ≥25 | 100～130 |
|  | H04 |  | 410~540 | ≥13 | 120～160 |
|  | H06 |  | 520~620 | ≥4 | 150～190 |
|  | H08 |  | ≥570 | － | ≥180 |

续表2  带材的力学性能

| 牌 号 | 状态 | 拉 伸 试 验 | 硬度试验 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厚度/mm | 抗拉强度Rm/ MPa | 断后伸长率A11.3/ % | 维氏硬度 HV |
| H63、H62 | O60 | ≥0.2 | ≥290 | ≥35 | ≤95 |
|  | H02 |  | 350~470 | ≥20 | 90～130 |
|  | H04 |  | 410~630 | ≥10 | 125～165 |
|  | H06 |  | ≥585 | ≥2.5 | ≥155 |
| H59 | O60 | ≥0.2 | ≥290 | ≥10 | － |
|  | H04 |  | ≥410 | ≥5 | ≥130 |
| HPb59-1 | O60 | ≥0.2 | ≥340 | ≥25 | － |
|  | H02 |  | 390~490 | ≥12 |  |
|  | H04 |  | ≥440 | ≥5 |  |
|  | H06 | ≥0.32 | ≥590 | ≥3 |  |
| HMn58-2 | O60 | ≥0.2 | ≥380 | ≥30 | － |
|  | H02 |  | 440~610 | ≥25 |  |
|  | H04 |  | ≥585 | ≥3 |  |
| HSn62-1 | H04 | ≥0.2 | 390 | ≥5 | － |
| QAl5 | O60 | ≥0.2 | ≥275 | ≥33 | － |
|  | H04 |  | ≥585 | ≥2.5 |  |
| QAl7 | H02 | ≥0.2 | 585~740 | ≥10 | － |
|  | H04 |  | ≥635 | ≥5 |  |
| QAl9-2 | O60 | ≥0.2 | ≥440 | ≥18 | － |
|  | H04 |  | ≥585 | ≥5 |  |
|  | H06 |  | ≥880 | － |  |
| QAl9-4 | H04 | ≥0.2 | ≥635 | － | － |
| QSn4-3 QSn4-0.3 | O60 | >0.15 | ≥290 | ≥40 | － |
|  | H04 |  | 540~690 | ≥3 |  |
|  | H06 |  | ≥635 | ≥2 |  |
| QSn6.5-0.1 | O60 | >0.15 | ≥315 | ≥40 | ≤120 |
|  | H01 |  | 390~510 | ≥35 | 110～155 |
|  | H02 |  | 490~610 | ≥10 | 150～190 |
| QSn6.5-0.1 | H04 | >0.15 | 590~690 | ≥8 | 180～230 |
|  | H06 |  | 635~720 | ≥5 | 200~240 |
|  | H08 |  | ≥690 | － | ≥210 |
| QSn7-0.2 QSn6.5-0.4 | O60 | >0.15 | ≥295 | ≥40 | － |
|  | H04 |  | 540~690 | ≥8 |  |
|  | H06 |  | ≥665 | ≥2 |  |

续表2  带材的力学性能

| 牌 号 | 状态 | 拉 伸 试 验 | 硬度试验 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厚度/mm | 抗拉强度Rm/ MPa | 断后伸长率A11.3/% | 维氏硬度 HV |
| QSn8-0.3 | O60 | >0.15 | ≥345 | ≥45 | ≤120 |
|  | H01 |  | 390~510 | ≥40 | 100~160 |
|  | H02 |  | 490~610 | ≥30 | 150~205 |
|  | H04 |  | 590~705 | ≥12 | 180~235 |
|  | H06 |  | ≥685~775 | ≥5 | 210~265 |
|  | H08 |  | ≥750 | － | ≥240 |
| QSi3-1 | O60 | >0.15 | ≥370 | ≥45 | － |
|  | H04 |  | 635~785 | ≥5 |  |
|  | H06 |  | 735 | ≥2 |  |
| BZn15-20 | O60 | ≥0.15 | ≥340 | ≥35 | － |
|  | H02 |  | 440~570 | ≥5 |  |
|  | H04 |  | 540~690 | ≥1.5 |  |
|  | H06 |  | ≥640 | ≥1 |  |
| BZn18-17 | O60 | ≥0.2 | ≥375 | ≥20 | － |
|  | H02 |  | 440~570 | ≥5 | 120~180 |
|  | H04 |  | ≥540 | ≥3 | ≥150 |
| B5 | O60 | ≥0.2 | ≥215 | ≥32 | － |
|  | H04 |  | ≥370 | ≥10 |  |
| B19 | O60 | ≥0.2 | ≥290 | ≥25 | － |
|  | H04 |  | ≥390 | ≥3 |  |
| BFe10-1-1 | O60 | ≥0.2 | ≥275 | ≥25 | － |
|  | H04 |  | ≥370 | ≥3 |  |
| BFe30-1-1 | O60 | ≥0.2 | ≥370 | ≥23 | － |
|  | H04 |  | ≥540 | ≥3 |  |
| BMn3-12 | O60 | ≥0.2 | ≥350 | ≥25 | － |
| BMn40-1.5 | O60 | ≥0.2 | 390-590 | － | － |
|  | H04 |  | ≥635 | － | － |
| 注：厚度超出规定范围的带材，其性能由供需双方商定。 |

## 3.5  弯曲试验

表3所列牌号的带材可进行弯曲试验。弯曲试验条件应符合表3的规定。弯曲处不应有肉眼可见的裂纹。

表3  带材的弯曲试验

| 牌 号 | 状 态 | 厚度/mm | 弯曲角度 | 内 侧 半 径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T2、T3、TP1、TP2、TU1 TU2、TU3、H95、H90、H80 H70、H68、H66、H65、H63、H62 | O60 | ≤2 | 180° | 0倍带厚 |
|  | H02 |  |  | 1倍带厚 |
|  | H04 |  |  | 1.5倍带厚 |
| H59 | O60 | ≤2 | 180° | 1倍带厚 |
|  | H04 |  | 90° | 1.5倍带厚 |
| QSn8-0.3、QSn7-0.2、QSn6.5-0.4 QSn6.5-0.1、QSn4-3、QSn4-0.3 | O60 | ≥1 | 180° | 0.5倍带厚 |
|  | H02 |  |  | 1.5倍带厚 |
|  | H04 |  |  | 2倍带厚 |
| QSi3-1 | H04 | ≥1 | 180° | 1倍带厚 |
|  | H06 |  | 90° | 2倍带厚 |
| BZn15-20 | H04 、H06 | ＞0.15 | 90° | 2倍带厚 |

## 3.6  电性能

BMn3-12、BMn40-1.5牌号的带材可进行电性能试验，其电性能应符合表4的规定。

表4  带材的电性能

| 合金牌号 | 电阻率ρ（20±1℃） Ω·mm2/m | 电阻温度系数α0℃，100℃/ ℃-1 | 与铜的热电动势率 Q（0℃～100℃）/(μv/℃) |
| --- | --- | --- | --- |
| BMn3-12 | 0.42~0.52 | ±6×10-5 | ≤1 |
| BMn40-1.5 | 0.45~0.52 | - | - |

## 3.7  晶粒度

表5所列牌号的带材可进行晶粒度的检验。带材的晶粒度应符合表5的规定。

表5  带材的晶粒度

| 牌 号 | 状态 | 晶 粒 度 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 晶粒名义平均直径/mm | 最小直径/mm | 最大直径/mm |
| T2、T3、TP1、TP2 TU1、TU2、TU3 | O60 | — | α | 0.050 |
| H70、H68 H66、H65 | OS015 | 0.015 | α | 0.025 |
|  | OS025 | 0.025 | 0.015 | 0.035 |
|  | OS035 | 0.035 | 0.025 | 0.050 |
|  | OS050 | 0.050 | 0.035 | 0.070 |

## 3.8  表面质量

3.8.1  带材的表面应光滑、清洁，不允许有分层、裂纹、起皮、起刺、气泡、压折、夹杂和绿锈。

3.8.2  带材的表面允许有轻微的、局部的、不使带材厚度超出其允许偏差的划伤、斑点、凹坑、压入物、辊印。轻微氧化色、油迹、水迹、色差等不影响使用的缺陷不作为判废依据。

# 4  试验方法

4.1  化学成分

带材的化学成分分析方法按GB/T 5121（所有部分）或YS/T 482或YS/T483的规定进行。化学成分仲裁分析方法按GB/T 5121（所有部分）的规定进行。

## 4.2  外形尺寸及其允许偏差

带材外形尺寸及其允许偏差检验方法按GB/T 26303.3的规定进行。带材厚度的测量，带宽＞100mm时，在距离边部≥5mm处测量；带宽≤100mm时，在距离边部≥3mm处测量。测量范围以外的厚度超差不作报废依据。

4.3  力学性能

带材的拉伸试验方法按GB/T228.1-2010的规定进行，试样的选取按GB/T228.1-2010附录B表B.1中P02的规定；维氏硬度试验方法按GB/T4340.1的规定进行。

## 4.4  弯曲试验

带材的弯曲试验方法按GB/T232的规定进行。

## 4.5  电性能

4.5.1  带材的电阻率试验方法按GB/T351的规定进行。

4.5.2  带材的电阻温度系数试验方法按GB/T6148的规定进行。

4.5.3  带材的热电动势率试验方法按GB/T6147的规定进行。

## 4.6  晶粒度

带材的晶粒度检验方法按YS/T347的规定进行。

## 4.7  表面质量

带材的表面质量应用目视进行检验。

# 5  检验规则

## 5.1  检查和验收

5.1.1  带材应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准和订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方对收到的产品按本标准和订货单（或合同）的规定进行复验，复验结果与本标准和订货单（或合同）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出；其他质量异议，应在收到产品三个月内提出。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

## 5.2  组批

带材应成批提交验收，每批应由同一牌号、状态和规格组成。每批重量应不大于4500kg（如该批为同一熔次，则批重可不大于10000kg）。

## 5.3  检验项目

5.3.1 每批带材应进行化学成分、外形尺寸及其允许偏差、拉伸试验及表面质量的检验。

5.3.2 如需方有要求，还应进行弯曲试验、电性能及晶粒度的检验。拉伸试验和硬度试验任选其一,未作特别说明时，提供拉伸试验。当选择拉伸试验时，硬度试验结果仅供参考；当选择硬度试验时，拉伸试验结果仅供参考。

## 5.4  取样

带材取样应符合表6的规定。取样方法按YS/T 668的规定进行，力学性能和工艺性能试样的制备按YS/T 815的规定进行。

表6  取样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 供方每熔次取1个试样，需方每批取1个试样 | 3.2 | 4.1 |
| 外形尺寸及其允许偏差 | 逐卷 | 3.3 | 4.2 |
| 力学性能 | 拉伸性能 | 每批取任取2卷，每卷沿轧制方向任取1个试样 | 3.4 | 4.3 |
|  | 硬度试验 | 每批取任取2卷，每卷取1个试样 | 3.4 | 4.3 |
| 弯曲试验 | 每批取任取2卷，每卷取1个试样 | 3.5 | 4.4 |
| 电性能 | 每批取任取2卷，每卷取1个试样 | 3.6 | 4.5 |
| 晶粒度 | 每批取任取2卷，每卷取1个试样 | 3.7 | 4.6 |
| 表面质量 | 逐卷 | 3.8 | 4.7 |

## 5.5  检验结果的判定

5.5.1  化学成分不合格时，判该批带材不合格。

5.5.2  带材的外形尺寸及其允许偏差和表面质量不合格时，判该卷带材不合格。

5.5.3  当力学性能、弯曲试验、电性能和晶粒度的试验结果中有试样不合格时，应从该批带材（包括原检验不合格的那卷带材）中另取双倍数量的试样进行重复试验，重复试验结果全部合格，则判整批带材合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批带材不合格，或由供方逐卷检验，合格者交货。

# 6  标志、包装、运输、贮存和质量证明书

产品的标志、包装、运输、贮存和质量证明书应符合GB/T8888的规定。

# 7  订货单（或合同）内容

订购本标准所列产品的订货单（或合同）内应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 状态；

- 尺寸规格；

- 重量；

- 尺寸允许偏差（较高级、高级或有特殊要求时，未注明时按普通级供货）；

- 硬度试验（有要求时）；

- 弯曲性能、电性能及晶粒度（有要求时）；

- 本标准编号；

j) 其他。

# Text boxes

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会 发布