ICS 29.045

H82

中华人民共和国国家标准

GB/T 26071-201X

代替 GB/T 26071-2010

太阳能电池用硅单晶切割片

Mono-crystalline silicon as cut wafers for photovoltaic solar cells （讨论稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前   言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 26071—2010《太阳能电池用硅单晶切割片》。

本标准与GB/T 26071—2010相比，主要有以下变动：

修改了电阻率测定引用标准，GB/T 1551替代了GB/T 1552；

增加引用标准GB/T 6619、GB/T 30859、GB/T 30860和GB/T 30869；

增加GB/T 6619 硅片弯曲度测试方法；

增加边长157mm×157mm和160mm×160mm的准方形硅片及其要求；

增加圆形硅片按直径或对角线长度尺寸(205mm和(210mm的要求及允许偏差；

增加硅片径向电阻率变化的测量按GB/T 11073-2007 规定的B方案选点；

增加了硅片线痕深度的测量方法。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会（SAC/TC 203/SC2）与全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分会（SAC/TC 203/SC2）共同提出并归口。

本标准起草单位：浙江省硅材料质量检验中心、有研半导体材料有限公司、西安隆基硅材料股份有限公司、苏州协鑫光伏科技有限公司、天津市环欧半导体材料技术有限公司、有色金属技术经济研究院

本标准主要起草人：楼春兰、毛卫中、邹剑秋、汪新华、孙燕、刘培东、宫龙飞、张雪囡、杨素心。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 26071—2010。

太阳能电池用硅单晶切割片

范围

本标准规定了太阳能电池用硅单晶切割片（简称硅片）的要求、检验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书等。

本标准适用于直拉法（CZ/MCZ）制备的地面太阳能电池用硅单晶切割片。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1550  非本征半导体材料导电类型测试方法

GB/T 1551  硅单晶电阻率测定方法

GB/T 1555  半导体单晶晶向测定方法

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第一部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 6616  半导体硅片电阻率及硅薄膜薄层电阻测定 非接触涡流法

GB/T 6618  硅片厚度和总厚度变化测试方法

GB/T 6619  硅片弯曲度测试方法

GB/T 6620  硅片翘曲度非接触式测试方法

GB/T 11073-2007  硅片径向电阻率变化的测量方法

GB/T 14140  硅片直径测量方法

GB/T 14264   半导体材料术语

GB/T 25076  太阳电池用硅单晶

GB/T 26068  硅片载流子复合寿命的无接触微波反射光电导衰减测试方法

GB/T 30859  太阳能电池用硅片翘曲度和波纹度测试方法

GB/T 30860  太阳能电池用硅片表面粗糙度及切割线痕测试方法

GB/T 30869  太阳能电池用硅片厚度及总厚度变化测试方法

术语和定义

GB/T 14264界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

线痕  saw marks

在线切割过程中产生于硅片表面的切割痕迹。

要求

产品分类

硅片按导电类型分为P型、N型两种类型；按外形可分为准方形和圆形两种。

规格

准方形硅片按其边长分为125mm×125mm、156mm×156mm、157mm×157mm、160mm×160mm，或由供需双方商定规格。

圆形硅片按直径或对角线长度尺寸分为(150mm、(156mm、(165mm、(200mm、(205mm和(210mm。

技术参数

厚度及外形

硅片厚度及外形应符合表1的规定，如用户有特殊要求时，由供需双方商定。

硅片厚度及外形                         单位为微米

| 硅片厚度允许偏差 | 总厚度变化 TTV | 弯曲度 bow | 翘曲度 warp |
| --- | --- | --- | --- |
| 160±15 | ≤30 | ≤50 | ≤75 |
| 180±20 |  |  |  |
| 200±20 |  |  |  |
| 220±20 |  |  |  |
| 240±20 |  |  |  |

直径及其允许偏差

准方形硅片的直径和允许偏差应符合图1和表2的要求。圆形硅片直径和允许偏差应符合表3的要求。需方有特殊要求时，由供需双方协商确定。

太阳能用准正方形硅单晶切割片尺寸

太阳能用准方形硅片几何尺寸                  单位为毫米

| 标称尺寸 | 尺寸 |
| --- | --- |
|  | A | B | C | D |
|  | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 |
| 125×125I | 125.5 | 124.5 | 150.5 | 149.5 | 84.6 | 81.2 | 22.1 | 20.0 |
| 125×125Ⅱ | 125.5 | 124.5 | 156.5 | 155.5 | 94.8 | 91.8 | 16.8 | 14.8 |
| 125×125Ⅲ | 125.5 | 124.5 | 165.5 | 164.5 | 109.0 | 106.4 | 9.6 | 7.7 |
| 156×156 | 156.5 | 155.5 | 200.5 | 199.5 | 126.6 | 123.7 | 16.4 | 14.5 |
| 157×157 | 157.2 | 156.8 | 205.5 | 204.5 | 132.8 | 130.8 | 13.2 | 12.0 |
| 160×160 | 159.8 | 160.2 | 210.5 | 209.5 | 136.6 | 135.5 | 12.2 | 11.8 |
| 注：A、B、C、D所标尺寸在图1中标出。 |

圆形硅片直径及允许偏差                      单位为毫米

| 类别 | 直径范围 | 直径允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 标称直径 | 150 | ±0.5 |
|  | 156 | ±0.5 |
|  | 165 | ±0.5 |
|  | 200 | ±0.5 |
|  | 205 | ±0.5 |
|  | 210 | ±0.5 |

电性能参数

硅片的导电类型、掺杂剂、少数载流子寿命、晶体完整性、氧含量和碳含量应符合GB/T 25076的规定。

太阳能用硅片电阻率范围和径向电阻率变化、少数载流子寿命应符合表4的规定。

太阳能用硅片的电学性能参数

| 导电类型 | 晶向 | 电阻率范围 Ω·cm | 径向电阻率变化 % | 少数载流子寿命 μs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| p | <100> | 0.5～6 | ≤15 | ≥10 |
| n | <100> | 0.5～20 | ≤20 | ≥60 |

电学性能参数如有特殊要求，由供需双方商定。

晶向偏离

准方形和圆形硅片晶向偏离度不大于3°。

准方形硅片四个边缘晶向为<100>±2o；准方形硅片相邻两边的垂直度为90°±0.3°。

表面质量

硅片表面质量应符合表5的要求。

硅片表面质量

| 项目 | 缺陷限度 |
| --- | --- |
| 线痕深度 | ≤20μm |
| 裂纹/鸦爪 | 无 |
| 硅片边缘 | 每片不超过2个，宽最大到0.5mm，深0.5mm |
| 崩边/缺口 |  |
| 孔洞 | 无 |
| 色差 | 无明显色差 |

检验方法

硅片的导电类型测量按GB/T 1550的规定进行。

硅片厚度和总厚度变化的测量按GB/T 6618的规定进行，也可按GB/T 30869的规定进行。仲裁方法按GB/T 6618的规定进行。

硅片弯曲度的测量按GB/T 6619的规定进行。

硅片翘曲度的测量按GB/T 6620的规定进行，也可按GB/T 30859的规定进行。仲裁方法按GB/T 6620的规定进行。

硅片直径的测量按GB/T 14140 的规定进行。

硅片外型尺寸的测量用游标卡尺或相应精度的量具进行。

硅片晶向及晶向偏离度的测量按GB/T 1555 规定进行。

硅片电阻率的测量按GB/T 6616的规定进行，也可按GB/T 1551的规定进行。仲裁方法按GB/T 6616的规定进行。

硅片径向电阻率变化的测量按GB/T 11073 规定的B方案选点进行。

硅片少数载流子寿命的测量按GB/T 26068的规定进行。

硅片的表面质量在430～650lx光强度的荧光灯或乳白灯下进行。

硅片线痕深度的测量按GB/T 30860的规定进行。

检验规则

检查和验收

产品应由供方技术（质量）监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写产品质量保证书。

需方可对收到的产品按订货单进行检验，若检验结果与本标准（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起三个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

组批

每批应由相同尺寸和相同电阻率范围硅片组成。

检验项目

硅片检验的项目有：导电类型、厚度、总厚度变化、弯曲度、翘曲度、直径、外形几何尺寸、晶向、晶向偏离、电阻率范围、径向电阻率变化、少数载流子寿命、表面质量、线痕深度、晶体完整性、氧含量和碳含量，其中晶体完整性、少数载流子寿命、氧含量和碳含量由供方提供单晶棒的检测数据。

取样及检验结果的判定

硅片抽样按GB/T 2828.1正常检查一次抽样方案进行，具体的抽样项目、检查水平和合格质量水平见表6所示，或由供需双方商定。

检测项目、检查水平和合格质量水平

| 序 号 | 检验项目 | 检查水平 | 合格质量水平（AQL） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导电类型 | S-2 | 0.01 |
| 2 | 厚度偏差 | Ⅱ | 1.0 |
| 3 | 总厚度变化 | Ⅱ | 1.0 |
| 4 | 弯曲度 | Ⅱ | 1.0 |
| 5 | 翘曲度 | Ⅱ | 1.0 |
| 6 | 直径及直径偏差 | Ⅱ | 1.0 |
| 7 | 外形几何尺寸 | Ⅱ | 1.0 |
| 8 | 晶向 | S-2 | 0.01 |
| 9 | 晶向偏离 | Ⅱ | 1.0 |
| 10 | 电阻率范围 | Ⅱ | 1.0 |
| 11 | 径向电阻率变化 | Ⅱ | 1.0 |
| 12 | 少数载流子寿命 | Ⅱ | 1.0 |
| 13 | 硅片外观及表面质量 | 线痕深度 | Ⅱ | 1.0 |
|  |  | 裂纹/鸦爪 | Ⅱ | 1.0 |
|  |  | 硅片边缘 | Ⅱ | 2.5 |
|  |  | 崩边/缺口 | Ⅱ | 1.0 |
|  |  | 孔洞 | Ⅱ | 1.0 |
|  |  | 表面质量 | Ⅱ | 1.5 |
|  |  | 累计 | 一 | 2.5 |

标志、包装、运输、贮存

标志、包装

产品用聚苯烯（泡沫）等具有防震动、防碰撞的包装盒叠片包装，然后将包装盒装入包装箱，并在包装盒、箱内填满具有减震作用的填充物，防止晶片和包装盒松动。特殊的包装要求由供需双方商定。

包装箱外应标有“小心轻放”、“防腐”、“防潮”字样或标志，并注明：

需方名称、地点；

产品名称；

产品毛重、净重；

产品件数；

供方名称。

运输、贮存

产品在运输过程中应轻装轻卸，严禁抛掷，且应采取防震、防潮措施。

产品应贮存在清洁、干燥环境中。

质量证明书

每批产品应附有产品质量证明书，注明：

- 供方名称；

产品名称、规格或牌号；

产品批号；

产品片数；

各项检验结果及检验部门印记；

本标准编号；

出厂日期。

订货单内容

订购本标准所列产品的订货单应包含下列内容：

- 产品名称；

产品规格及要求；

数量；

本标准编号；

供需双方协商确定的其他要求。