ICS 77.150.30

H62

GB/T26007-××××

代替GB/T26007-2010

(送审稿)

弹性元件和接插件用铜合金带箔材

copper alloys—Strip and foil for springs and connectors

实施

发布

GB/T26007-××××

前   言

本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T26007-2010《弹性元件和接插件用铜带》。

本标准与GB/T26007-2010相比主要变化如下：

——按GB/T29094-2012《铜及铜合金状态表示方法》的规定，将“1/4硬（Y4）、半硬（Y2）、硬（Y）、特硬（T）、弹硬（Y4）” 的状态表示改为“1/4硬（H01）、1/2硬（H02）、硬（H04）、特硬（H06）、弹硬（H08）”；

—— 厚度范围由“0.1mm～1.5mm”扩大为“0.07mm～2mm”；

—— 宽度范围由“3mm～200mm”扩大为“6mm～620mm”；

—— 增加了合金的代号表示；

—— 增加了H62、H66、H68牌号及相关的规定；

—— 增加了“带材化学成分分析方法按YS/T 482 、YS/T 483的规定进行”的规定；

—— 增加了“带材的外形尺寸检测按GB/T26303.3的规定进行”的规定；

—— 增加了“试样制备按YS/T 815的规定进行”的规定；

—— 增加了“取样方法按YS/T 668的规定进行”的规定；

—— 加严了“带材侧边弯曲度”的规定；

—— 加严了“带材宽度允许偏差”的规定。

—— 加严了“带材厚度允许偏差”的规定。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准起草单位：安徽鑫科新材料股份有限公司、宁波兴业盛泰集团有限公司、安徽楚江科技新材料股份有限公司、铜陵金威铜业有限公司、中铝洛阳铜业有限公司、中色奥博特铜铝业有限公司、山东天圆铜业有限公司、太原晋西春雷铜业有限公司、金龙精密铜管集团股份有限公司、中色（宁夏）东方集团有限公司。

本标准主要起草人：

本标准所代替的历次版本发布情况：

—— GB/T26007-2010

###### GB/T26007-××××

弹性元件和接插件用铜合金带箔材

- 范围

本标准规定了弹性元件和接插件用铜合金带箔材的要求﹑试验方法﹑检验规则、标志﹑包装﹑运输、贮存和质量证明书及订货单（或合同）内容等。

本标准适用于制作弹性元件和接插件用铜合金带箔材（以下简称带箔材）。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228.1—2010  金属材料 拉伸试验  第1部分：室温试验方法

GB/T 232  金属材料 弯曲试验方法

GB/T 4340.1  金属维氏硬度试验  第1部分：试验方法

GB/T 5121（所有部分）铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231  加工铜及铜合金牌号和化学成分

GB/T 8888  重有色金属加工产品的包装、标志﹑运输、贮存和质量证明书

GB/T 26303.3 铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法  第3部分：板带材

YS/T 482  铜及铜合金分析方法  光电发射光谱法

YS/T 483  铜及铜合金分析方法  X射线荧光光谱法（波长色散型）

YS/T 668  铜及铜合金理化检测取样方法

YS/T 815  铜及铜合金力学性能和工艺性能试样的制备方法

3 要求

3.1  产品分类

3.1.1  牌号﹑状态﹑规格

带箔材的牌号﹑状态和规格应符合表1的规定。

GB/T26007-××××

表 1  牌号﹑状态和规格

| 牌 号 | 代 号 | 状 态 | 厚 度 mm | 宽 度 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H85 | C23000 | 1/4硬（H01）、1/2硬（H02）、硬（H04）、特硬（H06） | 0.07～2.0 | 6～620 |
| H80 | C24000 |  |  |  |
| H70 | T26100 |  |  |  |
| H68 | T26300 |  |  |  |
| H66 | C26800 |  |  |  |
| H65 | C27000 |  |  |  |
| H63 | T27300 |  |  |  |
| H62 | T27600 |  |  |  |
| QSn4-0.3 | C51100 | 1/4硬（H01）、1/2硬（H02）、硬（H04）、特硬（H06） | 0.07～2.0 | 6～620 |
| QSn5-0.3 | T 51010 |  |  |  |
| QSn6.5-0.1 | T51510 |  |  |  |
| QSn8-0.3 | C52100 | 1/4硬（H01）、1/2硬（H02）、硬（H04）、特硬（H06）、 弹硬（H08 |  |  |
| BZn12-24 | T76200 | 1/2硬（H02）、硬（H04）、 特硬（H06） | 0.07～2.0 | 6～620 |
| BZn12-29 | T76220 |  |  |  |
| BZn18-18 | C75200 |  |  |  |
| BZn18-20 | T76300 |  |  |  |
| BZn18-26 | C77000 |  |  |  |
| 注：经供需双方协商，可以供应其他牌号﹑状态和规格的带箔材。 |

### 3.1.2标记示例

产品标记按产品名称、标准编号、牌号（或代号）、状态和规格的顺序表示。标记示例如下：

示例：用H65（或代号C27000）制造的﹑硬（H04）状态，厚度为0.8mm，宽度为200mm的带材标记为:

带材GB/T26007-H65 H04- 0.8×200

或  带材GB/T26007-C27000 H04- 0.8×200

GB/T26007-××××

3.2化学成分

带箔材的化学成分应符合GB/T 5231相应牌号的规定。

## 3.3  外形尺寸及其允许偏差

3.3.1  带箔材的厚度及其允许偏差应符合表2中相应的规定。

表2     厚度及其允许偏差                单位为毫米

| 厚度 | 厚度允许偏差 |
| --- | --- |
|  | 普通级 | 高 级 |
| 0.07～0.1 | ±0.005 | ±0.003 |
| ＞0.1～0.2 | ±0.010 | ±0.005 |
| ＞0.2～0.3 | ±0.015 | ±0.008 |
| ＞0.3～0.4 | ±0.018 | ±0.010 |
| ＞0.4～0.5 | ±0.020 | ±0.015 |
| ＞0.5～0.8 | ±0.025 | ±0.018 |
| ＞0.8～1.0 | ±0.030 | ±0.022 |
| ＞1.0～1.5 | ±0.035 | ±0.025 |
| ＞1.5～2.0 | ±0.045 | ±0.035 |
| 注1：需方只要求单向偏差时，其值为表中数值的2倍。 注2：需方要求高级时，应在合同中注明。 |

3.3.2带箔材的宽度及其允许偏差应符合表3中相应的规定。

表3            宽度及其允许偏差              单位为毫米

| 厚度 | 宽度允许偏差 |
| --- | --- |
|  | 6～80 | ＞80～200 | ＞200～620 |
| 0.07～0.6 | ±0.05 | ±0.075 | ±0.15 |
| ＞0.6～1.0 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.20 |
| ＞1.0～1.5 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.25 |
| ＞1.5～2.0 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.30 |
| 注：需方只要求单向偏差时，其值为表中数值的2倍。 |

### 3.3.3带箔材的侧边弯曲度应符合表4的规定。

表4        侧边弯曲度

| 宽度 mm | 侧边弯曲度 mm/m |
| --- | --- |
|  | 厚度≤0.5 | 厚度＞0.5 |
| 6～10 | ≤4 | ≤5 |
| ＞10～20 | ≤3 | ≤4 |
| ＞20～200 | ≤2 | ≤3 |
| ＞200～620 | ≤1 | ≤2 |

GB/T26007-××××

3.3.4带箔材横向弯曲度：宽度小于等于100mm的带材，横向弯曲度（d）（见图1）包括毛刺应符合表5的规定。宽度大于100 mm的带材箔材分切成宽度小于等于100mm的带材箔材进行检测，其横向弯曲度（d）包括毛刺也应符合表5的规定。

横向弯曲度d=q-t；

q——是基准面到横截面最高点的距离；

t—— 厚度；

w——宽度。

图1   横向弯曲度（d）示意图

表5  横向弯曲度                       单位为毫米

| 厚度 | 横 向 弯 曲 度 |
| --- | --- |
|  | 宽度6～20 | 宽度＞20～50 | 宽度＞50～100 |
| 0.07～0.5 | ≤0.10 | ≤0.20 | ≤0.30 |
| ＞0.5～1.0 | ≤0.15 | ≤0.25 | ≤0.35 |
| ＞1.0～1.5 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.40 |
| ＞1.5～2.0 | -- | ≤0.35 | ≤0.50 |

## 3.4力学性能和弯曲性能

带箔材的纵向室温拉伸试验、硬度试验、90°弯曲试验条件应符合表6的规定，90°弯曲试验时弯曲外表面不能有肉眼可见的裂纹。

GB/T26007-××××

表 6                   力学性能和弯曲性能

| 牌号 | 状态 | 拉 伸 试 验 | 硬度试验 | 90°弯曲试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 抗拉强度Rm N/mm2 | 断后伸长率 A50mm/% | 维氏硬度HV | 最小弯曲内侧半径 |
|  |  |  |  |  | 平行于轧制方向 | 垂直于轧制方向 |
|  |  |  | 厚度/mm |  | 厚度/mm | 厚度/mm |
|  |  |  | 0.1～0.25 | ＞0.25 ～2.0 |  | 0.1～0.25 | ＞0.25 ～1.0 | 0.1～0.25 | ＞0.25 ～1.0 |
| H85 | H01H02 H04H06 | 300～370 350～420 410～490 480～560 | ≥16 ≥8 ≥3 -- | ≥20 ≥12 ≥4 ≥2 | 85～115 105～135 125～155 150～180 | 0×t 0×t 0×t 1×t | 0×t 0×t 1×t 3×t | 0×t 0×t 0×t 0×t | 0×t 0×t 0×t 0×t |
| H80 | H01H02 H04H06 | 330～410 380～460 440～530 ≥510 | ≥14 ≥7 ≥3 -- | ≥18 ≥10 ≥4 ≥2 | 90～120 110～140 130～160 155～185 | 0×t 0×t 0×t 1×t | 0×t 0×t 1×t 3×t | 0×t 0×t 0×t 0×t | 0×t 0×t 0×t 0×t |
| H70 H68 | H01H02 H04H06 | 350～430 410～490 480～560 550～640 | ≥21 ≥9 ≥4 -- | ≥25 ≥12 ≥6 ≥2 | 95～125 120～155 150～180 170～200 | 0×t 0×t 1×t 2×t | 0×t 1×t 2×t 3×t | 0×t 0×t 0×t 0×t | 0×t 0×t 0×t 1×t |
| H66 H65 H63 H62 | H01H02 H04H06 | 350～430 410～490 480～560 550～640 | ≥19 ≥8 ≥3 -- | ≥23 ≥10 ≥5 ≥2 | 95～125 120～155 150～180 170～200 | 0×t 0×t 1×t 2×t | 0×t 1×t 2×t 3×t | 0×t 0×t 0×t 0×t | 0×t 0×t 0×t 1×t |
| QSn4-0.3 | H01H02 H04H06 | 390～490 480～570 540～630 ≥610 | ≥11 ≥4 ≥3 -- | ≥13 ≥5 ≥4 ≥2 | 115～155 150～180 170～200 ≥190 | 0×t 0×t 1×t -- | 0×t 1×t 2×t -- | 0×t 0×t 0×t -- | 0×t 0×t 0×t -- |
| QSn5-0.3 | H01H02 H04H06 | 400～500 490～580 550～640 630～720 | ≥14 ≥8 ≥4 -- | ≥17 ≥10 ≥6 ≥3 | 120～160 160～190 180～210 200～230 | 0×t 0×t 1×t 2×t | 0×t 1×t 2×t 3×t | 0×t 0×t 0×t 0×t | 0×t 0×t 0×t 1×t |
| QSn6.5- 0.1 | H01H02 H04H06 | 420～520 500～590 560～650 640～730 | ≥17 ≥8 ≥5 ≥3 | ≥20 ≥10 ≥7 ≥4 | 125～165 160～190 180～210 200～230 | 0×t 0×t 1×t 2×t | 0×t 1×t 2×t 3×t | 0×t 0×t 0×t 0×t | 0×t 0×t 0×t 1×t |

GB/T26007-××××

续表 6      力学性能和弯曲性能

| 牌号 | 状态 | 拉 伸 试 验 | 硬度试验 | 90°弯曲试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 抗拉强度Rm N/mm2 | 断后伸长率A50mm % | 维氏硬度HV | 最小弯曲内侧半径 |
|  |  |  |  |  | 平行于轧制方向 | 垂直于轧制方向 |
|  |  |  | 厚度 mm |  | 厚度 mm | 厚度 mm |
|  |  |  | 0.1～0.25 | ＞0.25 ～2.0 |  | 0.1～0.25 | ＞0.25 ～1.0 | 0.1～0.25 | ＞0.25 ～1.0 |
| QSn8-0.3 | H01H02 H04H06H08 | 450～550 540～630 600～690 660～750 ≥740 | ≥20 ≥13 ≥5 ≥3 -- | ≥23 ≥15 ≥7 ≥4 -- | 135～175 170～200 190～220 210～240 ≥230 | 0×t 0×t 1×t 2×t -- | 0×t 1×t 2×t 4×t -- | 0×t 0×t 0×t 1×t -- | 0×t 0×t 1×t 2×t -- |
| BZn12-24 | H02 H04H06 | 490～580 550～640 620～710 | ≥5 -- -- | ≥6 ≥3 ≥2 | 150～180 170～200 190～220 | 0×t 0×t -- | 0×t 1×t -- | 0×t 0×t -- | 0×t 0×t -- |
| BZn12-29 | H02 H04H06 | 520～610 600～690 670～760 | ≥3 -- -- | ≥4 ≥2 -- | 170～200 190～220 210～240 | 0×t 1×t 3×t | 1×t 3×t -- | 0×t 0×t 1×t | 0×t 1×t 2×t |
| BZn18-20 BZn18-18 | H02 H04H06 | 500～590 580～670 640～730 | ≥3 -- -- | ≥5 ≥2 -- | 160～190 180～210 200～230 | 0×t 0×t -- | 1×t 2×t -- | 0×t 0×t -- | 0×t 0×t -- |
| BZn18-26 | H02 H04H06 | 540～630 600～700 ≥700 | ≥3 -- -- | ≥5 ≥2 -- | 170～200 190～220 ≥220 | 0×t 1×t -- | 1×t 3×t -- | 0×t 0×t -- | 0×t 1×t -- |
| 注1：超出表中规定厚度范围的带材箔材，其性能由供需双方商定。 注2：t为带材厚度。 注3：0×t表示弯曲内侧半径≤0.1 mm。 注4：n×t表示n倍带厚。 |

## 3.5  表面质量

### 带箔材的表面应光滑、清洁，不允许有影响使用的缺陷。

### 4  试验方法

## 4.1化学成分

带箔材的化学成分分析按GB/T 5121（所有部分）或YS/T482或YS/T 483 的规定进行，

GB/T26007-××××

仲裁时按GB/T 5121（所有部分）的规定进行。

## 4.2  外形尺寸及其允许偏差

带箔材的外形尺寸检测按GB/T 26303.3的规定进行。

4.3  力学性能

带箔材的拉伸试验按GB/T 228.1-2010的规定进行，试样号为GB/T 228.1-2010表B.2中P5。维氏硬度试验按GB/T 4340.1的规定进行。

## 4.4 弯曲性能

带箔材的弯曲试验按GB/T 232的规定进行。

## 4.5 表面质量

带箔材的表面质量应用目视进行检验。

# 5  检验规则

## 5.1检查和验收

### 5.1.1带箔材应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准及合同(或订货单)的规定，并填写质量证明书。

### 5.1.2需方对收到的产品按本标准及订货单（或合同）的规定进行检验，如检验结果与本标准及订货单（或合同）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决，属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出，其他质量异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方在需方共同进行。

## 5.2组批

带箔材应成批提交验收，每批应由同一牌号﹑状态和规格组成。每批重量一般应不大于5000kg（如果该批为同一熔次，可不限定组批量）。

## 5.3  检验项目

每批带箔材应进行化学成分﹑外形尺寸及其允许偏差、力学性能（拉伸试验、硬度试验任选其一，未作特别说明，提供拉伸试验）及表面质量检验。如需方有要求，还应进行弯曲试验。

## 5.4  取样

带箔材取样应符合表7的规定。取样方法按YS/T668的规定进行，力学性能和弯曲性能试样制备按YS/T815的规定进行。

表7      取样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的 章条号 | 试验方法 的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 供方在熔铸过程中，每炉取1个试样；需方在每批中任取1个试样。 | 3.2 | 4.1 |
| 外形尺寸 及其允许偏差 | 逐卷 | 3.3 | 4.2 |
| 力学性能 | 拉伸试验 | 每批任取2卷，每卷沿带箔材轧制方向任取1个试样 | 3.4 | 4.3 |
|  | 硬度试验 | 每批任取2卷，每卷取1个试样 | 3.4 | 4.3 |
| 弯曲性能 | 每批任取2卷，每卷沿带箔材轧制方向与垂直于轧制方向各取1个试样。 | 3.4 | 4.4 |
| 表面质量 | 逐卷 | 3.5 | 4.5 |

5.5  检验结果的判定

### 5.5.1  化学成分不合格时，判该批带箔材不合格。

### 5.5.2  带箔材的外形尺寸及允许偏差和表面质量不合格时，判该卷带箔材不合格。

### 5.5.3  当力学性能、弯曲性能的试验结果不合格时，应从该批带箔材中再取双倍数量的试样（包括原检验不合格的那卷带箔材）进行重复试验，如重复试验结果全部合格，则整批判为合格。如重复试验仍有试样不合格，则判该批带箔材不合格，或由供方逐卷检验，合格者交货。

# 6  标志﹑包装﹑运输﹑贮存和质量证明书

带箔材的标志、包装﹑运输﹑贮存和质量证明书应符合GB/T 8888的规定。

# 7  订货单（或合同）内容

订购本标准所列产品的订货单（或合同）应包括下列内容：

a)  产品名称；

b)  牌号；

c)  供应状态；

d)  外形尺寸及其允许偏差（高级或有特殊要求时）；

e)  拉伸试验或硬度试验；

f)  弯曲性能（有要求时）；

g)  重量；

h)  本标准编号；

i)  其他。

# Text boxes

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会 发布