## GB/T26007-XXXX《弹性元件和接插件用铜合金带箔材》

## 标准（报批稿）编制说明

## 一、 任务来源

根据国标委综合〔2015〕52号20152279-T-610要求，安徽鑫科新材料股份有限公司负责起草修订GB/T26007-2010《弹性元件和接插件用铜带》国家标准，宁波兴业盛泰集团有限公司、安徽楚江科技新材料股份有限公司、铜陵金威铜业有限公司、中铝洛阳铜业有限公司、中色奥博特铜铝业有限公司、山东天圆铜业有限公司、太原晋西春雷铜业有限公司、金龙精密铜管集团股份有限公司、中色（宁夏）东方集团有限公司参加起草，完成年限为2016年。

## 二、工作简况

  - 立项目的和意义

近几年，随着电力、电子、通讯、汽车、建筑、家电、IT等行业的迅猛发展，为铜加工业和铜板带生产提供了广阔的市场，高精度弹性元件和接插件用铜合金带的市场需求量日益增大。而我国目前生产的铜合金带材基本能够满足国内中低档产品市场需求，高精度铜带材料还不能完全满足电力、电子、通讯、IT等行业高速发展的需要，部分高精度弹性元件和接插件用铜合金带材仍需进口。随着我国铜加工快速发展，GB/T26007-2010《弹性元件和接插件用铜带》标准中部分内容已不能满足国内生产企业要求，急需对此标准进行修订。本标准修订的目的主要是为适应我国标准化工作的新特点，满足国内生产要求，发挥标准在国内和国际市场上作用，有利于与国际接轨，提高我国产品标准水平，替代进口，使我国弹性元件和接插件用铜带标准能够达到国际先进水平。

  - 项目编制组成员

根据任务落实会会议精神，本标准修订由安徽鑫科新材料股份有限公司负责起草，相关单位参与起草，并组建了弹性元件和接插件用铜带国家标准修订小组。

  - 主编单位的技术基础

安徽鑫科新材料股份有限公司负责主持修订本标准，公司于1998年经安徽省人民政府批准成立的一家集“产、学、研”与“科、工、贸”为一体的国家级火炬计划重点高新技术企业，“产、学、研”合作示范基地，2000年11月22日在上海证券交易所成功挂牌上市，经过十多年的发展，已成长为安徽省新材料工业制造和出口基地。2012年12月，国家发展改革委、科学技术部、财政部、海关总署、税务总局联合认定安徽鑫科新材料股份有限公司为国家级技术中心，2012年12月，安徽省科技厅、安徽省发展和改革委员会等部门联合认定安徽鑫科新材料股份有限公司为创新型企业，2013年12月，“XINKE及图”商标被国家工商行政管理总局商标局认定为驰名商标。

公司主导产品有铜合金板带材、铜及铜合金杆材、线材、棒材、型材、特种电线电缆等80余个品种、1000多种规格。主导产品高精度锡磷青铜带和锌白铜带的市场占有率分别为30%和50%以上，承担并完成多项国家和安徽省重大科技攻关项目，拥有50项发明及实用新型专利，主导和参与起草多项国家及行业标准，其中国家标准16项，行业标准11项。

  - 主要工作过程

4.1接到任务后，安徽鑫科新材料股份有限公司立即成立了标准修订编制小组，我们查阅了许多国外先进标准，如：美国的ASTM标准、欧盟的EN 标准、日本JIS标准和ISO国际标准，同时，我们多次与业内厂商、客户讨论及征求意见，召开了多次标准修订讨论会，深入了解我国目前铜加工技术水平和用户的实际需求，为标准的制订掌握了第一手资料，从而使标准制订更趋合理性、科学性和可操作性，生产出的产品能够满足市场需求。

标准修订过程中，我们对各国标准进行了分析，查阅了欧盟和日本用于生产弹性元件和接插件的铜带标准，日本JIS H3130《弹簧用铍铜、钛铜、磷青铜和锌白铜板和带》标准中有五种牌号：C1700、C1720、C1990、C5210、C7701，而欧盟标准1654：1998《弹性元件和接插件用铜及铜合金带》共有二十种牌号，包括铍青铜（CuBe1.7、CuBe2）、普通黄铜(CuZn15、CuZn30、CuZn36) 、锡青铜(CuSn4、CuSn5、CuSn6、CuSn8、CuSn3Zn9) 、锌白铜(CuNi12Zn24、CuNi12Zn29、CuNi18Zn20、CuNi18Zn27、)和铁青铜(CuFe2P)，还有CuCo2Be、CuNi2Be、CuNi2Si、CuNi9Sn2、CuZn23Al3Co等复杂合金，我国目前用于生产弹性元件和接插件的铜带主要有锡青铜带、锌白铜带、普通黄铜带和铍青铜带，欧盟标准 EN 1654：1998《铜及铜合金  弹簧和连接器用带材》和我国实际情况相接近，本次标准修订参考了欧盟标准 EN 1654：1998《弹性元件和接插件用铜及铜合金带》和JIS H3130：2012《弹簧用铍青铜、锡青铜和锌白铜板和带》标准，结合我国的市场需求及实际情况对GB/T26007-2010《弹性元件和接插件用铜带》标准进行了制订，2016年3月16日形成了修订标准讨论稿，

4.2 全国有色金属标准化技术委员会于2016年3月29日～4月1日在宁波南苑饭店主持召开了《弹性元件和接插件用铜带》标准修订讨论会议，与会专家对本标准的修订稿进行了认真、热烈地讨论，从牌号、状态、规格、力学性能、试验方法等多方面提出了修改建议。

4.3 宁波会议后，安徽鑫科新材料股份有限公司相关技术人员又对标准修订相关内容进行了多次讨论、修改和完善，于2016年7月，将标准修改稿下发各有关单位广泛征求意见，共发送单位15个，回函的单位数13个，回函并有建议单位数8个，无意见5个，标准修订小组根据各单位的回函意见对标准又进行修改完善，于2016年8月5形成本标准的《送审稿》。

三、标准编制原则

本标准修订单位自接受起草任务后，成立了本系列标准编制工作组，负责收集生产统计、检验数据、市场需求及客户要求等信息。初步确定了《弹性元件和接插件用铜带》标准起草所遵循的基本原则和编制依据：

- 1 查阅相关标准和国内外客户的相关技术要求；

2 根据国内外铜及铜合金带材企业具体情况，力求做到标准修订科学、先进，满足市场需要；

3 根据技术发展水平及测试数据确定技术指标取值范围，力求做到标准修订经济合理、实用；

4 完全按照GB/T 1.1和有色加工产品标准和国家行业标准编写示例的要求格式和结构进行编写。

四、确定标准主要内容的论据

1 标准题目与适用范围

原标准名称为《弹性元件和接插件用铜带》，本次修订为《弹性元件和接插件用铜合金箔带材》，主要是因为本次标准修订将带材最薄厚度由0.1mm扩大到0.07mm，这样本标准中产品不仅有带材，还有箔材，修订后标准名称更加准确、合理。

2  主要技术指标确定依据

2.1  牌号、状态、规格

本次标准修订同旧标准相比：牌号上增加了H62、H66、H68牌号，状态按GB/T29094-2012《铜及铜合金状态表示方法》的规定，将旧标准“1/4硬（Y4）、半硬（Y2）、硬（Y）、特硬（T）、弹硬（Y4）”状态改为“1/4硬（H01）、1/2硬（H02）、硬（H04）、特硬（H06）、弹硬（H08）”状态，厚度范围由“0.1mm～1.5mm”扩大为“0.07mm～2mm”，宽度范围由“3mm～200mm”扩大为“6mm～620mm”，同时，增加了合金的代号表示，这样，既符合现有相关标准要求，又能满足国内外铜及铜合金带材企业生产需求。

2.2  厚度尺寸及允许偏差

本标准带材厚度允许偏差分为普通级和高级，同旧标准相比，厚度偏差增加了0.07mm～0.1mm及＞1.5mm～2.0mm区间的厚度允许偏差，其他指标相同，详细内容见表1

表1           厚度及其允许偏差                单位为毫米

| 厚度 | 厚度允许偏差 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 普通级 |  | 高 级 |  |
|  | 本标准 | 旧标准 | 本标准 | 旧标准 |
| 0.07～0.1 | ±0.005 | --- | ±0.003 | --- |
| ＞0.1～0.2 | ±0.010 | ±0.010 | ±0.005 | ±0.007 |
| ＞0.2～0.3 | ±0.015 | ±0.015 | ±0.008 | ±0.010 |
| ＞0.3～0.4 | ±0.018 | ±0.018 | ±0.010 | ±0.012 |
| ＞0.4～0.5 | ±0.020 | ±0.020 | ±0.015 | ±0.015 |
| ＞0.5～0.8 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.018 | ±0.018 |
| ＞0.8～1.0 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.022 | ±0.022 |
| ＞1.0～1.5 | ±0.035 | --- | ±0.025 | --- |
| 注1：需方只要求单向偏差时，其值为表中数值的2倍。 注2：需方要求高级时，应在合同中注明。 |  |  |  |  |

2.3   宽度尺寸及允许偏差

本标准带材宽度由旧标准最大宽度200mm扩大到620mm，相应的宽度允许偏差严于旧标准，详细内容见表2、表3

表2           旧标准宽度及其允许偏差              单位为毫米

| 厚度 | 宽度允许偏差 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3～50 | ＞50～100 | ＞100～200 |
| 0.1～0.6 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.20 |
| ＞0.6～1.0 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.25 |
| ＞1.0～1.5 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.30 |
| 注：需方只要求单向偏差时，其值为表中数值的2倍。 |  |  |  |

表3            本标准宽度及其允许偏差              单位为毫米

| 厚度 | 宽度允许偏差 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6～80 | ＞80～200 | ＞200～600 |
| 0.07～0.6 | ±0.05 | ±0.075 | ±0.15 |
| ＞0.6～1.0 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.20 |
| ＞1.0～1.5 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.25 |
| ＞1.5～2.0 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.30 |
| 注：需方只要求单向偏差时，其值为表中数值的2倍。 |  |  |  |

2.4  侧边弯曲度

本标准侧边弯曲度同旧标准相比，本标准带材宽度由旧标准最大宽度200mm扩大到620mm，相应的侧边弯曲度指标严于旧标准，详细见表4

表4              侧边弯曲度

| 宽度 mm | 侧边弯曲度 mm/m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本标准 | 旧标准 | 本标准 | 旧标准 |
|  | 厚度≤0.5 |  | 厚度＞0.5 |  |
| 6～10 | ≤4 | ≤8 | ≤5 | ≤10 |
| ＞10～20 | ≤3 | ≤4 | ≤4 | ≤6 |
| ＞20～200 | ≤2 | ≤2 | ≤3 | ≤3 |
| ＞200～600 | ≤1 | --- | ≤2 | --- |

2.5   横向弯曲度

本标准作为弹性元件和接插件用铜及铜合金带材，其对带材的板形要求较高，和普通带材相比，增加了带材的横向弯曲的要求，本标准横向弯曲度同旧标准相比，厚度增加了“ 0.07mm～0.1mm 和＞1.5mm～2.0mm”，2档控制指标，其他内容相同，详细内容见表5。

表5             横向弯曲度                       单位为毫米

| 厚度 | 横 向 弯 曲 度 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本标准 | 旧标准 | 本标准 | 旧标准 | 本标准 | 旧标准 |
|  | 宽度6～20 |  | 宽度＞20～50 |  | 宽度＞50～100 |  |
| 0.07～0.1 | ≤0.10 | -- | ≤0.20 | -- | ≤0.30 | -- |
| ＞0.1～0.5 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.30 |
| ＞0.5～1.0 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.35 | ≤0.35 |
| ＞1.0～1.5 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.40 | ≤0.40 |
| ＞1.5～2.0 | -- | -- | ≤0.35 | -- | ≤0.50 | -- |

2.6 力学性能

本标准规定了两种方式考核材料的性能是否合格，一种是带材纵向室温拉伸试验，另一种是维氏硬度试验再加上90°弯曲试验，需方应在拉伸试验和硬度试验、90°弯曲试验间两者选一，并在合同中注明，90°弯曲试验时弯曲外表面不能有肉眼可见的裂纹。从各种状态的抗拉强度指标值来看，指标值的间距比普通带材要求小，且指标值更符合用户实际要求，断后伸长率根据带材的厚薄分为两档，分别规定了不同的指标值，薄带指标值小于厚带指标值，并且在拉伸试验时本标准选用A50 mm定标距试样，而非以前常用的A11.3长比例试样，这样伸长率结果更具有科学性和可比性。

在力学性能上，本标准拉伸试验、维氏硬度和90°弯曲试验等相关指标等同旧标准，旧标准断后伸长率带材厚度范围为“0.1mm-0.25mm和＞0.25mm-1.0mm”，本标准修订为“0.1mm-0.25mm和＞0.25mm-2.0mm”，这样加严了产品质量控制。

2.7试验方法和检验规则

随着近几年新国标、新行标发布实施，本标准同旧标准相比，标准文本中引用了一些新标准，具体如下：

2.7.1增加了“带材化学成分分析方法按YS/T 482 、YS/T 483的规定进行”的规定；

2.7.2增加了“带材的外形尺寸检测按GB/T26303.3的规定进行”的规定；

2.7.3增加了“试样制备按YS/T 815的规定进行”的规定；

2.7.4 增加了“取样方法按YS/T 668的规定进行”的规定；

五、本标准同国际先进标准相比

1本标准与EN1654标准的力学性能检验项目对比见表6

表6

| 序号 | 检验项目 | 本标准 | ### EN | 本标准与EN对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸试验 | Ｏ | Ｏ | 相同 |
| 2 | 维氏硬度试验 | Ｏ | Ｏ | 相同 |
|  | 弯曲试验 | Ｏ | Ｏ | 相同 |
| 注：1）表中“Ｏ”表示必作项目。 2）用户在拉伸试验和维氏硬度试验、弯曲试验间两者选一。 |  |  |  |  |

从表中各项指标对比可以看出，本标准的主要技术指标均达到了欧盟EN 1654标准。

2 本标准与EN1654标准的侧边弯曲度对比见表7

表7        侧边弯曲度

| 宽度 mm | 侧边弯曲度 mm/m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本标准 | EN标准 | 本标准 | EN标准 |
|  | 厚度≤0.5 |  | 厚度＞0.5 |  |
| 6～10 | ≤4 | ≤8 | ≤5 | ≤10 |
| ＞10～20 | ≤3 | ≤4 | ≤4 | ≤6 |
| ＞20～200 | ≤2 | ≤2 | ≤3 | ≤3 |
| ＞200～620 | ≤1 | --- | ≤2 | --- |

从表中各项指标对比可以看出，本标准的侧边弯曲度技术指标均严于欧盟EN 1654标准。

3 本标准带材厚度允许偏差同EN标准对比见表8

表8            厚度及其允许偏差                单位为毫米

| 厚度 | 厚度允许偏差 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 普通级 |  | 高 级 |  |
|  | 本标准 | EN标准 | 本标准 | EN标准 |
| 0.07～0.1 | ±0.005 | --- | ±0.003 | --- |
| ＞0.1～0.2 | ±0.010 | ±0.010 | ±0.005 | ±0.007 |
| ＞0.2～0.3 | ±0.015 | ±0.015 | ±0.008 | ±0.010 |
| ＞0.3～0.4 | ±0.018 | ±0.018 | ±0.010 | ±0.012 |
| ＞0.4～0.5 | ±0.020 | ±0.020 | ±0.015 | ±0.015 |
| ＞0.5～0.8 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.018 | ±0.018 |
| ＞0.8～1.0 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.022 | ±0.022 |
| ＞1.0～1.5 | ±0.035 | --- | ±0.025 | --- |
| 注1：需方只要求单向偏差时，其值为表中数值的2倍。 注2：需方要求高级时，应在合同中注明。 |  |  |  |  |

从表中各项指标对比可以看出，本标准的厚度允许偏差同欧盟EN 1654标准普通级基本相同，高级中部分指标严于欧盟EN 1654标准。

4 本标准带材力学性能指标同EN标准对比详见表9

六、标准水平分析

本标准是修订标准，是根据我国实际生产使用情况制定的，从各项指标看，本标准对铜及铜合金带材的各项性能指标及要求进行了详细、明确的规定，能更好的对产品进行规范，满足产品的适用性，促进弹性元件和接插件铜带更好地发展。

本标准带材的侧边弯曲度、带材宽度允许偏差及厚度允许偏差均严于EN标准，同时，本标准带材厚度和宽度应用范围也大于EN标准，抗拉强度、伸长率、维氏硬度指标等同EN标准，本标准整体内容达到国际先进水平。

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准是修订标准，与现行相关法律、法规、规章及相关强制推荐的标准没有冲突。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、作为强制性国家标准的建议

本标准建议不作为强制性标准，建议作为国标推荐性标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

本标准是以我国弹性元件和接插件铜合金带材的实际生产现状为基础，结合国内、外订货合同要求，标准全面覆盖了弹性元件和接插件铜合金带材产品的一般要求，建议相关单位组织专项标准宣贯会进行系统学习。本标准发布后，各企业应积极宣传和贯彻，并立即采用新标准订货，以保证产品质量，满足国内、外市场及用户的需要。

十一、废止现行有关标准的建议

无。

十二、其它应予说明的事项

本标准根据目前国内弹性元件和接插件铜合金带材的实际生产现状和订货合同情况，考虑随着新材料的开发使用和生产装备的更新，如果以后生产或订货合同中有其它合金或状态需求可在下一版中进行补充修订。

十三、预期效果

本标准结合我国国情，以GB/T26007-2010《弹性元件和接插件用铜带》标准为基础并对其进行了修改完善，在国内生产企业及国内外用户需求的基础上，参照国内外相关产品标准规范制定的，技术指标先进，具有普遍性、广泛性、适用性、科学性和先进性。加速中国标准和国外同类标准的对接，本标准发布后，将更好的规范我国弹性元件和接插件用铜带产品的性能和技术要求，提高产品在国内、外市场上的竞争力，给生产企业带来较大的经济效益。

《弹性元件和接插件用铜合金带箔材》

国家标准修订小组

2016年8月5日

表9  部分牌号力学性能指标对比

| 指标 牌号 状态 |  | 抗拉强度 Rm/（N/mm2） |  |  | 伸长率/% |  |  | 维氏硬度/HV |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A50mm |  | A50mm |  |  |  |
|  |  | 本标准 | EN标准 | JIS标准 | 本标准a | EN标准a | JIS标准 | 本标准 | EN标准 | JIS标准 |
| H85 | H01 | 300～370 | 300～370 | --- | ≥16/20 | ≥16/20 | --- | 85～115 | 85～115 | --- |
|  | H02 | 350～420 | 350～420 | --- | ≥8/12 | ≥8/12 | --- | 105～135 | 105～135 | --- |
|  | H04 | 410～490 | 410～490 | --- | ≥3/4 | ≥3/4 | --- | 125～155 | 125～155 | --- |
|  | H06 | 480～560 | 480～560 | --- | ≥0/2 | ≥0/2 | --- | 150～180 | 150～180 | --- |
| H70 | H01 | 350～430 | 350～430 | --- | ≥21/25 | ≥21/25 | --- | 95～105 | 95～105 | --- |
|  | H02 | 410～490 | 410～490 | --- | ≥9/12 | ≥9/12 | --- | 120～155 | 120～155 | --- |
|  | H04 | 480～560 | 480～560 | --- | ≥4/6 | ≥4/6 | --- | 150～180 | 150～180 | --- |
|  | H06 | 550～640 | 550～640 | --- | ≥0/2 | ≥0/2 | --- | 170～200 | 170～200 | --- |
| H65 | H01 | 350～430 | 350～430 | --- | ≥19/23 | ≥19/23 | --- | 95～105 | 95～105 | --- |
|  | H02 | 410～490 | 410～490 | --- | ≥8/10 | ≥8/10 | --- | 120～155 | 120～155 | --- |
|  | H04 | 480～560 | 480～560 | --- | ≥3/5 | ≥3/5 | --- | 150～180 | 150～180 | --- |
|  | H06 | 550～640 | 550～640 | --- | ≥0/2 | ≥0/2 | --- | 170～200 | 170～200 | --- |
| 注a：伸长率按厚度分档：0.10～0.25；＞0.25～＜1.0。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9（续）   部分牌号力学性能指标对比

| 指标 牌号 状态 |  | 抗拉强度 Rm/（N/mm2） |  |  | 伸长率/% |  |  | 维氏硬度/HV |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A50mm |  | A50mm |  |  |  |
|  |  | 本标准 | EN标准 | JIS标准 | 本标准a | EN标准a | JIS标准 | 本标准 | EN标准 | JIS标准 |
| QSn4-0.3 | H01 | 390～490 | 390～490 | --- | ≥11/13 | ≥11/13 | --- | 115～155 | 115～155 | --- |
|  | H02 | 480～570 | 480～570 | --- | ≥4/5 | ≥4/5 | --- | 150～180 | 150～180 | --- |
|  | H04 | 540～630 | 540～630 | --- | ≥3/4 | ≥3/4 | --- | 170～200 | 170～200 | --- |
|  | H06 | ≥610 | ≥610 | --- | --- | --- | --- | ≥190 | ≥190 | --- |
| QSn5-0.3 | H01 | 400～500 | 400～500 | --- | ≥14/17 | ≥14/17 | --- | 120～160 | 120～160 | --- |
|  | H02 | 490～580 | 490～580 | --- | ≥8/10 | ≥8/10 | --- | 160～190 | 160～190 | --- |
|  | H04 | 550～640 | 550～640 | --- | ≥4/6 | ≥4/6 | --- | 180～210 | 180～210 | --- |
|  | H06 | 630～720 | 630～720 | --- | ≥0/3 | ≥0/3 | --- | 200～230 | 200～230 | --- |
| QSn6.5-0.1 | H01 | 420～520 | 420～520 | -- | ≥17/20 | ≥17/20 | -- | 125～165 | 125～165 | -- |
|  | H02 | 500～590 | 500～590 | -- | ≥8/10 | ≥8/10 | -- | 160～190 | 160～190 | -- |
|  | H04 | 560～650 | 560～650 | -- | ≥5/7 | ≥5/7 | -- | 180～210 | 180～210 | -- |
|  | H06 | 640～730 | 640～730 | -- | ≥3/4 | ≥3/4 | -- | 200～230 | 200～230 | -- |
| QSn8-0.3 | H01 | 450～550 | 450～550 | -- | ≥20/23 | ≥20/23 | -- | 135～175 | 135～175 | -- |
|  | H02 | 540～630 | 540～630 | 470～610 | ≥13/15 | ≥13/15 | 27 | 170～200 | 170～200 | 140～205 |
|  | H04 | 600～690 | 600～690 | 590～705 | ≥5/7 | ≥5/7 | 20 | 190～220 | 190～220 | 185～235 |
|  | H06 | 660～750 | 660～750 | 685～785 | ≥3/4 | ≥3/4 | 11 | 210～240 | 210～240 | 210～260 |
| 注a：伸长率按厚度分档：0.10～0.25；＞0.25～＜1.0。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9（续）   部分牌号力学性能指标对比

| 指标 牌号 状态 |  | 抗拉强度 Rm/（N/mm2） |  |  | 伸长率/% |  |  | 维氏硬度/HV |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A50mm |  | A50mm |  |  |  |
|  |  | 本标准 | EN标准 | JIS标准 | 本标准a | EN标准a | JIS标准 | 本标准 | EN标准 | JIS标准 |
| BZn12-24 | H02 | 490～580 | 490～580 | -- | ≥5/6 | ≥5/6 | -- | 150～180 | 150～180 | -- |
|  | H04 | 550～640 | 550～640 | -- | ≥0/3 | ≥0/3 | -- | 170～200 | 170～200 | -- |
|  | H06 | 620～710 | 620～710 | -- | ≥0/2 | ≥0/2 | -- | 190～220 | 190～220 | -- |
| BZn12-29 | H02 | 520～610 | 520～610 | -- | 3/4 | 3/4 | -- | 170～200 | 170～200 | -- |
|  | H04 | 600～690 | 600～690 | -- | 0/2 | 0/2 | -- | 190～220 | 190～220 | -- |
|  | H06 | 670～760 | 670～760 | -- | -- | -- | -- | 210～240 | 210～240 | -- |
| BZn18-20 BZn18-18 | H02 | 500～590 | 500～590 | -- | 3/5 | 3/5 | -- | 160～190 | 160～190 | -- |
|  | H04 | 580～670 | 580～670 | -- | 0/2 | 0/2 | -- | 180～210 | 180～210 | -- |
|  | H06 | 640～730 | 640～730 | -- |  |  | -- | 200～230 | 200～230 | -- |
| BZn18-26 | H02 | 540～630 | 540～630 | 540～655 | 3/5 | 3/5 | 8/11b | 170～200 | 170～200 | 150～210 |
|  | H04 | 600～700 | 600～700 | 630～735 | 0/2 | 0/2 | 4/6 b | 190～220 | 190～220 | 180～240 |
|  | H06 | 660～750 | 660～750 | 705～805 | -- | -- | -- | ≥220 | ≥220 | 210～260 |
| 注a：伸长率按厚度分档：0.10～0.25；＞0.25～＜1.0。 注b： JIS标准以厚度0.1～0.7，＞0.7分为两档。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |