中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发布

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX－XXXX

铜-钢复合金属化学分析方法

第1部分 铜含量的测定 碘量法

Method for chemical analysis of copper -steel composite metal—

Part 1：Determination of copper content—

Iodine titration method

（送审稿）

XXXX-XX-XX发布                                       XXXX-XX-XX实施

ICS 77.120.30

H 13

GB/T XXXXX－XXXX

前    言

GB/T XXXX《铜-钢复合金属化学分析方法》分为以下2个部分：

——第1部分 铜含量的测定 碘量法

——第2部分 锌含量的测定 Na2EDTA 滴定法

本部分为GB/T XXXX 的第1部分

本部分按照GB/1.1－2009给出的规则起草。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)归口。

本部分起草单位：宁波宇能复合铜带有限公司、安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心、中铝洛阳铜业有限公司检测中心、苏州有色设计研究院、绍兴市质量技术监督检测院。

本部分主要起草人：

本标准首次制定。

铜-钢复合金属化学分析方法

第1部分  铜含量的测定  碘量法

- 范围

本标准规定了铜-钢复合金属铜量的测定方法。

本标准适用于铜-钢复合金属铜量的测定。测定范围：4.00%～25.00%。

- 方法提要

试样用硝酸溶解，控制溶液的PH值为3～4，用氟化氢铵掩蔽铁。加入碘化钾与二价铜作用，析出的碘以淀粉为指示剂，用硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定至溶液淡蓝色消失即为终点。根据消耗硫代硫酸钠标准溶液体积计算铜量。

- 试剂

除非另有说明，在分析中仅适用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

  - 硝酸（ρ 1.42 g/mL）（1+1）。

  - 盐酸（ρ 1.19 g/mL）（7+3）。

  - 过氧化氢（ρ 1.11 g/mL）。

  - 氨水（ρ 0.90 g/mL）。

  - 碘化钾（20%）。

  - 碘溶液（约0.4 g /L）,称取0.04g碘于400 mL烧杯中，加水至100 mL混匀，倒入棕色磨口瓶中。

  - 无水碳酸钠。

  - 氟化氢铵饱和溶液：贮存于聚乙烯瓶中。

  - 淀粉溶液（5 g/L）

称取5 g可溶性淀粉，慢慢加入到的1L蒸馏水中，搅拌均匀，煮沸至溶液透明为止。

注：淀粉溶液须现用现配。

  - 硫氰酸钾溶液（100 g/L）

称取10 g硫氰酸钾于400 mL烧杯中，加水溶解并稀释至100 mL。加入2 g碘化钾（3.5）溶解，加入2 mL淀粉溶液（3.9），边摇边滴加碘溶液（3.6）至刚好呈蓝色，再用硫代硫酸钠标准溶液（3.12）滴定至蓝色刚好消失。

  - 铜标准溶液

称取1.0000 g纯铜片（≥99.99%），置于500 mL锥形烧杯中，加入10 mL硝酸（3.1），盖上表面皿，低温加热溶解完全。取下冷却，用水洗涤表面皿及杯壁，煮沸，取下冷却至室温。移入500 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含2mg铜。

注：纯铜片的处理，将纯铜片放入微沸的冰乙酸（1+4）中微沸1min，取出后用水和无水乙醇分别冲洗两次。在100 ℃烘箱中烘4min，冷却，置于磨口试剂瓶中备用。

  - 硫代硫酸钠标准滴定溶液[c(NB2S2O3·5H2O)≈0.1 mol/L]。

    - 配制

称取100 g硫代硫酸钠（NB2S2O3·5H2O）,置于1000 mL烧杯中溶解，加入2 g无水碳酸钠（3.7），移入10L棕色试剂瓶中，用新煮沸冷却的蒸馏水稀释至约10L，摇匀，静置两周。

    - 标定

移取3份50.00 mL铜标准溶液(3.11)于500 mL锥形烧杯中，盖上表面皿，低温加热浓缩体积至2 mL，取下冷却，用水洗涤表面皿及杯壁。滴加氨水综合至蓝色出现并不变色，滴加氟化氢铵饱和溶液(3.8)至蓝色消失，并过量2 ml。再按照分析步骤(5.4.2.2)进行标定。随同标定做空白试验。

按公式(1)计算硫代硫酸钠标准滴定溶液的实际浓度：

........................................（1）

式中：

c —— 硫代硫酸钠标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

ω —— 纯铜片中铜的质量分数（%）；

m —— 纯铜片质量，单位为克（g）；

V1 —— 标定时滴定纯铜液消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

63.55 —— 铜的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

    - 平行标定

平行标定三份，测定值的相对误差不大于0.1%时，取其平均值，否则重新标定。

- 试样

将铜-钢复合金属样品制成厚度（厚度还是宽度？）不大于1 mm（厚度大于0.8mmd（？）的样品需先制成1mm宽度的细条）的碎屑，并确保双面（或单面）复合试样制样时的覆层金属保持一致性，表面应无氧化、油污。

- 分析步骤

  - 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

  - 试料

试样称取0.200g，精确至0.0001g。

  - 空白试验

随同试料做空白试验。

  - 测定

    - 将试料（5.2）置于500 mL锥形烧杯中，加入少量水润湿，加入10 mL硝酸（3.1）盖上表面皿，低温加热溶解完全（溶液透明无杂质）；如果试料溶解不完全，加盐酸（3.2）5 mL加热取下，分步滴加3mL过氧化氢（3.3）（每加一次须摇动片刻），直至试料溶解完全（溶液透明无杂质），低温中慢慢浓缩体积至2mL。

注：溶样前已知基材含锰、铬、硅、镍，可先将试料（5.2）置于500 mL锥形烧杯中，加盐酸（3.2）5 mL加热取下，分5次滴加过氧化氢（3.3），每次2 mL（每加一次须摇动片刻），直至试料溶解完全（溶液透明无杂质）。再加入10 mL硝酸（3.1）盖上表面皿，低温中慢慢浓缩体积至2 mL。

    - 取下冷却，用水洗涤表面皿及杯壁（体积不大于5mL），煮沸，取下冷却至室温。滴加氨水（3.4）中和至铁沉淀完全，滴加氟化氢铵饱和溶液（3.8）至红色消失，并过量2 ml，用水洗涤表面皿及杯壁摇匀。

    - 加入2g碘化钾（3.5），摇匀溶解，立即用硫代硫酸钠标准滴定溶液（3.12）滴定。当溶液呈淡黄色时，加入2 mL淀粉溶液（3.9），继续用硫代硫酸钠标准滴定溶液（3.12）滴定至溶液呈淡蓝色，加入5 mL硫氰酸钾溶液（3.10），充分摇动至蓝色加深，继续用硫代硫酸钠标准滴定溶液（1.3.11）滴定至溶液淡蓝色消失即为终点。

注：滴定硫代硫酸钠溶液时必须边滴边充分甩动瓶子，让其充分反应。

- 分析结果的计算

铜-钢复合金属的铜量以铜的质量分数计，以%表示，按公式(2)计算:

...........................（2）

式中：

c —— 硫代硫酸钠标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V2 —— 测定时滴定试样溶液消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m0 —— 试样的质量，单位为克（g）。

63.55 —— 铜的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

计算结果表示至小数点后两位。

- 精密度

  - 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5 %，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法或外延法求得：

表1  重复性

| W(X)/% | 4.41 | 8.45 | 11.88 | 14.79 | 19.41 | 24.30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.248 | 0.118 | 0.108 | 0.203 | 0.233 | 0.274 |

  - 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5 %，重复性限（R）按表2数据采用线性内插法或外延法求得：

表2  再现性

| W(X)/% | 4.41 | 8.45 | 11.88 | 14.79 | 19.41 | 24.30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.638 | 0.175 | 0.201 | 0.728 | 0.433 | 0.708 |

  - 质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

- 试验报告

试验报告至少给出以下几个方面的内容：

——试样；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——使用的方法；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。