标准预审稿意见汇总处理表（碘量法）

标准项目名称：铜-钢复合金属化学分析方法 第1部分  铜含量的测定  碘量法

标准项目负责起草单位：宁波宇能复合铜带有限公司    电话：0574－63729963

承办人：陈汉文                 2016年6月20日填写                        共 2 页   第 1 页

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理 意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.5 | “碘化钾”后面增加“（20%）” |  | 采纳 |  |
| 2 | 3.6 | “碘溶液”增加配置方法“,称取0.04g碘于400 mL烧杯中，加入1000 mL水中混匀，放入棕色磨口瓶中” | 中铝洛阳铜业有限公司 | 采纳 |  |
| 3 | 3.12 | “NB2S2O3”修改为“Na2S2O3”。 | 宁波宇能复合铜带有限公司 | 采纳 |  |
| 4 | 3.12.2 | “加入10 mL硝酸(3.1)，盖上表面皿，低温加热溶解完全，浓缩体积至2 mL，”修改为“盖上表面皿，低温加热浓缩体积至2 mL，”。 | 中铝洛阳铜业有限公司 | 采纳 |  |
| 5 | 4 | “将铜-钢复合金属样品制成厚度不大于1 mm的碎屑，”修改为“将铜-钢复合金属样品制成厚度不大于1 mm（厚度大于0.8mmd的样品需先制成1mm宽度的细条）的碎屑，” | 宁波宇能复合铜带有限公司 | 采纳 |  |
| 6 | 5.2 | 试验的称取重量建议修改到一个范围，“0.200g～0.500g”或覆层为黄铜的为“0.400g”。 | 中铝洛阳铜业有限公司、安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心、苏州有色设计研究院 | 不采纳 | 通过反复试验结果表明“称样量多消耗的试剂多，对分析的结果影响不大，同时也不便于操作。 |
| 7 | 5.4.2 | “用水洗涤表面皿及杯壁”之后增加 “（体积不大于5mL）”内容。 | 宁波宇能复合铜带有限公司 | 采纳 |  |
| 8 | 5.4.2 | “中合”修改为“中和”。 | 中铝洛阳铜业有限公司 | 采纳 |  |
| 9 | 5.4.3 | “加入2g碘化钾”修改为“加入10mL碘化钾”。 | 中铝洛阳铜业有限公司 | 采纳 |  |
| 10 | 5.4.1 | 建议用加王水10mL溶样，2mL过氧化氢，煮沸直到冒大泡，将高价Mn+3、Cr+7还原成低价。 | 中铝洛阳铜业有限公司 | 不采纳 | 加王水试样溶解太快，杂质溶不干净。冒大泡容易喷溅，导致结果不准确。 |

标准项目名称：铜-钢复合金属化学分析方法 第1部分  铜含量的测定  碘量法

标准项目负责起草单位：宁波宇能复合铜带有限公司    电话：0574－63729963

承办人：陈汉文                 2016年6月20日填写                        共 2 页   第 2 页

| 11 | 5.4.1 | 溶样往往事先不清楚基材的成分，在硝酸溶样之后增加盐、镍的试料溶解完全。 | 中铝洛阳铜业有限公司 | 采纳 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 5.4.2 | 4.5.1.2内容修改为“注：溶样前已知基材含锰、铬、硅、镍，可先将试料（5.2）置于500 mL锥形烧杯中，加盐酸（3.2）5 mL加热取下，分5次滴加过氧化氢（3.3），每次2 mL（每加一次须摇动片刻），直至试料溶解完全。再加入10 mL硝酸（3.1）盖上表面皿，低温加热浓缩体积至2 mL。” | 宁波宇能复合铜带有限公司 | 采纳 |  |
| 13 |  | 方法2和方法3与本标准的名称不一致，只保留方法1 碘量法的内容。 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 采纳 |  |

说明（1）发送《预审稿》的单位数：16 个；

（2）收到《预审稿》后，回函的单位数：12个；

（3）收到《预审稿》后，回函并有建议或意见的单位数：8个；

（4）没有回函的单位数：8个。