目    次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 材料分类与牌号	2

5 要求	3

6 试验方法	5

7 检验规则	5

8 标志、包装、运输、贮存	6

附  录A	7

附  录B	8

附  录C	9

附  录D	10

# 前  言

本标准与GB/T 13560-2009相比，主要对标准的技术内容做如下修订：

——增加了引用标准，GB/T XXXX烧结钕铁硼表面镀层。

——增加了不可逆磁通损失，最高使用温度术语定义（见3.3、3.4条款）。

——增加了字符牌号及示例（见4.3条款）。

——新增部分材料牌号并修改了部分牌号的磁参数（见表1）。

——对原标准的附录A中表A1中烧结面偏差值进行了修改。

——对原标准附录B表B1的部分辅助磁性能和机械物理特性进行了修改，新增加了抗弯强度和最高使用温度参数。

——增加了附录C中烧结钕铁硼永磁材料的化学成份（见表C1）

——增加了附录D烧结钕铁硼永磁材料字符牌号与磁性能单位制及换算对照表（见附录D中表D1、D2）。

本标准由全国稀土标准化技术委员会(SAC/TC 229)提出并归口。

本标准起草修订单位：包头稀土研究院。

本标准主要修订起草人：刘国征、赵明静、付建龙、张志宏、梁行方、解萍、XXX、XXX。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 13560-1992、GB/T 13560-2000。

# 烧结钕铁硼永磁材料

# 1 　范围

本标准规定了烧结钕铁硼永磁材料的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、质量证明书。

本标准适用于粉末冶金工艺生产的烧结钕铁硼永磁材料。

# 2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3217   永磁(硬磁)材料磁性试验方法（neq IEC 60404-5）

GB/T 8170   数值修约规则与极限数值的表示与判定

GB/T 9637   电工术语 磁性材料与元件

GB/T 24270  永磁材料磁性能温度系数测量方法

GB/T 29628  永磁（硬磁）脉冲测量方法指南

GB/T XXXX  烧结钕铁硼 表面镀层

# 3　术语和定义

GB/T 9637 确立的以及下列术语和定义适用于本文件。

## 3.1

## 主要磁性能  principal magnetic properties

包括永磁材料的剩磁（Br）、磁极化强度矫顽力〔内禀矫顽力〕（HcJ）、磁感应强度矫顽力（HcB）、最大磁能积（(BH)max）。

## 3.2

## 辅助磁性能 additional magnetic properties

包括永磁材料的相对回复磁导率 （(rec）、 剩磁温度系数 （((Br)）、  磁极化强度矫顽力〔内禀矫顽力〕温度系数（( (HcJ)）、居里温度（Tc）。

3.3

不可逆磁通损失irreversible magnetic flux losses

不可逆磁通损失是指因温度、外磁场及其它因素使磁体部分退磁而产生的磁通损失，是可再磁化充磁得到恢复的磁通损失。因温度变化而引起的磁通损失计算公式如下：

式中：hirr——不可逆磁通损失，与磁体的温度有关；

Φ(T0)——磁体在T0温度时的初始状态开路下的磁通量；

Φ(T1)——磁体从T0温度变化到T1温度，再由T1回到T0温度时的开路磁通量。

3.4

最高使用温度 maximum operating temperature

热退磁状态直径为D，高度为L，L/D=0.7时圆柱样品，饱和磁化后，在开路下从室温到高温不同温度点无温度过冲保温2小时，得到的磁通不可逆磁通损失等于5%时所对应的温度。

# 4材料分类与牌号

4.1材料分类

烧结钕铁硼永磁材料按内禀矫顽力大小分为低矫顽力N、中等矫顽力M、高矫顽力H、特高矫顽力SH、超高矫顽力UH、极高矫顽力EH、至高矫顽力TH七类品种。

4.2材料牌号

每类品种按最大磁能积大小划分为若干个牌号，每个牌号的材料可加工成圆片、圆柱、圆环、瓦块等各种形状和规格的永磁部件。

4.3牌号表示方法

烧结钕铁硼永磁材料的牌号由材料制造特征、主称、磁特性四部分组成。 第一部分S，表示材料的制造特征，用汉语拼音字母S表示粉末冶金烧结工艺制作的烧结材料，第二部分为主称，由钕元素的化学符号Nd、铁元素的化学符号Fe和硼元素化学符号B组成，即NdFeB。 第三部分为斜线前的数字，是烧结钕铁硼材料最大磁能积(BH)max的标称值（单位为kJ/m3）；第四部分为斜线后的数字，是烧结钕铁硼材料内禀矫顽力HcJ的最小值(单位为kA/m)的十分之一, 数值采用四舍五入取整。

S   -  NdFeB   XXX     XX

牌号示例：S-NdFeB380/80表示烧结钕铁硼永磁材料， 最大磁能积(BH)max的标称值为380kJ/m3 ，内禀矫顽力HcJ的最小值为800 kA/m。

# 5要求

### 5.1材料在23±3℃下的主要磁性能应符合表1的规定。如需方有特殊要求，供需双方可另行协商。

## 5.2 材料的辅助磁性能和主要机械物理性能参见附录A，除要求供需双方特殊商定以外，仅供用户设计使用参考，不作验收依据和拒绝的依据。

表1   烧结钕铁硼永磁材料在23±3℃下的磁性能

| 材 料 | 主 要 磁 性 能 |
| --- | --- |
| 品种 | 字符牌号 | Br T 最 小 值 | HcJ kA/m 最 小 值 | HcB kA/m 最 小 值 | (BH)max kJ/m3 范 围 值 |
| N | NdFeB 430/88 | 1.45 | 875 | 836 | 406～438 |
|  | NdFeB 415/96 | 1.42 | 960 | 836 | 390～422 |
|  | NdFeB 400/96 | 1.39 | 960 | 836 | 374～406 |
|  | NdFeB 380/96 | 1.37 | 960 | 836 | 358～390 |
|  | NdFeB 360/96 | 1.33 | 960 | 860 | 342～366 |
|  | NdFeB 335/96 | 1.29 | 960 | 860 | 318～342 |
|  | NdFeB 320/96 | 1.26 | 960 | 860 | 302～326 |
|  | NdFeB 300/96 | 1.23 | 960 | 860 | 287～310 |
|  | NdFeB 280/96 | 1.18 | 960 | 860 | 263～287 |
| M | NdFeB 415/104 | 1.42 | 1035 | 995 | 390～422 |
|  | NdFeB 400/111 | 1.39 | 1114 | 1035 | 374～406 |
|  | NdFeB 380/111 | 1.37 | 1114 | 1012 | 358～390 |
|  | NdFeB 360/111 | 1.33 | 1114 | 971 | 342～366 |
|  | NdFeB 335/111 | 1.29 | 1114 | 938 | 318~342 |
|  | NdFeB 320/111 | 1.26 | 1114 | 910 | 302～326 |
|  | NdFeB 300/111 | 1.23 | 1114 | 876 | 287～310 |
|  | NdFeB 280/111 | 1.18 | 1114 | 860 | 263～287 |
| H | NdFeB 400/127 | 1.39 | 1274 | 1035 | 374～406 |
|  | NdFeB 380/127 | 1.37 | 1274 | 1000 | 358～390 |
|  | NdFeB 360/135 | 1.33 | 1353 | 995 | 342～366 |
|  | NdFeB 335/135 | 1.29 | 1353 | 957 | 318～342 |
|  | NdFeB 320/135 | 1.26 | 1353 | 930 | 302～326 |
|  | NdFeB 300/135 | 1.23 | 1353 | 910 | 287～310 |
|  | NdFeB 280/135 | 1.18 | 1353 | 876 | 263～287 |
|  | NdFeB 260/135 | 1.14 | 1353 | 844 | 247～271 |

续表1   烧结钕铁硼永磁材料在23±3℃下的磁性能

| 材 料 | 主 要 磁 性 能 |
| --- | --- |
| 品种 | 字符牌号 | Br T 最 小 值 | HcJ kA/m 最 小 值 | HcB kA/m 最 小 值 | (BH)max kJ/m3 范 围 值 |
| SH | NdFeB 380/151 | 1.37 | 1512 | 1035 | 358～390 |
|  | NdFeB 360/159 | 1.33 | 1592 | 938 | 342～366 |
|  | NdFeB 335/159 | 1.29 | 1592 | 938 | 318～342 |
|  | NdFeB 320/159 | 1.26 | 1592 | 912 | 302～326 |
|  | NdFeB 300/159 | 1.23 | 1592 | 886 | 287～310 |
|  | NdFeB 280/159 | 1.18 | 1592 | 876 | 263～287 |
|  | NdFeB 260/159 | 1.14 | 1592 | 836 | 247～271 |
| UH | NdFeB 360/191 | 1.33 | 1911 | 976 | 342～366 |
|  | NdFeB 335/199 | 1.29 | 1990 | 938 | 318～342 |
|  | NdFeB 320/199 | 1.26 | 1990 | 912 | 302～326 |
|  | NdFeB 300/199 | 1.23 | 1990 | 886 | 287～310 |
|  | NdFeB 280/199 | 1.18 | 1990 | 845 | 263～287 |
|  | NdFeB 260/199 | 1.14 | 1990 | 816 | 247～271 |
|  | NdFeB 240/199 | 1.08 | 1990 | 756 | 223～247 |
| EH | NdFeB 335/231 | 1.28 | 2308 | 971 | 310～342 |
|  | NdFeB 320/239 | 1.25 | 2388 | 947 | 295～326 |
|  | NdFeB 300/239 | 1.22 | 2388 | 923 | 279～310 |
|  | NdFeB 280/239 | 1.18 | 2388 | 883 | 263～287 |
|  | NdFeB 260/239 | 1.14 | 2388 | 816 | 247～271 |
|  | NdFeB 240/239 | 1.08 | 2388 | 756 | 223～247 |
|  | NdFeB 220/239 | 1.05 | 2388 | 756 | 207～231 |
| TH | NdFeB 300/263 | 1.22 | 2627 | 923 | 279～310 |
|  | NdFeB 280/279 | 1.18 | 2786 | 845 | 263～287 |
|  | NdFeB 260/279 | 1.14 | 2786 | 816 | 247～271 |
|  | NdFeB 240/279 | 1.08 | 2786 | 804 | 223～247 |
|  | NdFeB 220/279 | 1.05 | 2786 | 756 | 207～231 |
| 注1：样品充磁饱和后测得的磁性能 注2：制造厂商可提供其它补充牌号的材料。 |

## 5.3每一牌号的材料可分为毛坯状态、机械加工状态，材料的尺寸偏差、形状和位置偏差（简称形位偏差）参见附录A，特殊要求可由供需双方共同商定，永磁产品尺寸偏差和形位偏差，具体由供需双方共同商定。

## 5.4产品表面不允许有影响使用的裂纹、砂眼、夹杂和边、角脱落等缺陷，具体要求由供需双方共同商定。

5.5有防腐涂层要求的产品防腐涂层应满足GB/T XXXX 要求，特殊要求由供需双方共同商定。

# 6  试验方法

### 6.1品种为N、M、H、SH和UH材料的主要磁性能试验方法按GB/T 3217的规定进行，EH和TH材料的主要磁性能试验方法按GB/T 29628的规定进行。

6.2产品要求进行材料剩磁温度系数和内禀矫顽力温度系数检验的，按GB/T 24270规定的试验方法进行。

### 6.3产品尺寸、形位偏差采用满足精度要求且符合国家计量标准的量具检测，或由供需双方确认的专用量具检验。

### 6.4防腐涂层产品的防腐覆盖层试验方法按GB/T XXXX 规定进行，特殊要求由供需双方共同商定。

### 6.5产品外观质量检查用目测，如需方有特殊要求，供需双方可另行协商。

6.6数值修约按GB/T 8170的规定执行。

# 7检验规则

## 7.1检查与验收

### 7.1.1产品由供方质量技术监督部门进行检验，保证材料符合本标准规定，并填写质量证明书。

### 7.1.2需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验。如检验结果与本标准规定不符时，应在收到产品之日起，1个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

## 7.2组批

每批产品应由同一牌号、同一生产工艺制成的同一规格和尺寸的材料组成。

## 7.3检验项目

每批产品应进行主要磁性能、尺寸偏差、形位偏差、外观质量或合同中规定项目的检验。

## 7.4取样

检验用抽样数量按GB/T 2828.1规定，其产品的主要磁性能合格水平为特殊检查水平S2的1.5级，其它项目检验合格水平为检查水平Ⅱ的1.5级。

## 7.5检验结果判定

如有任何一项结果不合格，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行复验，如仍不合格，则判定该批产品为不合格。

# 8标志、包装、运输、贮存

## 8.1标志、包装

### 8.1.1产品一般以磁中性状态交货。如需方要求充磁并在合同中注明，可充磁交货。对取向方向不易辨别的产品，应标明充磁方向。

### 8.1.2产品用箱(盒)包装，并保证在运输和贮存过程中不损坏。充磁产品的包装要求应符合相应运输和贮存方式的相应规定。每个包装箱(盒)应附标签，注明：供方名称、产品名称、牌号、规格尺寸、批号、件数、净质量、出厂日期。

## 8.2运输、贮存

产品在运输过程中应小心轻放，存放于通风良好、干燥、无腐蚀气氛的场所。

## 8.3质量证明书

每批产品应附质量证明书，注明：

a) 供方名称；

b) 产品名称、牌号、规格尺寸；

c) 批号；

d) 净重、件数；

e) 各项检验结果和供方质量技术检验部门印记；

f) 标准编号；

g) 检验日期；

h) 出厂日期。

# 附录A

（规范性附录）

烧结钕铁硼永磁材料的尺寸和形位偏差

A.1  表A1为烧结钕铁硼永磁材料毛坯状态和机械加工状态尺寸偏差，供设计选材时参考。

表A.1                            单位： mm

| 尺 寸 范 围 | 烧 结 面 偏 差 值 | 加 工 面 偏 差 值 |
| --- | --- | --- |
|  | 垂直于压制方向 | 压制方向 | 平 磨 | 内外圆磨 | 线切割 | 切 片 |
| ≤10 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.03 | ±0.03 |
| 10～20 | ±0.30 | ±0.40 | ±0.05 | ±0.08 | ±0.05 | ±0.05 |
| 20～50 | ±0.50 | ±0.65 | ±0.10 | ±0.13 | ±0.08 | ±0.10 |
| 50～80 | ±1.00 | ±1.10 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.13 | ±0.15 |

A.2   表A.2为烧结钕铁硼永磁材料形位偏差，供设计选材时参考。

表A.2

| 偏差种类 | 检查部位 | 基本尺寸，mm | 偏差值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平行度 | 加工面间 | 任 意 | 两平面间公差值的二分之一 |
| 垂直度 | 烧结面间 | 任 意 | 90°±1° |
|  | 加工面与烧结面间 |  | 90°±1° |
|  | 两加工面间 |  | 90°±1° |
| 同轴度 | 烧结面间 | 外 径 | ≤14 | ±0.35 mm |
|  |  |  | ＞14～24 | ±0.60 mm |
|  |  |  | ＞24～40 | ±0.80 mm |
|  |  |  | ＞40～60 | ±1.10 mm |
|  |  |  | ＞60～80 | ±1.50 mm |
|  |  |  | ＞80～100 | ±2.00 mm |
|  | 加工面间 | 任 意 | ±0.08 mm |

# 附录B

（资料性附录）

烧结钕铁硼永磁材料的辅助磁性能和主要机械物理性能

B.1  表B.1为烧结钕铁硼永磁材料的辅助磁性能和主要机械物理特性，供设计和选材时参考。

表B.1

| 类别 | 参 数 名 称 | 单 位 | 参考值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 辅助磁 性能 | 剩磁温度系数 （ ((Br) ） （测量温度范围为293K～373K） | %/K | -0.09～-0.12 |
|  | 内禀矫顽力温度系数(( (HcJ) ) （测量温度范围为293K～373K） | %/K | -0.45～-0.75 |
|  | 居里温度 ( Tc) | K | 583～623 |
|  | 回复磁导率 ((rec) | － | 1.05 |
| 机械.物理特性 | 密 度 | g/cm3 | 7.40～7.70 |
|  | 维氏硬度 | HV | 500～700 |
|  | 电 阻 率（20℃） | ((·m | 1.4～1.6 |
|  | 抗压强度 | MPa | 1000～1100 |
|  | 抗拉强度 | MPa | 80～90 |
|  | 抗弯强度 | MPa | 150～400 |
|  | 热传导率 | W/m·K | 8～10 |
|  | 杨氏模量 | GPa | 150～200 |
|  | 热膨胀系数 C∥(20℃～100℃) | 10-6/K | 4～9 |
|  | 热膨胀系数 C⊥(20℃～100℃) | 10-6/K | －2～0 |
|  | 最高使 用温度 | N系列 | ℃ | ≤80 |
|  |  | M系列 | ℃ | ≤100 |
|  |  | H系列 | ℃ | ≤120 |
|  |  | SH系列 | ℃ | ≤150 |
|  |  | UH系列 | ℃ | ≤180 |
|  |  | EH 系列 | ℃ | ≤200 |
|  |  | TH系列 | ℃ | ≤240 |
| 注： 1. ((Br), ((HcJ)的测量温度范围是293K～373K，但不排除材料可以在此温度范围外使用。 2. C∥为易磁化方向测得的数值，C⊥为垂直易磁化方向测得的数值。 3. 烧结钕铁硼永磁材料的辅助磁性能和主要机械物理特性数据仅供参考，不作验收依据。 |

# 附录C

（资料性附录）

烧结钕铁硼永磁材料的化学成份、制造工艺及应用

C.1 烧结钕铁硼永磁材料的化学组分

烧结钕铁硼永磁材料是以金属间化合物Nd2Fe14B为基础的永磁材料，主要成分为钕（Nd）、铁（Fe）、硼（B）。为了获得不同性能，材料中的钕可用部分镝（Dy）、镨（Pr）等其它稀土金属替代，铁可被钴（Co）、铝（Al）等其它金属部分替代。Nd2Fe14B 化合物具有四方晶体结构，具有高的饱和磁化强度和单轴各向异性场，是钕铁硼永磁材料永磁特性的主要来源。

烧结钕铁硼永磁材料的成份范围见表C.1。

表C.1  烧结钕铁硼永磁材料的化学成份                   单位： wt%

| 组分 | Nd | Co | B | Dy, Tb, Pr等 | 其它元素Cu，Al，Nb，Ga等 | Fe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量 | 20～35 | 0～15 | 0.8～1.3 | 0～15 | 0～3 | 余量 |

C.2 烧结钕铁硼永磁材料的制造工艺

烧结钕铁硼永磁材料采用的是粉末冶金工艺，熔炼后的合金制成粉末并在磁场中压制成压坯，压坯在惰性气体或真空中烧结达到致密化。为了提高磁体的矫顽力，通常需要进行回火热处理。烧结钕铁硼永磁材料的工艺流程如图C.2所示。

图C.2  烧结钕铁硼永磁材料工艺流程

C.3 烧结钕铁硼永磁材料应用

烧结钕铁硼永磁材料具有优异的磁性能，可广泛地应用于电子、电力、机械、医疗器械等领域，如：在永磁电机、扬声器、磁选机、计算机磁盘驱动器、核磁共振成像设备、仪表等方面的应用。

# 附 录D

（资料性附录）

烧结钕铁硼永磁材料磁性能单位制、换算表及牌号磁性能对照表

D.1 磁性量的SI制和CGS制单位及其换算关系可参照表D.1。

表D.1

| 量的名称 | 符号 | 量的单位 | 单位制换算 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SI制 | CGS制 |  |
| 磁场强度矫顽力 | H、HcB、HcJ | A/m | Oe | 1kA/m＝4π×10-3kOe |
| 磁通密度（磁感应强度） | B | T | Gs | 1T＝10kGs |
| 剩磁 | Br |  |  |  |
| 最大磁能积 | (BH) max | kJ/m3 | MGOe | 1kJ/m3＝4π×10-2MGOe |

D.2  SI制和CGS制单位制下烧结钕铁硼永磁材料牌号磁性能对照表见表E2。

表D.2

| 材 料 | 主 要 磁 性 能 |
| --- | --- |
| 品 种 | 牌号 | Br | HcJ | HcB | (BH)max |
|  |  | T | kG | kA/m | kOe | kA/m | kOe | kJ/m3 | MGOe |
|  | 字符牌号 | 简化 代号 | 最 小 值 | 最 小 值 | 最 小 值 | 范 围 值 |
| N | NdFeB 430/88 | N54 | 1.45 | 14.5 | 875 | 11 | 836 | 10.5 | 406～438 | 51-55 |
|  | NdFeB 415/96 | N52 | 1.42 | 14.2 | 960 | 12 | 836 | 10.5 | 390～422 | 49-53 |
|  | NdFeB 400/96 | N50 | 1.39 | 13.9 | 960 | 12 | 836 | 10.5 | 374～406 | 47-51 |
|  | NdFeB 380/96 | N48 | 1.37 | 13.7 | 960 | 12 | 836 | 10.5 | 358～390 | 45-49 |
|  | NdFeB 360/96 | N45 | 1.33 | 13.3 | 960 | 12 | 860 | 10.8 | 342～366 | 43-46 |
|  | NdFeB 335/96 | N42 | 1.29 | 1.29 | 960 | 12 | 860 | 10.8 | 318～342 | 40-43 |
|  | NdFeB 320/96 | N40 | 1.26 | 12.6 | 960 | 12 | 860 | 10.8 | 302～326 | 38-41 |
|  | NdFeB 300/96 | N38 | 1.23 | 12.3 | 960 | 12 | 860 | 10.8 | 287～310 | 36-39 |
|  | NdFeB 280/96 | N35 | 1.18 | 11.8 | 960 | 12 | 860 | 10.8 | 263～287 | 33-36 |
| M | NdFeB 415/104 | N52M | 1.42 | 14.2 | 1035 | 13 | 995 | 10.5 | 390～422 | 49-53 |
|  | NdFeB 400/111 | N50M | 1.39 | 13.9 | 1114 | 14 | 1035 | 13.0 | 374～406 | 47-51 |
|  | NdFeB 380/111 | N48M | 1.37 | 13.7 | 1114 | 14 | 1012 | 12.7 | 358～390 | 45-49 |
|  | NdFeB 360/111 | N45M | 1.33 | 13.3 | 1114 | 14 | 971 | 12.2 | 342～366 | 43-46 |
|  | NdFeB 335/111 | N42M | 1.29 | 12.9 | 1114 | 14 | 938 | 11.8 | 318~342 | 40-43 |
|  | NdFeB 320/111 | N40M | 1.26 | 12.6 | 1114 | 14 | 910 | 11.4 | 302～326 | 38-41 |
|  | NdFeB 300/111 | N38M | 1.23 | 12.3 | 1114 | 14 | 876 | 11.0 | 287～310 | 36-39 |
|  | NdFeB 280/111 | N35M | 1.18 | 11.8 | 1114 | 14 | 860 | 10.8 | 263～287 | 33-36 |

续表D.2

| 材 料 | 主 要 磁 性 能 |
| --- | --- |
| 品 种 | 字符牌号 | 简化 代号 | Br | HcJ | HcB | (BH)max |
|  |  |  | T | kG | kA/m | kOe | kA/m | kOe | kJ/m3 | MGOe |
|  |  |  | 最 小 值 | 最 小 值 | 最 小 值 | 范 围 值 |
| H | NdFeB400/127 | N50H | 1.39 | 13.9 | 1274 | 16 | 1035 | 13.0 | 374～406 | 47-51 |
|  | NdFeB 380/127 | N48H | 1.37 | 13.7 | 1274 | 16 | 1000 | 12.8 | 358～390 | 45-49 |
|  | NdFeB 360/135 | N45H | 1.33 | 13.3 | 1353 | 17 | 995 | 12.5 | 342～366 | 43-46 |
|  | NdFeB 335/135 | N42H | 1.29 | 12.9 | 1353 | 17 | 957 | 12.0 | 318～342 | 40-43 |
|  | NdFeB 320/135 | N40H | 1.26 | 12.6 | 1353 | 17 | 930 | 11.7 | 302～326 | 38-41 |
|  | NdFeB 300/135 | N38H | 1.23 | 12.3 | 1353 | 17 | 910 | 11.4 | 287～310 | 36-39 |
|  | NdFeB 280/135 | N35H | 1.18 | 11.8 | 1353 | 17 | 876 | 11.0 | 263～287 | 33-36 |
|  | NdFeB 260/135 | N33H | 1.14 | 11.4 | 1353 | 17 | 844 | 10.6 | 247～271 | 31-34 |
| SH | NdFeB 380/151 | N48SH | 1.37 | 13.7 | 1512 | 19 | 1035 | 12.8 | 358～390 | 45-49 |
|  | NdFeB 360/159 | N45SH | 1.33 | 13.3 | 1592 | 20 | 938 | 11.8 | 342～366 | 43-46 |
|  | NdFeB 335/159 | N42SH | 1.29 | 12.9 | 1592 | 20 | 938 | 11.8 | 318～342 | 40-43 |
|  | NdFeB 320/159 | N40SH | 1.26 | 12.6 | 1592 | 20 | 912 | 11.5 | 302～326 | 38-41 |
|  | NdFeB 300/159 | N38SH | 1.23 | 12.3 | 1592 | 20 | 886 | 11.1 | 287～310 | 36-39 |
|  | NdFeB 280/159 | N35SH | 1.18 | 11.8 | 1592 | 20 | 876 | 11.0 | 263～287 | 33-36 |
|  | NdFeB 260/159 | N33SH | 1.14 | 11.4 | 1592 | 20 | 836 | 10.5 | 247～271 | 31-34 |
| UH | NdFeB 360/191 | N45UH | 1.33 | 13.3 | 1911 | 24 | 976 | 12.2 | 342～366 | 43-46 |
|  | NdFeB 335/199 | N42UH | 1.29 | 12.9 | 1990 | 25 | 938 | 11.8 | 318～342 | 40-43 |
|  | NdFeB 320 /199 | N40UH | 1.26 | 12.6 | 1990 | 25 | 912 | 11.5 | 302～326 | 38-41 |
|  | NdFeB 300/199 | N38UH | 1.23 | 12.3 | 1990 | 25 | 886 | 11.1 | 287～310 | 36-39 |
|  | NdFeB 280/199 | N35UH | 1.18 | 11.8 | 1990 | 25 | 845 | 10.6 | 263～287 | 33-36 |
|  | NdFeB 260/199 | N33UH | 1.14 | 11.4 | 1990 | 25 | 816 | 10.3 | 247～271 | 31-34 |
|  | NdFeB 240/199 | N30UH | 1.08 | 10.8 | 1990 | 25 | 756 | 9.5 | 223～247 | 28-31 |
| EH | NdFeB 335/231 | N42EH | 1.28 | 12.8 | 2308 | 29 | 971 | 12.2 | 310～342 | 39-43 |
|  | NdFeB 320/239 | N40EH | 1.25 | 12.5 | 2388 | 30 | 947 | 11.9 | 295～326 | 37-41 |
|  | NdFeB 300/239 | N38EH | 1.22 | 12.2 | 2388 | 30 | 923 | 11.6 | 279～310 | 35-39 |
|  | NdFeB 280/239 | N35EH | 1.18 | 11.8 | 2388 | 30 | 883 | 11.1 | 263～287 | 33-36 |
|  | NdFeB 260/239 | N33EH | 1.14 | 11.4 | 2388 | 30 | 816 | 10.3 | 247～271 | 31-34 |
|  | NdFeB 240/239 | N30EH | 1.08 | 10.8 | 2388 | 30 | 756 | 9.5 | 223～247 | 28-31 |
|  | NdFeB 220/239 | N28EH | 1.05 | 10.5 | 2388 | 30 | 756 | 9.5 | 207～231 | 26-29 |

续表D.2

| 材 料 | 主 要 磁 性 能 |
| --- | --- |
| 品 种 | 字符牌号 | 简化 代号* | Br | HcJ | HcB | (BH)max |
|  |  |  | T | kG | kA/m | kOe | kA/m | kOe | kJ/m3 | MGOe |
|  |  |  | 最 小 值 | 最 小 值 | 最 小 值 | 范 围 值 |
| TH | NdFeB 300/263 | N38TH | 1.22 | 12.2 | 2627 | 33 | 923 | 11.6 | 279～310 | 35-39 |
|  | NdFeB 280/279 | N35TH | 1.18 | 11.8 | 2786 | 35 | 845 | 10.6 | 263～287 | 33-36 |
|  | NdFeB 260/279 | N33TH | 1.14 | 11.4 | 2786 | 35 | 816 | 10.2 | 247～271 | 31-34 |
|  | NdFeB 240/279 | N30TH | 1.08 | 10.8 | 2786 | 35 | 804 | 10.1 | 223～247 | 28-31 |
|  | NdFeB 220/279 | N28TH | 1.05 | 10.5 | 2786 | 35 | 756 | 9.5 | 207～231 | 26-29 |

*简化代号N-代表NdFeB

# Text boxes

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会  发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

烧结钕铁硼永磁材料

#### Materials for sintered neodymium iron boron permanent magnets

（预审稿）

GB/T 13560—201×

代替GB/T 13560-2000

中华人民共和国国家标准

ICS 77.150.99

H65

表示粉末冶金烧结工艺制作的烧结材料

表示钕铁硼

表示(BH)max的标称值

表示HcJ的最小值十分之一

RE, Fe, B-Fe 等

制  粉

烧  结

磁场中成型

熔  炼

热处理

检 测

成 品

加 工