u

前    言

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本标准主要起草单位：安徽大地熊新材料股份有限公司、北京工业大学、稀土永磁材料国家重点实验室。

本标准报名参与起草单位：北京中科三环高技术股份有限公司、钢铁研究总院、内蒙古包钢稀土磁性材料有限公司。

本标准主要起草人：岳明、衣晓飞、陈静武、黄秀莲、张东涛、刘卫强、熊永飞、朱明刚、XXX、XXX。

再生烧结钕铁硼永磁材料

范围

本标准规定了再生烧结钕铁硼永磁材料的再生过程、分类与牌号、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书。

本标准适用于粉末冶金工艺生产的再生烧结钕铁硼永磁材料及产品，供电子、电力、机械、医疗器械等领域制作永磁器件等用。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| GB/T 2828 | 计数抽样检验程序 |
| --- | --- |
| GB/T 3217 | 永磁（硬磁）材料磁性试验方法（neqIEC60404-5） |
| GB/T 8170 | 数值修约规则与极限数值的表示与判定 |
| GB/T 9637 | 电工术语磁性材料与元件 |
| XB/T 617.1 | 钕铁硼合金化学分析方法第1部分：稀土总量的测定草酸盐重量法 |
| XB/T 617.2 | 钕铁硼合金化学分析方法第2部分：十五个稀土元素量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法 |

术语和定义

GB/T 9637确立的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

再生烧结钕铁硼永磁材料  reclaimed sintered neodymium iron boron permanent magnets

本标准中涉及的再生烧结钕铁硼永磁材料指的是以废旧烧结钕铁硼永磁材料作为主要原材料，经过特定的工艺过程制成的新的烧结钕铁硼永磁材料。

3.2

主要磁性能  principal magnetic properties

包括永磁材料的剩余磁感应强度（Br）、磁极化强度矫顽力（HcJ）、磁感应强度矫顽力（HcB）、最大磁能积（(BH)max）。

3.3

辅助磁性能 additional magnetic properties

包括永磁材料的相对回复磁导率（μrec）、剩余磁感应强度温度系数（α(Br)）、磁极化强度矫顽力温度系数（α(HcJ)）、居里温度（TC）。

再生过程

4.1原料选择

再生烧结钕铁硼永磁材料制备所使用的废旧烧结钕铁硼永磁材料包含两类：一类是生产过程中产生的片状、块状烧结钕铁硼废料；另一类是使用后报废的各种磁性器件中拆解出来的带镀层的片状、块状及其他形状的烧结钕铁硼废料。所使用的废旧烧结钕铁硼永磁材料的主要成分应为烧结钕铁硼永磁，并具有永磁材料的基本特性——可充磁性。

4.2原料分类

抽样检测废旧烧结钕铁硼永磁材料的总稀土含量和重稀土含量，并依据测试结果将废旧材料分为5类，如表1所示。总稀土含量小于28.5 wt%的废旧烧结钕铁硼永磁材料不适于直接制造再生磁体，应另行处理。

表1 用于制造再生烧结钕铁硼永磁材料的废旧烧结钕铁硼永磁材料分类

| 类别 | 总稀土含量 wt% | 重稀土（Dy、Tb）含量 wt% |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | ≥ 28.5 | ≤ 1.0 |
| Ⅱ | ≥ 28.5 | 0.5 ~ 2.0 |
| Ⅲ | ≥ 28.5 | 1.5 ~ 3.0 |
| Ⅳ | ≥ 28.5 | 2.5 ~ 4.5 |
| Ⅴ | ≥ 28.5 | > 4.0 |

4.3材料再生

将废旧烧结钕铁硼永磁材料按照特定的工艺过程处理后，恢复其磁性能及其他主要物理性能，制成再生再生烧结钕铁硼永磁材料。再生过程包含原料预处理、原料破碎、原料检验、性能再生等，可参考附录A。

材料分类与牌号

5.1材料分类

再生烧结钕铁硼永磁材料按内禀矫顽力大小分为低矫顽力N、中等矫顽力M、高矫顽力H、特高矫顽力SH、超高矫顽力UH等五类。

5.2材料牌号

每一类再生烧结钕铁硼永磁材料再根据最大磁能积的大小分为不同的牌号，共计22个牌号，每一牌号的材料可直接制成圆环、圆柱体、长方体、瓦块等形状的永磁产品。

  - 牌号表示方法

再生烧结钕铁硼永磁材料采用字符型牌号表示，表示方法如下：

S  -  NdFeB  XXX  /  XX  R

例如：字符型牌号S-NdFeB280/111R表示再生烧结钕铁硼永磁材料，其最大磁能积的标称值为280 kJ/m3，其内禀矫顽力的最小值为1114 kA/m。

要求

6.1成分

再生烧结钕铁硼永磁材料的总稀土含量（RE%）应该满足RE% ≥ 30.0 wt% ；再生烧结钕铁硼永磁材料中的环境有害物质含量应该符合其应用领域对环境有害物质含量的要求。

6.2主要磁性能

再生烧结钕铁硼永磁材料在23℃±3℃下的主要磁性能应符合表2的规定。如需方有特殊要求，供需双方可另行商定。表2给出的主要磁性能的值，是磁化到饱和后测定的范围值。

表2 再生烧结钕铁硼永磁材料的牌号、性能（23℃±3℃）、推荐原料类别

| 分类 | 字符牌号 | Br T | HcJ kA/m | HcB kA/m | (BH)max kJ/m3 | 推荐原料类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | S-NdFeB280/96R | ≥ 1.18 | ≥ 955 | ≥ 859 | 263 ~ 295 | Ⅰ |
|  | S-NdFeB300/96R | ≥ 1.23 | ≥ 955 | ≥ 859 | 287 ~ 320 | Ⅰ |
|  | S-NdFeB320/96R | ≥ 1.27 | ≥ 955 | ≥ 859 | 302 ~ 335 | Ⅰ |
|  | S-NdFeB334/96R | ≥ 1.29 | ≥ 955 | ≥ 859 | 318 ~ 350 | Ⅰ |
|  | S-NdFeB350/96R | ≥ 1.33 | ≥ 955 | ≥ 859 | 342 ~ 366 | Ⅰ |
|  | S-NdFeB380/96R | ≥ 1.36 | ≥ 955 | ≥ 859 | 358 ~ 390 | Ⅰ |
| M | S-NdFeB280/111R | ≥ 1.18 | ≥ 1114 | ≥ 859 | 263 ~ 295 | Ⅱ |
|  | S-NdFeB300/111R | ≥ 1.23 | ≥ 1114 | ≥ 875 | 287 ~ 320 | Ⅱ |
|  | S-NdFeB320/111R | ≥ 1.27 | ≥ 1114 | ≥ 907 | 302 ~ 335 | Ⅱ |
|  | S-NdFeB334/111R | ≥ 1.29 | ≥ 1114 | ≥ 939 | 318 ~ 350 | Ⅱ |
|  | S-NdFeB350/111R | ≥ 1.33 | ≥ 1114 | ≥ 971 | 342 ~ 366 | Ⅱ |
| H | S-NdFeB280/135R | ≥ 1.18 | ≥ 1353 | ≥ 875 | 263 ~ 295 | Ⅲ |
|  | S-NdFeB300/135R | ≥ 1.23 | ≥ 1353 | ≥ 907 | 287 ~ 320 | Ⅲ |
|  | S-NdFeB310/135R | ≥ 1.27 | ≥ 1353 | ≥ 931 | 302 ~ 335 | Ⅲ |
|  | S-NdFeB330/135R | ≥ 1.29 | ≥ 1353 | ≥ 955 | 318 ~ 350 | Ⅲ |
| SH | S-NdFeB260/159R | ≥ 1.14 | ≥ 1592 | ≥ 836 | 247 ~ 279 | Ⅳ |
|  | S-NdFeB280/159R | ≥ 1.18 | ≥ 1592 | ≥ 875 | 263 ~ 295 | Ⅳ |
|  | S-NdFeB300/159R | ≥ 1.23 | ≥ 1592 | ≥ 883 | 287 ~ 320 | Ⅳ |
|  | S-NdFeB315/159R | ≥ 1.27 | ≥ 1592 | ≥ 915 | 302 ~ 335 | Ⅳ |
| UH | S-NdFeB240/199R | ≥ 1.05 | ≥ 1990 | ≥ 756 | 318 ~ 350 | Ⅴ |
|  | S-NdFeB260/199R | ≥ 1.08 | ≥ 1990 | ≥ 756 | 247 ~ 279 | Ⅴ |
|  | S-NdFeB280/199R | ≥ 1.13 | ≥ 1990 | ≥ 820 | ~ 295 | Ⅴ |

6.3辅助磁性能和其他主要物理性能

再生钕铁硼永磁材料的辅助磁性能和其他主要物理性能参见附录B，仅供用户设计使用参考，不作验收和拒收的依据。

6.4尺寸公差、形位公差

每一牌号的产品分为毛坯状态和机械加工状态，产品的尺寸公差、形位公差参见附录C，具体要求由供需双方共同商定。

6.5外观质量

再生烧结钕铁硼永磁产品表面不允许有影响使用的裂纹、砂眼、夹杂和边、角脱落等缺陷，具体要求由供需双方协商确定。

试验方法

7.1成分

7.1.1 再生烧结钕铁硼永磁材料中稀土总量的测定按XB/T 617.1的规定进行。

7.1.2 各个稀土元素配分量的测定按XB/T 617.2的规定进行。

    - 再生烧结钕铁硼永磁材料中限用物质含量的测定按应用领域的规定进行。

7.2磁性能

再生烧结钕铁硼永磁材料的磁性能的测定按GB/T 3217的规定进行。

7.3产品尺寸、形位公差

再生烧结钕铁硼永磁产品的尺寸公差、形位公差采用满足精度要求且符合国家计量标准的量具检测，或用供需双方确认的专用检验器具检测。

7.4外观质量

再生烧结钕铁硼永磁产品外观质量用目视检查。

7.5数值修约

数值修约按GB/T 8170的规定进行。

检验规则

8.1检查与验收

再生烧结钕铁硼永磁产品由供方质量技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写质量证明书。

需方对收到的产品应按本标准规定对产品进行检验。如检验结果与本标准规定不符，应在收到产品之日起的2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

8.2组批

每批产品应由同一牌号、同一生产工艺制成的同一规格尺寸的材料组成。

8.3检验项目

每批产品应进行磁性能、尺寸公差、形位公差、外观质量等项目的检验。

8.4取样

取样数量按GB/T 2828的规定进行，产品的主要磁性能合格水平为特殊检查水平S2的1.5级，其他项目检验合格水平为检查水平II的1.5级。

8.5检验结果判定

如有任何一项结果不合格，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行复检，如仍有不合格项，则判该批产品为不合格。

标志、包装、运输、贮存、质量证明书

9.1标志、包装

每个包装箱（盒）应附标签并注明：供方名称、产品名称、牌号、规格尺寸、批号、件数、净质量、出厂日期。产品一般以磁中性状态交货。如需方要求充磁并在合同中注明，可充磁交货。对取向方向不易辨别的产品，应标明充磁方向。

产品包装应符合运输和贮存方式的相应规定，一般采用泡沫塑料盒为内包装，外包装采用纸箱或木箱，保证在适当的运输和贮存过程中不损坏。

9.2运输、贮存

产品在运输过程中应小心轻放，必要时附相关标识。应放置于通风、干燥、无腐蚀气氛的场所。

9.3质量证明书

每批产品应附质量证明书，注明：

a) 供方名称；

b) 材料牌号、产品名称、规格尺寸（产品代号）；

c) 批号；

d) 净重、件数；

e) 各项检验结果和供方质量技术监督部门印记；

f) 本标准编号；

g) 检验日期；

h) 出厂日期。

附 录 A

（资料性附录）

再生烧结钕铁硼永磁材料制备工艺

A.1原料预处理

按照批次生产能力对废旧烧结钕铁硼永磁材料进行分批；使用物理或化学的方式对废旧烧结钕铁硼永磁材料进行适当的表面预处理，除去表面涂镀层、氧化锈蚀层和其他杂质。

A.2 原料粗破碎

使用机械破碎、氢破碎或其他方式，将经过预处理的废旧烧结钕铁硼永磁材料粗破碎，并混合均匀。

A.3 原料检测

按批次抽样检测粗破碎后废旧烧结钕铁硼永磁材料的稀土总量、重稀土含量和氧含量，并依据测试结果对废旧材料进行分类。稀土总量小于28.5 wt%或氧含量大于6000 ppm的废旧烧结钕铁硼永磁材料不适于直接制造再生磁体，应另行处理。

A.4 性能再生

根据检测得到的稀土总量、重稀土含量，添加单一稀土金属粉末或富稀土合金粉末，调节磁体稀土总量、重稀土含量，并严格控制氧含量与其他杂质含量，使其满足6.1的成分要求，经混合、细破碎、成型、烧结和热处理后制成再生烧结钕铁硼永磁材料。

图A.1 再生烧结钕铁硼永磁材料制备工艺流程图

附 录 B

（资料性附录）

再生烧结钕铁硼永磁材料的辅助磁性能和其他主要物理性能

表B.1为再生烧结钕铁硼永磁材料的辅助磁性能和其他主要物理性能的典型值，供设计和选材时参考。

表B.1

| 规格 | 参数 | 单位 | 参考值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 辅助磁性能 | 剩余磁感应强度温度系数 | %/K | －0.10 ~ －0.12 |
|  | 磁极化强度矫顽力温度系数 | %/K | －0.40 ~ －0.60 |
|  | 居里温度 | K | 583 ~ 623 |
|  | 回复磁导率 | - | 1.05 |
| 其他主要物理性能 | 密度 | g/cm3 | 7.40 ~ 7.70 |
|  | 维氏硬度 | HV | 500 ~ 600 |
|  | 电阻率 | μΩ·m | 1.4 ~ 1.6 |
|  | 抗压强度 | MPa | 1000 ~ 1100 |
|  | 抗拉强度 | MPa | 80 ~ 90 |
|  | 热传导率 | W/(m·K) | 8 ~ 10 |
|  | 杨氏模量 | GPa | 150 ~ 200 |
|  | 热膨胀系数（垂直于取向方向） | 10-6/K | 1 ~ 3 |
|  | 热膨胀系数（平行于取向方向） | 10-6/K | 3 ~ 4 |
| 注：剩余磁感应强度温度系数、磁极化强度矫顽力温度系数的测量温度范围是293 K ～ 373 K，但不排除产品可以在这温度范围以外使用。 |

附录C

（资料性附录）

再生烧结钕铁硼永磁材料产品的尺寸和形位公差

C.1 表C.1为再生烧结钕铁硼永磁材料毛坯状态和机械加工状态尺寸偏差。

表C.1

| 尺寸范围 | 烧结面偏差值 | 加工面偏差值 |
| --- | --- | --- |
|  | 垂直于压制方向 | 压制方向 | 平磨 | 内外圆磨 | 线切割 | 切片 |
| ≤10 | ± 0.25 | ± 0.30 | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.03 | ± 0.03 |
| 10~20 | ± 0.40 | ± 0.45 | ± 0.05 | ± 0.08 | ± 0.05 | ± 0.05 |
| 20~50 | ± 0.70 | ± 0.85 | ± 0.10 | ± 0.13 | ± 0.08 | ± 0.10 |
| 50~80 | ± 1.10 | ± 1.30 | ± 0.15 | ± 0.20 | ± 0.13 | ± 0.15 |

C.2 表C.2为再生烧结钕铁硼材料的形位偏差。

表C.2

| 偏差种类 | 检查部位 | 基本尺寸/mm | 偏差值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平行度 | 加工面间 | 任意 | 两平面间公差值的二分之一 |
| 垂直度 | 烧结面间 | 任意 | 90° ± 1° |
|  | 加工面与烧结面间 |  | 90° ± 1° |
|  | 两加工面间 |  | 90° ± 1° |
| 同轴度 | 烧结面间 | 外径 | ≤ 14 | ± 0.35 mm |
|  |  |  | 14 ~ 24 | ± 0.60 mm |
|  |  |  | 24 ~ 40 | ± 0.80 mm |
|  |  |  | 40 ~ 60 | ± 1.10 mm |
|  |  |  | 60 ~ 80 | ± 1.50 mm |
|  |  |  | 80 ~ 100 | ± 2.00 mm |
|  | 加工面间 | 任意 | ± 0.08 mm |

# Text boxes

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会   发布

200×-××-××实施

200×-××-××发布

再生烧结钕铁硼永磁材料

Reclaimed sintered neodymium iron boron
 permanent magnets

（预审稿）

GB/T XXXX-201X

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.99

H 65

性能再生

粗破碎

预处理

表示再生材料

表示HcJ的最小值的十分之一

表示(BH)max的标称值

表示钕铁硼材料

表示粉末冶金烧结工艺制作的磁体

废旧烧结钕铁硼永磁材料

检测、分类

再生烧结钕铁硼永磁材料

单位：mm