H

ICS 77.120.99

H 65

中华人民共和国稀土行业标准

XB/T 102—201X

代替XB/T 102-2007

氟碳铈矿-独居石混合精矿

Mixed concentrate of bastnasite and monazite

(送审稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

XB

前    言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准代替XB/T 102-2007《氟碳铈矿-独居石混合精矿》。

本标准与XB/T 102-2007相比，主要技术变化如下：

——修改了范围部分的文字说明（见第1章）；

——修改了规范性引用文件（见第2章）；

——增加了字符牌号（见3.1）；

——删除了000030、000035、000040、000045、000055、000060牌号（见2007版）；

——增加了REM-0353、REM-0356、REM-0359、REM-0362、REM-0365牌号及其相应考核指

标（见3.1）；

——修改了水分的考核指标及其描述（见3.3）；

——修改了产品仲裁取样方法（见5.4）；

——修改了标志、包装、运输、贮存的要求（见第6章）。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本标准主要起草单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司、包头华美稀土高科有限公司。

本标准主要起草人：刘建军、王云飞、李培忠、杨振华、孙广杰、崔淑欣、高慧聪、刘荣丽。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——XB/T 102-1995、XB/T 102-2007

氟碳铈矿-独居石混合精矿

- 范围

本标准规定了氟碳铈矿-独居石混合精矿的要求、试验方法、检验规则与包装、标志、运输、贮存及质量证明书。

本标准适用于经选矿所得的氟碳铈矿-独居石混合精矿，供提取稀土化合物用。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 17803  稀土产品牌号表示方法

GB/T 18114.1  稀土精矿化学分析方法 第1部分 稀土氧化物总量的测定 重量法

GB/T 18114.3  稀土精矿化学分析方法 第3部分 氧化钙量的测定

GB/T 18114.10  稀土精矿化学分析方法 第10部分 水分的测定 重量法

GB/T 18114.11  稀土精矿化学分析方法 第11部分 氟量的测定 EDTA滴定法

GB XXXXX  稀土产品的包装、标志、运输和贮存

- 要求

  - 产品分类

产品按化学成分分为REM-0350、REM-0353、REM-0356、REM-0359、REM-0362、REM-0365六个牌号，产品牌号表示方法应符合GB/T 17803的规定。

  - 化学成分

产品的化学成分应符合表1规定。需方如有特殊要求，供需双方可另行协商。

表1

| 字符牌号 | 对应原牌号 | 化学成分（质量分数）/% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | REO不小于 | 杂质含量，不大于 |  |
|  |  |  | F | CaO |
| REM-0365 | ― | 65 | 9 | 7 |
| REM-0362 | ― | 62 | 10 | 9 |
| REM-0359 | ― | 59 | 10 | 11 |
| REM-0356 | ― | 56 | 10 | 13 |
| REM-0353 | ― | 53 | 12 | 15 |
| REM-0350 | 000050 | 50 | 12 | 15 |

  - 水分

未干燥稀土精矿水分含量不大于12.5%（质量分数，下同），干燥后稀土精矿水分含量不大于1.5%。

  - 外观

    - 产品为粉状物。颜色随稀土品位升高由深褐色到黄绿色。

    - 产品应洁净，无目视可见的夹杂物。

- 试验方法

  - 化学成分

    - 稀土总量、非稀土杂质含量的分析方法按GB/T 18114的规定进行。

  - 数值修约

- 数值修约按GB/T 8170规定的方法进行。

  - 外观质量

- 用目视检查。

- 检验规则

  - 检查与验收

    - 产品由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写质量证明书。

    - 需方应对收到的产品进行检验，如检验结果与本标准规定不符，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

  - 组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

  - 检验项目

每批产品应进行化学成分和外观质量检验。

  - 取样和制样

仲裁取样数量按表2规定进行，每批产品采用插管法（内径20mm，1/2开槽管）取样，每点取样量不少于100g，将试样混匀后，用四分法迅速缩分至所需数量，装入塑料袋中密封。

表2

| 产品数量（吨） | ≤10 | 11-30 | 31-50 | ＞50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样数量（个） | 产品数量×3 只进不舍取整数 | 40 | 50 | 产品数量×1 只进不舍取整数 |

（注：单批产品不超过150吨。）

  - 检验结果判定

    - 化学成分仲裁分析结果与本标准规定不符时，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行重复检验，若仍不合格，则判该批产品为不合格。

    - 外观检验结果与本标准规定不符时，则直接判该批产品为不合格。

- 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

- 产品的标志、包装、运输、贮存及质量证明书应符合GB XXXX的规定。