XB

前  言

XB/TXXXXX-201X《稀土系贮氢合金化学分析方法》共分7个部分：

第1部分：XB/TXXXXX.1-201X 稀土系贮氢合金化学分析方法  稀土总量的测定；

第2部分：XB/TXXXXX.2-201X 稀土系贮氢合金化学分析方法  主量元素配分量的测定；

第3部分：XB/TXXXXX.3-201X 稀土系贮氢合金化学分析方法  铁、镁、锌、铜量的测定；

第4部分：XB/TXXXXX.4-201X 稀土系贮氢合金化学分析方法  硅量的测定；

第5部分：XB/TXXXXX.5-201X 稀土系贮氢合金化学分析方法  碳量的测定；

第6部分：XB/TXXXXX.6-201X 稀土系贮氢合金化学分析方法  氧量的测定；

第7部分：XB/TXXXXX.6-201X 稀土系贮氢合金化学分析方法  铅、镉量的测定

本部分为第2部分。

本部分包含两个分析方法，方法1为X荧光光谱法，方法2为电感耦合等离子发射光谱法。两个方法测定范围重叠部分以方法2为仲裁方法。

本部分由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本部分负责起草单位：包头稀土研究院。

本部分参加起草单位：虔东稀土集团股份有限公司（赣州艾科锐检测技术有限公司）、北京有色金属研究总院、内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司、钢研纳克检测技术有限公司、江阴加华新材料资源有限公司、国家钨与稀土产品质量监督检验中心、天津包钢稀土研究院有限责任公司、横店东磁、赣州晨光稀土新材料股份有限公司、江西理工大学、钢铁研究总院功能材料研究所、包头华美稀土高科有限公司。

本部分主要起草人：吴文琪、张秀艳、周凯红、黄继民、李建亭、袁卫星。

本部分参加起草人：鲍叶琳、温斌、王剑辉、艾凤革、单丽娟、孙晓飞、王安丽、徐娜、陈燕、洪群峰、周伟、李靖、郝忠斌、刘鹏宇、吴伟明、李小军、赵长玉、杨动明、谢亚莉、刘竹英、龚建华、姚京璧、黄永忠、凌乐玖、唐新、曹枝、邹世英、宋雨佳。

稀土系贮氢合金化学分析方法                               主量元素配分量的测定

范围

本方法规定了稀土系贮氢合金中主量元素镍、镧、铈、镨、钕、钐、钇、钴、锰、铝、铁、镁、锌、铜配分量的测定方法。

本方法适用于稀土系贮氢合金中主量元素镍、镧、铈、镨、钕、钐、钇、钴、锰、铝、铁、镁、锌、铜配分量的测定。测定范围见表1。

- 测定范围

| 元素 | 测定范围/% | 元素 | 测定范围/% |
| --- | --- | --- | --- |
| Ni | 45.00～70.00 | La | 10.00～35.00 |
| Ce | 0.10～20.00 | Pr | 0.10～2.00 |
| Nd | 0.10～20.00 | Sm | 0.10～20.00 |
| Y | 0.10～5.00 | Co | 0.10～12.00 |
| Mn | 0.10～12.00 | Al | 0.10～3.00 |
| Fe | 0.10～5.00 | Mg | 0.10～5.00 |
| Zn | 0.10～0.50 | Cu | 0.10～15.00 |

X射线荧光光谱法（方法1）

方法原理

试样用硝酸分解，加去离子水定容，制成滤纸片薄样，选择适当的数学模型建立校正曲线，用X-射线荧光光谱法测定。

试剂与材料

硝酸（ρ=1.42g/mL），优级纯。

盐酸（ρ1.19 g/ mL），优级纯。

过氧化氢（30%）。

硝酸（1+1）。

盐酸（1+1）。

镍标准贮存溶液：金属镍（>99.99%）经盐酸（2.2.5）浸泡5分钟后，用水洗净、晾干。称取5.0000g于250mL 烧杯中，加20mL硝酸（2.2.4）在低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含50mg镍。

镧标准贮存溶液：称取5.8639g经950℃灼烧1h的氧化镧（>99.99%），置于250mL烧杯中，加20mL硝酸（2.2.4），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含50mg镧。

铈标准贮存溶液：称取0.6142g经950℃灼烧1h的氧化铈（>99.99%），置于50mL烧杯中，加5mL硝酸（2.2.4），滴加适量过氧化氢（2.2.3），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入25mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含20mg铈。

镨标准贮存溶液：称取0.6041g经950℃灼烧2h的氧化镨（>99.99%），置于50mL烧杯中，加5mL硝酸（2.2.4），低温加热至溶解完全 冷却至室温，移入25mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含20mg镨。

钕标准贮存溶液：称取0.5832g经950℃灼烧2h的氧化钕（>99.99%），置于50mL烧杯中，加5mL硝酸（2.2.4），低温加热至溶解完全 冷却至室温，移入25mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含20mg钕。

钐标准贮存溶液：称取0.5798g经950℃灼烧2h的氧化钐（>99.99%），置于50mL烧杯中，加5mL硝酸（2.2.4），低温加热至溶解完全 冷却至室温，移入25mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含20mg钐。

钇标准贮存溶液：称取0.6350g经950℃灼烧2h的氧化钇（>99.99%），置于50mL烧杯中，加5mL硝酸（2.2.4），低温加热至溶解完全 冷却至室温，移入25mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含20mg钇。

铝标准贮存溶液：金属铝（>99.99%）经盐酸（2.2.5）浸泡5分钟后，用水洗净、晾干。称取0.5000g于50mL烧杯中，加5mL盐酸（2.2.5），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入25mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含20mg铝。

钴标准贮存溶液：称取0.7036g三氧化二钴（>99.99%）置于50mL 烧杯中，加入5mL盐酸（2.2.5），滴加过氧化氢（2.2.3）低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入25mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含20mg钴。

锰标准贮存溶液： 称取0.7913g二氧化锰（>99.99%）置于50mL 烧杯中，加入5mL盐酸（2.2.5），滴加过氧化氢（2.2.3）低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入25mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含20mg锰。

铁标准贮存溶液：称取0.7149g三氧化二铁（>99.99%）置于50mL 烧杯中，加入5mL盐酸（2.2.5），滴加过氧化氢（2.2.3），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入25mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含20mg铁。

镁标准贮存溶液：称取0.8291g氧化镁（>99.99%）置于50mL 烧杯中，加5mL硝酸（2.2.4），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入25mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含20mg镁。

锌标准贮存溶液：称取0.6224g氧化锌（>99.99%）置于50mL 烧杯中，加5mL硝酸（2.2.4），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入25mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含20mg锌。

铜标准贮存溶液：称取0.6259g氧化铜（>99.99%）置于50mL 烧杯中，加5mL硝酸（2.2.4），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入25mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含20mg铜。

混合标准贮存溶液：分别移取5.00mL铈、镨、钕、钐、钇、钴、锰、铝、铁、镁、锌、铜标准贮存溶液（2.2.6～2.2.19），置于100mL容量瓶中，混匀。此溶液总浓度20mg/mL，1mL含铈、镨、钕、钐、钇、钴、锰、铝、铁、镁、锌、铜各1.6667mg。

滤纸片（φ50mm）：中速定量滤纸。

塑料环托：内径35mm，外径50mm，高8mm。

锡片（φ50mm）：铝、锰、铁、钴、镍、铜、锌质量分数小于0.01%。样品杯不含铝、锰、铁、钴、镍、铜、锌时不需要。

仪器与设备

X射线荧光光谱仪：Rh靶端窗X光管（最大功率4kW）。

不锈钢样品杯。

微量移液器：0.1mL—1.0mL可调。

氩甲烷气：含90%的氩，10%的甲烷。

试料

稀土系贮氢合金：去皮破碎后磨制成粉（<120μm）。

分析步骤

试样

称取0.4000g试料（2.4），精确至0.0001g。

测定次数

称取两份试料（2.5.1）进行平行测定，取其平均值。

推荐仪器工作条件

样品杯自旋，真空光路，无滤光片，镁用粗准直器，其他元素用中准直器，峰位及背景测量时间均为10s。其他条件见表2。

- 元素测量条件

| 元素 | 谱线 | 探测器 | 衍射晶体 | 管压/kV | 管流/mA | 峰位/° | 背景偏角1 | 背景偏角2 | LL | UL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ni | KB | Flow | LiF 200 | 60 | 30 | 43.7592 | -0.755 |  | 40 | 60 |
| La | LA | Flow | LiF 200 | 60 | 60 | 82.942 | -0.94 |  | 35 | 65 |
| Ce | LA | Flow | LiF 200 | 60 | 60 | 79.0416 | -0.8448 |  | 35 | 65 |
| Pr | LB1 | Flow | LiF 200 | 60 | 60 | 68.273 | -0.5336 |  | 35 | 65 |
| Nd | LB1 | Flow | LiF 200 | 60 | 60 | 65.1456 | 0.529 |  | 35 | 65 |
| Sm | LB1 | Flow | LiF 200 | 60 | 60 | 59.5398 | 0.6614 |  | 35 | 65 |
| Y | KA | Scint. | LiF 200 | 60 | 60 | 23.7648 | -0.6502 | 0.6326 | 30 | 70 |
| Co | KA | Flow | LiF 200 | 60 | 60 | 52.8102 | 0.7666 |  | 35 | 65 |
| Mn | KA | Flow | LiF 200 | 60 | 60 | 62.9968 | -0.71 |  | 35 | 65 |
| Al | KA | Flow | PE 002 | 30 | 120 | 144.969 | 2.0302 |  | 20 | 60 |
| Fe | KA | Flow | LiF 200 | 60 | 60 | 57.5382 | -0.416 |  | 35 | 65 |
| Mg | KA | Flow | PX1 | 30 | 120 | 22.3044 | -1.346 |  | 30 | 70 |
| Zn | KA | Scint. | LiF 200 | 60 | 60 | 41.7858 | -0.7044 | 0.7348 | 30 | 70 |
| Cu | KA | Flow | LiF 200 | 60 | 60 | 45.0246 | 0.7182 |  | 40 | 60 |

试样片的制备

准确称取稀土系贮氢合金试样（2.5.1）于50mL烧杯中，缓慢滴加6mL硝酸（2.2.1），待反应停止后，滴加适量过氧化氢（2.2.3），低温加热溶解到清亮，冷却至室温。将溶液移入10mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液溶质总量为40mg /mL。用微量移液器（2.3.3）吸取0.10mL均匀滴在平铺于塑料环托（2.2.22）上的滤纸（2.2.21）上，放置10min，在红外线灯下烘干待测。

标准样片的制备

根据稀土系贮氢合金中各元素的范围，拟定了系列标准（见表3）。

- 稀土系贮氢合金系列标准各元素的配分值

| 序号 | Ni | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Y | Co | Mn | Al | Fe | Mg | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标01 | 68.8 | 30 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 标02 | 64.6 | 33 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 标03 | 61.4 | 35 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 标04 | 70 | 24 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 标05 | 60 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 标06 | 55 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 标07 | 46 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 标08 | 58 | 12 |  |  | 5 | 15 | 5 |  |  |  |  | 5 |  |
| 标09 | 52 | 15 | 10 |  |  |  |  |  | 12 |  | 5 |  |  |
| 标10 | 49 | 10 | 15 |  | 9 |  |  | 12 | 5 |  |  |  |  |
| 标11 | 42 | 26 | 6 |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 标12 | 40 |  | 20 |  | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标13 | 39 | 9 |  |  | 15 | 10 |  | 9 | 8 |  |  |  |  |

制备方法：按表4标01所示量分别加入各元素贮液（2.2.6～2.2.19）或混合标准贮存溶液（2.2.20）于50 mL烧杯中,低温蒸至5mL以下，冷却后移入10mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀,此标准溶液溶质总量为40mg /mL。用微量移液器（2.3.3）吸取0.10mL均匀滴在平铺于塑料环托（2.2.22）上的滤纸（2.2.21）上，放置10min，在红外线灯下烘干待测。

- 稀土系贮氢合金系列标准各元素贮液加入量 /mL

| 贮液 | Ni | La | 混合标液 | Ce | Nd | Sm | Y | Co | Mn | Fe | Mg | Cu | 贮液 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mg/mL | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | mg/mL |
| 标01 | 5.5 | 2.4 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标01 |
| 标02 | 5.17 | 2.64 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标02 |
| 标03 | 4.91 | 2.8 | 0.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标03 |
| 标04 | 5.6 | 1.92 | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标04 |
| 标05 | 4.8 | 2.24 | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标05 |
| 标06 | 4.4 | 1.68 | 4.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标06 |
| 标07 | 3.68 | 1.44 | 7.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标07 |
| 标08 | 4.64 | 0.96 |  | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 标08 |
| 标09 | 4.16 | 1.2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1 | 0 | 1.2 | 标09 |
| 标10 | 3.92 | 0.8 |  | 3 | 1.8 | 0 | 0 | 2.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 标10 |
| 标11 | 3.36 | 2.08 |  | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 标11 |
| 标12 | 3.2 | 0 |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 标12 |

标02到标13样片的制备同上。

工作曲线的确定

将按2.5.5制备的标准样片放入样品杯（2.3.2），上覆锡片（2.2.23），按仪器工作条件（2.5.3）测量，选定数学模型进行回归分析，确定工作曲线。

试样片测定

将按2.5.4制备的试样片放入样品杯（2.3.2）中间，上覆锡片（2.2.23），按仪器工作条件（2.5.3）进行测定。

分析结果计算

将测定结果（2.5.7）归一化处理，按式（1）计算各元素质量分数。

……………………………（1）

式中：

ρ  ——样品中主量元素的配分量(%)；

ρi   ——待测主量元素的质量浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

∑ρi ——各待测主量元素的质量浓度之和，单位为毫克每升（mg/L）。

精密度

重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表5数据采用线性内插法求得；超过表5中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

| 元素 | 质量分数/ % | 重复性限（r） |
| --- | --- | --- |
| Ni | 50.64 | 0.34 |
|  | 54.75 | 0.33 |
|  | 61.23 | 0.53 |
| La | 10.70 | 0.10 |
|  | 20.41 | 0.25 |
|  | 26.97 | 0.19 |
| Ce | 1.68 | 0.025 |
|  | 6.48 | 0.11 |
|  | 8.42 | 0.064 |
|  | 15.56 | 0.18 |
| Pr | 0.11 | 0.048 |
|  | 1.63 | 0.045 |
| Nd | 6.23 | 0.078 |
| Sm | 9.18 | 0.090 |
| Co | 0.55 | 0.020 |
|  | 5.92 | 0.050 |
|  | 9.13 | 0.059 |
| Mn | 0.37 | 0.014 |
|  | 2.59 | 0.022 |
|  | 5.18 | 0.022 |
|  | 11.77 | 0.081 |
| Al | 1.44 | 0.23 |
|  | 1.96 | 0.18 |
| Fe | 0.10 | 0.039 |
|  | 1.99 | 0.064 |
| Mg | 1.01 | 0.098 |
| Cu | 5.15 | 0.045 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |

允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表6所列允许差。

| 测定元素 | 质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- | --- |
| Ni | 40.00%～60.00% |  |
|  | >60.00%～80.00% |  |
| La | 10.00%～25.00% |  |
|  | >25.00%～40.00% |  |
| Ce、Nd、Sm | 0.10%～1.00% |  |
|  | >1.00%～5.00% |  |
|  | >5.00%～20.00% |  |
| Co、Mn、Cu | 0.10%～1.00% |  |
|  | >1.00%～5.00% |  |
|  | >5.00%～15.00% |  |
| Y、Fe、Mg | 0.10%～1.00% |  |
|  | >1.00%～5.00% |  |
| Pr、Al、Zn | 0.10%～1.00% |  |
|  | >1.00%～3.00% |  |

方法2电感耦合等离子发射光谱法

方法原理

试样经硝酸，盐酸分解。在酸性介质中，直接以氩等离子体光源激发，进行光谱测定。测定结果进行归一化处理。

试剂和材料

盐酸（ρ=1.19 g/ mL），优级纯。

硝酸（ρ=1.42g/mL），优级纯。

过氧化氢 30%。

铝标准贮存溶液：称取0.1000g铝(>99.99％)于250mL烧杯中，加15mL盐酸（3.2.1）低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铝。

铈标准贮存溶液：称取0.1228g经950℃灼烧一小时的氧化铈（>99.99%），置于100mL烧杯中，加入10mL硝酸（3.2.2）和2mL过氧化氢(3.2.3)，低温溶解，取下冷却。移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铈。

钴标准贮存溶液：准确称取0.2630g无水硫酸钴(事先于500-550℃灼烧至恒重)，加入少量水，加热至溶解完全，取下冷却至室温后移入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg钴。

铜标准贮存溶液：准确称取0.1000g金属铜（>99.99%），加入5mL硝酸（3.2.2）溶解至完全，取下冷却至室温后移入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铜。

铁标准贮存溶液：称取0.1000g铁(>99.99％)于250mL烧杯中，加15mL盐酸（3.2.1）低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg 铁。

镧标准贮存溶液：称取0.1173g经950℃灼烧一小时的氧化镧（>99.99%），置于100mL烧杯中，加入10mL硝酸（3.2.2），低温溶解，取下冷却。移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镧。

镁标准贮存溶液：称取0.1000g镁（>99.99％）于250mL烧杯中，加入10mL硝酸（3.2.2），加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镁。

锰标准贮存溶液：称取2.7485g于400~500℃灼烧至恒重的无水硫酸锰(MnSO4)，溶于水中，移入1000mL容量瓶中，稀释至刻度。此溶液1mL含1mg锰。

钕标准贮存溶液：称取0.1166g经950℃灼烧一小时的氧化钕（>99.99%），置于100mL烧杯中，加入10mL硝酸（3.2.2），低温溶解，取下冷却。移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg钕。

镍标准贮存溶液：准确称取0.4954g硝酸镍(Ni(NO3)2)，以水溶解，加数滴硝酸，移入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镍。

镨标准贮存溶液：称取0.1208g经950℃灼烧一小时的氧化镨（>99.99%），置于100mL烧杯中，加入10mL硝酸（3.2.2），低温溶解，取下冷却。移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镨。

钐标准贮存溶液：称取0.1160g经950℃灼烧一小时的氧化钐（>99.99%），置于100mL烧杯中，加入10mL硝酸（3.2.2），低温溶解，取下冷却。移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg钐。

钇标准贮存溶液：称取0.1270g经950℃灼烧一小时的氧化钇（>99.99%），置于100mL烧杯中，加入10mL硝酸（3.2.2），低温溶解，取下冷却。移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg钇。

锌标准贮存溶液：准确称取0.1000g金属锌(>99.99%)，加入5mL硝酸（3.2.2）溶解至完全，取下冷却至室温后移入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg锌。

氩气[w（Ar）≥99.99％]。

仪器

电感耦合等离子体光谱仪，分辨率<0.006nm（200nm处）。

光源：氩等离子体光源。

试样

将试样制粉，以保证试料的均匀性。

分析步骤

试料

称取0.5g试样（5），精确至0.0001g。

测定次数

称取两份试料（6.1）进行平行测定，取其平均值。

空白试验

随同试料做空白试验。

分析试液的制备

将试料（3.4）置于100mL烧杯中，加入5mL水，5mL浓硝酸（3.2.2）溶解，如有少量不溶物，可滴加1-2mL盐酸（3.2.1），加热溶解至样品完全分解，取下，冷却，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。移取2mL入事先加入2mL盐酸（3.2.1）的100mL容量瓶，稀释至刻线，混匀，待测。

标准溶液的配制

按照表2配制标准系列溶液。

- 工作曲线的浓度/mg/L

| 元素 | 标准1 | 标准2 | 标准3 | 标准4 | 标准5 | 标准6 | 标准7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al | 0.10 | 0.50 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | / | / |
| Ce | 10.00 | 20.00 | 5.00 | 2.50 | 0.25 | 0.00 | 0.50 |
| Co | 5.00 | 1.00 | 10.00 | 0.50 | 0.10 | 0.00 | 0.25 |
| Cu | 0.50 | 0.25 | 0.10 | 0.00 | 5.00 | 10.00 | 15.00 |
| Fe | 0.50 | 0.10 | 0.25 | 0.00 | 1.00 | 5.00 | 10.00 |
| La | 40.00 | 20.00 | 10.00 | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 2.50 |
| Mg | 0.50 | 0.10 | 0.25 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 1.00 |
| Mn | 10.00 | 5.00 | 1.00 | 0.50 | 0.10 | 0.00 | 0.25 |
| Nd | 1.00 | 10.00 | 5.00 | 20.00 | 0.50 | 0.10 | 0.00 |
| Ni | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 65.00 | 10.00 | 20.00 | 5.00 |
| Pr | 0.50 | 2.50 | 5.00 | 1.00 | 0.25 | 0.10 | 0.00 |
| Sm | 0.50 | 0.10 | 1.00 | 0.00 | 20.00 | 10.00 | 5.00 |
| Y | 0.50 | 0.10 | 0.25 | 0.00 | 1.00 | 10.00 | 5.00 |
| Zn | / | 0.00 | 0.10 | / | 0.25 | 0.50 | 1.00 |

测定

分析线波长见表3。

- 分析线波长选择

| 元素 | 波长/nm | 元素 | 波长/nm |
| --- | --- | --- | --- |
| Al | 237.312、396.152 | Mn | 257.610、294.920 |
| Ce | 456.236、452.735、413.380、418.660 | Nd | 415.608、430.357、406.109、417.736 |
| Co | 228.616、231.160 | Ni | 352.453、231.604、341.476 |
| Cu | 324.754、327.396 | Pr | 410.072、414.311、422.293 |
| Fe | 239.563、259.940 | Sm | 428.079、443.432、388.529 |
| La | 387.164、379.478、408.671 | Y | 360.073、371.030 |
| Mg | 280.270、285.213 | Zn | 206.200、202.548 |

将标准溶液（3.5.5）、空白试样溶液（3.5.3）与分析试液（3.5.4）同时进行测定。由计算机输出分析试液（3.5.4）中被测元素的质量浓度。

分析结果的计算与表述

按式（1）计算样品中主量元素的配分量(%)：

……………………………（1）

式中：

ρ  ——样品中主量元素的配分量(%)；

ρ0  ——空白试液中待测元素的质量浓度，单位为毫克每升，mg/L；

ρi   ——待测主量元素的质量浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

∑ρi ——各待测主量元素的质量浓度之和，单位为毫克每升（mg/L）。

精密度

重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表3数据采用线性内插法求得；超过表3中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

- 重复性

| 元素 | 质量分数/ % | 重复性限（r） |
| --- | --- | --- |
| Ni | 51.28 | 0.48 |
|  | 55.23 | 0.31 |
|  | 60.73 | 0.31 |
| La | 11.65 | 0.11 |
|  | 22.31 | 0.28 |
|  | 26.84 | 0.25 |
| Ce | 1.35 | 0.17 |
|  | 6.39 | 0.084 |
|  | 8.05 | 0.11 |
|  | 14.24 | 0.14 |
| Pr | 0.15 | 0.028 |
|  | 1.41 | 0.028 |
| Nd | 3.87 | 0.23 |
| Sm | 15.44 | 0.16 |
| Y | 1.83 | 0.24 |
| Co | 0.40 | 0.028 |
|  | 6.42 | 0.028 |
|  | 9.87 | 0.14 |
| Mn | 0.39 | 0.056 |
|  | 2.27 | 0.020 |
|  | 4.77 | 0.084 |
|  | 10.72 | 0.14 |
| Al | 1.21 | 0.17 |
|  | 1.80 | 0.10 |
| Fe | 0.11 | 0.02 |
|  | 1.92 | 0.028 |
| Mg | 1.69 | 0.21 |
| Cu | 4.82 | 0.084 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |

允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表5所列允许差。

- 允许差

| 测定元素 | 质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- | --- |
| Ni | 40.00%～60.00% |  |
|  | >60.00%～80.00% |  |
| La | 10.00%～25.00% |  |
|  | >25.00%～40.00% |  |
| Ce、Nd、Sm | 0.10%～1.00% |  |
|  | >1.00%～5.00% |  |
|  | >5.00%～20.00% |  |
| Co、Mn、Cu | 0.10%～1.00% |  |
|  | >1.00%～5.00% |  |
|  | >5.00%～15.00% |  |
| Y、Fe、Mg | 0.10%～1.00% |  |
|  | >1.00%～5.00% |  |
| Pr、Al、Zn | 0.10%～1.00% |  |
|  | >1.00%～3.00% |  |

质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

稀土系贮氢合金化学分析方法

第2部分：主量元素配分量的测定

Chemical analysis methods for rare earth -based hydrogen storage alloy

Part2 ：Determination of the main elements

(预审稿)

XB/T  XXXX—201X

中华人民共和国稀土行业标准