前    言

本标准代替GB/T 23592-2009《摩托车排气净化催化剂》。

本标准与GB/T 23592-2009相比，主要变化如下：

— 调整了脱落率的定义；

— 调整了产品分类表1中孔密度的数值；

— 新鲜催化剂的发动机台架性能转化率、起燃温度要求加严；

— 调整了物理性能要求中产品涂层脱落率的数值；

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC229）提出并归口。

本标准由昆明贵研催化剂有限责任公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本标准主要起草人：刘沁曦、桓源峰、何俊俊、郑婷婷、袁新波、XXX、XXX、XXX。

摩托车排气净化催化剂

范围

本标准规定了摩托车排气净化催化剂的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以金属蜂窝载体材料作为基体并负载稀土、贵金属或其他金属等活性组份的摩托车尾气净化催化剂产品。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2828.1     计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 5181       汽车排放术语和定义

GB/T 8170       数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB 14622        摩托车排气污染物排放限值及测量方法（工况法，中国第III阶段）

QC/T 752-2006   摩托车和轻便摩托车催化转化器通用技术条件

XB/T 505        汽油车排气净化催化剂载体

XB/T 607        汽油车排气净化催化剂涂层材料试验方法

术语和定义

GB/T 5181 确定的下列术语和定义适用于本标准。

摩托车排气净化催化剂 catalyst for petrol motorcycle exhaust purification

指安装在摩托车排气系统中用于降低污染物排放的催化转化装置，其主要作用是通过催化氧化还原反应降低摩托车排放污染物（一氧化碳(CO)、碳氢化合物(HC)和氮氧化合物(NOx)）的排放量。

催化剂转化效率 catalyst conversion efficiency

指在规定工况下，催化转化器入口与出口污染物浓度的变化率，按式（1）计算：

转化效率(%)=×100

式中:                                                      ………………….（1）

i—分别代表污染物CO、HC或NOx。

起燃温度 light-off temperature

指催化剂对某一污染物的催化转化效率达到50%时所对应的催化转化器入口气体温度。用符号T50(i)表示，“T”为摄氏温度，“i”分别代表污染物CO、HC或NOx。

脱落率 weight loss ratio

指摩托车催化剂在模拟实际应用的含水条件下，利用超声条件对涂层牢固性进行损伤，造成一定涂层脱落，脱落率等于涂层脱落质量与初始涂层质量之比，按式(2)试计算；

μ=(ma-mb)/mc*100%                   ……………………(2)

式中	μ─脱落率，单位为%;

ma─测试前催化剂质量，单位为g；

mb─测试后催化剂质量，单位为g；

mc─催化剂初始涂层质量，单位为g。

要求

4.1 产品分类

产品分类见表1，需方有特殊要求时，由供需双方协商确定。

表1 产品分类表

| 产品牌号 | 201500 |
| --- | --- |
| 形 状 | 圆柱体 |
| 规 格 | 截面尺寸（mm） | Φ25~Φ110 |
|  | 高度（mm） | 10~150 |
| 孔密度（孔／cpsi） | 50, 100, 200, 260, 400 |

4.2 尺寸偏差

截面尺寸、高度、孔密度偏差由供需双方协商确定。

4.3 催化性能

4.3.1 产品催化性能配气检测结果应符合表2的规定。

表2产品催化性能配气检测结果要求

| 转化效率 | 起燃温度 |
| --- | --- |
| CO≥90% | HC≥90% | NOx≥90% | T50(CO)≤210℃ | T50(HC)≤240℃ | T50(NOx)≤230℃ |

4.3.2 产品整车催化性能和寿命应符合GB 14622中的规定。

4.4 物理性能

产品涂层脱落率≤6％。

4.5 外观

外观色泽均匀、无锈蚀、无变形，无漏涂，无片状堵孔。

试验方法

尺寸偏差试验方法按XB/T 505的规定进行。

产品催化性能配气试验方法应按QC/T 752-2006中的规定进行。

产品整车催化性能和寿命试验方法应按GB 14622中的规定进行。

产品涂层脱落率试验方法QC/T 752-2006中的规定进行。

产品外观检测采用目视检查。

数值修约按GB/T 8170中的规定进行。

检验规则

检查和验收

产品应由供方质量技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写质量证明书。

需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准的规定不符时，应在收到产品之日起的3个月内向供方提出，并由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方由双方共同进行。

组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号、同一生产工艺、同一规格、同一批号的产品组成。

检验项目

每批产品出厂前应进行尺寸偏差，催化性能配气和外观的检验。整车催化性能和寿命，产品物理性能检验由供需双方根据生产情况协商确定，供方应以工艺保证产品可达到本标准的质量要求，如用户要求按批做这些性能的出厂检测，应在合同中明确。

取样

产品取样应符合表3的规定。

表3产品取样规定

| 检验项目 | 取样规定 | 合格质量水平AQL | 检查水平IL | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸偏差 | 按GB/T 2828.1的规定 | 4.0 | S-2 | 4.2 | 5.1 |
| 催化性能配气 | 取样方法按QC/T 752-2006附录A中A.2.1规定； N=1，批生产量≤10000件； N=2，批生产量>10000件。 | — | — | 4.3.1 | 5.2 |
| 整车催化性能和寿命 | 由供需双方协商确定 | — | — | 4.3.2 | 5.3 |
| 脱落率 | 按GB/T 2828.1的规定 | 4.0 | S-2 | 4.4 | 5.4 |
| 外观 | 逐件检验 | — | — | 4.5 | 5.5 |
| 注：N表示取样数量（件/批） |

检验结果判定

尺寸偏差、催化性能配气检验结果有任一结果不合格时，则采用双倍试样对不合格项目重复试验，如仍不合格，则判定该批为不合格。

整车催化性能和寿命检验结果不合格时，由供需双方协商解决。

脱落率结果不合格时，按照GB/T 2828.1的规定判定。

外观不符合本标准规定时，按件判定不合格。

标志、包装、运输和贮存

标志、包装

7.1.1 标志

产品包装箱上应打印上产品名称、产品规格、批号、数量、本标准编号、供方名称、供方地址、出厂日期以及防水、防酸、防压、防摔等标志。

7.1.2 包装

包装箱设计应考虑产品防水、防碰撞，保证产品在运输中不受损伤。

运输

运输途中不应强烈震动，防止水或其他液体渗入。

贮存

产品应装箱贮存于通风、干燥、无腐蚀的仓库内，并定期检查。

质量证明书

每批产品应附有产品质量证明书，注明：

a) 供方名称、地址、售后服务电话；

b) 产品名称；

c) 产品牌号；

d) 规格；

e) 生产批号；

f) 件数；

g) 质量技术监督部门印记；

h) 标准编号；

i) 出厂日期（或包装日期）。

# Text boxes

GB/T 23592—201X

代替GB/T 23592-2009

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

摩托车排气净化催化剂

Catalyst for motorcycle exhaust purification

（预审稿）

中华人民共和国国家标准

ICS 71.100.40

G75