ICS 71.100.40

G75

中华人民共和国国家标准

GB/T 18881—201X

代替GB/T 18881-2009

轻型汽油车排气净化催化剂

Catalyst for light-duty petrol vehicle exhaust purification

（预审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中 华 人 民 共 和 国

国家质量监督检验检疫总局 发布

- 前    言

本标准代替GB/T18881-2009《汽油车排气净化催化剂》。本标准与GB/T18881-2009相比，主要变化如下：

- 增加了轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国Ⅴ阶段）；

— 调整了产品分类表1中孔密度的数值；

— 新鲜催化剂的发动机台架性能转化率要求加严；

— 增加催化剂涂层脱落率、排气背压、贵金属含量及比例的术语及定义、产品要求、测试方法及检测规则；

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口。

本标准起草单位：昆明贵研催化剂有限责任公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所

本标准主要起草人：郑婷婷、夏文正、何俊俊、郑毅、贺小昆、杨冬霞、XXX、XXX、XXX。

轻型汽油车排气净化催化剂

  - 范围

本标准规定了轻型汽油车排气净化催化剂的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以堇青石蜂窝陶瓷载体材料作为基体并负载稀土、贵金属或其它金属等活性组份的轻型汽油车排气净化催化剂。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2828.1  计数抽样程序   第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 5181  汽车排放术语和定义

GB/T 8170  数值修约规则

GB 18352.5  轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国Ⅴ阶段）

GB 18352.3  轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ）

GB/T18377 汽油车用催化转化器的技术要求和试验方法

XB/T505   汽油车排气净化催化剂载体

GB/T 23277 贵金属催化剂化学分析方法 汽车尾气净化催化剂中铂、钯、铑量的测定 分光光度法

  - 术语和定义

GB/T 5181 确定的以及下列术语和定义适用于本标准。

汽油车排气净化催化剂 catalyst for petrol vehicle exhaust purification

指安装在汽油车排气系统中用于降低污染物排放的催化转化器的芯体，其主要作用是通过催化氧化还原反应降低汽油车排放污染物（一氧化碳(CO)、碳氢化合物(HC)和氮氧化合物(NOx)）的排放量。

三效催化剂 three-way catalyst （TWC）

一种氧化碳氢化合物和一氧化碳并同时还原氮氧化物的催化剂。为了获得最佳转化效率，发动机必须在很狭窄的空燃比范围（接近理论配比状态）内工作。

催化剂转化效率 catalyst conversion efficiency

指在规定工况下，催化转化器入口与出口污染物浓度的变化率，按式（1）计算:

转化效率(%)=转化器入口污染物(i)测量数值−转化器出口污染物(i)测量数值转化器入口污染物(i)测量数值×100

式中:                                                              （1）

i—分别代表污染物CO、HC或NOx。

起燃温度 light-off temperature

指催化剂对某一污染物的催化转化效率达到50%时所对应的催化转化器入口气体温度。用符号T50(i)表示，“T”为摄氏温度，“i” 分别代表污染物CO、HC或NOx。

- 脱落率Weight Loss Ratio

指催化剂在模拟实际应用的尾气流量条件下对涂层牢固性的损伤，造成涂层脱落，脱落率等于涂层损失量与催化剂的涂层质量之比，按式(2)试计算；

×100%(2)

式中	μ─脱落率，单位为%;

M1——测试前的样品重量，单位为g；

M2——测试后的样品重量，单位为g；

M0——催化剂中的涂层重量，单位为g。

- 排气背压Back Pressure

指在规定的流量(单位cfm)条件下，气体通过催化单元与大气压力的相对差值。计算公式如下：

催化单元排气背压(P)=催化单元通过气体流量端排气压力P1-大气压力P0，单位mbar。

- 贵金属含量Bullion Content

指单位体积催化剂上涂覆的贵金属质量，单位用克/立方英尺（g/ft3）表示。

  - 要求

    - 产品分类

- 4.1.1 同一型式的催化剂应采用相同的载体结构和材料，相同的载体容积、外形尺寸和孔密度，相同的催化剂活性组分含量及其比例。

- 4.1.2产品分类见表1。需方有特殊要求时，由供需双方协商确定。

- 表1 产品分类表

| 产品牌号 |  | 201100 | 201101 | 201102 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 形 状 |  | 圆柱体 | 椭圆柱体 | 跑道型 |
| 规 格 | 截面尺寸/mm | Φ30~Φ180 | 30×20~190×170 （长轴×短轴） | 30×20~190×170 （长轴×短轴） |
|  | 高度/mm | 10~180 |  |  |
| 孔密度（孔/inch2） |  | 400，600，750，900 |  |  |
| 壁厚（mil） |  | 2，3，4，6 |  |  |

    - 尺寸偏差

截面尺寸、高度、孔密度偏差应符合XB/T 505的规定。

    - 催化性能

      - 新鲜催化剂催化性能发动机台架检测结果应符合表2的规定。

- 表2新鲜催化剂催化性能发动机台架检测结果要求

| 转化效率 |  |  | 起燃温度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO≥95% | HC≥90% | NOx≥95% | T50(CO)≤250℃ | T50(HC)≤260℃ | T50(NOx)≤270℃ |

      - 产品整车催化性能和寿命应达到GB 18352.3、GB 18352.5中规定的要求。

    - 物理性能

催化剂物理性能应符合表3中的规定。

- 表3催化剂物理性能要求

| 检测项目 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 抗压强度/MPa | 应符合XB/T 505中规定 |
| 热膨胀系数（室温~800℃）/℃-1 | ≤2.2×10-6 |
| 软化温度 /℃ | ≥1350 |

    - 外观

催化剂外观质量应符合应符合XB/T 505中规定。

    - 涂层脱落率

产品涂层脱落率μ≤2.0％。

    - 排气背压

测试催化单元前五个批次的背压，取平均值定义为该型号催化单元的背压名义值，背压在名义设计值的±10%偏差以内。

    - 贵金属总含量及比例

催化单元贵金属总含量在名义设计值的±10%偏差以内、贵金属含量比例比名义值偏差小于10%。

  - 试验方法

    - 尺寸偏差试验方法按XB/T 505的规定进行。

    - 催化剂催化性能发动机台架试验方法按GB/T 18377的规定进行。

    - 催化剂整车催化性能和寿命检测方法应按GB 18352.5的规定进行

    - 物理性能和外观的试验方法应按XB/T 505的规定进行。

    - 涂层脱落率测试方法

5.5.1 烘干

将催化剂置于120℃空气环境中保温，保温时间达到30min，并在其后的每10min进行称重，质量变化相对原始样品质量小于1.0%，则可判定为已被烘干。

5.5.2 称重

在分析天平上称重催化剂，要求分析天平的精度为±1mg，用品自保温炉中取出至称重不得超过2min。

5.5.3 脱落试验

将被测样品自然冷却至室温后，在距离催化单元端面1.5mm的地方，用5bar的压缩空气，均匀缓慢地吹扫催化单元端面，每个端面吹扫的时间为60秒，若60秒后仍有粉尘脱落物，则直至通过灯光观察载体的中心位置无明显的粉尘脱落为止。

    - 排气背压

测试空气流速设定300 cfm (510 m3/h)、600 cfm (1020 m3/h)两个工况点，测试方法按照应按本标准附录A（规范性附录）中规定的进行。

    - 贵金属总含量及比例应按GB/T 23277中的规定进行。

    - 数值修约按GB/T 8170的规定进行。

  - 检验规则

    - 检查和验收

      - 产品应由供方质量技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写质量证明书。

      - 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准的规定不符时，应在收到产品之日起的三个月内向供方提出，并由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方由双方共同进行。

    - 组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号、同一生产工艺、同一批号的产品组成。

    - 检验项目

6.3.1 每批产品出厂前应进行尺寸偏差、涂层脱落率、排气背压、贵金属、催化性能发动机台架、外观检验。

6.3.2 产品装载于整车的催化性能和寿命、产品物理性能检验由供需方协商确定检验周期。但供方应以工艺保证产品可达到本标准的质量要求，如用户要求按批做出厂检测，应在合同中注明。

    - 取样

产品取样应符合表4的规定。

- 表4

| 检验项目 | 取样规定 | 合格质量水平 AQL | 一般检查水平 IL | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸偏差 | 按GB/T 2828.1的规定 | 4.0 | S-2 | 4.2 | 5.1 |
| 催化性能 发动机台架 | N=1，批生产量≤8000颗 N=2，批生产量>8000颗 | — | — | 4.3.1 | 5.2 |
| 整车催化性能和寿命 | 由供需双方协商确定 | — | — | 4.3.2 | 5.3 |
| 物理性能 | 按GB/T 2828.1的规定 | 4.0 | S-2 | 4.4 | 5.4 |
| 外观 | 逐件检验 | — | — | 4.5 | 5.4 |
| 涂层脱落率 | N=2，批生产量≤8000颗 N=5，批生产量>8000颗 | — | — | 4.6 | 5.5 |
| 排气背压 |  | — | — | 4.7 | 5.6 |
| 贵金属含量及比例 | 由供需双方协商确定 | — | — | 4.8 | 5.7 |
| 注：N表示取样数量（件/批） |  |  |  |  |  |

    - 检验结果判定

      - 尺寸偏差、物理性能、脱落率、排气背压、贵金属检验有任一结果不合格时，应按GB/T 2828.1中规定的抽样方案进行不合格项目的重复检验，如仍不合格，则判定该批产品为不合格。

      - 催化性能发动机台架检验结果不合格时，取双倍试样进行不合格项目重复试验，如仍不合格，则判定该批产品为不合格。

6.5.3  整车催化性能和寿命检验结果不合格时，由供需双方协商解决。

6.5.4  外观检验结果不合格时，按件判定为不合格。

- 7  标志、包装、运输和贮存

- 7.1标志、包装

7.1.1  产品包装箱上应打印上产品名称、产品规格、批号、数量、本标准编号、供方名称、供方地址、出厂日期以及防水、防酸、防压、防摔等标志。

7.1.2  包装箱设计应考虑产品防水、防碰撞，保证产品在运输中不受损伤。

- 7.2  运输

运输途中不应强烈震动，防止水或其他液体渗入。

- 7.3  贮存

产品应装箱贮存于通风、干燥、无腐蚀的仓库内。

- 7.4  质量证明书

每箱产品应附有产品质量证明书，注明：

a) 供方名称；

b) 产品名称、牌号、规格；

c) 生产批号；

d) 件数；

e) 质量技术监督部门印记；

f) 本标准编号；

g) 出厂日期。

- 附 录 A

（规范性附录）

- 排气背压评价测定方法

- A.1  范围

本方法规定了轻型汽油车排气净化催化剂气流阻力的测试方法。

本方法适用于轻型汽油车排气净化催化剂气流阻力值的测试。

- A.2  方法提要

催化剂气流阻力测定方法即在常温条件下，采用罗茨鼓风机产生一定流量的空气模拟汽车排气，流经催化反应床，分别测定不同流量条件下催化剂的排气压力，计算出催化剂与大气压力的相对差值，测定催化剂气流阻力，从而实现对催化剂产品一致性的评价。其工作原理示意图见图A.1。

稳压

储气

囊

鼓风机

压差变送器

体积流量计

图A.1催化剂常规背压测试装置示意图

- A.3  仪器、设备

- 本试验方法推荐使用的仪器部件见表A.1。

表A.1使用的仪器部件

| 序号 | 名称 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 罗茨鼓风机 | 3143WD |
| 2 | 稳压储气囊 | 非标 |
| 3 | 压差变送器 | PMD75-ANA7H21BAAA |
| 4 | 体积流量计 |  |
| 5 | 变频控制柜 | 非标 |

- A.3.1 设备精度要求

- 所选用的体积流量计、压力传感器要符合：精确度：±1.5% F.S。为保证数据可比性，不同试验数据对比过程中应确认所使用的测量仪器在测试原理和精度等方面应保持一致。

- A.4  操作步骤

- A.4.1  试验前检查

催化剂排气背压试验前应检查试验设备处于正常工作状态。

- A.4.2  样品安装

将催化剂安装在对应的测试工装中，并锁定工装。

- A.4.2  测试

- 启动设备，按表A.2要求设置不同工况点入口流量，稳定运行5min，读取各工况点下的催化剂入口压力和大气压力的相对差值。测试结束，关闭设备，取出催化剂，切断电源。

- 表A.2

| 序号 | 催化剂单位体积流量(cfm) |
| --- | --- |
| 1 | 600cfm(1020m3/h) |
| 2 | 300cfm(510m3/h) |
| 注1：各企业可根据产品实际应用环境制定针对性的测试方案。 注2：各工况点入口流量实测值应在设定值±2%范围内，且稳定1min后读取数值。 |  |