ICS 27.010

F01

中华人民共和国国家标准

GB XXXXX—XXXX

代替GB 29447-2012

多晶硅企业单位产品能源消耗限额

The norm of energy consumption per unit products of polysilicon enterprise

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准第4.1条、4.2条为强制性的，其余为推荐性的。

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准代替GB 29447—2012《多晶硅企业单位产品能源消耗限额》。本标准与GB 29447-2012相比主要变化如下：

- 将4.1条“现有多晶硅企业单位产品能耗限定值”、4.2条“新建多晶硅企业单位产品能耗准入值”和4.3条“多晶硅企业单位产品能耗先进值”的各工序能耗值修改为考核“综合能耗”，各工序能耗值作为参考值列于附录中。

- 修改“现有多晶硅企业单位产品能耗限定值”、“新建多晶硅企业单位产品能耗准入值”和“多晶硅企业单位产品能耗先进值”的能耗数据。

- 删除“多晶硅企业单位产品能耗先进值”中的高温氢化工艺的能耗数据。

- 将4.4条“半导体级”修改为“电子级”，并修改“电子级直拉用多晶硅还原电耗”和“区熔用多晶硅还原电耗”值。

本标准由国家发展和改革委员会资源节约与环境保护司、工业与信息化部节能与综合利用司、中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国能源基础和管理标准化技术委员会（SAC/TC 20）和全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准起草单位：洛阳中硅高科技有限公司、

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB 29447—2012。

多晶硅企业单位产品能源消耗限额

- 范围

本标准规定了多晶硅企业单位产品能源消耗（以下简称能耗）限额的技术要求、统计范围、计算方法、计算范围、节能管理与措施。

本标准适用于所有以工业硅、氯气、氢气为原料生产三氯氢硅，以及副产物四氯化硅经氢化生产三氯氢硅，三氯氢硅经精馏提纯后，用高纯氢气还原生产多晶硅的企业单位产品能耗的计算、考核，以及对新建项目的能耗控制。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2589   综合能耗计算通则

GB/T 12723  单位产品能源消耗限额编制通则

GB/T 12963  电子级多晶硅

GB 17167  用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 25074  太阳能级多晶硅

- 术语和定义

下列术语、定义适用于本文件。

工序能源单耗  unit energy consumption in working procedure

工序生产过程中生产单位合格产品消耗的能源量。

工序实物单耗  unit object consumption in working procedure

工序生产过程中生产单位合格产品消耗的某种能源实物量。

工艺能源单耗  unit energy consumption of technology

工艺生产过程中生产单位合格产品消耗的能源量。

蒸汽消耗  steam consumption

生产单位合格产品所消耗的蒸汽。

综合电能源单耗  unit consumption of integrate electricity

单位产品综合电能消耗，是指工艺电能源单耗与工艺产品辅助电能消耗及损耗分摊量之和。

综合能源单耗  unit consumption of integrate energy

单位产品综合能源消耗，是指工艺能源单耗与工艺产品辅助能耗及损耗分摊量之和。

- 技术要求

  - 现有多晶硅企业单位产品能耗限定值

现有多晶硅企业单位产品综合能耗限定值应符合表1的要求。

- 多晶硅企业单位产品综合能耗限定值

| 工艺 | 综合能耗 kgce/kg |
| --- | --- |
| 多晶硅（低温氢化） | ≤15.9 |
| 多晶硅（高温氢化） | ≤21.6 |

  - 新建多晶硅企业单位产品能耗准入值

新建多晶硅企业单位产品综合能耗准入值应符合表2的要求。

- 新建多晶硅企业单位产品综合能耗准入值

| 工艺 | 综合能耗 kgce/kg |
| --- | --- |
| 多晶硅（低温氢化） | ≤13.5 |
| 多晶硅（高温氢化） | ≤18.4 |

  - 多晶硅企业单位产品能耗限额先进值

多晶硅企业单位产品综合能耗先进值应符合表3的要求。

- 多晶硅企业单位产品综合能耗先进值

| 工艺 | 综合能耗 kgce/kg |
| --- | --- |
| 多晶硅（低温氢化） | ≤11.5 |

  - 其他

电子级直拉用多晶硅还原电耗≤80kW·h/kg，区熔用多晶硅还原电耗≤100 kW·h/kg,电子级产品，其他工序能耗限额参照附录A执行。多晶硅产品质量应满足GB/T 25074和GB/T 12963的要求。

- 统计范围、计算方法及计算范围

  - 统计范围

    - 企业实际（生产）消耗的各种能源

企业实际消耗的各种能源包括：一次能源（原煤、石油、天然气等），二次能源（电力、热力、石油制品、焦炭、煤气等）和生产使用的耗能工质（水、氧气、压缩空气等）所消耗的能源。

企业实际消耗的各种能源是指用于生产活动的各种能源。其包括主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统用能，不包括生活用能和批准的基建项目用能。在企业实际消耗的能源中，用作原料的能源也必须包括在内。

生活用能是指企业系统内的宿舍、学校、文化娱乐、医疗保健、商业服务等直接用于生活方面的能耗。

    - 企业计划报告期内的能源实物消耗量和能源消耗量

企业计划报告期内的某种能源实物消耗量的计算，应符合式（1）：

eh=e1+e2-e3-e4-e5-e6 …….…………………………………..（1）

式中：

eh——企业的能源实物消耗量；

e1——企业购入能源实物量；

e2——期初库存能源实物量；

e3——期末库存能源实物量；

e4——外销能源实物量；

e5——生活用能源实物量；

e6——企业工程建设用能源量。

企业计划报告期内的能源消耗量的计算，应符合式（2）：

E=E1+E2-E3-E4-E5 ..................................（2）

或E=EZG+EZF=EZZ

式中：

E——企业报告期内的能源消耗量；

E1——购入能源量；

E2——库存能源增减量；

E3——外销能源量；

E4——生活用能源量；

E5——企业工程建设用能源量；

EZG——诸产品工艺能源消耗量；

EZF——间接辅助生产部门用能源量及损耗；

EZZ——诸产品综合能源消耗量。

所消耗的各种能源不得重计或漏计。存在供需关系时，输入、输出双方在计算中量值上应保持一致。设备大修的能源消耗也应计算在内，且按检修后设备的运行周期逐月平均分摊。企业综合能耗的计算按照GB/T 2589 的规定进行。

    - 各种能源的计量单位

企业生产能耗量、产品工艺能耗量、产品综合能耗量的单位：千克标煤每千克（kgce/kg）、吨标准煤每千克（tce/kg）。

煤炭、焦炭、重油、汽油、柴油的单位：千克 （kg）、吨（t）；

电力的单位：千瓦时（kW·h）、万千瓦时（104 kW·h）；

蒸汽的单位：千焦（kJ）、兆焦（MJ）、百万千焦（GJ）；

煤气、压缩空气、氧气、天然气的单位：立方米（m3）、万立方米（104m3）；

水的单位：吨（t）、万吨（104t）。

多晶硅综合能耗量的单位：kgce/kg（千克标准煤每千克）。

    - 各种能源（包括生产耗能工质消耗的能源）折算标煤量方法

应用基于发热量等于29.3076MJ（兆焦）的燃料，即1 kgce（千克标煤）。

各种能源及耗能工质消耗量在折算标煤量时，外购的燃料能源可取实测的低（位）发热量或供货单位提供的实测值为计算基础，或用国家统计部门的折算系数折算，参见附录A；二次能源及耗能工质均按相应的能源等价值折算；企业能源转换自产时，按实际投入的能源实物量折算标煤量；由集中生产单位外销供应时，其能源等价值须主管部门规定；外购外销时，其能源等价值必须相同；当未提供能源等价值时，可按国家统计部门的折算系数折算，参见附录B；企业回收的余热按热力的折算系数，余热发电统一按电力的折算系数折算。

    - 多晶硅产品能耗的计算原则

多晶硅各工序能耗的计算，采用同一计划报告期内产出的合格产品实物产量计算单位产品能耗。

所有产品产量均以千克（kg）为计量单位，以企业计划统计部门正式上报的数据为准。

    - 企业余热利用能源的计算原则

- 企业回收的余热，属于节约能源循环利用，不属于外购能源，在计算时，应避免和外购能源重复计算。余热利用装置用能计入能耗。回收能源自用部分，计入自用工序；转供其它工序时，在所用工序以正常消耗计入；回收的能源折标煤后应在回收余热的工序、工艺中扣除。

    - 其他

企业的辅助、附属生产系统的能源消耗及耗能工质在企业内部贮存、转换与分配供应及外销中的损耗，应根据各产品工艺能耗占企业生产工艺能耗量的比例，分摊给各个产品。

  - 计算方法

    - 工序（工艺）实物单耗的计算

工序（工艺）实物单耗按式（3）计算：

Es=MsPz………………………………………………………(3)

式中：

ES——某工序（工艺）的实物单耗，单位为千克每吨（kg/kg）、千瓦小时每吨（kW·h/kg）、立方米每吨（m3/ kg）；

Ms——某工序（工艺）直接消耗的某种能源实物总量，单位为千克（kg）、千瓦小时（kW·h）、立方米（m3）；

PZ——某工序（工艺）产出的合格产品总实物量，折合成多晶硅计算，单位为千克（kg）。

    - 工序（工艺）能源单耗的计算

工序（工艺）能源单耗按式（4）计算：

E1=EHPz……………………………………………………(4)

式中：

E1——某工序（工艺）能源单耗，单位为千克标煤/千克（kgce/kg）；

EH——某工序（工艺）直接消耗的各种能源实物量折标煤为代数和，单位为千克标煤（kgce）；

PZ——某工序（工艺）产出的合格产品总实物量，折合成多晶硅计算，单位为千克（kg）。

    - 企业综合能耗的计算

综合能耗的计算应符合式（5）：

EZ=E1+EF………………………………………………（５）

式中：

EZ——综合能耗，单位为千克标准煤／千克（kgce/kg）；

E1——工艺能耗，单位为千克标准煤／千克（kgce/kg）；

EF——辅助能耗和损耗分摊量，单位为千克标准煤／千克(kgce/kg) 。

  - 计算范围

    - 三氯氢硅合成工序

- 从合成用氢气制备、氢气纯化、液氯气化、氯化氢合成、氯化氢脱水、氯化氢预热，硅粉干燥预热、三氯氢硅合成、合成产物分离、尾气回收，到分离得到含三氯氢硅99%为止。包括从备料、配料、进料、合成、分离提纯、排渣、供排风、物料输送、收尘、供排水、辅助设备及照明等所有能源消耗量。按一吨三氯氢硅产品计算能源消耗，折多晶硅能源消耗时，按每吨多晶硅消耗的三氯氢硅数量确定。

    - 三氯氢硅精馏提纯工序

从粗三氯氢硅（三氯氢硅合成、四氯化硅氢化以及外购的粗三氯氢硅等）及还原尾气干法回收冷凝的氯硅烷开始，到产出精三氯氢硅为止。包括从备料、进料、蒸发、冷凝、废液排放、排渣、制冷、供排风、物料输送、供排水、辅助设备及照明等所有能源消耗量。

    - 四氯化硅氢化工序

从四氯化硅开始到氢化产出98%三氯氢硅为止。包括从备料、配料、进料、活化、氢化、氢气循环、尾气回收、氢化料分离、废液处理、排渣、制冷、供排风、物料输送、供排水、辅助设备及照明等所有能源消耗量。

    - 还原工序

从精馏后合格的三氯氢硅开始到产出多晶硅棒为止。包括从石墨件煅烧等备件处理、备料、进料、预热、还原、停炉取棒、供排风、物料输送、供排水、辅助设备及照明等所有能源消耗量。

    - 多晶硅还原尾气干法回收工序

从还原炉排出尾气开始到回收、分离得到合格氢气、氯化氢和氯硅烷为止。包括从尾气缓冲、进料、淋洗、混合气体压缩、氯硅烷分离、氯化氢吸收分离、制冷、氢气回收纯化、储存、供排风、物料输送、供排水、辅助设备及照明等所有能源消耗量。

    - 多晶硅产品处理、包装工序

从棒状多晶硅开始到产出免清洗、洁净包装的多晶硅为止。包括从多晶硅破碎、酸腐蚀、纯水清洗、烘干、包装、废液中和排放、废气处理、制冷、供排风、物料输送、供排水、辅助设备及照明等所有能源消耗量。

    - 公用工程

包括纯水系统、循环水、脱盐水、制氮、压缩空气、锅炉、空调、水源、中控及其他等工序所有能源消耗量。

    - 硅芯制备工序

从棒状多晶硅开始到产出洁净包装的硅芯为止。包括从棒状多晶硅加工、酸腐蚀、纯水清洗、烘干、棒状多晶硅包装、硅芯拉制（或切割）、硅芯磨削加工、酸腐蚀、纯水清洗、烘干、包装等过程中的物料输送、加工、供排风、供排水、辅助设备及照明等所有能源消耗量。

    - 氢气制备工序

包括电解液制备、电解、氢气纯化等制备工艺，或其他氢气方法制备氢气的工艺过程中的物料输送、工艺、供排风、辅助设备及照明等所有能源消耗量。

    - “三废”处理工序

包括多晶硅生产过程中尾气收集、尾气淋洗（或燃烧、水解）、污水收集、污水处理、固渣处理等系统物料输送、供排风、供排水、辅助设备及照明等所有能源消耗量。

  - 表1、表2、表3取值说明

    - 缺省工序，综合能耗应增加该工序能耗。例如：缺省“三氯氢硅合成工序”，应增加相应的能源消耗。

    - 采用高温氢化的按高温氢化能耗指标考核，采用低温氢化的按低温氢化能耗指标考核，两项都有的按产能比例核算。

    - 蒸汽计算基准条件：压力0.9MPa（表）,温度197℃，其他质量蒸汽按热值折算。

    - 每千克多晶硅消耗新三氯氢硅按2kg计算；增加或减少用量按比例折算。

    - 每千克多晶硅需要氢化的四氯化硅按19kg计算；增加或减少用量按比例折算。

    - 每千克多晶硅氢气消耗按1.2Nm3计算，增加或减少用量按比例折算。

    - 每千克多晶硅消耗高纯三氯氢硅总量按46kg计算，增加或减少用量按比例折算。

    - 考核以综合能耗为准，各工艺、工序能耗为考核参考值，见附录A。

- 节能管理与措施

  - 节能基础管理

    - 企业应建立节能考核制度，定期对多晶硅各生产工序能耗情况进行考核，并把考核指标分解落实到各基层单位。

    - 企业应按要求建立能耗统计体系，建立能耗计算和统计结果的文件档案，并对文件进行受控管理。

    - 企业应根据GB 17167的要求配备相应的能源计量器具并建立能源计量管理制度。

  - 节能技术管理

多晶硅企业应配备余热回收等节能设备，最大限度地回收各工序产生的能源。

- （资料性附录）

多晶硅企业单位产品各工序能耗限额

  - 现有多晶硅企业单位产品各工序能耗限定值见表A.1。

- 表A.1 现有多晶硅企业单位产品各工序能耗限定值

| 序号 | 工艺、工序 | 每公斤多晶硅能耗限定值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 综合电耗 （kW·h）/kg | 蒸汽消耗 kg/kg | 综合能耗 kgce/kg |
| 1 | 三氯氢硅合成工序 | ≤2 | ≤4 | ≤0.63 |
| 2 | 三氯氢硅精馏提纯工序 | ≤1.2 | ≤55 | ≤5.44 |
| 3 | 四氯化硅高温氢化工序 | ≤50 | ≤30 | ≤9.04 |
| 4 | 四氯化硅低温氢化工序 | ≤11 | ≤20 | ≤3.28 |
| 5 | 还原工序 | ≤59 | ≤-52 | ≤2.25 |
| 6 | 还原尾气干法回收工序 | ≤9 | ≤6 | ≤1.68 |
| 7 | 多晶硅产品处理、包装工序 | ≤0.5 | 0 | ≤0.07 |
| 8 | 硅芯制备工序 | ≤1.0 | 0 | ≤0.12 |
| 9 | 公用工程包括：纯水系统、循环水、脱盐水、制氮、压缩空气、锅炉、空调、水源、中控及其他 | ≤9.0 | ≤1 | ≤1.23 |
| 10 | 制氢系统 | ≤6 | 0 | ≤0.75 |
| 11 | “三废”处理工序 | ≤0.5 | 0 | ≤0.08 |
| 12 | 其他 | ≤1 | ≤2 | ≤0.32 |
| 13 | 多晶硅工艺（高温氢化） | ≤139 | - ≤46 | ≤21.6 |
| 14 | 多晶硅工艺（低温氢化） | ≤100 | - ≤36 | ≤15.9 |

  - 新建多晶硅企业单位产品各工序能耗准入值见表A.2。

- 表A.2  新建多晶硅企业单位产品各工序能耗准入值

| 序号 | 工艺、工序 | 每公斤多晶硅能耗准入值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 综合电耗 （kW·h）/kg | 蒸汽消耗 kg/kg | 综合能耗 kgce/kg |
| 1 | 三氯氢硅合成工序 | ≤1.7 | ≤3.4 | ≤0.54 |
| 2 | 三氯氢硅精馏提纯工序 | ≤1.0 | ≤46.8 | ≤4.62 |
| 3 | 四氯化硅高温氢化工序 | ≤42.5 | ≤25.5 | ≤7.68 |
| 4 | 四氯化硅低温氢化工序 | ≤9.35 | ≤17 | ≤2.79 |
| 5 | 还原工序 | ≤50 | ≤-46 | ≤1.91 |
| 6 | 还原尾气干法回收工序 | ≤7.7 | ≤5.1 | ≤1.43 |
| 7 | 多晶硅产品处理、包装工序 | ≤0.43 | 0 | ≤0.06 |
| 8 | 硅芯制备工序 | ≤0.85 | 0 | ≤0.11 |
| 9 | 公用工程包括：纯水系统、循环水、脱盐水、制氮、压缩空气、锅炉、空调、水源、中控及其他 | ≤7.65 | ≤0.85 | ≤1.04 |
| 10 | 制氢系统 | ≤5.1 | 0 | ≤0.63 |
| 11 | “三废”处理工序 | ≤0.43 | 0 | ≤0.07 |
| 12 | 其他 | ≤0.85 | ≤1.7 | ≤0.28 |
| 13 | 多晶硅工艺（高温氢化） | ≤118 | - ≤37 | ≤18.4 |
| 14 | 多晶硅工艺（低温氢化） | ≤85 | - ≤29 | ≤13.5 |

  - 多晶硅企业单位产品各工序能耗先进值见表A.3。

- 表A.3 多晶硅企业单位产品各工序能耗先进值

| 序号 | 工艺、工序 | 每公斤多晶硅能耗先进值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 综合电耗 （kW·h）/kg | 蒸汽消耗 kg/kg | 综合能耗 kgce/kg |
| 1 | 三氯氢硅合成工序 | ≤1.4 | ≤2.9 | ≤0.46 |
| 2 | 三氯氢硅精馏提纯工序 | ≤0.9 | ≤40 | ≤3.93 |
| 3 | 四氯化硅低温氢化工序 | ≤7.95 | ≤14.5 | ≤2.37 |
| 4 | 还原工序 | ≤43 | ≤-40.5 | ≤1.63 |
| 5 | 还原尾气干法回收工序 | ≤6.5 | ≤4.3 | ≤1.22 |
| 6 | 多晶硅产品处理、包装工序 | ≤0.36 | 0 | ≤0.05 |
| 7 | 硅芯制备工序 | ≤0.72 | 0 | ≤0.09 |
| 8 | 公用工程包括：纯水系统、循环水、脱盐水、制氮、压缩空气、锅炉、空调、水源、中控及其他 | ≤6.5 | ≤0.72 | ≤0.89 |
| 9 | 制氢系统 | ≤4.3 | 0 | ≤0.54 |
| 10 | “三废”处理工序 | ≤0.36 | 0 | ≤0.06 |
| 11 | 其他 | ≤0.72 | ≤1.4 | ≤0.23 |
| 12 | 多晶硅工艺（低温氢化） | ≤73 | - ≤23 | ≤11.5 |

- （资料性附录）
常用能源品种现行参考折标煤系数

- 表B.1 常用能源品种现行折标煤系数

| 能 源 |  | 折标煤系数及单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品种 | 平均低位发热量 | 系数 | 单位 |
| 原煤 | 20908 kJ/kg(5000kcal/kg) | 0.7143 | kgce/kg |
| 洗精煤 | 26344 kJ/kg(6300 kcal/kg) | 0.900 | kgce/kg |
| 重油 | 41816 kJ/kg(10000kcal/kg) | 1.4286 | kgce/kg |
| 柴油 | 42652 kJ/kg(10200kcal/kg) | 1.4571 | kgce/kg |
| 汽油 | 43070 kJ/kg(10300kcal/kg) | 1.4714 | kgce/kg |
| 焦炭 | 28435 kJ/kg(6800kcal/kg)(灰分13.5%) | 0.9714 | kgce/kg |
| 液化石油气 | 50179 kJ/kg(12000kcal/kg) | 1.7143 | kgce/kg |
| 电力(当量值) | 3600 kJ/kW·h(860 kcal/ kw·h ) | 0.1229 | kgce/(kW·h) |
| 热力 | ---- | 0.03412 | kgce/MJ |
| 煤气 | 1250×4.186 8kJ/m3 | 1.786 | tce/104m3 |
| 天然气 | 38931 kJ/m3(9310 kcal/m3) | 1.3300 | tce/103m3 |
| 蒸汽 | 压力0.9MPa（表）,温度197℃ | 0.0962 | tce /t |
| - 蒸汽折标煤系数按热值计。 - 部分品种仍采用“万”为计量单位。 - 本附录折标煤系数如遇国家统计部门规定发生变化，能耗等级指标则应另行规定。 |  |  |  |

- （资料性附录）
耗能工质能源等价参考值

- 表C.1 常用耗能工质能源等价值

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 能源等价值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 热值MJ(兆焦) | 折标煤 kgce(千克标煤) |  |
| 1 | 液体 | 新鲜水 | 吨 | 7.5350 | 0.2571 | 指尚未使用过的自来水，按平均耗电计算 |
| 2 |  | 软化水 | 吨 | 14.2347 | 0.4857 |  |
| 3 | 气体 | 压缩空气 | 立方米 | 1.1723 | 0.0400 |  |
| 4 |  | 二氧化碳 | 立方米 | 6.2806 | 0.2143 |  |
| 5 |  | 氧气 | 立方米 | 11.7230 | 0.4000 |  |
| 6 |  | 氮气 | 立方米 | 11.7230 | 0.4000 | 当副产品时 |
| 7 |  |  |  | 19.6771 | 0.6714 | 当主产品时 |
| 8 | 固体 | 乙炔 | 立方米 | 243.6722 | 8.3143 | 按耗电石计算 |
|  |  | 电石 | 千克 | 60.9188 | 2.0786 | 按平均耗焦炭、电等计算 |
| - 本附录中的能源等价值如有变动，以国家统计部门最新公布的数据为准。 |  |  |  |  |  |  |

_________________________________