前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 12965-2005《硅单晶切割片和研磨片》。本标准与GB/T 12965－2005相比，主要有如下变动：

1.适用范围中在悬浮区熔法中后面增加了气相掺杂制备的切割片和研磨片；

2.引用标准中结合现行标准进行了增减；

3.删除了在《硅材料术语》标准中已包含的术语；

4.在分类中，将“按照硅单晶生长方法分为直拉（CZ）和悬浮区熔（FZ）和中子嬗变掺杂三种规格”，改为“按照硅单晶生长方向分为常用的{100}、{111}两种规格”。

5.表1中几何参数部分要求的修订；150mm和200mm直径切割片和研磨片的弯曲度、翘曲度由不大于50μm改为不大于40μm。

6.增加了图1直径≤150mm硅片主副参考面位置；

7.边缘轮廓的要求由“倒角后的边缘轮廓应符合YS/26的要求”，改为“硅片经边缘倒角，倒角后硅片圆周上所有点（有切口时，切口内的点除外）应保证处于使用YS/T 26测量模板的清晰区域内，且硅片边缘轮廓的任何部位不允许有锐利点或凸起物；”。

8.在检验项目中增加了“参考面晶向”。

9.包装的要求改为参照YS/28执行。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会（SAC/TC203）与全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分会（SAC/TC203/SC2）共同提出并归口。

本标准起草单位：有研半导体材料有限公司、

本标准主要起草人：孙燕、卢立延              。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 12965-1991、GB/T 12965-1996、GB/T 12965-2005。

硅单晶切割片和研磨片

范围

本标准规定了硅单晶切割片和研磨片（简称硅片）的产品分类、要求、检验方法，检验规则以及标志、包装、运输、贮存、质量证明书等。

本标准适用于由直拉、悬浮区熔法（包括中子嬗变掺杂和气相掺杂）制备的直径不大于200mm的圆形硅单晶切割片或研磨片。产品主要用于制作晶体管、整流器件等半导体器件，或进一步加工成抛光片。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1550  非本征半导体材料导电类型测试方法

GB/T 1551  硅单晶电阻率测定（方法一）

GB/T 1554  硅晶体完整性化学择优腐蚀检验方法

GB/T 1555  半导体单晶晶向测定方法

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 6616  半导体硅片电阻率及硅薄膜薄层电阻测定 非接触涡流法

GB/T 6618  硅片厚度和总厚度变化测试方法

GB/T 6619  硅片弯曲度测试方法

GB/T 6624  硅抛光片表面质量目测检验方法

GB/T 11073  硅片径向电阻率变化的测试方法

GB/T 12962  硅单晶

GB/T 12964  硅单晶抛光片

GB/T 13387  硅及其它电子材料晶片参考面长度测量方法

GB/T 13388  硅片参考面结晶学取向X射线测量方法

GB/T 14140  硅片直径测量方法

GB/T 14264  半导体材料术语

GB/T 14844  半导体材料牌号表示方法

GB/T 26067  硅片切口尺寸测试方法

GB/T 29507  硅片平整度、厚度和总厚度测试 自动非接触扫描法

GB/T 32280  硅片翘曲度测试 自动非接触扫描法

YS/T 28     硅片包装

术语和定义

GB/T 14264界定的术语和定义适用于本文件。

产品分类

分类

硅片按导电类型分为n型，p型两种类型，按硅单晶生长方向分为常用的{100}、{111}两种规格。

牌号

硅片的牌号表示应符合GB/T 14844的规定。

规格

硅片按直径分为(50.8mm、(76.2mm、(100mm、(125mm、(150mm、和(200mm六种规格。

非标准直径要求由供需双方协商提供。

要求

物理性能参数

硅片的导电类型、掺杂剂、电阻率及径向电阻率变化、少数载流子寿命、氧、碳含量应符合GB/T 12962的规定。

几何参数

硅片的几何参数应符合表1的规定。

切割片、研磨片的参数规格在表1中没有列出的，按供需双方协商提供。

硅片几何参数

| 产品 名称 | 硅片直径，mm | 50.8 | 76.2 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 直径允许偏差，mm | ±0.4 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.2 |
| 切 割 片 | 硅片厚度，中心点，μm | ≥260 | ≥220 | ≥240 | ≥400 | ≥500 | ≥600 |
|  | 厚度允许偏差， μm | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 |
|  | 总厚度变化，μm，不大于 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 弯曲度，μm ， 不大于 | 25 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  | 翘曲度， μm ，不大于 | 25 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  | 崩边mm 不大于 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 研 磨 片 | 硅片厚度，中心点，μm | ≥180 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | ≥300 | ≥500 |
|  | 厚度允许偏差， μm | ±10 | ±10 | ±10 | ±15 | ±15 | ±15 |
|  | 总厚度变化， μm，不大于 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 弯曲度，μm ， 不大于 | 25 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  | 翘曲度， μm，不大于 | 25 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  | 崩边，mm 不大于 | 未倒角 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
|  |  | 倒角 | 0.3 |
| 主参考面长度，mm | 16.0±2.0 | 22.5±2.5 | 32.5±2.5 | 42.5±2.5 | 57.5±2.5 | 57.5±2.5 |
| 副参考面长度，mm | 8.0±2.0 | 11.5±1.5 | 18.0±2.0 | 27.5±2.5 或无 | 37.5±2.5 或无 | 无 |
| 切口 | 深度mm | —— | —— | —— | —— | —— | 1.00 |
|  | 角度° | —— | —— | —— | —— | —— | 90 |
| 主参考面直径mm | —— | —— | —— | —— | —— | 195.50±0.20 |
| (200mm硅片的基准标记分为有切口的和有参考面的两种，有参考面的用主参考面直径来表征。 |

晶体完整性

硅片的晶体完整性应符合GB/T 12962的规定。

表面取向

硅片的表面取向为<100>、<111>、<110>,常用晶向为<100>或<111>。

硅片表面取向的偏离为：正晶向：0°±0.5°；偏晶向：（{111}硅抛光片）

有主参考面的，硅片表面法线沿平行主参考面的平面向最邻近的(110(方向偏2.5(( 0.5(或 4.0(( 0.5(。

有切口的，硅片表面法线沿垂直于切口基准轴的平面向最邻近的(110(方向偏2.5(( 0.5(或 4.0(( 0.5(。

硅片是否制作参考面，由供需双方协商决定。

硅片主、副参考面取向位置和长度应符合表1、表2的规定。

基准标记

≤Φ150mm 硅片参考面取向及位置应符合表2的规定，参见图1。

硅片主副参考面位置

| 导电类型 | 表面取向 | 主参考面 | 副参考面 |
| --- | --- | --- | --- |
| p | ｛111｝ | ｛110｝a±1° | 无 |
| n | ｛111｝ | ｛110｝±1° | 与主参考面成45°±5° |
| p | ｛100｝ | ｛110｝±1° | 与主参考面成90°±5° |
| n | ｛100｝ | ｛110｝±1° | 与主参考面成 180°±5°(≤Φ125mm硅片) 135°±5°(Φ150mm硅片) |
| a 对于（111）的硅片，可允许等效｛110｝的面是（1ī0）、（01ī）和（ī01）晶面。 对于（100）硅片，可允许等效{110}的面是（01ī）、（011）、（0ī1）和（0īī）晶面。 |

5.5.2  φ200mm硅片分有切口的和有参考面的硅片两种，均无副参考面。切口和主参考面位置应符合表3要求，可分别参见GB/T 12964。

切口及主考面位置

| 切口基准轴取向 | {110}±1° |
| --- | --- |
| 主参考面位置 | {110}a±1° |
| a对（111）的硅片，可允许等效｛110｝的面是（1ī0）、（01ī）和（ī01）晶面。 对于（100）硅片，可允许等效{110}的面是（01ī）、（011）、（0ī1）和（0īī）晶面。 |

图1 直径≤150mm硅片的主、副参考面位置

表面质量

硅片崩边的径向延伸应符合表1的规定。每个崩边的周长不大于2mm，每片崩边总数不能多于3个，每批硅片中崩边硅片数不得超过总片数的3%。

硅片不允许有裂纹、缺口。

硅片经清洗干燥后，表面应洁净、无色斑、无沾污。

硅切割片不得有明显切割线痕。

硅研磨片表面应无划道、无线痕。

边缘轮廓

硅片经边缘倒角，倒角后硅片圆周上所有点（有切口时，切口内的点除外）应保证处于使用YS/T 26测量模板的清晰区域内，且硅片边缘轮廓的任何部位不允许有锐利点或凸起物；特殊要求可由供需双方协商确定。

试验方法

硅片导电类型测量按GB/T 1550进行。

硅片电阻率测量按GB/T 6616进行或GB/T1551(方法一)进行。

硅片径向电阻率变化测量按GB 11073进行。

硅片晶向的测量按GB 1555 进行。

硅片参考面长度测量按GB/T 13387进行。

硅片主参考面晶向测量按GB/T 13388进行。

硅片切口尺寸的测量按GB/T 26067进行。

硅片晶体完整性检验按GB/T 1554进行。

硅片直径测量按GB/T 14140 进行。

硅片厚度和总厚度变化的测量按GB/T 6618或GB/T 29507进行，仲裁时按照GB/T 29507进行。

硅片平整度测量按GB/T 29507进行。

硅片弯曲度测量按GB/T 6619进行

硅片翘曲度测量按GB/T 6620GB/T32280进行，仲裁时按照GB/T 32280进行。

硅片边缘轮廓检验方法按YS/T 26进行。

硅片表面质量检验按GB/T 6624进行。

检验规则

检查和验收

产品应由供方技术（质量）监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写产品质量保证书。

需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验。若检验结果与本标准（或订货合同）的规定不符时，应在收到产品之日起三个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

组批

硅片以批的形式提交验收，每批应由同一牌号，相同规格的硅片组成。

检验项目

每批硅片抽检的项目有：导电类型，晶向，晶向偏离度，电阻率范围，径向电阻率变化，厚度，总厚度变化，翘曲度，表面质量，直径，参考面晶向、主、副参考面位置和长度或切口尺寸。

取样

每批产品如属非破坏性测量的项目，检测按GB/T 2828.1一般检查水平Ⅱ，正常检查一次抽样方案进行，或由供需双方协商确定的抽样方案进行。

如属破坏性测量的项目，检测按GB/T 2828.1特殊检查水平S-2，正常检查一次抽样方案进行，或由供需双方协商确定的抽样方案进行。

检验结果的判定

导电类型、晶向检验若有一片不合格，则该批产品为不合格。其他检验项目的合格质量水平（AQL）见表4。

检测项目及合格质量水平

| 序 号 | 检验项目 | 合格质量水平（AQL） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电阻率范围 | 1.0 |
| 2 | 径向电阻率变化 | 1.0 |
| 3 | 晶向偏离度 | 1.0 |
| 4 | 厚度偏差 | 1.0 |
| 5 | 总厚度变化 | 1.0 |
| 6 | 弯曲度 | 1.0 |
|  | 翘曲度 | 1.0 |
| 7 | 直径及直径偏差 | 1.0 |
| 8 | 切口尺寸 | 1.0 |
| 9 | 参考面位置 | 1.0 |
| 10 | 参考面长度（或直径） | 2.5 |
| 11 | 表面质量 | 崩边 | 1.0 |
|  |  | 沾污 | 1.5 |
|  |  | 划伤，亮点 | 2.0 |
|  |  | 裂纹、缺口 | 1.0 |
|  |  | 线痕 | 1.0 |
|  |  | 色斑 | 1.0 |
|  |  | 累计 | 2.5 |

抽检不合格的产品，供方可对不合格项进行全数检验，除去不合格品后，合格品可以重新组批。

标志、包装、运输、贮存和质量证明书

硅片包装参照YS/T 28《硅片包装》执行。特殊要求由供需双方协商。

包装箱内应有装箱单，外侧应有“小心轻放”、“防潮”、“易碎”等标识，并标明：

- 需方名称，地点；

- 产品名称，牌号；

- 产品件数；

- 供方名称。

产品在运输过程中应轻装轻卸，勿压勿挤，并采取防震防潮措施。

产品应贮存在清洁、干燥的环境中。

每批产品应有质量证明书，写明：

- 供方名称；

- 产品名称及规格、牌号；

- 产品批号；

- 产品片数（盒数）；

- 各项参数检验结果和检验部门的印记；

- 本标准编号；

- 出厂日期。

# Text boxes

XXXX-XX-XX实施

XXXX-XX-XX发布

硅单晶切割片和研磨片

Monocrystalline silicon as cut slices and lapped slices

（预审稿）

GB/T 12965—201×

代替GB/T 12965-1991、GB/T 12965-1996、GB/T 12965-2005

中华人民共和国国家标准

ICS 29.045

H82