YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T×××－2015

粗碲

Crude Tellurium

（审定稿）

2016年××月××日发布                           2016年××月××日实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

前  言

本标按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：清远先导材料有限公司

本标准参加起草单位：铜陵稀贵、

本标准主要起草人：

粗碲

1 范围

本标准规定了粗碲的要求、试验方法、检验规则、包装、贮存、质量证明书及合同（或订货单）等内容。

本标准适用于从冶炼电解阳极泥、冶炼渣料、含碲边角料等含碲物料富集中提取的粗碲。本产品主要用于生产精碲的原料。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T1467  冶金产品化学分析方法标准的总则及一般规定

GB/T6679  固体化工产品采样通则

GB/T8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 30902 无机化工产品 杂质元素的测定 电感耦合等离子发射光谱法（ICP-OES）

3 技术要求

3.1 产品分类

产品为三个牌号：1#粗碲、2#粗碲、3#粗碲。

3.2 化学成分

粗碲化学成分应符合表1的规定。

表1  粗碲化学成分

| 牌号 | 主含量，不小于（质量分数，%） | 其他元素含量，不大于(质量分数,%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Te | Au | Ag | Cu | As | Cd |
| 1#粗碲 | 90 | 0.01 | 0.1 | 5 | 0.01 | 0.1 |
| 2#粗碲 | 50 | 0.01 | 0.5 | 25 | 0.5 | 0.5 |
| 3#粗碲 | 10 | 0.02 | 1.0 | 50 | 2.0 | 1.0 |

3.3 金银铜有价元素

粗碲中金银为有价元素，铜含量高于5%时也会成为计价元素，应报分析数据。

3.4水分要求

粗碲中水分含量不大于50%。

3.5 外观质量

粗碲为淡黑色或灰黑粉泥料，不应有可见夹杂物。

4 试验方法

4.1 碲的测定

碲含量的测定按照YS/T×××××××规定进行。

4.2 金、银的测定

金、银含量的测定按照YS/T××××××××规定进行。

4.3  铜含量的测定

铜含量的测定按照YS/T××××××××规定进行。

4.4 砷、镉的测定

砷及镉的测定参照GB/T 30902 的规定进行

4.5 水分的测定

由供需双方约定根据物料水分的具体含量及取样量进行，干燥温度及干燥时间和恒重要求由供需双方约定。

5 检验规则

5.1 检查和验收

5.1.1 粗碲由供方质量检验部门按本标准的规定进行检验，供方应保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2 需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准（或定货合同）的具体规定不符时，应在30d内向供方提出，由供需双方协商解决。供需仲裁，以仲裁结果为判定依据。

5.2 组批

粗碲应成批提交检验，每批应由同一品级的产品组成，一般情况下批重不大于5t；或由供需双方协商确定批重

5.3 取样和制样

粗碲取样按照双方约定的取样方法或参照GB/T 6679的规定进行取样，每个包装单元必须取样；将取出的样品全部或缩分部分置于烘箱安装双方约定或参照YS/T87中8.1～8.4规定进行水分测定，完成水分测定后磨碎烘干后的样品并且过0.15mm筛网，分取或缩分出4份分析试样，每份分析试样不少于150g。

5.4 检验结果判定

5.4.1 检验结果的数值修约及判定按GB/T 8170中的规定进行。

5.4.2 化学成分分析结果与本标准3.2、3.4条款不相符时，该批次不合格。

6 包装、运输、贮存、和质量证明书

6.1 包装

粗碲为袋装方式，采用同一规格带塑料内衬的包装袋；或者由供需双方协商其他包装方式。

6.2  运输

粗碲在运输过程中不得与带腐蚀性物质混装，应防止渗、防晒、防雨淋。在运输过程中，避免碰撞导致包装破损。

6.3 贮存

产品的贮存场地应为防腐蚀、防渗漏硬质地坪，不应与其它化学物质混贮。

6 4质量证明书：

a) 供方名称；

b) 产品名称；

c) 分析检验结果及检验部门印记；

d) 重量；

e) 出厂日期；

f) 本标准编号；

7.合同（或订货单）

本标准所列材料的合同（或订货单）应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 化学成分的特殊要求；

- 重量；

- 本标准编号；

- 其他。