ICS  77.150.99

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX-XXXX

二 氧 化 碲

Tellurium dioxide

()()

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

H  62

(送审稿)

前   言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准负责起草单位：四川鑫炬新兴新光源材料有限公司。

本标准协助起草单位：清远先导材料有限公司；湖南水口山有色金属集团有限公司……

本标准主要起草人：侯仁义、侯龙超、贾鹏飞、产小华、周增强、汪华、冯超、朱赞芳、蒋冬生

二 氧 化 碲

1  范 围

本标准规定了二氧化碲的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书、合同（或订货单）和安全内容。

本标准适用于以碲为原料经湿法或火法生产的二氧化碲。二氧化碲产品主要用于橡胶添加剂、电子元器件、电镀光亮剂、防腐剂等领域。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6284-2006     化学产品中水分测定的通用方法  干燥减量法

GB/T 8170          数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 19077.1-2008	  粒度分析  激光衍射法  第一部分：通则

YS/T 227-2011      碲化学分析方法

3  技术要求

3.1  产品分类

二氧化碲按化学成分分三个牌号：TeO2 99.5、TeO2 99.9、TeO2 99.99。

3.2  化学成分

二氧化碲的化学成分应符合表1的规定：

表1   二氧化碲的化学成分

| 牌号 | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TeO2 ≥ | 杂质含量≤ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cu | Ag | Mg | Ni | Zn | Ca | Fe | Bi | Se | Pb | Na |
| TeO299.5 | 99.5 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.020 | 0.008 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.015 |
| TeO299.9 | 99.9 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 |
| TeO299.99 | 99.99 | 0.001 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0012 | 0.001 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 |
| 注1：二氧化碲含量为100%减去表中所列杂质元素实测总和的余量。 注2：表中未规定的其他杂质元素，由供需双方协商确定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3  粒度规格

二氧化碲粒度（以D50计）不大于50um，或供需双方约定。

3.4  外观质量

二氧化碲为白色粉末，同批产品色泽均匀，目视无可见差异，无外来夹杂物或结块现象。

3.5  其他

3.5.1  二氧化碲的干燥减量及灼烧减量应符合表2的规定。

表2  二氧化碲的干燥减量及灼烧减量

| 牌号 | Te99.5 | Te99.9 | Te99.99 |
| --- | --- | --- | --- |
| 干燥减量/% ≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 灼烧减量/% ≤ | 0.1 | 0.1 | 0.05 |

3.5.2 碱不溶物测定

取10g二氧化碲溶解于100ml氢氧化钠溶液（浓度10%）中，搅拌5min，肉眼观察溶液中无明显不溶物。

3.5.3 需方如对二氧化碲的化学成分和外观质量等有其他要求，由供需双方商定。

4  试验方法

4.1 二氧化碲的分析方法由供需双方协商确定。

4.2 二氧化碲的粒度（以D50计）用激光粒度仪器按GB∕T 19077.1的规定检测。

4.3 二氧化碲的外观质量用目测法检验。

4.4 二氧化碲减量按照GB/T 6284-2006方法进行。

5  检验规则

- 5.1 检测与验收

5.1.1 产品应由供方技术监督部门按照本标准的规定进行检验，保证产品质量符合本标准或合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2 需方可在收到产品后按本标准的规定检验。如检验结果与本标准或合同（或订货单）的规定不符时，应在产品收到之日起30天内提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

- 5.2 检验批

二氧化碲应成批提交验收，每批应由相同原料、工艺条件下的产品组成，每批不大于500kg。

- 5.3 检验项目

每批产品应进行化学成分、粒度规格、外观质量、干燥减量和灼烧减量的分析。

- 5.4 抽样

5.4.1 外观质量逐批目测检验。

5.4.2 每批产品质量检验的随机取样点不得少于三个，各点取样量基本一致，样品收集混匀后进行分装，总样品不少于300g，分三袋，每袋不少于100g。

- 5.5 判定规则

当按本标准第4项规定的试验方法对二氧化碲进行试验时，若所有试样的指标均符合本标准规定，则认为该产品合格。在试验中如果有任一个检验项不符合本标准中的要求时，则应对同一批次产品按5.3要求再随机抽取两个试样，对不合格项目进行复验，复验必须两个试样都合格才能判定为合格。

6  标志、包装、运输、贮存和质量证明书

- 6.1 标志

包装桶或纸箱上应以标签或喷印标出：

a、供方名称；

b、供方地址；

c、产品名称；

d、净重；

e、牌号；

f、批号。

- 6.2 包装

用聚乙烯塑料瓶或袋封装，外包装采用带扣盖的纸桶或纸箱。如有其他包装要求，由供需双方协商。

- 6.3 运输

二氧化碲在运输过程中不得与带腐蚀性物质混装，应防潮、防晒、防雨淋。在运输过程中，避免碰撞导致包装破损。

- 6.4 贮存

二氧化碲应贮存在室温、通风、洁净的库房里，码放高度不超过5层。避免与还原性物质混贮。

- 6.5 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明：

a、供方名称和商标；

b、产品名称和牌号；

c、批号；

d、净重；

e、分析检验结果及检验部门印记；

f、本标准编号；

g、出厂日期。

- 7  合同（或订货单）内容

本标准所列材料的合同（或订货单）内应包括下列内容：

a、产品名称；

b、产品牌号；

c、化学成分及外观质量的特殊要求；

d、产品数量；

e、本标准编号；

f、其他。

- 8  安全

使用本产品时，应穿好工作服，戴好化学安全防护眼镜、防护手套和防尘口罩，避免与皮肤直接接触和吸入人体。