YS/T 94-XXXX

代替YS/T 94-2007

硫酸铜（冶炼副产品）

Purifier copper sulfate

（送审稿）

XXXX－XX－XX 发布                          XXXX－XX－XX实施

前    言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准与YS/T 94-2007相比主要变化如下：

——修订了本标准的适用范围：本标准适用于采用冶炼中间含铜溶液及其它复杂铜原料生产的结晶硫酸铜，以及以其他含铜溶液或含铜渣为原料所制备得到的硫酸铜。适用范围中取消动物饲料添加剂，增加了工业催化剂及工业选矿等行业。增加了引用标准。

——硫酸铜三个等级未发生变化，化学成分做了如下的调整：优级品中取消了Sb、Bi、Cd、油份的分析，提高了杂质元素含量。一级品中取消了对Pb、Fe、Co、Ni、Zn、Cd、Sb、Bi、Ca、油份、氯化物指标含量分析，提高了As、水不溶物指标含量。二级品中降低了CuSO4·5H2O含量，取消了对As、Pb、Cd指标含量的分析，提高了水不溶物指标含量。

——明确了硫酸铜的检验方法。

——修改了检验规则的内容，取消检验规则中所列的“订货单（或合同）”的规定内容。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由金川集团股份有限公司负责起草，江西铜业股份有限公司、云南铜业股份有限公司、大冶有色金属有限公司和铜陵有色金属集团有限公司参与了起草工作。

本标准主要起草人：叶先英，刘世和，吴晓沛，陈维川，蒲彦雄，张树峰，赵永善，吴亚辉，谢卫民，赵海涛，杨文明，许卫，李俊标。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准所代替标准的历次版本发布情况：

——YS/T 94—2007；

——YS/T 94—1996。

硫酸铜（冶炼副产品）

1  范围

本标准规定了硫酸铜（冶炼副产品）的要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存和质量证明书等内容。

本标准适用于采用冶炼中间含铜溶液及其它复杂铜原料生产的结晶硫酸铜，以及以其他含铜溶液或含铜渣为原料所制备得到的硫酸铜。主要用于电镀铜、电镀黄铜、化学镀铜、工业催化剂和工业选矿等行业，不得用于饲料、医药、食品添加剂和农用等行业。

分子式：CuSO4·5H2O

相对分子质量：249.68（按1995年国际相对原子质量）

2  规范性引用标准

下列标准中的条款，通过在本标准中的引用而构成本标准的条款。本标准出版时，所示版本均为有效。

GB 191-2008      包装储运图示标志

GB/T3696.1-2002  无机化工产品化学分析用标准溶液的制备

GB/T3696.2-2002  无机化工产品化学分析用杂质标准溶液的制备

GB/T3696.3-2002  无机化工产品化学分析用制剂及制品的制备

GB/T6678-2003    化工产品采样总则

GB/T8170-2008    数值修约

GB/T6682-2008    分析实验用水规格和试验方法（neq ISO  3696/1:1987）

HG/T3592-2010    硫酸铜成分含量的分析方法

3  要求

3.1  分类

硫酸铜（冶炼副产品）按化学成分分为优级品、一级品和二级品。

3.2  化学成分

硫酸铜（冶炼副产品）的化学成分应符合表1规定：

3.3  PH值

优级品PH值[5%（m/V）,20℃]为3.5～4.5。

表1  硫酸铜（冶炼副产品）化学成分                         %

| 项 目 | 指标 |
| --- | --- |
|  | 优级品 | 一级品 | 二级品 |
| 硫酸铜（以CuSO4·5H2O计） 不小于 | 98.0 | 96.0 | 93.0 |
| 砷（As） 不大于 | 0.05 | 0.05 | — |
| 铅（Pb） 不大于 | 0.002 | — | — |
| 铁（Fe） 不大于 | 0.005 | — | — |
| 钴（Co） 不大于 | 0.01 | — | — |
| 镍（Ni） 不大于 | 0.01 | — | — |
| 锌（Zn） 不大于 | 0.005 | — | — |
| 钙（Ca） 不大于 | 0.1 | — | — |
| 氯化物（以Cl-计） 不大于 | 0.01 | — | — |
| 水不溶物 不大于 | 0.05 | 0.2 | 0.2 |

3.4  外观

产品为松散、色泽均匀的蓝色晶体或粉末，无其它可见外来杂物，允许含有少量白色脱水结晶。

4  试验方法

本标准所用试剂和水，在没有注明其他要求时，均指分析纯试剂和GB/T6682-2008中规定的三级水。

试验中所用标准滴定溶液、杂质标准溶液、制剂及制品，在没有注明其他要求时，均按GB/T3696.1、GB/T3696.2、GB/T3696.3规定制备。

4.1  化学成分

CuSO4·5H2O、As、Pb、Fe、Co、Ni、Zn、Ca、氯化物、水不溶物含量按HG/T3592-2010规定的方法进行检测。

4.2  外观质量

外观质量采用目测检查法进行检验。

5  检验规则

5.1  检查和验收

5.1.1  产品由供方质量监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，出厂的产品应填写质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品进行核验。核验结果与质量证明书所载不相符时，用户应在自收到产品之日起，一个月内向供方提出，由供需双方协商解决。若需仲裁，仲裁取样由供需双方共同进行，以仲裁分析结果为最终分析结果。

5.1.3  检验结果若有一项指标不符合标准，应重新自两倍数量的包装中取样进行核验。重新核验结果，即使只有一项指标不符合标准，整批硫酸铜不能验收。

5.2  组批

产品应成批提交验收，每批产品应由同一生产周期产出的外观一致、化学成分相近的产品组成，批重不大于50t。

5.3 检验项目

检验项目为本标准3.2、3.3和3.4条款所确定的检验内容，均为出厂检验项目。

5.4  取样、制样

5.3.1  抽样袋数应不小于每批总袋数的5%，最低不得少于5袋，批量不足5袋时应全数抽样。

5.3.2  按GB/T6678-2003规定确定采样单元数。采样时，将采样器自包装袋的上方斜插至料层深度的3/4处采样。所取得的样品（自然结晶产品需碾碎）必须充分混匀，用四分法缩分，试样量不少于500g，分成两份，置于清洁干燥的磨口瓶或塑料样品袋中，密封贴上标签，按要求进行标识。一瓶（袋）作为试验室样品，另一瓶（袋）保存三个月备查。

5.5  检测结果的判定

5.5.1  检验结果的数值修约按GB/T8170-2008中的规定进行。

5.5.2  产品的化学分析结果不符合本标准规定时，应重新自两倍量的包袋中采样进行复检，复检结果不符合本标准时，该批产品不合格。

6  包装、标志、运输、贮存和质量证明书

6.1 包装、标志

6.1.1  产品采用塑料包装袋包装，袋口密封，每袋净含量为10、25、50kg或根据需方要求包装。

6.1.2  外包装袋上应有牢固清晰的标志，内容包括：

生产厂名、厂址、产品名称、商标、等级、净含量、批号或生产日期、本标准编号、防晒、防破裂和GB 191-2008中规定的“怕湿”标志。

6.2 运输、贮存

产品应贮存于阴凉干燥处，运输过程中应有遮盖物，不得与食物、种子、饲料混放，要防止雨淋、受潮和日晒。

6.3  质量证明书

产品应附质量证明书，其上注明：

a) 生产厂名、厂址及联系方式；

b) 商标；

c) 产品名称；

d) 标准；

e) 批号；

f) 品级；

g) 批重；

h) 生产日期；

i) 分析检验结果和检验部门印记；

j) 制单人和签发人。

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部 发布

ICS 77.150.30

H 62