前 言

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243)提出并归口。

本标准起草单位：江西铜业股份有限公司。

本标准主要起草人：刘肃、文祥、石长林、龚志强、xxx、xxx、xx。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准首次制定。

阴极板绝缘密封边条

范围

本标准规定了阴极板绝缘密封边条产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及订货单内容。

本标准适用于塑料挤出成型生产的绝缘密封边条，应用于电解湿法精炼工艺生产中阴极板的绝缘密封。

规范性引用文件

下列文件对于本文件是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1040.2-2006  塑料拉伸性能的测定 第2部分：模塑和挤塑塑料的试验条件

GB/T 1408.2-2006  绝缘材料电气强度试验方法  第2部分：对应用直流电压试验的附加条件

GB/T 1409 -2006   测量电气绝缘材料在工频、音频、高频（包括米波波长在内）下电容率和介质损耗因数的推荐方法

GB/T 1410-2006    固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法

GB/T 1634.1-2004  塑料负荷变形温度的测定  第1部分：通用试验方法

GB/T 2828.1-2012  计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2918 -1998  塑料试验状态调节和试验的标准环境

3   分类

按绝缘密封边条所夹持的极板厚度，长度以及颜色进行分类。颜色代号：红色为R，黄色为Y，蓝色为BL，黑色为BK，白色为W。

型号示例：长度为1070，所夹持的极板厚度为3.25mm的黑色夹条为：

1070-3.25-BK

4   技术要求

4.1产品组成

阴极板绝缘密封边条由夹条（见图1）、胀紧棒组成（见图2）。

图1夹条截面图

W：夹条宽度、ØD1：圆弧胀紧口直径、H：夹条高度、h：夹紧口深度、d1：夹紧口头部宽度，

d2：夹紧口尾部宽度、 A：夹条外表面、B：圆弧胀紧口表面/定位条安装面、C：夹紧口夹紧面

图2 胀紧棒截面图

ØD2：胀紧棒直径、E：胀紧棒表面

4.2 外观

阴极板绝缘密封边条外观应符合表1要求。

表1 阴极板绝缘密封边条外观质量要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
|  | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| 色差 | 无 | 不明显 | 轻微 |
| 麻点 | 无 | 不明显 | 轻微 |
| 弯曲、变形 | 无 | 不明显 | 不明显 |
| 波纹、云雾纹 | 无 | 不明显 | 轻微 |
| 纵向沟痕 | 无 | 不明显 | 轻微 |
| 表面光亮度 | 曲面“A”、圆弧面“B”、夹紧面“C” 圆弧面“E”、平滑光亮 | 圆弧面“B”、夹紧面“C”平滑光亮，曲面“A”、圆弧面“E”无明显麻点、波纹、纵向沟痕 |
| 裂纹、气泡、扭曲 | 不允许 |

4.3 规格

4.3.1夹条的规格尺寸极限偏差应符合表2要求。

表2  夹条规格尺寸及极限偏差

| 项目 | 规格尺寸 | 极限偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| W | 规定值 | ±0.5 |
| ØD1 | 规定值 | 0 -0.2 |
| H | 规定值 | ±0.2 |
| h | 规定值 | ±0.15 |
| d1 | 规定值 | ±0.12 |
| d2 | 规定值 | ±0.12 |
| L1（长度） | 规定值 | +2.0 0 |
| 注：规定值指根据极板尺寸设计的产品尺寸。 |

4.3.2胀紧棒的规格尺寸及极限偏差应符合表3要求。

表3 胀紧棒规格尺寸及极限偏差

| 项目 | 规格尺寸 | 极限偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| L2（长度） | 规定值 | +2.0 0 |
| ØD2 | 规定值 | +0.15 0 |
| 注：规定值指根据极板尺寸设计的产品尺寸。 |

4.4 性能

阴极板绝缘密封边条性能应符合表4要求。

表4绝缘密封边条性能

| 序号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 夹紧力 | ≥10kg |
| 2 | 拉伸强度，MPa | ≥20 |
| 3 | 热变形温度（1.82MPa）, ℃ | ≥80 |
| 4 | 电气强度（20℃）, kV/m | ≥20 |
| 5 | 介质损耗因数（1MHz） | 8×10-3～10×10-3 |
| 6 | 体积电阻率，Ω·m | 1.0×1013～1.0×1014 |
| 7 | 腐蚀度，g/m2 | 40%氢氧化钠溶液 | ±1.0 |
|  |  | 30%硫酸溶液 | ±1.0 |
|  |  | 35%盐酸溶液 | ±2.0 |

5   试验方法

5.1  外观

在自然光线下目测。

5.2  尺寸

5.2.1  W、H、h、d1、d2、ØD1、ØD2的测量

用精度为0.02mm的游标卡尺在夹边条长度方向上大约等分三个位置，分别测量，计算算术平均值。

5.2.2  长度L1、L2的测量

用精度为1mm的钢卷尺测量。

5.3  性能

5.3.1 夹紧力

夹紧力测定按附录A给出的方法进行。

5.3.2拉伸强度的测定

采用GB/T1040.2-2006中规定的方法进行测定。

5.3.3热变形温度的测定。

采用GB/T1634.1-2004中规定的方法进行测定。

5.3.4电气强度的测定

采用GB/T1408.2-2006中规定的方法进行测定。

5.3.5介质损耗因数的测定

采用GB/T1409-2006规定的方法进行测定。

5.3.6体积电阻率的测定

采用GB/T1410-2006中规定的方法进行测定。

5.3.7腐蚀度

腐蚀度测定按附录B给出的方法进行。

6检测规则

6.1 组批

以相同原料、配方和工艺生产的同一规格的绝缘密封边条为一批，每批数量不超过800根。如果7d仍不足批量，以7d产量为一批。

6.2  抽样

规格、外观按GB/T2828.1-2012规定方法进行，采用正常检验一次抽样方案，一般检查水平Ⅰ，按接收质量限（AQL）6.5，抽样方案见表4。

表5 抽样方案

| 批量N | 样本量 | 接收数Ac | 拒收数Re |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤800 | 5 | 1 | 2 |
| 801～1600 | 8 | 1 | 2 |
| 1601～2400 | 13 | 2 | 3 |
| 2401～3200 | 20 | 3 | 4 |
| 3201～4000 | 32 | 5 | 6 |

6.3  检查与验收

6.3.1阴极板绝缘密封边条应由供方质量检测部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写产品合格证。

6.3.2 需方应对接受的产品进行检验，如检验结果与本标准的规定不符时，应在收到产品之日起一个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

6.4 判定规则

4.3.1和4.3.2中任意一项不符合表2和3规定时，则判定该批为不合格。如出现偏离许可极限偏差不大，经有关授权人批准，必要时经顾客批准，可作让步放行。4.2条性能中有一项达不到表4要求的，应在该批中随机抽取双倍样进行该项复验，如仍不合格，则判该批为不合格批。

7标志、包装、运输、贮存和订货单内容

7.1标志、包装

7.1.1根据用户需要，绝缘密封夹边条采用纸箱包装或其他包装。

7.1.2每箱产品都应附有产品合格证，并具有下列标志：

- 产品名称；

厂名及厂址；

商标；

边条规格；

生产日期和批号；

执行标准编号。

7.2运输

绝缘密封边条在运输过程中应防雨、防晒，严防剧烈震动、撞击造成产品表面破损。

7.3 贮存

绝缘密封边条应贮存在通风良好的仓库内，并远离火源。堆放时高度应不大于2m。

7.4订货单内容

本标准所列产品的订货单应包括下列内容：

产品名称；

牌号；

数量；

企业标准编号、年代号；

其他。

附 录 A

夹紧力测验方法

A1 仪器

台秤：精度为0.1kg；

A2 测试装置

见图2，“回”型卡可根据夹边条截面尺寸加工，以保证夹边条能较轻松地放置在“回”型卡内，“回”型卡下部的缺口宽度比极板厚度约大0.2～0.3mm。

A3 沙袋

沙袋的重量通过台秤进行称量。

图2  夹紧力测试装置

1、“回”型卡，2、胀紧棒，3、夹边条，4、220×96极板，5、挂钩，6、沙袋，7、简支梁

A4 极板

极板长为220mm，宽96mm，误差不超过0.1mm，厚度及误差要求于装夹的极板相同。

A4试验步骤

用台称称量极板重量w1，精确到0.1kg，按图2装配试验装置，将夹边条装夹在极板上，并装好胀紧棒，置于“回”型卡内并悬挂在简支梁上。称取沙袋，挂在极板下部的圆孔上，直至极板从夹边条夹紧口脱出，记录沙袋和挂钩重量w2,精确到0.1kg。

在夹边条长度方向上大约等分三个位置，分别进行测试。

A4计算

夹紧力按下式计算，精确到0.1Pa。

P=（w1+w2）g/A………………………………….（1）

式中：P—夹紧力，单位：Pa；

g—重力加速度，单位：m/s2；

w1—极板重量，单位：kg；

w2—沙袋和挂钩重量，单位：kg；

A—绝缘密封塑料夹边条的夹紧面积，单位：m2。

A5报告

给出得到的三个位置的夹紧力的算术平均值。

附 录 B

腐蚀度测验方法

B1试验仪器

天平：精度为0.1mg；

恒温水浴：温度波动不大于±2℃；

广口瓶或烧杯；

游标卡尺：准确度为0.02mm；

干燥器；

B2试样和腐蚀液及其制备

取三组试样，每组三个，每个试样长度为50mm。

配制下列三种试验液：

- （40±1）%氢氧化钠溶液；

- （30±1）%硫酸溶液；

- （35±1）%盐酸溶液；

B3试验步骤

- 将分别装有上述三种腐蚀液的广口瓶或烧杯置于（60±2）℃的恒温水浴内；

- 用游标卡尺测量试样的φD、H、h、d、A和长度值，并计算其表面积；

- 将试样用酒精洗净、擦干后，放入干燥器内干燥2h；

- 用天平称量试样的初始质量；

- 将试样按组放入上述三个广口瓶或烧杯中5h，试样表面应全部被浸润；

- 取出试样，用水冲洗，再用干纱布或滤纸洗干表面水分后，放入干燥器内干燥2h；

- 用天平称量腐蚀后的试样质量。

B3结果的计算和表示

腐蚀度按式（1）计算：

W=（m－m0）/B…………………………………（1）

式中：W—腐蚀度，克每平方（g/m2）；

m—腐蚀后的试样质量，克（g）；

m0—腐蚀前的试样初始质量，克（g）；

B—试样的表面积，每平方（m2）；

结果以每组的算术平均值表示，准确到0.1克每平方（g/m2）。

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部 发布

201X-XX-XX实施

201X-XX-XX 发布

阴极板绝缘密封边条

Cathode Edge Strip for Insulation and Obturation

（送审稿）

YS/T xxxx-201x

i

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS

颜色代号

极板厚度

边条长度

H

h

d2

D1

W

A

B

C

A