ICS 77.120.10

H 61

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 275-201X

代替YS /T 275-2008

高纯铝锭

High rpurity aluminium ingot

（预审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

YS

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准代替YS/T 275-2008《高纯铝》。

本标准与YS/T 275-2008相比，主要技术变化如下：

——将产品标准名称由高纯铝更改为高纯铝锭；

——增加了AL－6N牌号，Al≥99.9999%，化学成分增加了铀、钍元素控制要求；

——AL99.999、AL99.9995牌号的化学成分中增加了钒、硼元素的要求。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准负责起草单位：新疆众和股份有限公司。

本标准参加起草单位：包头铝业有限公司、东北轻合金有限责任公司、XXX、XXX。

本标准主要起草人：。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

—GB/T 8179-87；

—YS/T 275-1994；

—YS/T 275-2000；

—YS/T 275-2008。

高纯铝锭

- 1 范围

本标准规定了高纯铝锭的要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存。

本标准适用于以99.99%以上精铝为原料，采用偏析熔炼法(分步结晶法 、定向凝固提纯法、区域熔炼法)或电化学精炼法（电解法）生产的高纯铝锭。

- 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3199  铝及铝合金加工产品包装、标志、运输、贮存

GB/T 7999  铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法

GB/T 8170  数据修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 20975（所有部分）  铝及铝合金化学分析方法

GB/T 25820  包装用钢带

YS/T 244(所有部分)  高纯铝化学分析方法

YS/T 871  高纯铝化学分析方法痕量杂质元素的测定_辉光放电质谱法

QB/T 3811  塑料打包带

- 3 要求

- 3.1 产品分类

高纯铝锭按化学成分分为Al－6N、Al-5N5、Al-5N三个牌号。

- 3.2化学成分

高纯铝锭化学成分应符合表1的规定。需方对重金属元素砷、镉、汞含量或其他杂质元素有要求时，由供需双方协商后确定，并在订货单（或合同）中注明。

表1

| 牌号 | 化学成分（质量分数）≤，μg/g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Al≥，% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Si | Fe | Cu | Zn | Ti | Ga | Pb | Cd | Ag | In |  | V | B | 其他a 每种 |  |
| Al-6N | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  | Th＜0.0005 U＜0.0005 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 99.9999b |
| Al-5N5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | Th＜0.005 U＜0.005 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 99.9995b |
| Al-5N | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 99.999c |
| a 其他杂质指表中未列出或未规定数值的元素。 b 铝质量分数为100%与所有含量不小于0.000005%的元素含量总和的差值，求和前各元素数值要表示到0.0XXXXX%，求和后的数值修约到0.0XXXX%。 c 铝质量分数为100%与所有含量不小于0.00001%的元素含量总和的差值，求和前各元素数值要表示到0.0XXXX%，求和后的数值修约到0.0XXX%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3 外观质量

高纯铝锭表面应整洁，无可见的夹杂物，允许有轻微的飞边和铲凿处理（但铲凿处理后不应有影响用户使用的缺陷）。

3.4锭重和锭型

3.4.1 每批或每块高纯铝锭重量由供需双方协商确定。

3.4.2 高纯铝锭锭型不做统一的规定，但要求锭型应适合于包装，运输和贮存的需要。

- 3.5 其他要求

需方对产品质量有特殊要求时，由供需双方协商，并在订货合同中注明。

- 4 试验方法

- 4.1 化学成分

4.1.1 仅对表1中“Al”及“其他每种”栏之外有数值规定的元素进行常规化学分析。

4.1.2 对于Al-5N、Al-5N5牌号，化学成分分析方法按YS/T 871或供需双方商定的方法进行。仲裁分析按YS/T 244的规定进行或由供需双方协商。

4.1.3 对于Al-6N牌号，化学成分分析方法按YS/T 871或供需双方商定的方法进行。仲裁分析按YS/T 871的规定进行或由供需双方协商。

- 4.1.4 表1分析数值判定采用修约比较法，按数值修约规则GB/T 8170第3章的有关规定进行，修约数位与本标准中的表1极限数位一致。

- 4.2外观质量

- 高纯铝锭的外观质量采用目测检查。

- 5 检验规则

- 5.1 检查和验收

5.1.1 产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验。检验结果与本标准及订货单（或合同）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于外观质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，可委托供需双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

- 5.2 组批

产品应成批提交验收，每批应由同一熔炼号的产品组成。

- 5.3 计重

- 产品应检斤计重。

- 5.4 检验项目

每批高纯铝锭应进行化学成分和外观质量的检验。

- 5.5 取样和制样

- 5.5.1 化学成分

- 5.5.1.1 熔体取样和制样

熔体取样应在铸锭流槽内进行，用石墨勺舀取熔体，用预热过的铸铁模浇铸成型，在铸造开始的头部位置和铸造结束前的尾部位置各取1个试样。试样应无气孔和夹渣。

样品也可从铸锭或加工产品上切取，每个样品应加工出不少于五个分析试样。试样应无气孔、无夹渣、无疏松和裂纹。

- 5.5.1.2 仲裁取样

从该批产品任一捆上、中、下部各取一块（当铝锭散开，分不清上、中、下时，则随机取样不少于三块）。采用钻孔法取样，钻孔时用直径12mm～20mm的钻头（不允许使用任何润滑油，可用分析纯乙醇做润滑剂）沿样锭两条对角线，距顶角100mm钻孔4个，中心位置钻一孔。如图1所示。钻孔前必须清除钻孔点表面层，其厚度不得小于2mm。钻孔深度不小于样锭厚度的三分之二，试样铝屑厚度不大于1mm。钻取的铝屑应混匀，以磁铁处理后，用四分法缩分，重量不少于100g，作为分析化学成分的试样。

5.5.2 外观质量

外观质量应逐块检验。

- 5.6 检验结果的判定

5.6.1任一试样的化学成分不合格时，产品能区分熔次时，则判该试样代表的熔次不合格，其他熔次依次检验，合格者交货。不能区分熔次时，则判该批不合格。

5.6.2任一块高纯铝锭的外观质量不合格时，判该块高纯铝锭不合格。

单位为毫米

图1 高纯铝锭取样示意图

- 6 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

- 6.1 标志

- 6.1.1产品标志

每块高纯铝锭上应浇铸或打印生产厂标志、熔炼号。产品牌号的标识可由供需双方协商。

6.1.2包装箱标志

在检验合格的每箱（捆）高纯铝锭上应贴颜色鲜明、防水、不易脱落的标签(或合格证)，标签(或合格证)数量不少于两个。产品包装可由供需双方协商。标签上应注明：

- 产品名称；

- 牌号；

- 熔炼号；

- 净重；

- 块数；

- 生产日期；

- 供方质检部门的检印（或质检人员的签名或印章）。

- 6.2包装

- 6.2.1 高纯铝锭打捆形式采用“#”字形或其他形式。

6.2.2 高纯铝锭打捆可采用钢带、高强度塑料包装带或其他材料。

6.2.3 打捆用钢带应具有防锈性能。高纯铝锭打捆用钢带、塑料打包带应分别符合GB/T25820、QB/T3811 的规定或供需双方协商。

- 6.3 运输和贮存

高纯铝锭的运输、贮存场所应清洁。

6.3 质量证明书

每批产品应附有产品质量证明书，其上注明：

  - 供方名称；

  - 产品名称；

  - 牌号；

  - 批号；

  - 净重和件数；

  - 分析检验结果和和供方质检部门的检印；

  - 本标准编号；

  - 包装日期（或出厂日期）。

- 7  订货单（或合同）内容

订购本标准所列产品的订货单（或合同）内应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 锭型和锭重；

- 重量；

- 本标准以外内容的协商结果；

- 本标准编号。