# GB/T  ××××-201×

封装键合用镀钯铜丝

Pd coated copper bonding wire for semiconductor package

（送审稿）

201X—XX—XX发布                                              201X—XX—XX实施

前 言

本标准按照GB/T1.21-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）负责归口。

本标准起草单位：北京达博有色金属焊料有限责任公司、山东科大鼎新电子科技有限公司、有色金属技术经济研究院、浙江佳博科技股份有限公司、广东佳博电子科技有限公司

本标准主要起草人： 赵又东、周钢

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准首次发布。

封装键合用镀钯铜丝

- 范围

本标准规定了半导体分立器件、集成电路、LED封装用镀钯铜丝的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存、订货单（或合同）等内容。

本标准适用于半导体封装用镀钯铜丝。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

YS/T 678      半导体器件键合用铜丝

GB/T 10573    有色金属细丝拉伸试验方法

GB/T 15077    贵金属及其合金材料几何尺寸测量方法

GB/T 13293    高纯阴极铜化学分析方法

YS/T 586      铜及铜合金化学分析方法    电感耦合等离子体原子发射光谱法

YS/T716.7     黑铜化学分析方法 第7部分：铂量和钯量的测定 火试金富集-电感耦合等离子体原子发射光谱法和火焰原子吸收光谱法

ASTM F 584  Standard Practice for Visual Inspection of Semiconductor Lead-Bonding Wire（半导体引线连接线的外观检查用标准实施规范）

- 要求

3.1产品分类

产品的型号、状态、直径应符合表1的规定。

表1

| 型号 | 状态 | 直径，mm |
| --- | --- | --- |
| HCP1~n HCP（1~n）G | 半硬态 | 0.013,0.015,0.016,0.017,0.018,0.019.0.020,0.021,0.022,0.023,0.024,0.025,0.028,0.030,0.032,0.033,0.035,0.038,0.040,0.042，0.043,0.044,0.045,0.050 |

注：1、可根据需方要求生产其他直径的产品；

2、各生产厂家可根据不同的化学成分自行分配型号；

# 3.2 产品标记示例

# HCP□，ф□ ×□ m

镀钯铜丝（H-High purity；C-Copper；P-Palladium）

# HCP□G，ф□ ×□ m

镀钯铜丝（H-High purity；C-Copper；P-Palladium；G-Gold）

# 直径以微米或英制单位标记的，要注明单位，毫米可不标记单位。

示例：直径为0.025mm、长度为1000m、HCP2型号镀钯铜丝可标记为：HCP2，ф0.025 ×1000 m

# 3.3 化学成分

产品基体化学成分应符合表2的规定。

表2

| Cu % | 杂质含量不大于，% |
| --- | --- |
|  | Ag | Fe | Pb | Ni | Mg | Si | 所有可测杂质总和 |
| ≥99 | 0.002 | 0.001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.002 | 0.01 |

注：1、杂质含量要符合Rosh要求，添加元素不做要求；

2、可根据需方要求进行分析。

3.4直径及允许偏差

产品的公称直径及其允许偏差应符合表3的规定，直径检验方法按参考附录A执行。

表3

| 公称直径 mm | 直径允许偏差 mm |
| --- | --- |
| 0.013 | ±0.001 |
| 0.015 | ±0.001 |
| 0.016 | ±0.001 |
| 0.017 | ±0.001 |
| 0.018 | ±0.001 |
| 0.019 | ±0.001 |
| 0.020 | ±0.001 |
| 0.021 | ±0.001 |
| 0.022 | ±0.001 |
| 0.023 | ±0.001 |
| 0.024 | ±0.001 |
| 0.025 | ±0.001 |
| 0.028 | ±0.001 |
| 0.030 | ±0.001 |
| 0.032 | ±0.001 |
| 0.033 | ±0.001 |
| 0.035 | ±0.001 |
| 0.038 | ±0.001 |
| 0.040 | ±0.001 |
| 0.042 | ±0.001 |
| 0.043 | ±0.001 |
| 0.044 | ±0.001 |
| 0.045 | ±0.001 |
| 0.050 | ±0.002 |

3.5力学性能

产品最小拉断力和伸长率应符合表4的规定。

表4

| 公称直径 mm | 最小拉断力 10-2N | 伸长率 % | 伸长率波动范围 % |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.013 | 1.0 | 2.0～12.0 | 2 |
| 0.015 | 1.5 | 3.0～13.0 | 3 |
| 0.016 | 2.0 | 4.0～14.0 | 3 |
| 0.017 | 2.5 | 5.0～15.0 | 3 |
| 0.018 | 3.0 | 6.0～16.0 | 3 |
| 0.019 | 3.5 | 6.0～16.0 | 3 |
| 0.020 | 4.0 | 7.0～17.0 | 3 |
| 0.021 | 4.0 | 7.0～18.0 | 3 |
| 0.022 | 4.5 | 7.0～18.0 | 3 |
| 0.023 | 5.5 | 7.0～19.0 | 3 |
| 0.024 | 7.0 | 7.0～20.0 | 3 |
| 0.025 | 8.0 | 7.0～20.0 | 3 |
| 0.028 | 10.0 | 7.0～21.0 | 3 |
| 0.030 | 10.0 | 8.0～22.0 | 3 |
| 0.032 | 10.0 | 8.0～22.0 | 3 |
| 0.033 | 10.0 | 8.0～22.0 | 3 |
| 0.035 | 10.0 | 9.0～23.0 | 3 |
| 0.038 | 14.0 | 9.0～23.0 | 4 |
| 0.040 | 14.0 | 9.0～23.0 | 4 |
| 0.042 | 18.0 | 10.0～24.0 | 4 |
| 0.043 | 18.0 | 10.0～24.0 | 4 |
| 0.044 | 20.0 | 10.0～24.0 | 4 |
| 0.045 | 20.0 | 10.0～24.0 | 4 |
| 0.050 | 26.0 | 11.0～25.0 | 4 |

注：经供需双方协议，可供表4规定之外的镀钯铜丝。

3.6表面质量

3.6.1产品表面应清洁，无附着物、无沾污。

3.6.2产品表面应无刻痕、凹坑、划痕、裂纹、凸起、打折和其他缺陷。

3.6.3 产品表面应致密无漏点，不应有脱落现象。

# 3.7工艺性能

3.7.1产品从轴上放下时应无明显卷曲，允许有不降低其使用功能的轻微卷曲，产品卷曲检验方法按附录B的规定执行，也可由供需双方协商解决。

3.7.2产品应无轴向扭曲，扭曲检验方法按附录B的规定执行。

# 3.8绕丝要求

3.8.1产品应绕在规定线轴上，单层或多层绕线，线轴的规定见附录C。

3.8.2单轴长度和绕丝方式应符合需方要求，单轴长度偏差范围：±1%。

3.8.3绕丝的始端和末端应明显标出，丝的两端用彩色胶粘贴紧，需方无特殊要求时，绿色为使用始端。

# 3.9放丝性能

产品放丝采用主动或被动放线方式，应顺畅地从线轴上放下，不应有过多的缠绕或停点现象；若有缠绕或停点现象，平均每百米不超过1次。

3.10 镀层厚度

产品的镀层厚度可根据客户要求控制，一般在50-100nm之间，同一批的镀层厚度公差范围控制在±5nm；如果产品还需要镀金，镀金层厚度不做要求。

- 试验方法

4.1产品化学成分的仲裁分析法按GB/T13293、YS/T 586和YS/T716.7的规定进行，也可由供需双方协商一致解决。

4.2产品的力学性能测试按GB/T 10573规定的方法进行，试验条件为试样标距为100mm，拉伸速度根据公称直径的不同分别为：Ф0.018mm以下产品采用30mm/min，Ф0.018～Ф0.022mm的产品采用40mm/min，Ф0.022mm以上产品采用60mm/min，也可由供需双方协商一致解决。

4.3产品长度及其偏差测量方法按附录D规定的方法进行。

4.4产品的表面质量检验方法按附录E规定的方法进行。

4.5产品的卷曲和扭曲试验按附录B规定的方法进行。

4.6 绕丝要求采用目视检测。

4.7放丝性能检测试验方法按附录F规定的方法进行。

4.8 产品镀层厚度检测试验方法按附录G规定的方法进行。

- 检验规则

5.1检查与验收

5.1.1产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定并填写质量证明书。

5.1.2需方可对收到的产品按本标准规定进行检验，如检验结果与本标准规定不符合时，应在收到产品之日起30日内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，仲裁取样在需方共同进行。

# 5.2组批

产品应成批提交验收，每批由同一炉号、型号、状态及同一直径的产品组成。

# 5.3检验项目

每批产品应进行化学成分、长度及其偏差、力学性能、表面质量、卷曲及扭曲、放丝性能等项目检验。如果需方有其他特殊要求，可由供需双方协商解决。

# 5.4取样

取样规则及数量应符合表5的规定。

表5

| 检验项目 | 取样规则、数量 | 要求的章节号 | 试验方法的章节号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每炉次取一个试样 | 5.3 | 4.1 |
| 力学性能 | 每批按轴数的百分之一，至少取一轴，每轴取5个试样，相邻试样间隔300mm以上 | 5.3 | 4.2 |
| 长度及其偏差 | 每批按轴数的百分之一，至少取一轴，取5段200mm或1段1000mm | 5.3 | 4.3 |
| 表面质量 | 每批按轴数的百分之一，至少取一轴 | 5.3 | 4.4 |
| 卷曲扭曲 | 每批按轴数的百分之一，至少取一轴 | 5.3 | 4.5 |
| 放丝性能 | 每批按轴数的百分之一，至少取一轴 | 5.3 | 4.7 |
| 镀层厚度 | 每批至少取两轴，每轴至少取一个试样 | 5.3 | 4.8 |

5.5检验结果判定

5.5.1 化学成分检验不合格判该批产品不合格。

5.5.2 产品力学性能、长度及其偏差、表面质量、卷曲扭曲及放丝性、镀层厚度中的任意一项不合格，判该批产品不合格。

5.5.3 表面质量不合格，允许对该批产品的表面进行逐轴检验，合格的重新组批。

- 标志、包装、运输和贮存

  - 标志

6.1.1在检验合格产品的包装箱上应作如下标志：

- 供方名称；

- 其他需方所要求的项目。

6.1.2产品标签应有如下内容：

  - 供方名称；

  - 型号；

  - 直径；

  - 拉断力、伸长率；

  - 数量；

  - 批号；

  - 生产日期、过期日期；

h)  其他。

6.1.3外包装箱上要求标明“易碎物品”、“防潮”和“向上”标志。

  - 包装

6.2.1 内包装要求

a）线轴放入塑料盒内不能松动。

b）塑料包装盒要有一定的强度，并有防尘的作用。

c) 产品放入塑料盒后再放入塑料袋内抽真空密封保存。

6.2.2外包装要求

将塑料盒整齐的排在纸箱内，盒与箱之间加垫整齐的海绵或气泡膜塞紧，确保产品不能从盒内松脱。

6.3运输

6.3.1严禁同化学活性物质及潮湿性材料混装在一起。

6.3.2搬运和装卸时应注意轻拿轻放，以防产品碰伤。

6.4贮存

6.4.1贮存温度：16～26℃，相对湿度：20%～60%。

6.4.2贮存时间：在原始包装完好的情况下，自生产日起6个月内使用。

6.4.3开封后，请在当天内使用完，如用不完建议储存在氮气柜中，否则建议报废。

# 6.5质量证明书

每批产品应附有质量证明书，应包括以下内容：

- 供方名称；

- 需方名称；

- 合同号；

- 产品名称；

- 产品型号；

- 产品批号；

- 化学成分；

- 力学性能（拉断力、伸长率）；

- 单轴长度及总长度；

- 检验员印章及检验部门印章；

- 出厂日期；

- 其他需方要求的项目。

- 订货单（或合同）内容

- 供方名称；

- 需方名称；

- 订货单号或合同号；

- 产品名称；

- 产品型号；

- 单轴长度及总长度；

- 到货日期；

- 本标准编号或需方采购规范编号或其他需方要求的项目。

附录A

（参考性附录）

镀钯铜丝直径检验方法

A.1范围

以下方法适用于镀钯铜丝的直径检验。

# A.2检验设备

激光测径仪、米尺、剪子、可以夹丝端头的镊子。

A.3  检验步骤

A.3.1  检验应在光线合适且不通风的洁净环境进行。

A.3.2  用镊子剥开线轴“始端”的胶粘，夹住始端，轻轻拉出丝，用剪子剪约10cm丝。

A.3.3 用镊子夹住丝的两端，轻放在激光测径仪的测试位置，松手；

A.3.4 读取激光测井仪上的读数；

A.3.5 重复以上步骤共三次，三次读数的平均值即为该批产品的直径。

附录B

（规范性附录）

镀钯铜丝卷曲及轴向扭曲检验方法

B.1范围

以下方法适用于镀钯铜丝卷曲及轴向扭曲检验。

# B.2卷曲试验检验方法

B.2.1检验设备

放丝架 放丝室

# B.2.2检验步骤

B.2.2.1使线轴轴线平行于地面置于放丝架上，放丝架须位于无风无静电的放丝室内。

B.2.2.2线轴轴线至放丝室底部的距离为600mm。

B.2.2.3用镊子揭掉始端胶粘，用镊子拉出50mm～100mm的丝，松开镊子使丝自由落下直至接触到放丝室底部。

B.2.2.4剪掉距放丝室底部50mm-150mm的丝（图B.1所示），观察丝若无卷曲（图B.2所示），则判断产品合格，如有卷曲（图B.3所示）则需要进一步判定，再次截取200mm-300mm的丝，观察其落在放丝室底部的形状。

B.3.2.5如果为不规则卷曲（图B.4所示），则该判断为卷曲不合格，若为规则卷曲，则通过卷曲直径来判断，卷曲直径超过45mm（图B.5所示）则为合格产品，卷曲直径小于等于45mm（图B.6所示）则判断该产品不合格。

图B.1              图B.2               图B.3

图B.4               图B.5               图B.6

# B.3  轴向扭曲检验

# B.3.1 检验设备

能使线轴轴线平行于地面放置的固定架，线轴可以绕自身的轴线自由转动，米尺，可以夹丝端头的镊子。

# B.3.2 检验步骤

如图B.7装置，检验按如下步骤进行。

B.3.2.1 检验应在光线合适且不通风的洁净环境进行。

B.3.2.2 将线轴装在固定架上。

B.3.2.3 用镊子剥开丝的始端胶粘，轻轻的拉下丝的端部，转动线轴拉下丝，拉力不应超过丝最小拉断力的30%，将丝拉下600mm±5mm，用米尺测量。

B.3.2.4 用镊子夹住丝的端部，轻轻的提到线轴的轴丝部位，形成一个长300mm的垂直U型，丝的两边分开50mm±5mm，保持丝在该位置足够时间（10秒～20秒），确定其是否有轴向扭曲。

# B.3.3 实验结果

结果判断如下：丝的U型自动悬挂，表明丝无轴向扭曲（图B.7 -b）；丝的U型两边自动互相绕起来，表明丝有轴向扭曲（图B.7-c）。

图B.7镀钯铜丝扭曲检验示意图

附录C

（规范性附录）

镀钯铜丝线轴规定

C.1线轴尺寸见表C.1:

表C.1

| 线轴类型 | 材质 | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 缘直径，mm | 筒径，mm | 内径，mm | 筒高，mm | 绕丝宽度，mm |
| 2”-Al-SF （2″单缘低轴） | 铝合金 | 58.5±1.0 | 50.3±0.1 | 48.8+0.2 | 27.3±0.5 | 26.5±0.5 |
| 2″-Al-DF （2″双缘低轴） |  | 58.5±1.0 | 50.3±0.1 | 48.8+0.2 | 28.0±0.5 | 26.5±0.5 |
| 2″-Al-DF-W （2″双缘高轴） |  | 58.5±1.0 | 50.3±0.1 | 48.8+0.2 | 47.3±0.5 | 45.5±0.5 |
| 0.5″-Al-DF （0.5″双缘低轴） |  | 17.4±0.3 | 13.5±0.13 | 12.7±0.1 | 19.1±0.5 | 18.3±0.5 |
| 注1： 2″表示2英寸，0.5″表示0.5英寸； 注2：可依据需方要求将产品绕在特殊要求的线轴上； 注3：对静电有特殊要求，可采用导电线轴。 |

C.2线轴形状见图C.1、图C.2和图C.3所示：

图C.1  2″-Al-DF线轴和0.5″-Al-DF线轴

图C.2   2″-Al-SF线轴

图C.3  2″-Al-DF-W线轴

附录D

（规范性附录）

镀钯铜丝长度测量方法

# D.1检验设备

电子天平（感量为0.001mg），丝切断装置。

# D.2检验方法

D.2.1从取样的线轴上用切断装置截取5段200mm长的丝或1段1000mm的丝。

D.2.2分别在天平上称量5次，求取平均值G1 。

D.2.3将剩余的丝从线轴上放下来，与D.2.1项的丝一起称重G2。

# D.3实验结果计算

取样200mm时按公式（C.1）计算：

# ……………………………………………（D.1）

取样1000mm时按公式（C.2）计算：

……………………………………………（D.2）

式中：

# L——产品长度，精确至0.1米，单位为米（m）；

G1——取样段重量，精确至0.01毫克，单位为毫克（mg）；

G2——测量该轴丝总重量，精确至0.01毫克，单位为毫克（mg）。

附录E

（规范性附录）

镀钯铜丝表面质量检验方法

# E.1检验设备

a）显微镜；

b）聚光灯；

c）可旋转及左右移动的线轴座。

E.2检验方法

E.2.1将绕有产品的线轴放置到线轴座上。

E.2.2调整线轴座的位置，使线轴处在显微镜的视场中，使光源满足检测。

E.2.3调整光源的位置，光线以与水平呈大致45°的角度投射到线轴上。

E.2.4将显微镜的放大倍数调整到13倍或以上。

E.2.5调节线轴的位置和显微镜的焦距，使产品清晰可见。

E.2.6从线轴的左边界或右边界开始,以线轴的轴线为中心缓慢旋转360°从目镜中进行检查。

E.2.7使线轴沿其轴线平缓移动一个视场的宽度，继续检查，直到整个线轴表面被观察为止。

E.2.8从线轴座上取出线轴，结束检查。

附录F

（规范性附录）

镀钯铜丝放丝性能检测方法

F.1检验设备

放丝架 放丝室

# F.2检验步骤

F.2.1使线轴轴线平行于地面置于放线架上，放丝架须位于无风无静电的放丝室内，避免因风速和静电对放丝性能的影响。

F.2.2放丝架的高度（沿线轴轴线至放丝室底部的距离）为800mm-1000mm，如图F.1所示。

F.2.3用镊子揭掉始端胶粘，拉出50mm～100mm的丝，松开镊子让其自由下落，如果采取主动放线，打开放丝架开关旋转线轴进行主动放线，放丝速度为5-30m/min,丝应顺畅放下无缠绕。

F.2.4记录停点或缠绕的次数。

图F.1

附录G

（规范性附录）

镀层厚度检测方法

G.1检验设备

电感耦合等离子体光谱仪

# F.2检验步骤

F.2.1每批取2个试样，每个样品重量不小于1g；

F.2.2溶样；

F.2.3配制标液；

F.2.4分析测试镀钯铜丝中钯含量（质量百分数），取两个样品的平均值，用M表示。

# F.3实验结果计算

式中：

n——镀层厚度，单位：nm；

ρ1——产品基体密度，单位：g/cm3；

ρ2——镀层金属钯的密度，取值：12.02g/cm3；

M——产品钯含量；

d——产品公称直径，单位：μm

# Text boxes

ICS 77.150.99

H 68

中华人民共和国国家标准

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发布

长度

直径

直径

长度