XB

XB/T XXXX.4—201X

稀土系贮氢合金化学分析方法

第4部分：硅量的测定

硅钼蓝分光光度法

Chemical analysis methods for rare earth -based hydrogen storage alloy-

Part 4：Determination of silicon content-

Mdybdenum blue spectrophotometry

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部发布

中华人民共和国稀土行业标准

- 前  言

XB/TXXXXX-201X《稀土系贮氢合金化学分析方法》共分7个部分：

第1部分：稀土系贮氢合金化学分析方法  稀土总量的测定；

第2部分：稀土系贮氢合金化学分析方法  镍、镧、铈、镨、钕、钐、钇、钴、锰、铝、铁、镁、锌、铜分量的测定；

第3部分：稀土系贮氢合金化学分析方法  铁、镁、锌、铜量的测定；

第4部分：稀土系贮氢合金化学分析方法  硅量的测定；

第5部分：稀土系贮氢合金化学分析方法  碳量的测定；

第6部分：稀土系贮氢合金化学分析方法  氧量的测定；

第7部分：稀土系贮氢合金化学分析方法  铅、镉量的测定。

本部分为第4部分。

本部分由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本部分负责起草单位：包头稀土研究院。

本部分参加起草单位：赣州虔东稀土集团股份有限公司、国家稀土产品质量监督检验中心、国家钨与稀土产品质量监督检验中心、广州有色院、内蒙古北方稀土（集团）高科技有限公司、包头华美稀土高科有限公司、钢研纳克检测技术有限公司参加起草。

本部分主要起草人：高立红、张立锋、朱悦然。

本部分参加起草人：姚南红、秦波、温斌、蔺恩成、朱霓、韩颖、麦丽碧、徐宁、李靖、宋旭东、陈晓东、许洁瑜、孙浩然、龚建华。

稀土系贮氢合金化学分析方法                               第4部分硅量的测定                                       硅钼蓝分光光度法

- 范围

本方法规定了稀土系贮氢合金中硅量的测定方法。

本方法适用于稀土系贮氢合金中硅量的测定。测定范围0.0050%～0.50%。

- 方法原理

试样经王水溶解，在盐酸介质中，硅与钼酸铵形成硅钼杂多酸，用草硫混酸消除磷、砷等干扰元素，用抗坏血酸还原硅钼杂多酸为硅钼蓝，于分光光度计波长800nm处测量其吸光度。

- 试剂

  - 盐酸（ρ1.19 g/ mL），优级纯。

  - 硝酸（ρ1.42 g/ mL），优级纯。

  - 氨水（1+1），优级纯。

  - 硫酸（1+5），优级纯。

  - 钼酸铵溶液（50g/L），优级纯。

  - 草硫混酸：1.0g草酸（优级纯）溶于100mL的硫酸（3.4）中。

  - 抗坏血酸溶液（50g/L，现用现配）。

  - 对硝基酚溶液（1g/L）。

  - 硅标准贮存溶液：称取0.2140g二氧化硅（SiO2纯度>99.9%，120℃烘干2h），置于铂坩埚中，加入5g无水碳酸钠，于950℃~1000℃中熔融至红色透明。稍冷后用热水浸出，冷却，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100μg硅。

  - 硅标准溶液：移取5.00mL硅标准贮存溶液（3.9）置于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此标液1mL含5μg硅。

- 注：以上液体试剂均保存于塑料瓶中。

- 仪器

- 722型分光光度计。

- 试样

- 样品呈粉状。

- 分析步骤

  - 试料

按表1称取试样（5），精确至0.0001g。

表1

| 硅含量/% | 0.0050～0.12 | 0.12～0.25 | 0.25～0.50 |
| --- | --- | --- | --- |
| 称样量/g | 1.0 | 0.5 | 0.25 |

  - 测定次数

移取两份试料（6.1）进行平行测定，取其平均值。

  - 空白试验

随同试料（6.1）做空白试验。

  - 分析试液的制备

将试料（6.1）置于聚四氟乙烯烧杯中，用10mL水润湿，缓慢加入6mL盐酸（3.1），2mL硝酸（3.2），低温加热至试样溶解完全，并低温蒸发至溶液体积约为2mL，稍冷，加入1mL盐酸（3.1），用水吹洗杯壁，低温加热至盐类溶解，冷却，移入250mL塑料容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

  - 测定

- 6.5.1移取两份5.00mL分析试液（6.4）分别置于25mL比色管中，一份用水稀释至刻度，混匀，将部分溶液移入1cm比色皿中，以水空白作参比，于分光光度计波长800nm处，测其吸光度，记录吸光度A1；

- 6.5.2一份加入1滴对硝基酚溶液（3.8），用氨水（3.3）调溶液至黄色，加入0.4mL硫酸（3.4），混匀。加入2.5mL钼酸铵（3.5），混匀，室温放置15min，加入5mL草硫混酸（3.6），混匀，立即加入2.5mL抗坏血酸（3.7），用水稀释至刻度，混匀，静置15min。

- 6.5.3将部分溶液（6.5.2）移入1cm比色皿中，以空白试验溶液（6.3）作参比，于分光光度计波长800nm处，测其吸光度，记录吸光度A。

- 6.5.4从标准曲线上查出吸光度为（A-A1）相应的硅量。

  - 标准曲线的绘制

- 6.6.1移取0mL、0.20mL、1.00mL、2.00 mL、3.00 mL、5.00 mL、6.00 mL硅标准溶液（3.10）于25mL比色管中，加入1滴对硝基酚溶液（3.8），用硫酸（3.4）调溶液至无色，以下按（6.5.2）进行。

6.6.2 将部分溶液（6.6.1）移入1cm比色皿中，以试剂空白溶液作参比，于分光光度计波长800nm处，测其吸光度。以硅量（μg）为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制标准曲线。

- 分析结果的计算与表述

按式（1）计算样品中硅的质量分数（%）：

………………………………….…...（1）

式中：m1—自标准曲线上查得的硅量，单位为微克（μg）；

V—试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1—移取试液体积，单位为毫升（mL）；

m—试料的质量，单位为克（g）；

- 精密度

  - 重复性

- 在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按表2数据采用线性内插法求得；超过表2含量的测定值，其重复性限(r)用外推法计算求得。

表2

| 质量分数/% | 重复性限（r）/% |
| --- | --- |
| 0.00924 | 0.00050 |
| 0.0148 | 0.0016 |
| 0.493 | 0.037 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为室内重复性标准差。 |  |

  - 允许差

- 实验室间分析结果的差值应不大于表3所列的允许差。

表3

| 质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.0050～0.010 | 0.0006 |
| >0.010～0.050 | 0.005 |
| >0.050～0.10 | 0.010 |
| >0.10～0.50 | 0.04 |

- 质量保证与控制

- 每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。