XB

XB/T XXXX.7—201X

稀土系贮氢合金化学分析方法

第7部分：铅、镉量的测定

Chemical analysis methods for rare earth -based hydrogen storage alloy

—	Part 7：Determination of plumbum,cadmium content

(送审稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部发布

中华人民共和国稀土行业标准

- 前    言

XB/TXXXXX-201X《稀土系贮氢合金化学分析方法》共分7个部分：

第1部分：稀土系贮氢合金化学分析方法  稀土总量的测定；

第2部分：稀土系贮氢合金化学分析方法  镍、镧、铈、镨、钕、钐、钇、钴、锰、铝、铁、镁、锌、铜分量的测定；

第3部分：稀土系贮氢合金化学分析方法  铁、镁、锌、铜量的测定；

第4部分：稀土系贮氢合金化学分析方法  硅量的测定；

第5部分：稀土系贮氢合金化学分析方法  碳量的测定；

第6部分：稀土系贮氢合金化学分析方法  氧量的测定；

第7部分：稀土系贮氢合金化学分析方法  铅、镉量的测定。

本部分由国家发展计划委员会稀土办公室提出。

本部分由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口。

本部分为第7部分。

本部分包含两个分析方法，方法1为电感耦合等离子体发射光谱法，方法2为电感耦合等离子体质谱法。两个方法测定范围重叠部分以方法2为仲裁方法。

本部分负责起草单位：包头稀土研究院。

本部分参加起草单位：赣州虔东稀土集团股份有限公司、北京有色金属研究总院、国家钨与稀土产品质量监督检测中心、包头华美稀土高科有限公司、赣州晨光稀土新材料股份有限公司、甘肃稀土新材料股份有限公司、钢研纳克检测技术有限公司、北方稀土冶炼分公司、国家稀土产品质量监督检测中心。

本部分主要起草人：高励珍、包香春、金斯琴高娃、张慧珍、刘晓杰、刘春。

本部分参与起草人：姚南红、丁浩、温斌、张志鑫、祁生平、黄永忠、徐娜、李靖、张海燕、张玉龙、谢亚莉、龚建华、马秀丽、陈燕、王继龙、杨春红、周伟、李淑萍、蔺恩成、陈文等。

稀土系贮氢合金化学分析方法                                第7部分：铅、镉量的测定

- 范围

本部分规定了稀土系贮氢合金中铅、镉量的测定方法。

本部分适用于稀土系贮氢合金中铅、镉量的测定。测定范围：（方法1）铅：0.010％～0.040％；镉：0.0020％～0.040％；（方法2）铅、镉：0.0001％～0.040％。

- 电感耦合等离子发射光谱法（方法1）

  - 方法原理

试料以硝酸溶解，在硝酸介质中，直接以氩等离子体光源激发，采用标准加入法进行测定。

  - 试剂和材料

    - 硝酸（ρ1.42g/mL），优级纯。

    - 硝酸（1+1）。

    - 铅标准贮存溶液：准确称取0.1599g硝酸铅(Pb(NO3)2)（4N）于烧杯中，加10mL硝酸（2.2.1）低温加热溶解，溶解完全后取下冷却至室温，移入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铅。

    - 镉标准贮存溶液：称取0.1000g金属镉（纯度>99.9%）于烧杯中，加30mL硝酸（2.2.2）低温加热（除去二氧化氮）溶解，待完全溶解后，取下冷却至室温，移入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镉。

    - 铅标准溶液：分别准确移取5.00mL铅标准贮存溶液（2.2.3）于100mL容量瓶中，加入5mL硝酸（2.2.1），以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含50μg/mL铅。

    - 镉标准溶液：分别准确移取5.00mL镉标准贮存溶液（2.2.4）于100mL容量瓶中，加入5mL硝酸（2.2.1），以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含50μg/mL镉。

    - 氩气（纯度＞99.99%）。

  - 仪器

    - 等离子体发射光谱仪：分辨率<0.006nm（200nm处）。

    - 光源：氩等离子体光源。

  - 试料

样品呈粉状。

  - 分析步骤

    - 试料

称取5.0g试料（2.4），精确至0.0001g。

    - 测定次数

称取两份试料（2.5.1）进行平行测定，取其平均值。

    - 空白试验

随同试料（2.5.1）做空白试验。

    - 分析试液的制备

2.5.4.1  将试料（2.5.1）置于100mL烧杯中， 用少量水润湿，加入20mL硝酸（2.2.1），低温加热溶解完全后，取下，冷却，移入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

2.5.4.2  按表1移取分析试液（2.5.4.1）于50mL容量瓶中，加入1mL硝酸（2.2.2），以水稀释至刻度，混匀。

| 测定元素 | 移取体积/mL |
| --- | --- |
| Pb | 5.00 |
| Cd | 10.00 |

    - 试样标准系列溶液的配制

      - 铅标准系列溶液的配制

移取5份5.00mL试液（2.5.4.1）于5个50mL容量瓶中，分别准确加入0、0.10、0.50、1.00、2.00mL铅标准溶液（2.2.5），加入1mL硝酸（2.2.2），以水稀释至刻度，混匀。

      - 镉标准系列溶液的配制

移取5份10.00mL试液（2.5.4.1）于5个50mL容量瓶中，分别准确加入0、0.10、0.50、1.00、2.00mL镉标准溶液（2.2.6），加入1mL硝酸（2.2.2），以水稀释至刻度，混匀。

    - 测定

      - 分析线波长见表2 。

| 测定元素 | 波长/nm |
| --- | --- |
| Pb | 182.205、220.351 |
| Cd | 226.502、214.438 |

      - 将分析试液（2.5.4.2）、铅、镉标准系列溶液（（2.5.5.1）、（2.5.5.2））及空白试液（2.5.3）同时进行氩等离子体光谱测定，采用外推法得出待测元素的浓度。

  - 分析结果的计算与表述

按公式（1）计算被测元素的质量分数（%）：

w=ρ1−ρ0V2V0×10−6m×V1×100………………………………（1）

式中：

w——贮氢合金中铅、镉的百分含量；

ρ1——由外推法得分析试液（2.5.4）中铅、镉的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

ρ0——由外推法得空白试液（2.5.3）中铅、镉的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V2——测定溶液（2.5.4.2）的体积，单位为毫升（mL）；

V1——移取试液的体积，单位为毫升（mL）；

m——试料质量，单位为克（g）。

  - 精密度

    - 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表3数据采用线性内插法求得；超过表3中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

| 测定元素 | 质量分数/% | 重复性限（r）/% |
| --- | --- | --- |
| Pb | 0.0113 | 0.0011 |
|  | 0.0230 | 0.0018 |
|  | 0.0447 | 0.0024 |
| Cd | 0.00217 | 0.000068 |
|  | 0.0104 | 0.000372 |
|  | 0.0205 | 0.000851 |
|  | 0.0398 | 0.0046 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为室内重复性标准差。 |  |  |

    - 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表4所列允许差。

| 测定元素 | 质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- | --- |
| Pb | 0.010~0.040 | 0.003 |
| Cd | 0.0020~0.010 | 0.0010 |
|  | >0.010~0.020 | 0.002 |
|  | >0.020~0.040 | 0.006 |

- 电感耦合等离子体质谱法（方法2）

  - 方法原理

试料以稀硝酸溶解，在稀硝酸介质中，以氩等离子体光源激发，直接进行等离子体质谱测定，以内标法进行校正。

  - 试剂和材料

    - 硝酸（ρ1.42g/mL），优级纯。

    - 硝酸（1+1）。

    - 硝酸（2+98）。

    - 铅标准贮存溶液：准确称取0.1000g铅（纯度>99.99%）于100mL烧杯中，加10mL硝酸（3.2.2），低温加热溶解至清，取下冷却至室温，移入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1mg铅。再将此溶液用硝酸（3.2.3）稀释成1 mL含50μg 铅的标准溶液。

    - 镉标准贮存溶液：准确称取0.1000g镉（纯度>99.99%）于100mL烧杯中，加10mL硝酸（3.2.2），低温加热溶解至清，取下冷却至室温，移入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1mg镉。再将此溶液用硝酸（3.2.3）稀释成1 mL含50μg 镉的标准溶液。

    - 铅、镉混合标准溶液1：分别移取2.00mL铅、镉标准贮存溶液（3.2.4、3.2.5）于100mL容量瓶中，用硝酸（3.2.3）稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1μg镉、1μg铅。

    - 铅、镉混合标准溶液2：移取5mL铅、镉混合标准溶液1（3.2.6）于50mL容量瓶中，用硝酸（3.2.3）稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含0.1μg镉、0.1μg铅。

    - 铯内标溶液：称取0.1270g氯化铯，加入10mL水及5mL硝酸（3.2.2），移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铯。再将此溶液用硝酸（3.2.3）稀释成1mL含1μg铯的内标溶液。

    - 氩气：纯度>99.99％。

  - 仪器

- 电感耦合等离子体质谱仪：质量分辨率优于（0.8±0.1）amu。

  - 试料

试样呈粉状。

  - 分析步骤

    - 试料

称取1.0g试样（3.4），精确至0.0001g。

    - 测定次数

称取两份试料（3.5.1）进行平行测定，取其平均值。

    - 空白试验

随同试料（3.5.1）做空白试验。

    - 分析试液的制备

3.5.4.1 将试料（3.5.1）于100 mL烧杯中，加入10mL硝酸（3.2.2），加热至溶解完全，取下，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

3.5.4.2 按表5移取试液（3.5.4.1）于100mL容量瓶中，用硝酸（3.2.3）稀释至刻度，混匀，待测。

| 含量范围 /% | 0.0001～0.0050 | ＞0.0050～0.040 |
| --- | --- | --- |
| 移取体积/mL | 5.00 | 1.00 |

    - 系列标准溶液的配制

准确移取0mL、2.00mL、5.00mL标准溶液（3.2.7）和2.00mL、5.00mL、10.00mL标准溶液（3.2.6）于一系列100mL容量瓶中，加入1.00mL内标溶液（3.2.8），以硝酸（3.2.3）稀释至刻度，混匀。系列标准溶液浓度见表6。

| 标准溶液编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镉质量浓度/（μg/mL） | 0 | 0.0020 | 0.0050 | 0.020 | 0.050 | 0.10 |
| 铅质量浓度/（μg/mL） | 0 | 0.0020 | 0.0050 | 0.020 | 0.050 | 0.10 |

    - 测定

      - 测量元素同位素质量数

Cd：111；Pb：208；Cs：133。

      - 将空白试液（3.5.3）、分析试液（3.5.4）与系列标准溶液（3.5.5）同时进行氩等离子体质谱测定。

  - 分析结果的计算与表述

将系列标准溶液（3.5.5）的质量浓度直接输入计算机，用内标法校正非质谱干扰，由计算机计算并输出空白试液（3.5.3）、分析试液（3.5.4）中铅、镉的质量浓度。

按式（2）计算铅、镉的质量分数（%）：

w(X)=(ρ−ρ0)V4V6×10−6mV5×100………………………………（2）

式中：

ρ——计算机输出的分析试液（3.5.4）中铅或镉的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

ρ0——计算机输出的空白溶液（3.5.3）中铅或镉的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V4——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V5——移取试液的体积，单位为毫升（mL）；

V6——分析试液（3.5.4.2）的体积，单位为毫升（mL）；

——试料的质量，单位为克（g）。

  - 精密度

    - 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按表7数据采用线性内插法求得；超过表7含量的测定值，其重复性限(r)用外推法计算求得。

| 元素 | 质量分数 / % | 重复性限（r）/ % | 元素 | 质量分数 / % | 重复性限（r）/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铅 | 0.0006 | 0.00014 | 镉 | 0.0004 | 0.000084 |
|  | 0.0024 | 0.00025 |  | 0.0020 | 0.00022 |
|  | 0.0082 | 0.00076 |  | 0.0077 | 0.00076 |
|  | 0.020 | 0.0020 |  | 0.020 | 0.0021 |
|  | 0.041 | 0.0031 |  | 0.040 | 0.0023 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为室内重复性标准差。 |  |  |  |  |  |

    - 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表8所列允许差：

| 元素 | 质量分数 / % | 允许差/ % | 元素 | 质量分数 / % | 允许差/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铅 | 0.0001～0.0005 | 0.0001 | 镉 | 0.0001～0.0005 | 0.0001 |
|  | >0.0005～0.0020 | 0.0003 |  | >0.0005～0.0020 | 0.0003 |
|  | >0.0020～0.0040 | 0.0005 |  | >0.0020～0.0040 | 0.0005 |
|  | >0.0040～0.0080 | 0.0010 |  | >0.0040～0.0080 | 0.0010 |
|  | >0.0080～0.016 | 0.0025 |  | >0.0080～0.016 | 0.0025 |
|  | >0.016～0.040 | 0.005 |  | >0.016～0.040 | 0.005 |

  - 质量保证与控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。