YS

YS/T XXX－XXXX

锆铌中间合金

Zirconium and niobium master alloy

（讨论稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

ICS××. ××. ××

H××

中华人民共和国有色金属行业标准

DAITI

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前      言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准负责起草单位：西部新锆核材料科技有限公司、

本标准主要起草人：

锆铌中间合金

- 范围

本标准规定了锆合金熔炼用锆铌中间合金的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及合同（或订货单）的内容。

本标准适用于采用真空自耗电弧熔炼方法生产的作为锆铌系和锆锡铌系合金添加剂使用的锆铌合金。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 26314   锆及锆合金牌号和化学成分

- 要求

- 产品牌号、规格、制造方法

锆铌中间合金的牌号、规格、制造方法见表1。需方需要其他牌号、规格、制造方法时，由供需双方协商确定后在订货单（或合同）中具体注明。

表1产品牌号、规格、制造方法

| 牌号 | 规格 | 制造方法 |
| --- | --- | --- |
| ZrNb30 | 产品按屑状交货 | 至少三次真空自耗电弧熔炼 |
| ZrNb40 |  |  |
| ZrNb50 |  |  |

- 化学成分

- 产品的化学成分应符合表2的规定。

表2  化学成分                              质量分数/%

| 牌号 |  | ZrNb30 | ZrNb40 |  | ZrNb50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主元素 | Nb | 28～32 | 38～42 |  | 48～52 |
|  | Zr | 余量 | 余量 |  | 余量 |
| 杂质元素，不大于 | 分类 | 一般工业 |  | 核工业 |  |
|  | Al | — |  | 0.0075 |  |
|  | B | — |  | 0.000 05 |  |
|  | Cd | — |  | 0.000 05 |  |
|  | Co | — |  | 0.002 |  |
|  | Cu | — |  | 0.005 |  |
|  | Cr | — |  | 0.020 |  |
|  | Fe | — |  | 0.15 |  |
|  | Hf | — |  | 0.010 |  |
|  | Mg | — |  | 0.002 |  |
|  | Mn | — |  | 0.005 |  |
|  | Mo | — |  | 0.005 |  |

表2（续）                               质量分数/%

| 杂质 元素 | 分类 | 一般工业 | 核工业 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ni | — | 0.007 |
|  | Pb | — | 0.013 |
|  | Si | — | 0.012 |
|  | Sn | — | 0.005 |
|  | Ti | — | 0.005 |
|  | U | — | 0.000 35 |
|  | V | — | 0.005 |
|  | W | — | 0.010 |
|  | Cl | — | 0.010 |
|  | C | 0.05 | 0.027 |
|  | N | 0.025 | 0.008 |
|  | H | 0.005 | 0.0025 |
|  | O | 0.10 | 0.10 |

- 需方从产品上取样进行化学成分复验时，其成分允许偏差应符合表3的规定。

表3 化学成分复验分析允许偏差                  质量分数/%

| 元素 | 表2规定范围的成分复验允许偏差 |
| --- | --- |
| Nb | 不大于规定极限值的5% |
| 杂质元素 | 符合GB/T 26314中一般工业和核工业的要求 |

- 产品尺寸

- 产品尺寸见表4。允许有少量超出尺寸范围的产品，但其数量应不超过交付批重的3%。

- 需方如果对产品的尺寸有特殊要求时，由供需双方协商确定。

表4 产品尺寸                             单位为毫米

| 厚度 | 长度 | 宽度 |
| --- | --- | --- |
| 不大于1 | 3～25 | 2~10 |

- 外观质量

产品表面应洁净，不允许有目视可见的氧化和其他夹杂物。

- 试验方法

- 化学成分分析按供方现行方法进行。

- 尺寸用相应精度的量具测量或对比试样。

- 外观质量用目视检验。

- 检验规则

- 检查和验收

- 产品应由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准或合同的规定，并填写质量证明书。

- 需方应对收到的产品按本标准或合同的规定进行验收。检验结果与本标准或合同规定不符时，应在收到产品之日起三个月内向供方提出，由供需双方协商解决。属于外观质量异议的，应在收到产品之日起1个月内提出。

- 组批

产品应成批提交验收。每批应由同一生产工艺连续生产、同一铸锭、经同一批次连续混合的产品组成，批重不大于1000kg。

- 检验项目、取样位置和数量

锆铌中间合金的检验项目、取样位置和数量应符合表5的规定。

表5 取样位置和取样数量

| 检验项目 | 取样位置 | 取样数量 | 要求的 章条号 | 检验方法 的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 供方化学成分分析应在铸锭上取样，取样位置要求： - 上部取样位置距铸锭头部端面不大于125mm或铸锭直径，取较小值； - 样品之间的取样距离不大于铸锭直径； - 下部样品取样位置距铸锭底部端面不大于铸锭直径； - 氢、氧、氮元素在冒口处及底部端面取样。 需方在屑状产品上取样，取样采用四分法缩分取样。 | a.供方在铸锭上取样时，每次至少取三个样品，每个取样部位不少于50g；氢、氧、氮取两个样品； b.需方的取样频率和取样数量由供需双方协商确定。 | 3.2 | 4.1 |
| 尺寸 | — | 供需双方协商确定 | 3.3 | 4.2 |
| 外观质量 | — | 100% | 3.4 | 4.3 |

- 检验结果判定

- 铸锭取样化学成分不合格时，从铸锭同一取样位置另取双倍数量的试样进行重复试验。重复试验的结果全部合格，则判该批产品合格。若重复试验结果中仍有成分不合格，则判该批产品不合格。屑状产品化学成分不合格时，从该批产品中取双倍数量的试样进行重复试验。重复试验的结果全部合格，则判该批产品合格。若重复试验结果中仍有成分不合格，则判该批产品不合格。

- 尺寸不合格时，该批不合格。

- 外观质量不合格时，该批不合格。但允许供方将有氧化现象的金属屑进行处理，重新组批检验，合格后交货。

- 标志、包装、运输、储存、质量证明书

- 标志

锆铌中间合金屑应成桶包装，每个包装桶上至少应注明：

- 牌号；

- 规格；

- 批号、净重；

- 本标准编号；

- 供方标记。

- 包装、运输、储存

- 锆铌中间合金应使用铁桶包装，内衬塑料袋，充氩气后密封，每桶净重25kg～50kg。

- 锆铌中间合金在运输时应防止潮湿，避免剧烈震动、碰撞。

- 锆铌中间合金应储存于通风、干燥的仓库内，不得与酸、碱性介质混放。

- 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，应注明：

- 供方名称；

- 产品名称、牌号、规格；

- 批号；

- 净重和件数；

- 分析检验结果及质量检验部门印记；

- 生产（或包装）日期；

- 本标准编号。

- 合同（或订货单）内容

锆铌中间合金的合同（或订货单）上应注明下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 规格；

- 重量；

- 本标准编号；

- 其他。