ICS 77.150.60

H 62

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX—XXXX

高纯二氧化锡

High-purity tin dioxide

（预审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前    言

本标准按照GB/T 1.1－2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)提出并归口。

本标准负责起草单位：株洲冶炼集团股份有限公司。

本标准参加起草单位：西北稀有金属材料研究院。

本标准主要起草人：谭仪文、林文军、廖贻鹏、付卓英 XXX  XXX

高 纯 二 氧 化 锡

1范围

本标准规定了高纯二氧化锡的要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输与贮存、质量证明书及合同（或订货单）内容等。

本标准适用于以锡为原料，经湿法或其他方法制成的高纯二氧化锡产品。产品主要用于ITO、半导体、光电等行业。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T191  包装储运图示标志

GB/T1480-2012   金属粉末 干筛分法测定粒度

GB/T6678-2003化工产品采样总则

GB/T8170  数字修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T19587  气体吸附BET法测定固态物质比表面积

GB/T 19077-2016  粒度分析 激光衍射法

GB/T 23364.4-2009  高纯氧化铟化学分析方法 第4部分：铝、铁、铜、锌、镉、铅和铊量的测定 电感耦合等离子体质谱法

GB/T23274.8-2009 二氧化锡化学分析方法 第8部分:灼伤失重的测定重量法

3要求

3.1产品分类

高纯二氧化锡按化学成分分为二个牌号：4N、5N

3.2化学成分

3.2.1高纯二氧化锡化学成分应符合表1规定。

3.2.2氧化锡（SnO2）的质量分数为100%减去表１所列杂质的实测质量分数总和。

表1  高纯二氧化锡的化学成分表

| 牌号 | 化学成分(质量分数)/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SnO2不小于 | Sn不小于 |  | 杂质元素,不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Fe |  | Al |  | Si |  | Ni |  | Cu |  | Pb |  |
| 4N | 99.99 | 78.76 |  | 0.003 |  | 0.001 |  | 0.0015 |  | 0.0008 |  | 0.0005 |  | 0.0005 |  |
| 5N | 99.999 | 78.76 |  | 0.0002 |  | 0.0001 |  | 0.0001 |  | 0.00005 |  | 0.0001 |  | 0.0001 |  |
| 牌号 | 化学成分(质量分数)/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 杂质元素,不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ca |  | Mg |  | Cd |  | Zn |  | Cr |  | Zr |  | Tl |  | 杂质总和 |
| 4N | 0.0005 |  | 0.0005 |  | 0.0008 |  | 0.0005 |  | 0.0005 |  | 0.0005 |  | 0.0005 |  | 0.01 |
| 5N | 0.00005 |  | 0.00005 |  | 0.00008 |  | 0.00005 |  | 0.00005 |  | 0.00005 |  | 0.00005 |  | 0.001 |
| 注：NO3-、灼烧减量分别为0.5、0.3，但不参与杂质减量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3外观质量

高纯二氧化锡的外观是白色、淡黄色或淡灰色粉末。

3.4  物理规格

粒度要求：D10范围0.30μm ～0.9μm，D50范围0.6μm ～2μm，D90范围1.00μm ～7μm，且成正态分布。

比表面积：比表面积范围要求控制在3～11m2/g之间。

3.5  其他

需方如对高纯二氧化锡的化学成分、物理规格等有其他特殊要求时，可由供需双方商定。

4  试验方法

4.1  二氧化锡量的测定按GB/T23274.1-2009的规定进行。（＞95）

4.2  铁、铝、铅、锌、铜、镉、铊含量的测定按GB/T23364.4-2009的规定进行。

4.4  硅、镍、钙、镁、铬和锆含量的测定由供需双方协商解决。

4.5  粒度分布的检验方法按GB/T 19077-2016中的有关规定进行。

4.6  比表面积的的检验方法按GB/T19587 气体吸附BET法测定。

4.7  高纯二氧化锡产品的外观质量用目视法进行检测。

5  检测规则

5.1 检测与验收

5.1.1高纯二氧化锡应由供方质量技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准或合同(或订货单)的规定，并填写质量证明书。

5.1.2需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准或(或订货单)的规定不符时，应在收到产品之日起一个月内以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行。

5.2组批

高纯二氧化锡应成批提交检验，每批应由同一牌号、相同物理规格的产品组成。批重不予规定。

5.3检验项目

5.3.1  每批高纯二氧化锡应进行物理规格、粒度分析、比表面积和化学成分的检验。

5.3.2  每桶（袋）高纯二氧化锡应进行外观质量的检验。

5.4仲裁取样、制样

5.4.1取样

5.4.1.1仲裁取样的数量、样品数和样品量按GB/T6678的规定执行。总体物料的单元数大于500的，采样单元数的确定，推荐按总体单元数立方根的三倍数，如遇有小数时，则进为整数；如单元数为538，则538的立方根的三倍约为24.4，进为25，即选用25个单元。

5.4.1.2用不锈钢取样管垂直插入桶（袋）的3/4处，呈梅花状布点，每桶取样量不小于100g。

5.4.2制样

5.4.2.1将所取试样合并，充分混匀，缩分制成3份，每份试样量约100g，供需双方各一份，仲裁样一份。

5.4.2.2每份样品必须立即装入干燥、密封容器中，贴上标签。

5.4.2.3标签需注明生产单位、产品名称、样品编号、产品批号、数量、分析元素、取样日期、取样人等，并在样品容器的封口处粘贴封条，封条须供需双方签章认可待检。

5.5 检验结果的判定

5.5.1高纯二氧化锡检验结果的数值修约和修约后数值的判定分别按GB/T8170中的规定进行。

5.5.2高纯二氧化锡的粒度分析、化学成分、物理规格的检验结果与本标准或合同(或订货单)的规定不符时，应从该批产品中再取双倍于5.4规定的试样量进行重复检验，检验结果仍不符合本标准或合同(或订货单)的规定，则判该批产品不合格。

5.5.3高纯二氧化锡的外观质量与本标准或合同(或订货单)的规定不符时，则判该桶（袋）产品不合格。

6包装、标志、运输与贮存、质量证明书

6.1包装

高纯二氧化锡用塑料袋或塑料瓶密封包装，外用纸桶、塑料桶或塑料袋封装，每桶(袋)净重0.5kg±0.015kg、1kg±0.015kg、10kg±0.15kg和25kg±0.25kg。

6.2标志

每桶高纯二氧化锡产品上应贴上醒目且不易脱落的标签，其上注明产品名称、商标、本标准的编号、批号或生产日期、等级、净重、厂名和厂址及GB/T191的防雨标志。

6.3运输

产品在运输过程中应防潮、防水、防火、防酸碱，应避免撞击和跌落。

6.4贮存

产品应存放于清洁、干燥、防雨淋、通风、避免光照射及无酸碱的库房中。

6.5其他

需方如对产品的标志、包装、运输、贮存等有特殊要求时，由供需双方商定。

6.6质量证明书

每批高纯二氧化锡产品应附有产品质量证明书(合格证)，其上注明：

a）生产厂家名称和商标、地址、电话、传真；

b）产品名称、牌号；

c）批号；

d）净重和件数；

e）各项分析检验结果和技术监督部门印记；

f）本标准编号；

g）出厂日期。

7合同(或订货单)内容

本标准所列材料的合同(或订货单)内应包括下列内容：

a)产品名称；

b)产品牌号；

c)化学成分、比表面积、物理规格、外观质量等特殊要求；

d)重量；

e)本标准编号；

f)包装形式；

g)其他。