ICS 29.045

H 82

中华人民共和国国家标准

GB/T 11071—XXXX

代替 GB/T 11071-2006

区熔锗锭

Zone-refine germanium ingot

（本稿完成日期：2017-03-31）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准代替GB/ T 11071-2006《区熔锗锭》。

本标准与GB/T 11071-2006相比，主要有如下变动：

——将原标准中的ZGe-0和ZGe-1牌号按纯度改为ZGe-0和ZGe-1两个牌号， 并对ZGe-0和ZGe-1牌号的产品增加了化学成分的要求，并以附录A 的形式列出；

——增加ZGe-0的纯度为99.999%，ZGe-1纯度为99.9999%；

——在检验规则及试验方法中，增加了化学成分检测结果判定等内容；

——删除载流子浓度1.58×1012/cm-3	和载流子迁移率3.7×104/[cm2/（V·s）]的要求及相应的检测要求；

——“同一根锗锭的最大与最小截面面积之差不大于平均截面面积的15%”改为“同一根锗锭的两端的高差不大于4 mm”；

——“锭长100 mm～500 mm”改为“锭长不低于100 mm”；

——区熔锗锭化学杂质成分砷、铅等11种杂质的检验方法按照GB/T ×××× 区熔锗锭化学分析方法规定进行；

——删除“ZGe-0牌号区熔锗锭装箱时，如客户有需求，可在其中一箱内加入按附录A制备的单晶及检测样品，单晶和检测样品分别密封装在聚乙烯袋内，计入批重。在箱外注明‘内有检验样品’字样”。

——删除“附录A 检测用锗单晶制备方法”。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准起草单位：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司、南京中锗科技有限公司、衡阳恒荣高纯半导体材料有限公司、锡林郭勒通力锗业有限责任公司、云南东昌金属加工有限公司。

本标准主要起草人：×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××。

本标准所代替标准的历次版本分布情况为：

——GB/T 11071—2006；

——GB/T 11071—1989。

区熔锗锭

- 范围

本标准规定了区熔锗锭的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、储存、质量证明书、订货单（或合同）内容。

本标准适用于以还原锗锭及锗单晶返料为原料，经区熔提纯工艺制备得到的高纯锗锭。ZGe-06区熔锗锭主要用于制备半导体及高纯锗探测器用的高纯锗单晶；ZGe-05区熔锗锭主要用于制备红外光学锗单晶、太阳能电池用锗单晶及各类锗-铬、锗-硅合金等。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T ××××.1 区熔锗锭化学分析方法 第1部分 砷量的测定 砷斑法

GB/T ××××.2 区熔锗锭化学分析方法 第2部分 铝、铁、铜、镍、铅、钙、镁、钴、铟、锌含量的测定 电感耦合等离子体质谱法

YS/T 602 区熔锗锭电阻率测试方法  直流两探针

- 要求

  - 产品分类

区熔锗锭按电学性能分为两个牌号：ZGe-0，ZGe-1

ZGe- □

2

1

1 ——ZGe，表示区熔锗锭；

2 ——阿拉伯数字，表示产品等级。

  - 电阻率

区熔锗锭电阻率应符合表1的规定。

表1  电阻率

| 牌号 | 电阻率/（Ω·cm） （23±0.5℃） |
| --- | --- |
| ZGe-0 | ≥47 |
| ZGe-1 | ≥47 |

  - 化学成分

若客户对化学成分提出要求，可参照附录A 进行。

  - 区熔锗锭的横截面应为梯形，同一根锗锭的锭子两端高差不大于4 mm。锗锭上宽不小于26 mm，下宽不小于21 mm，高不小于23 mm，锭长不小于100 mm。

  - 区熔锗锭表面应呈银灰色光泽，无氧化膜、裂纹、孔洞和浮渣。

  - 需方对产品外形尺寸、电阻率等有其他特殊要求时，供需双方可另行商定。

- 试验方法

  - 区熔锗锭电阻率的检验按YS/T 602规定沿锭底面中心线纵向进行，点间距不大于30 mm。

  - 区熔锗锭的横截面尺寸用游标卡尺进行测量，长度用直尺进行测量。

  - 区熔锗锭的表面质量用目视法检查。

- 检验规则

  - 检查和验收

    - 区熔锗锭应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准（或订货合同）的规定，并填写质量证明书。

    - 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准（或订货合同）的规定不符时，应在收到产品之日起1个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样按5.4进行。

  - 组批

区熔锗锭应成批提交验收。每批应由同一牌号的产品组成，每批不大于100 kg。

  - 检验项目

    - 每批产品应逐锭进行电阻率、外形尺寸、表面质量的检验。

    - 若客户对化学成分提出要求时，每批产品应随机抽取1根锗锭切片后进行检验。

  - 仲裁取样和制样

- 电阻率、外形尺寸、表面质量的仲裁取样按总锭数的10%的比例抽取。

  - 检验结果判定

    - 外形尺寸、表面质量的仲裁检验结果与本标准规定不符时，判锭不合格。

    - 电阻率的仲裁检验结果与本标准规定不符时，判批不合格。

- 标志、包装、运输、贮存

  - 每根区熔锗锭应密封于聚乙烯薄膜袋中，并在袋上贴上标签，注明生产厂家名称、商标、牌号和批号。

  - 区熔锗锭应包装成箱，每箱应注明：

- a)  供方名称；

b） 产品名称和牌号；

c） 批号。

  - 将密封于聚乙烯薄膜袋中的区熔锗锭放在泡沫塑料垫的凹槽内，然后叠放入符合环保要求的包装箱内，并用填料塞紧，以防锗锭窜动。每箱区熔锗锭质量不大于50 kg。包装箱外用包扎带捆牢，箱外应有“防震”、“防潮”、“防腐蚀”字样或标志。

  - 区熔锗锭在运输和贮存过程中要防止机械损伤、防腐蚀、防潮、防震动。

- 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明：

a） 供方名称、地址、电话、传真；

b） 产品名称和牌号；

c） 批号；

d） 分析检验结果和技术监督部门印记；

e） 本标准编号；

f） 出厂日期（或包装日期）。

- 订货单（或合同）内容

本标准所列材料的订货单（或合同）应包括下列内容：

a）产品名称；

b）牌号；

c）导电类型、尺寸、电阻率及其他特殊要求；

d）数量；

e）本标准编号；

f）其他。

# 附录A

# 区熔锗锭化学成分

# （规范性附录）

## A.1 化学成分要求

若客户对化学成分提出要求，按照区熔表A.1的规定执行，若有特殊要求，如需提供辉光放电质谱法（GD-MS）的检测数据，从其规定。

表A.1 化学成分

| 牌号 | 化学成分（质量分数）/mg.kg-1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ge纯度不小于 | 杂质含量，不大于，×10-6 |  |  |  |  |  |
|  |  | As | Fe | Cu | Ni | Pb | Ca |
| ZGe-0 | 99.9999 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.15 |
| ZGe-1 | 99.999 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |
| 牌号 | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |
|  | Ge纯度不小于 | 杂质含量，不大于，×10-4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Mg | Co | In | Zn | Al | 总含量 |
| ZGe-0 | 99.9999 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.15 | 0.1 | 1.0 |
| ZGe-1 | 99.999 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 10.0 |

- A.2  试验方法

- A.2.1区熔锗锭中As的测定按照“GB/T ××××.1区熔锗锭化学分析方法 第1部分 砷量的测定 砷斑法”的规定进行或者采用辉光放电质谱法(GD-MS)进行测定。

- A.2.2区熔锗锭中Al、Fe、Cu、Ni、Pb、Ca、Mg、Co、In、Zn的测定可按照“GB/T ××××.2区熔锗锭化学分析方法 第2部分 铝、铁、铜、镍、铅、钙、镁、钴、铟、锌含量的测定”的规定或者采用辉光放电质谱法(GD-MS)进行测定。

_________________________________