YS

YS/T XXXX －XXXX

烧结金属多孔材料  疲劳性能的测定

Sintered metal porous materials — Determination of fatigue performance

（讨论稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

| 中华人民共和国工业和信息化部 | 发布 |
| --- | --- |

ICS 77.160

H 16

中华人民共和国有色金属行业标准

DAITI

前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准负责起草单位：西北有色金属研究院、西安赛隆金属材料有限责任公司、西安宝德粉末冶金有限责任公司、钢铁研究总院。

本标准主要起草人：

烧结金属多孔材料  疲劳性能的测定

- 1  范围

本标准规定了烧结金属多孔材料疲劳性能的检测方法。

本标准适用于粉末冶金方法生产的烧结金属多孔材料，包括烧结金属纤维多孔材料、烧结金属粉末多孔材料及金属泡沫材料，不适宜致密金属材料。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3075  金属材料  疲劳试验  轴向力控制方法

GB/T 16825.1  静力单轴试验机的检验  第1部分  拉力和（或）压力试验机  测力系统的检验与校准

GB/T 22066  静力单轴试验机用计算机数据采集系统的评定

YS/T 1133  烧结金属多孔材料 拉伸性能的测定

- 3  术语和定义

GB/T 3075中的术语和定义适用于本文件。

4 原理

GB/T 3075中的原理适用于本文件。

5  试样

5.1 试样形状和尺寸

5.1.1板或片状试样的形状和尺寸见图1和表1的规定。

说明：

a   —— 板或片状试样的厚度；

b   —— 平行长度的宽度；

W  —— 夹持端宽度；

L0  —— 原始标距；

Lc  —— 平行长度；

Lt  —— 试样总长度；

r    —— 过渡弧半径；

S   —— 平行长度的横截面积。

图1  板或片状试样

表1  板或片状试样尺寸                          单位为毫米

| b | W | L0 | Lc | Lt | r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 16 | ≥15 | ≥20 | ≥80 | ≥20 |
| 10 | 20 | ≥20 | ≥25 | ≥100 |  |
| 12 | 24 | ≥25 | ≥30 | ≥100 |  |
| 15 | 30 | ≥25 | ≥35 | ≥100 |  |
| 20 | 30 | ≥40 | ≥60 | ≥100 |  |
| 注：仲裁试样Lc = L0 +2b |  |  |  |  |  |

5.1.2直径≤20mm的管状试样的形状和尺寸见图2和表2的规定。

说明：

D  —— 管外径；

a   —— 管壁厚度；

L0  —— 原始标距；

Lt  —— 试样总长度。

图2  管状试样

表2  管状试样尺寸                          单位为毫米

| L0 | Lt |
| --- | --- |
| ≥20 | ≥L0 +D/2 |
| 注：仲裁试样Lc = L0 +2D |  |

5.1.3直径＞20mm的管状试样采用纵向弧形试样，其形状和尺寸见图3和表3的规定。

说明：

D   —— 管外径；

b   —— 平行长度的宽度；

a   —— 管壁厚度；

W  —— 夹持端宽度；

L0  —— 原始标距；

Lc  —— 平行长度；

Lt   —— 总长度；

r    —— 过渡弧半径；

S   —— 平行长度的横截面积。

图3  纵向弧形试样

表3  纵向弧形试样尺寸                          单位为毫米

| D | b | a | W | L0 | Lc | Lt | r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20~50 | 10 | 管壁厚 | 20 | ≥20 | ≥25 | ≥100 | ≥20 |
| ＞50 | 20 |  | 40 | ≥30 | ≥40 | ≥180 |  |
| 注：仲裁试样Lc = L0 +2 |  |  |  |  |  |  |  |

5.2 试样取样

5.2.1对力学性能表现各向异性的烧结金属多孔材料（即在面内和厚度方向受力表现出不同的力学行为），须标注受力方向。一般x和y为面内方向，z为厚度方向。

5.2.2采用机加工取样，应保证机加工过程中烧结金属多孔材料的孔结构不变形、孔隙不被污染。

6  试验设备

6.1 试验机

用于疲劳试验的试验机，能够满足静态加载条件，试验机应有足够的刚性，在其压力负荷范围内，不产生失稳。试验机的测力系统应按照GB/T 16825.1进行校准，其准确度应为1级或优于1级。计算机控制疲劳试验机应满足GB/T 22066的规定。

6.2 夹具

选用适宜的试样夹紧装置。通常采用楔型夹头、套环夹头等传递试验机对试样施加的负荷。试样的轴线应与试验机夹头中心重合。

7  试验程序

7.1 试样清洗

用丙酮或其他合适的溶剂，清洗试样上沾的油脂和污物并干燥。

7.2 试样尺寸测量

采用相应精度的量具测量试样的相关尺寸，精确到小数点后两位有效数字。

7.3 拉伸试验

7.3.1 按照YS/T 1133的规定测试试样的抗拉强度。然后在低于抗拉强度值下选取不同的应力值（不少于5个），测试不同的应力值下的循环次数。每个应力值至少测试三个样，取平均值。

7.3.2疲劳试验的参数可根据试样材质、工况使用条件、试验目的和试验机特点来确定，但需要保证所测性能的准确性。有关技术条件或双方协议应明确规定：应力比R、频率以及试验中未失效试样终止试验时的循环次数N等。

7.3.3若无特殊要求，应力比R约为0.1~0.5，频率范围约为1Hz~50Hz，试验中未失效试样终止试验时的循环次数为107。

7.3.4 测试试样温度为10℃~35℃。

7.4数据处理与输出

试验结束后，采用相应的处理软件对数据进行处理，绘制相应的S-N曲线。

8  性能结果计算

8.1疲劳强度σN

在规定应力下试样具有N次循环的应力幅值，见图4。

8.2疲劳寿命Nf

按规定的失效准则试验时达到的循环次数，见图4。

图4 疲劳性能示意图

说明：

S    —— 应力值或应力幅值，N/mm2；

σN  —— 疲劳强度，N/mm2；

N   —— 循环次数；

Nf   —— 疲劳寿命。

9  测定性能数值的修约

试验测定的性能结果数值应按照相关产品标准的要求进行修约。如未规定具体要求，测得的性能结果保留小数点后一位有效数字。

- 10  试验报告

试验报告应包括下列内容：

a) 鉴定测试样品所需的所有细节；

b）所用仪器类型；

c）测试结果；

d）本标准未规定的操作；

e）影响测试结果的因素；

f）本标准号。