ICS 77.160

H 72

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T ×××-201×

金属注射成型材料成分及性能要求

Materials composition and property standards

for metal injection molding

（草案稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准起草单位：深圳市注成科技股份有限公司、浙江新华机械制造有限公司

本标准主要起草人：

金属注射成型材料成分及性能要求

1  范围

本标准规定了金属注射成型材料的化学成分及性能要求。

本标准适用于金属注射成型工艺用低合金钢和不锈钢粉末。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228.1 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法；

GB/T 230.1 金属材料洛氏硬度试验 第1部分：试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)；

GB/T 3850  致密烧结金属材料与硬质合金 密度测定方法；

GB/T 4340.1 金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法；

GB/T 5318  烧结金属材料（不包括硬质合金）冲击试样：

GB/T 7963  烧结金属材料（不包括硬质合金）拉伸试样；

GB/T 9096  烧结金属材料（不包括硬质合金）冲击试验方法：

3  要求

- 3.1 MIM材料的表示方法及代号表示规则

- 3.1.1 低合金钢的表示方法及代号表示规则

- MIM—x x x x

第三、四位数表示碳量平均值，以万分之几表示

第二位数表示钢种或合金元素含量：

钢种：1—铬钼钢，6—镍钼钢

合金元素含量：用百分数表示平均含镍量

第一位数表示类别：2—镍钢，4—钼钢

表示金属注射成型工艺

- 3.1.2不锈钢的表示方法及代号表示规则

- MIM—x x x

第二、三位数表示顺序号

第一位数表示钢的类别，钢的类别号：

1—沉淀硬化不锈钢，3—CrNi奥氏体钢，4—高铬马氏体和低碳高铬铁素体钢

表示金属注射成型工艺

- 3.2 化学成分

3.2.1低合金钢材料化学成分

表1低合金钢化学成分

| 材料代号 | 化学成分（%，质量百分数） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fe | Ni | Mo | C | Cr | Si ≤ | Mn ≤ |
| MIM-2200 | 余量 | 1.5—2.5 | ≤0.5 | ≤0.1 | — | 1.0 | — |
| MIM-2700 | 余量 | 6.5—8.5 | ≤0.5 | ≤0.1 | — | 1.0 | — |
| MIM-4140 | 余量 | — | 0.2—0.3 | 0.3—0.5 | 0.8—1.2 | 0.6 | 1.0 |
| MIM-4650 | 余量 | 1.5—2.5 | 0.2—0.5 | 0.4—0.6 | — | 1.0 | — |

其它元素：用差减法求出的总量不超过化合物的1.0%。

3.2.2不锈钢化学成分

表2不锈钢化学成分

| 材料代号 | 化学成分（%，质量百分数） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fe | Ni | Cr | Mo | C ≤ | Cu | Nb+Ta | Mn ≤ | Si ≤ |
| MIM-316L | 余量 | 10-14 | 16-18 | 2-3 | 0.03 | — | — | 2.0 | 1.0 |
| MIM-420 | 余量 | — | 12-14 | — | 0.15-0.40 | — | — | 1.0 | 1.0 |
| MIM-430L | 余量 | — | 16-18 | — | 0.05 | — | — | 1.0 | 1.0 |
| MIM-17-4PH | 余量 | 3-5 | 15.5-17.5 | — | 0.07 | 3-5 | 0.15-0.45 | 1.0 | 1.0 |

其它元素：用差减法求出的总量不超过化合物的1.0%。

3.3 低合金钢材料分为烧结态和热处理态，其材料性能参数见表3。

表3 低合金钢材料性能

| 材料代号 （状态） | 标准值 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 密度 Ρ ≥ | 拉伸性能 |  |  | 无缺口夏比冲击功 ≥ | 硬度 |  |
|  |  | 抗拉强度 ≥ Rm | 规定塑性延伸强度 （0.2%） ≥ Rp0.2 | 断后伸长率 ≥ A25 |  | 洛氏硬度 ≥ | 维氏硬度 HV10 ≥ |
|  | g/cm3 | MPa | MPa | % | J |  |  |
| MIM-2200 （烧结态） | 7.65 | 255 | 110 | 20.0 | 135 | 45HRB | 90 |
| MIM-2700 （烧结态） | 7.6 | 380 | 205 | 20.0 | 175 | 69HRB | 125 |
| MIM-4140 （热处理态） | 7.5 | 1380 | 1070 | 3 | 75 | 46 HRC | 455 |
| MIM-4605 （烧结态） | 7.5 | 380 | 170 | 11.0 | 70 | 62 HRB | 115 |
| MIM-4605 （热处理态） | 7.5 | 1480 | 1310 | ＜1.0 | 55 | 48 HRC | 485 |

3.4 不锈钢材料分为烧结态和热处理态，其材料性能见表4。

表4 不锈钢材料性能

| 材料代号 （状态） | 标准值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 密度 ρ ≥ | 拉伸性能 |  |  | 无缺口夏比冲击功 ≥ | 硬度 |  | 耐腐蚀性 |  |  |
|  |  | 抗拉强度 ≥ Rm | 规定塑性延伸强度 （0.2%） ≥ Rp0.2 | 断后伸长率 ≥ A25 |  | 洛氏硬度 HRB ≥ | 维氏硬度 HV10 ≥ | H2SO4 （g/dm2.day） | CuSO4 | 沸水实验（H2O） |
|  | g/cm3 | MPa | MPa | % | J |  |  |  |  |  |
| MIM-316L （烧结态） | 7.6 | 450 | 140 | 40 | 190 | 67HRB | 90 | ＜0.005 | Pass | Pass |
| MIM-420 （热处理态） | 7.4 | 1000 | 850 | 2 | 40 | 44HRC | 445 | — | — | Pass |
| MIM-430L （烧结态） | 7.5 | 350 | 210 | 20 | 150 | 65HRB | 115 | 0.125 | Pass | Pass |
| MIM-17-4PH （烧结态） | 7.5 | 790 | 650 | 4 | 140 | 27 HRC | 280 | ＜0.005 | Pass | Pass |
| MIM-17-4PH （热处理态） | 7.5 | 1070 | 970 | 4 | 140 | 33 HRC | 325 | ＜0.005 | Pass | Pass |

4 试验方法

4.1化学成分的测试方法由承制方和订购方协商确定；

4.2密度测定按GB/T 3850规定进行；

4.3极限抗拉强度、屈服强度和伸长率按GB/T 7963和GB/T 228.1规定进行；

4.4无缺口夏比冲击功按GB/T 5318和GB/T 9096规定进行；

4.5洛氏硬度按GB/T 230.1规定进行；

4.6维氏硬度按GB/T 4340.1规定进行；

4.7硫酸实验方法：将5mm×10mm×55mm的标准试样，在室温下，与2%硫酸溶液中浸泡1000h，重复试验三次,测定每一件的失重，然后换算为每天单位表面积（dm2）的失重指标，单位为g/（dm2.day）；

4.8硫酸铜实验方法：在温度17℃与20℃之间，将测试试样或零件浸泡在硫酸铜溶液中（将1g结晶硫酸铜溶解在22.5ml蒸馏水和2.5g硫酸的混合溶液中）6（±30s），将看不出镀铜痕迹的试样视为通过了本实验；

4.9沸水实验方法：沸水试验是将试样或零件浸泡在蒸馏水中，然后放入沸腾的蒸馏水中保持（30±1min）。然后切断加热源并让试样仍浸泡在水中3h±15min。然后，将试样取出，使之干燥2h±10min。试样上看不出腐蚀，就认为通过了本实验。