XB

XB/T XXXX.2—201X

铈铁合金化学分析方法

第1部分：稀土杂质含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Chemical analysis methods of cerium ferroalloy

Part1 ：Determination of rare earth impurity contents

Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

(预审稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部发布

中华人民共和国稀土行业标准

- 前  言

XB/T XXXXX-201X《铈铁合金化学分析方法》共分2个部分：

第1部分：XB/T XXXXX.1-201X 铈铁合金化学分析方法  第1部分：稀土杂质量的测定  电感耦合等离子原子发射光谱法；

第2部分：XB/T XXXXX.2-201X 铈铁合金化学分析方法  第2部分：铝、硅、镍量的测定  电感耦合等离子原子发射光谱法。

本部分为第1部分。

本部分由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口。

本部分负责起草单位：包头稀土研究院。

本部分参加起草单位：赣州有色冶金研究所、中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司、包头华美稀土高科有限公司、赣州晨光稀土新材料股份有限公司、甘肃稀土新材料股份有限公司、国家钨与稀土产品监督检验中心

主要起草人：金斯琴高娃、李建亭、张慧珍；

参加起草人：谢璐、李淑萍、、李靖、陈燕、张海、燕汤英、陈文、张桂梅、姜玉娟、谢亚莉、马秀丽、张文星、刘鸿、张玉龙、孙二凤、谢宝平、曹俊杰、唐新、康萍

铈铁合金化学分析方法                                  第1部分：稀土杂质量的测定

- 范围

本部分规定了铈铁合金中镧、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇量的测定方法。

本部分适用于铈铁合金中镧、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇量的测定。测定范围见表1。

- 表1

| 元素 | 质量分数/% | 元素 | 质量分数/% |
| --- | --- | --- | --- |
| La | - 0.0050～0.25 | Dy | - 0.010～0.25 |
| Pr | - 0.020～0.25 | Ho | - 0.0050～0.25 |
| Nd | - 0.020～0.25 | Er | - 0.0050～0.25 |
| Sm | - 0.010～0.25 | Tm | - 0.0050～0.25 |
| Eu | - 0.0050～0.25 | Yb | - 0.0050～0.25 |
| Gd | - 0.010～0.25 | Lu | - 0.0050～0.25 |
| Tb | 0.020～0.25 | Y | 0.0050～0.25 |

- 方法原理

试样以盐酸分解，在稀盐酸介质中，直接以氩等离子体光源激发，进行光谱测定，以基体匹配法校正基体对测定的影响。

- 试剂和材料

除非另有说明，本方法试剂均为符合国家标准或行业标准的分析纯试剂，所用水均为去离子水。

  - 过氧化氢（30%）。

  - 盐酸（1+1）。

  - 硝酸（1+1）。

  - 盐酸（1+19）。

  - 镧标准贮存溶液：称取0.1173g经950℃灼烧1h的氧化镧(REO>99.50%，La2O3/REO>99.99%)置于100mL烧杯中，加入10mL盐酸（3.2），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镧

  - 镨标准贮存溶液：称取0.1208g经950℃灼烧1h的氧化镨(REO>99.50%，Pr6O11/REO >99.99%)置于100mL烧杯中，加入10mL盐酸（3.2），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镨。

  - 钕标准贮存溶液：称取0.1167g经900℃灼烧1h的氧化钕(REO>99.50%，Nd2O3/REO >99.99%)置于100mL烧杯中，加入10mL盐酸（3.2），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg钕。

  - 钐标准贮存溶液：称取0.1160g经950℃灼烧1h的氧化钐(REO>99.50%，Sm2O3/REO >99.99%)置于100mL烧杯中，加入10mL盐酸（3.2），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg钐。

  - 铕标准贮存溶液：称取0.1158g经950℃灼烧1h的氧化铕(REO>99.50%，Eu2O3/REO >99.99%)置于100mL烧杯中，加入10mL盐酸（3.2），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铕。

  - 钆标准贮存溶液：称取0.1153g经950℃灼烧1h的氧化钆(REO>99.50%，Gd2O3/REO >99.99%)置于100mL烧杯中，加入10mL盐酸（3.2），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg钆。

  - 铽标准贮存溶液：称取0.1176g经950℃灼烧1h的氧化铽(REO>99.50%，Tb4O7/REO >99.99%)置于100mL烧杯中，加入10mL硝酸（3.3），滴加H2O2（1.4），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铽。

  - 镝标准贮存溶液：称取0.1148g经950℃灼烧1h的氧化镝(REO>99.50%，Dy2O3/REO >99.99%)置于100mL烧杯中，加入10mL盐酸（3.2），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镝。

  - 钬标准贮存溶液：称取0.1146g经950℃灼烧1h的氧化钬(REO>99.50%，Ho2O3/REO >99.99%)置于100mL烧杯中，加入10mL盐酸（3.2），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg钬。

  - 铒标准贮存溶液：称取0.1144g经950℃灼烧1h的氧化铒(REO>99.50%，Er2O3/REO >99.99%)置于100mL烧杯中，加入10mL盐酸（3.2），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铒。

  - 铥标准贮存溶液：称取0.1142g经900℃灼烧1h的氧化铥(REO>99.50%，Tm2O3/REO >99.99%)置于100mL烧杯中，加入10mL盐酸（3.2），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铥。

  - 镱标准贮存溶液：称取0.1139g经950℃灼烧1h的氧化镱(REO>99.50%，Yb2O3/REO >99.99%)置于100mL烧杯中，加入10mL盐酸（3.2），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镱。

  - 镥标准贮存溶液：称取0.1137g经950℃灼烧1h的氧化镥(REO>99.50%，Lu2O3/REO >99.99%)置于100mL烧杯中，加入10mL盐酸（3.2），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镥。

  - 钇标准贮存溶液：称取0.1270g经950℃灼烧1h的氧化钇(REO>99.50%，Y2O3/REO >99.99%)置于100mL烧杯中，加入10mL盐酸（3.2），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg钇。

  - 铈标准贮存溶液：称取2.4580g经900℃灼烧1h的氧化铈(REO>99.50%，CeO2/REO >99.999%)置于250mL烧杯中，加入20mL硝酸（3.3），加5mL H2O2（3.1），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含20mg铈。

  - 铁标准贮存溶液：称取2.8594g经900℃灼烧1h的三氧化二铁[w（Fe2O3）≥99.99％]置于100mL烧杯中，加入30mL盐酸（（3.2），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含20mg铁。

  - 混合标准溶液：分别移取5.00mL标准贮存溶液（3.5～3.18）移入00mL容量瓶中，盐酸（3.4）稀释至刻度，混匀。此溶液1mL各含个稀土50μg。

  - 氩气[w（Ar）≥99.99％]。

- 仪器

- 电感耦合等离子体原子发射光谱仪：倒数线色散率不大于0.26nm/mm（一级光谱）。

- 试样

将试料去掉表面氧化层，取样后立即称量。

- 分析步骤

  - 试料

称取4g试样（5），精确至0.0001g。

  - 测定数量

称取两份试料（6.1）进行平行测定，取其平均值。

  - 空白试验

随同试料（6.1）做空白试验。

  - 分析试液的制备

将试料（6.1）置于100ml烧杯中，加入10mL盐酸（3.2）低温加热使试样分解完全。取下冷却后转入到100ml容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，移取10mL于100mL容量瓶中，用盐酸（3.4）稀释至刻度，混匀。

  - 系列标准溶液的配制

按表2移取各贮存溶液于5个不同的100mL容量瓶中，用盐酸（3.4）稀释至刻度，混匀。

表2

| 标液编号 | 各稀土元素质量浓度/（μg/mL） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 铈 | 铁 | 镧 | 镨 | 钕 | 钐 | 铕 | 钆 |
| 1 | 600 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 600 | 3400 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 3 | 600 | 3400 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 4 | 600 | 3400 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 5 | 600 | 3400 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 6 | 600 | 3400 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 标液编号 | 各稀土元素质量浓度/（μg/mL） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铽 | 镝 | 钬 | 铒 | 铥 | 镱 | 镥 | 钇 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 3 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 4 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 5 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 6 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |

  - 测定

    - 推荐分析线波长见表3。

表3

| 元素 | 分析线/nm | 元素 | 分析线/nm |
| --- | --- | --- | --- |
| La | 333.749 | Dy | 340.780 |
| Pr | 410.017, 422.293 | Ho | 345.600 |
| Nd | 430.357,406.109 | Er | 337.275,323.059 |
| Sm | 359.260，388.528 | Tm | 313.125 |
| Eu | 381.966，412.974 | Yb | 328.937 |
| Gd | 310.051，335.048 | Lu | 261.541 |
| Tb | 332.440 | Y | 377.433，371.029 |

    - 将系列标准溶液（6.5）、空白试液（6.3）与分析试液（6.4）同时进行氩等离子体光谱测定。由计算机输出空白试液（6.3）及分析试液（6.4）中被测元素的质量浓度。

- 分析结果的计算与表述

按式（1）计算样品中各待测元素的分量，数值以%表示：

……………………………（1）

式中：

ρ—自工作曲线上查得被测稀土元素的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

ρ0—自工作曲线上查得被测稀土元素空白的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V—试液体积，单位为毫升（mL）；

m—试料的质量，单位为克（g）；

- 精密度

  - 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表4数据采用线性内插法求得；超过表4中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表4

| 元素 | 质量分数/％ | 重复性限(r)/% | 元素 | 质量分数/％ | 重复性限(r)/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La | 0.034 | 0.003 | Dy | 0.025 | 0.003 |
|  | 0.042 | 0.004 |  | 0.12 | 0.01 |
|  | 0.061 | 0.006 | Ho | 0.012 | 0.001 |
|  | 0.16 | 0.01 |  | 0.025 | 0.003 |
| Pr | 0.032 | 0.005 |  | 0.12 | 0.01 |
|  | 0.13 | 0.02 | Er | 0.012 | 0.002 |
| Nd | 0.035 | 0.003 |  | 0.025 | 0.002 |
|  | 0.13 | 0.01 |  | 0.12 | 0.01 |
| Sm | 0.012 | 0.002 | Tm | 0.012 | 0.002 |
|  | 0.026 | 0.003 |  | 0.026 | 0.004 |
|  | 0.12 | 0.01 |  | 0.12 | 0.01 |
| Eu | 0.012 | 0.002 | Yb | 0.012 | 0.001 |
|  | 0.025 | 0.001 |  | 0.026 | 0.002 |
|  | 0.12 | 0.01 |  | 0.13 | 0.01 |
| Gd | 0.012 | 0.002 | Lu | 0.012 | 0.001 |
|  | 0.028 | 0.003 |  | 0.025 | 0.003 |
|  | 0.12 | 0.01 |  | 0.12 | 0.01 |
| Tb | 0.025 | 0.004 | Y | 0.012 | 0.002 |
|  | 0.13 | 0.02 |  | 0.025 | 0.003 |
| Dy | 0.013 | 0.003 |  | 0.13 | 0.01 |
| 注：重复性限(r)为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |  |  |  |  |

  - 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表5所列允许差。

表5

| 稀土元素 | 质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- | --- |
| La、Eu、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Y | 0.0050～0.010 |  |
| La、Sm、Eu、Gd、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Y | ＞0.010～0.020 |  |
| La、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Y、 | ＞0.020～0.050 |  |
|  | ＞0.050～0.10 |  |
|  | ＞0.10～0.25 |  |

- 质量保证和控制

- 每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。