行业标准《铈镨氧化物》编制说明

一、任务来源

1.1 任务背景

- 铈镨氧化物作为稀土抛光粉的原料之一，已广泛应用于电子领域的发光材料，玻璃、水晶等制品。

- 随着稀土抛光粉消费量的不断增长，研究铈镨氧化物的性能指标及控制技术，为满足材料行业对铈镨氧化物性能要求，对稀土工业的发展和新材料工业技术进步具有重要的意义。

目前，铈镨氧化物尚无行业标准、国家标准和国际标准。随着近年来抛光材料的质量要求不断提升，抛光材料的市场需求日益增加。作为稀土抛光粉原料之一的铈镨氧化物的用量也会持续增加，为了保证稀土抛光粉生产原料的规范化，制定铈镨氧化物产品标准，规定产品结构性能、规格、产品质量和检验方法等方面的技术参数，有利于生产过程中各个企业对于铈镨氧化物的控制，有利于市场上同类产品的统一协调，有利于下游深加工企业的采购与生产。该标准的执行具有必要性和迫切性，为稀土抛光粉产业的发展起到积极作用。

1.2 任务来源

稀土标委会于2015年11月厦门年会项目论证确认，“铈镨氧化物”行业标准由包头华美稀土高科有限公司牵头起草。

根据稀土标委[2016]12号文“关于召开推荐性稀土国家、行业标准复审工作会议及《稀土系贮氢合金化学分析方法》等10项稀土标准审定、预审和讨论会暨2016年度第四次稀土标准工作会议的通知”，“铈镨氧化物”行业标准计划正式下达，计划编号为：2016-0339T-XB，完成年限为：2017年。

1.3 起草单位简况

包头华美稀土高科有限公司成立于 1993 年，位于九原区麻池镇，是专业从事稀土产品生产的民营股份制高科技企业。 2003年 4 月，公司与包钢稀土高科进行了强强联合，形成了民营企业与国有上市公司合作共赢新的经济发展模式，在社会各界的关注和支持下，以相对控股的资本结构，经过多年的艰苦创业，公司实现了生产规模和经济总量的翻倍增长，已成为我国稀土行业规模较大的稀土生产基地之一。2011 年 4 月，公司其余股权被包钢稀土（集团）公司全部收购，完全成为包钢稀土（集团）公司全资子公司。

公司注册资金1.325亿元，总资产9.9亿元，占地面积 30万平方米，建筑面积 12 万平方米，员工 1500余人。下设三个生产分厂，一个动力分厂，十二个部室。设有专门的研发中心，该中心 2004 年被认定为自治区级技术中心， 2007 年被授予“包头市科技创新先进集体”，在全区 38 户自治区级企业技术中心中排名第 7 位。公司现拥有8项发明专利，近年曾获得中国冶金科学技术三等奖1项、中国有色金属工业科学技术三等奖1项、内蒙古自治区科技进步三等奖 1 项、包头市科技进步一等奖 1项，二等奖2项、包钢集团公司科技进步三等奖1项。

公司现具备年处理稀土精矿 8 万吨、各类稀土化合物（折REO）及氧化物1.7万吨的生产能力。公司生产的碳酸稀土、低镨碳酸铈、氧化镧、氧化铈、氧化镨、氧化钕、钐铕钆富集物、镨钕氧化物、干燥碳酸镧九项产品先后被评为“内蒙古自治区名牌产品”。 “物华”牌商标被评为“中国驰名商标”“自治区著名商标”和“包头市知名商标”。公司具有自营进出口资格，产品除国内市场销售外，还出口日本、美国、韩国、 欧盟等国家和香港、台湾等地区。

公司已通过 ISO9001 质量管理体系、 ISO14001 环境管理体系和 OHSMS18001 职业健康安全管理体系认证 ，被认定为国家级“高新技术企业”和“自治区创新型企业”，同时荣获 “包头市质量工作先进单位”、“包头市安全生产工作先进企业”、“包头市节能工作先进单位”、 “包头市文明单位”、 “包头市大气污染治理先进企业”、“包头市守合同重信用企业”、“包头市5512工程创新团队”、 “中国五矿优秀出口品牌”等荣誉称号。

包头华美稀土高科有限公司近年来参加过GB/T 23594-2009《钐铕钆富集物化学分析方法》、GB/T 31965-2015《镨钕氧化物》、XB/T 211-2015《钐铕钆富集物》、等国家、行业标准的制修订。

二、本标准编制计划

2016年07月—2017年12月：调研、查阅资料，了解国内外铈镨氧化物的生产动态及应用领域的变化，组织相关人员讨论、论证并编写标准征求意见稿、编制说明。

2017年01月—2017年03月：发出标准的征求意见稿，根据反馈回来的意见和建议，完善标准的征求意见稿，形成预审稿。

2017年04月—2017年05月：通过预审会，广泛征求各单位和专家的意见和建议，进行验证、归纳、整理，完成《铈镨氧化物》标准的送审稿。

2017年06月—2017年08月：根据稀标委的安排，参加送审稿的审定，完成标准终审。

三、编制原则与工作概况

3.1 编制原则和依据

1）本次制定应符合有色金属产品标准编写规则的要求（GB/T1.1 标准化工作导则 第1部分 标准的结构和编写、GB/T1.3 产品标准编写规定、GB/T20001.4 标准编写规则 第4部分 化学分析方法和《有色金属冶炼产品、加工产品、化学分析方法国家标准、行业标准编写示例》）；

2）查阅专利、文献等技术资料、用户技术要求，征集并汇总生产企业及使用企业的意见；

3）本标准的制定时，重点考虑了工艺优化、技术进步对产品稀土产品质量的影响、根据下游客户需求及产品发展趋势，确保标准的技术先进性。该标准为国内首次提出，填补了国内标准空白。通过标准的建立，为铈镨氧化物的生产提供了最基本的技术依据，节省了大量人力物力，创造出良好的社会效益和可观的经济效益。

3.2 标准的主要内容及工作过程

3.2.1标准题目

本标准产品分类及论据

本标准以产品直接命名。

3.2.2主要内容与适用范围

按照惯例，规定了铈镨氧化物的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及质量证明书。

根据技术资料的汇总及用户技术指标的要求确定了标准的适用范围，本标准适用于萃取法分离制取的铈镨氧化物。该产品主要用于电子领域的发光材料，玻璃、水晶等制品使用的稀土抛光粉。

3.2.3规范性引用文件

引用文件全部是标准正文中需要的内容，部分标准是参照执行。

3.2.4技术要求

1）生产工艺简述：

根据客户对铈镨氧化物中镨含量的要求，通过萃取分离槽体运行平衡原理，确定氯化铈镨溶液的出口位置，分析稀土配分。经碳酸氢铵沉淀，采用连续沉淀工艺、真空带式过滤机吸水、高温灼烧、振动过筛制得铈镨氧化物。

2）工艺流程：

混合氯化稀土溶液→萃取分离→氯化铈镨溶液→连续沉淀→带式过滤机     →碳酸铈镨→高温灼烧→振动过筛→铈镨氧化物

3）技术要求描述：

通过掌握标样镨带颜色，取分离槽体相邻级数的前后水相，确定氯化铈镨溶液的出口位置；用碳酸氢铵通过连续沉淀将氯化铈镨溶液沉淀，后经真空带式过滤机进行抽干，产出碳酸铈镨；经高温灼烧、振动过筛产出铈镨氧化物。

四、国家标准作为强制或推荐性国家标准的建议

本标准是根据我国实际生产使用情况制定的，其整体内容达到国内领先水平。建议作为推荐性行业标准发布实施。

五、标准水平分析

《铈镨氧化物》目前尚无国际化的标准，随着生产技术进步、下游用户对产品要求的不断提高，该产品种类、质量要求也会发生变化。本标准处于国内领先水平，对国内生产企业及相关行业的技术进步将产生积极的推动作用。

六、参考的相关标准和资料

GB/T 8170       数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 12690（所有部分） 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法

GB/T 14635      稀土金属及其化合物化学分析方法  稀土总量的测定

GB/T 15676      稀土术语

GB/T 17803      稀土产品牌号表示方法

GB/T 18115.2    稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 铈中镧、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、鑥和钇量的测定

GB XXXXX-201X   稀土产品的包装、标志、运输和贮存

七、致谢

本标准在起草过程中得到了全国稀土标准技术委员会秘书处的指导与帮助，同时对提供过数据、信息和建议的所有单位表示感谢！

包头华美稀土高科有限公司

二〇一六年十一月九日