XB

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009 的规定起草。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口。

本标准起草单位：包头稀土研究院、瑞科稀土冶金及功能材料国家工程研究中心有限公司。

本标准主要起草人：于雅樵、梁行方、高日增、解萍、陈国华、刘玉宝

镨钕钆金属

1   范围

本标准规定了镨钕钆合金的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存及质量证明书。

本标准适用于电解法或熔配法生产的供制作钕铁硼永磁材料用的镨钕钆合金。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T  8170        数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T  29656       镨钕镝合金化学分析方法。

GB/T  17803       稀土产品牌号表示方法

- 要求

3.1产品分类

产品按化学成分分为PrNdGd—68A、PrNdGd—68B、PrNdGd–64A、PrNdGd—64B、PrNdGd-60A、PrNdGd—60B六个牌号。

3.2化学成分

镨钕钆合金的化学成分应符合表1的规定。需方如对产品有特殊要求，供需双方可另行议定。

表1

| 产品 牌号 | 化 学 成 分 （质 量 分 数）/% |
| --- | --- |
|  | RE 不小于 | Nd /RE | Pr/RE | Gd/RE | 杂 质 含 量， 不大于 |
| 字符 牌号 | 数字 牌号 |  |  |  |  | 稀土杂质/RE | 非 稀 土 杂 质 |
|  |  |  |  |  |  |  | C | Si | Fe | W+Mo | Ca | Al | Mg | O |
| PrNdGd-60 Nd A | 045060A | 99.5 | 60±0.5 | 20±1 | 20±0.5 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| PrNdGd- 60 Nd B | 045060B | 99.0 | 60±0.5 | 20±1 | 20±0.5 | 1.0 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
| PrNdGd-64 Nd A | 045064A | 99.5 | 64±0.5 | 21±1 | 15±0.5 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| PrNdGd-64 Nd B | 045064B | 99.0 | 64±0.5 | 21±1 | 15±0.5 | 1.0 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
| PrNdGd-68 Nd A | 045068A | 99.5 | 68±0.5 | 22±1 | 10±0.5 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| PrNdGd-68 Nd B | 045068B | 99.0 | 68±0.5 | 22±1 | 10±0.5 | 1.0 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |

3.3 外观

3.3.1产品为铸态金属，新截面呈银灰色。

3.3.2产品表面及其断口为黑灰色及银灰色，应洁净断口无可见的夹杂物和氧化脱落粉末。

- 试验方法

4.1化学成分

4.1.1产品中稀土总量、稀土杂质及非稀土杂质的测定参照GB/T 29656-2013 镨钕镝合金化学分析方法的规定进行。

4.2数值修约

数值修约按GB/T 8170的规定进行。

4.3 外观

产品外观用目视检查。

- 检验规则

5.1 检查与验收

5.1.1 产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写质量证明书。

5.1.2 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准规定不符时，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

5.2 组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

5.3 检验项目

每批产品应进行化学成分和外观的检验。

5.4 取样与制样

5.4.1化学成分的仲裁取样件数按表2的规定进行。

表2

| 每批重量/kg | ≤10 | ＞10~50 | ＞50~100 | ＞100~200 | ＞200~500 | ＞500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件数/块 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 |

5.4.2 化学成分的仲裁取样方法按下述规定进行：

取样时，首先将试样打磨干净。分析氧含量，从合金锭中间位置截取试样,取样量不少于10g；分析其它杂质含量时，用直径5mm～10mm的钻头在合金锭上、下两面等距离处各钻取3点以上，弃去距锭块表面0.5 mm～1.0 mm的钻屑，然后钻取试样，取样量不少于10g，（混均）将所得试样迅速混匀缩分至所需数量，并立即放入带盖的磨口瓶中密封保存。

5.4.3新截面检测：

用剪板机把金属从中间剪断，及时察看截面，无目视可见夹杂物。

5.5 检验结果的判定

化学成分仲裁分析结果与本标准规定不符时，则从该批产品中取双倍样锭对不合格项目进行重复试验，如仍有一项结果不合格，则判该批产品为不合格。

产品外观不合格，则直接判定该批产品为不合格。

6标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1  标志

每桶（袋）外应注明：

a) 供方名称；

b) 产品名称和牌号；

c) 批号；

d) 净重、毛重；

e) 出厂日期及“防潮”标志或字样。

6.2  包装

产品抽真空包装于双层塑料袋或塑料瓶中，采取防氧化措施、抽真空或充入惰性气体密封包装每袋（瓶）净重5kg、10kg、25kg、50kg。再将袋（瓶）置于铁桶（木箱，纸箱或塑料箱）内，每桶（箱）净重为10 kg、20 kg、50kg。如需方对包装有特殊要求，供需双方另行协商。

6.3  运输、贮存

产品运输时严防淋雨受潮，需存放干燥处，不得露天堆放。

6.4  质量证明书

a) 每批产品应附质量证明书，注明：

b）供方名称；

c）产品名称和牌号；

d）批号；

e）净重、件数；

f）各项分析检验结果和供方质量检验部门印记；

g）标准编号；

h）出厂日期。

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

镨 钕 钆 金 属

Praseodymium-Neodymium-Gadolinium Metal

(预审稿)

XB/TXXX—201X

中华人民共和国稀土行业标准