YS

ICS 77.150.60

H 62

YS/TXXXX—XXXX

冶炼副产品 铅铊合金锭

Bybroduct  of  Metallurgy  Lead  Thallium  alloy

（送审稿）

20XX—XX —XX 发布                                20XX—XX —XX实施

中 华 人 民 共 和 国 工 业 和 信 息 化 部  发布

YS/TXXXX—XXXX

前    言

本标准是按照GB/T1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)提出并归口。

本标准负责起草单位：葫芦岛锌业股份有限公司

本标准主要起草人：

YS/TXXXX—XXXX

冶炼副产品 铅铊合金锭

- 范围

本标准规定了铅铊合金锭的要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）。

本标准适用于以铜、铅、锌精矿等冶炼过程中产生的含铊富集物料为原料生产的铅铊合金锭。主要供生产铊产品。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170   数值修约规则与极限数值的表示和判定

- 要求

3.1  产品分类

铅铊合金锭按化学成分分为3 个牌号: PbTll 、PbTl2、PbTl3 。

3.2  化学成分

铅铊合金锭的化学成分应符合表1的规定。

表1 铅铊合金锭的化学成分要求 （质量分数 / %）

| 牌号 | 主要成分，不小于 |  | Cd，不大于 | Zn，不大于 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pb+Tl | 其中：Tl |  |  |
| PbTl l | 80 | 10 | 9 | 1 |
| PbTl 2 | 65 | 5 | 22 | 1 |
| PbTl 3 | 50 | 2 | 30 | 1 |
| 注：1.其中Pb、Tl、Cd、Zn含量均为实测值。 |  |  |  |  |

- 3.3  外观质量

- 铅铊合金锭应无缺口，无飞边、毛刺，表面应无夹层、浮渣及外来污染物。

3.4  物理规格

铅铊合金锭为长方梯形，锭的底面允许有凹沟及铸腿，便于集装和使用。锭重为300±20kg或500±50kg.

3.5  其他

需方如对铅铊合金锭的物理规格、化学成分有特殊要求时，由供需双方商定。

- 试验方法

4.1 铅铊合金锭的化学分析方法由供需双方协商确定。

- 4.2　铅铊合金锭的外观质量用目视法进行检验。

- 5   检验规则

5.1  检查和验收

5.1.1  铅铊合金锭应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单 (或合同)的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准及订货单 (或合同)的规定不符时，应在收到产品之日起60天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行。

5.2  组批

铅铊合金锭应成批提交验收，每批应由同一炉次、同一锭型的产品组成。

5.3  检验项目

每批产品应进行化学成分和外观质量的检验。

5.4  取样和制样

5.4.1 生产取样

供方用于化学成分分析的试样可从浇铸时的液态金属中取样，也可用其他方法取样。

5.4.2   仲裁取样

铅铊合金锭按随机原则抽取样品，每批次取2-3块，在每块样锭上随机取5点进行钻取。

5.4.3  试样钻取方法

取样钻头直径为14㎜～18㎜。钻孔时，应先去掉表皮钻屑，不得使用润滑剂。钻孔速度以钻屑不氧化为宜。钻孔深度不小于锭厚的二分之一。

5.4.4  试样制备方法

将5.4.3所得每批样锭的钻屑用不锈钢剪刀剪碎至2㎜ 以下，混匀，用四分法缩分至1000 g，用磁铁除尽加工时带入的铁质，分成4等份，2份用于分析，其余由供需双方各存一份。

- 5.5  检验结果的判定

5.5.1  数值的修约及检验结果的判定按GB/T 8170中的规定进行。

5.5.2  化学成分检验结果与本标准及订货单 (或合同)的规定不符时，按批判为不合格。

5.5.3  外观质量不符合本标准及订货单 (或合同)的规定时，按锭判为不合格。

- 6  标志、包装、运输、贮存、质量证明书

- 6.1  标志

6.1.1每块铅铊合金锭的同一端应有不易脱落、清晰的产品牌号、批号、锭重和供方商标等标志。

6.2  包装

铅铊合金锭不包装，但根据用户要求可外罩塑料包装袋。

6.3  运输与贮存

6.3.1  铅铊合金锭应用无腐蚀性物质、洁净的运输工具装运，防止被雨淋。

6.3.2  铅铊合金锭应贮存在通风、干燥、无腐蚀性物质的仓库里。

6.3.3  铅铊合金锭在运输与贮存过程中，表面生成的灰色或灰白色物质，系自然氧化而成，不作报废依据。

6.4  需方如对铅铊合金锭的标志、包装、运输与贮存有特殊要求时，由供需双方商定。

- 6.5  质量证明书

每批铅铊合金锭应附有质量证明书，注明：

a)  供方名称、地址、电话或传真；

b)  产品名称和牌号；

c)  批号；

d)  净重和件数；

e)  分析检验结果和技术监督部门印记；

f)  本标准编号；

g)  出厂日期。

- 7  订货单（或合同）内容

本标准所列铅铊合金锭的订货单（或合同）应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 净重和件数；

- 本标准编号；

- 其他。