YS

YS/TXXXX—XXXX

冶炼副产品 铅铊合金锭

Bybroduct  of  Metallurgy  Lead  Thallium  alloy

（送审稿）

20XX—XX —XX 发布                                20XX—XX —XX实施

中 华 人 民 共 和 国 工 业 和 信 息 化 部  发布

YS/TXXXX—XXXX

前    言

本标准是按照GB/T1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)提出并归口。

本标准负责起草单位：葫芦岛锌业股份有限公司

本标准主要起草人：

YS/TXXXX—XXXX

冶炼副产品 铅铊合金锭

范围

本标准规定了铅铊合金锭的要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）。

本标准适用于以铜、铅、锌精矿等冶炼过程中产生的含铊富集物料为原料生产的铅铊合金锭。主要供生产铊产品。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170   数值修约规则与极限数值的表示和判定

## 要求

3.1  产品分类

铅铊合金锭按化学成分分为3 个牌号: PbTll 、PbTl2、PbTl3 。

3.2  化学成分

铅铊合金锭的化学成分应符合表1的规定。

表1 铅铊合金锭的化学成分要求 （质量分数 / %）

| 牌号 | 主要成分，不小于 | Cd，不大于 | Zn，不大于 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pb+Tl | 其中：Tl |  |  |
| PbTl l | 80 | 10 | 9 | 1 |
| PbTl 2 | 65 | 5 | 22 | 1 |
| PbTl 3 | 50 | 2 | 30 | 1 |
| 注：1.其中Pb、Tl、Cd、Zn含量均为实测值。 |

3.3  外观质量

铅铊合金锭应无缺口，无飞边、毛刺，表面应无夹层、浮渣及外来污染物。

3.4  物理规格

铅铊合金锭为长方梯形，锭的底面允许有凹沟及铸腿，便于集装和使用。锭重为300±20kg或500±50kg.

3.5  其他

需方如对铅铊合金锭的物理规格、化学成分有特殊要求时，由供需双方商定。

## 试验方法

4.1 铅铊合金锭的化学分析方法由供需双方协商确定。

## 4.2　铅铊合金锭的外观质量用目视法进行检验。

## 5   检验规则

5.1  检查和验收

5.1.1  铅铊合金锭应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单 (或合同)的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准及订货单 (或合同)的规定不符时，应在收到产品之日起60天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行。

5.2  组批

铅铊合金锭应成批提交验收，每批应由同一炉次、同一锭型的产品组成。

5.3  检验项目

每批产品应进行化学成分和外观质量的检验。

5.4  取样和制样

5.4.1 生产取样

供方用于化学成分分析的试样可从浇铸时的液态金属中取样，也可用其他方法取样。

5.4.2   仲裁取样

铅铊合金锭按随机原则抽取样品，每批次取2-3块，在每块样锭上随机取5点进行钻取。

5.4.3  试样钻取方法

取样钻头直径为14㎜～18㎜。钻孔时，应先去掉表皮钻屑，不得使用润滑剂。钻孔速度以钻屑不氧化为宜。钻孔深度不小于锭厚的二分之一。

5.4.4  试样制备方法

将5.4.3所得每批样锭的钻屑用不锈钢剪刀剪碎至2㎜ 以下，混匀，用四分法缩分至1000 g，用磁铁除尽加工时带入的铁质，分成4等份，2份用于分析，其余由供需双方各存一份。

5.5  检验结果的判定

5.5.1  数值的修约及检验结果的判定按GB/T 8170中的规定进行。

5.5.2  化学成分检验结果与本标准及订货单 (或合同)的规定不符时，按批判为不合格。

5.5.3  外观质量不符合本标准及订货单 (或合同)的规定时，按锭判为不合格。

## 6  标志、包装、运输、贮存、质量证明书

6.1  标志

6.1.1每块铅铊合金锭的同一端应有不易脱落、清晰的产品牌号、批号、锭重和供方商标等标志。

6.2  包装

铅铊合金锭不包装，但根据用户要求可外罩塑料包装袋。

6.3  运输与贮存

6.3.1  铅铊合金锭应用无腐蚀性物质、洁净的运输工具装运，防止被雨淋。

6.3.2  铅铊合金锭应贮存在通风、干燥、无腐蚀性物质的仓库里。

6.3.3  铅铊合金锭在运输与贮存过程中，表面生成的灰色或灰白色物质，系自然氧化而成，不作报废依据。

6.4  需方如对铅铊合金锭的标志、包装、运输与贮存有特殊要求时，由供需双方商定。

6.5  质量证明书

每批铅铊合金锭应附有质量证明书，注明：

a)  供方名称、地址、电话或传真；

b)  产品名称和牌号；

c)  批号；

d)  净重和件数；

e)  分析检验结果和技术监督部门印记；

f)  本标准编号；

g)  出厂日期。

7  订货单（或合同）内容

本标准所列铅铊合金锭的订货单（或合同）应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 净重和件数；

- 本标准编号；

- 其他。

# Text boxes

ICS 77.150.60

H 62