ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXXX—XXXX

粗  锌

（Crude Zinc）

20XX - XX - XX发布

20XX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准为首次制订。

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准根据我国矿产资源的具体情况及粗锌的精馏精炼过程杂质元素对工艺的影响而制订的。

本标准将粗锌分三个牌号：Zn97.0C、Zn96.0C、Zn95.0C。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准负责起草单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂。

本标准主要起草人：

粗  锌

范围

本标准规定了粗锌的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存及质量证明书和合同（或订货单）内容。

本标准适用于冶金炉熔炼所生产的粗锌。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误内容)或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

YS/T       粗锌化学分析方法

要求

3.1 产品分类

粗锌按化学成分分为三个牌号：Zn97.OC、Zn96.OC、Zn95.OC

3.2 化学成分

3.2.1 粗锌的化学成分应符合表1的规定。

表1  粗锌的化学成分

| 牌号 | 化学成分/% |
| --- | --- |
|  | Zn含量 不小于 | 杂质含量，不大于 |
|  |  | Pb | Cd | Fe | Al | As | Sn | Sb |
| Zn97.0C | 97.0 | 1.5 | 0.2 | 0.05 | 0.001 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Zn96.0C | 96.0 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.005 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| Zn95.0C | 95.0 | 2.5 | 0.4 | 0.2 | 0.005 | 0.08 | 0.05 | 0.02 |

3.2.2 粗锌中锌及杂质含量均为实测值。

3.2.3 其它有价金属元素含量由供需双方协商确定。

3.2.4 需方如对粗锌的化学成分有特殊要求时，可由供需双方商定。

3.3 物理规格

3.3.1 粗锌锭为长方梯形，分小锭和大锭两种规格。小锭两端应有突出的耳部，锭重:20kg～30kg；

大锭应附有完整可靠的吊耳，锭厚度≤200mm；宽度≤450mm；锭重300～400kg。

3.3.2 对粗锌的物理规格有特殊规定或要求，由供需双方商定。

3.4 外观质量

粗锌锭表面应清洁，无氧化渣及夹杂物，锭内不得有包心。

试验方法

4.1  粗锌的化学成分分析方法按YS/T     的规定进行。

4.2  粗锌的外观质量用目视法或适当的工具进行检验。

5 检验规则

5.1  检查与验收

5.1.1  粗锌应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准或合同(订货单)的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准或合同(订货单)的规定不符时，应在收到产品之日起30天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行，仲裁分析在供需双方认定的单位进行。

5.2 组批

5.2.1  粗锌应成批提交检验，每批应由同一炉次的产品组成。批量不大于60t。

5.2.2  如需方同意，也可由同类炉料生产的同一牌号的多个批次组成一个检验批。

5.3   检验项目

每批粗锌应进行化学成分和表面质量的检验。

5.4   取样和制样

5.4.1  生产取样

供方用于化学成分分析的试样可从浇铸时的液态金属中取样，也可用其他方法取样。

5.4.2  仲裁取样

5.4.2.1 小锭粗锌仲裁取样

仲裁样锭由供需双方按批等间隔抽取，每批抽取6块～20块。

取样位置：将取得的样锭分组，每组样锭最多为10块。样锭按长边相靠并排摆放，第一块浇铸面向上，第二块浇铸面向下，依次交替排列成矩形，在此矩形上画出两对角线。再将每块样锭表面等分成该组锭数加1个相等的部分，画出平行于锭长边边的等分线。等分线与对角线的交点是取样的钻孔位置，即第一块样锭的第一条等分线交点上钻孔，第二块样锭在第二条等分线上钻孔，依此类推，详见图1.当钻屑量不足时，可在每块锭等分线交点相临处增加钻孔。

图1 粗锌小锭布点位置示意图

5.4.2.2  大锭粗锌仲裁取样

仲裁样锭由供需双方按批等间隔抽取，从该批锭的每10块锭中随机抽取2块～3块锭(小批量不少于5块样锭)。

取样位置：在每一锭正反两表面各画两条对角线，在对角线上均匀布5点，一点在两对角线交点处，其余4点各在顶角与对角线交点之间的1/2处（见图2）。

图2 粗锌大锭布点位置示意图

5.4.3  试样钻取方法

取样应选用直径10mm～15mm的钻头，钻孔时不得使用润滑剂，钻孔速度以钻屑不氧化为宜。钻孔深度小锭不小于锭厚的1/2。

5.4.4  试样制备

将直接钻取和熔化后钻取的样屑剪碎至4mm以下，用磁铁除去加工时带人的铁屑，然后过0.44mm筛，筛上筛下物分别称重后，均分为三等份，筛上筛下各取一份组成一份试样。每份试样不少于150g，一份用于仲裁分析，供需双方各存一份。

5.5  检验结果判定

5.5.1 粗锌化学成分检验结果的数值修约和修约后数值的判定按GB/T 8170的规定进行。

5.5.2 化学成分仲裁结果与本标准或合同(订货单)的规定不符时，该批判为不合格。

5.5.3 表面质量检验结果与本标准或合同(订货单)的规定不符时，按锭判为不合格。

6 标志、包装、运输、贮存和质量证明书

6.1  标志

每批粗锌应有醒目的标识，其上注明供方名称、批号和重量。

6.2  包装

粗锌可不包装。若有特殊要求，由供需双方商定。

6.3  运输

粗锌应用防雨淋工具运输，不得损失、少件、污染产品。

6.4  贮存

粗锌应贮存在清洁、干燥场所。

6.5  质量证明书

每批粗锌应附有质量证明书，注明:

a) 供方名称、地址；

b) 产品名称和牌号；

c) 批号；

d) 净重和件数；

e) 分析检验结果和技术监督部门印记；

f) 本标准编号；

g) 检验日期、出厂日期。

7 合同(或订货单)内容

订购本标准所列材料的合同(或订货单)内容应包括下列内容:

a) 产品名称；

b) 产品牌号；

c) 化学成分及外观质量等特殊要求；

d) 重量；

e) 本标准编号；

f) 其他。

_________________________________