ICS 77.150.60

H62

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX—XXXX

超高纯锌

Ultra High purity Zinc

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准是由全国有色金属标准化技术委员会（SCA/TC243）提出并归口。

本标准起草单位：峨嵋半导体材料研究所、清远先导材料有限公司。

本标准起草人：种娜、孙平、詹科、杨旭、朱君、朱刘、朱赞方

超高纯锌

- 范围

本标准规定了超高纯锌的技术要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容等。

本标准适用于以99.99%锌为原料，经过真空蒸馏等工艺制备的锌纯度不低于99.99999%的超高纯锌。产品主要用于碲锌镉、硒化锌等半导体材料的制备。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

YS/T920    高纯锌

YS/T**     高纯锌化学分析方法 痕量杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法

- 要求

- 3.1 化学成分

超高纯锌的牌号为Zn-07，其化学成分应符合表1规定。

- 超高纯锌的主要化学成分要求

| 牌号 | Zn-07 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 化 学 成 分 ， % | Zn含量,不小于 |  | 99.99999 |
|  | 杂质含量/(×10-4)，不大于 | Ag | 0.005 |
|  |  | Al | 0.005 |
|  |  | Cu | 0.005 |
|  |  | Fe | 0.03 |
|  |  | Mg | 0.005 |
|  |  | Ni | 0.005 |
|  |  | Pb | 0.01 |
|  |  | Sn | 0.005 |
|  |  | Co | 0.005 |
|  |  | In | 0.005 |
|  |  | Na，K，Ca，Ti，Cr，Mn，Ga，Cd，Sb，Te，Au，Bi | 总和不大于 0.18 |
|  | 杂质总和/(×10-4)，不大于 |  | 0.100 |
| - 注1：用户对其他杂质元素要求提供检测数据时，可由双方协商解决。 注2：超高纯锌的含量为100%减去表中所列杂质实测总和的余量。 |  |  |  |

- 3.2 产品规格

超高纯锌为锭状。如需特殊的粒、棒、板等规格产品时，由供需双方商定。

- 3.3 外观质量

超高纯锌外观呈银白色金属光泽，无氧化色斑，表面平整，无缩孔，无夹杂。

- 试验方法

  - 超高纯锌的化学成分分析应按YS/T**或供需双方协商确定的方法进行。

  - 超高纯锌的外观质量用目视法检查。

- 检验规则

  - 检查与验收

    - 超高纯锌应由供方技术监督部门进行检验，保证产品符合本标准或订货单（或合同）要求，并填写质量证明书。

    - 需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准或订货单（或合同）的规定不符时，应在收到产品之日两个月内向供方提出，双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方，相关事项由供需双方协商进行。

  - 组批

超高纯锌应成批提交检验，每批产品的重量应不大于50kg。

  - 取样和制样

每批产品中随机抽取总数不少于10%作为样品，多点取样、缩分，样品总量不少于100g。采样过程中应避免样品沾污。

将样品制成棒形，其截面积为2mm2～9mm2，长度为20mm，或样品制成直径20mm左右、表面光滑平整、无缩孔的饼状，每份样品的重量为20～30g。

  - 检验结果的判定

    - 分析结果的数值修约规则和判定方法按GB/T8170的规定进行，修约数位应与表1规定或供需双方商定的极限数位一致，判定方法采用修约比较法。

    - 超高纯锌的化学成分分析结果与本标准的规定不符时，判该批不合格。

    - 超高纯锌的外观质量检验结果与本标准的规定不符时，判该批不合格。

- 包装、标志、运输、贮存和质量证明书

  - 包装

- 超高纯锌的包装可以采用以下方式：

    - 用透明聚酯薄膜包裹，再用塑料袋真空封装（两层），外层用铝箔纸真空或冲氩封装，将包装袋置于纸箱内，用泡沫塑料等软物塞紧；

    - 用玻璃管真空封装，每管产品重量100g、200g不等；

6.1.3  按双方认可的包装规格和包装方式进行封装。

  - 标志

    - 产品每袋每管应贴标签，并注明：

- 产品名称；

- 牌号；

- 产品重量；

- 出厂日期；

- 其他。

    - 包装箱外应有“防潮”，“轻放”等字样，并注明：

- 供方名称；

- 需方名称；

- 产品名称；

- 件数；

- 出厂日期；

- 其他。

  - 运输

超高纯锌在运输过程中应注意防潮，不得剧烈碰撞。

  - 贮存

超高纯锌应贮存于清洁、干燥、无酸碱气氛之中。

  - 质量证明书

每批超高纯锌应附有质量证明书，并注明：

- 产品名称；

- 牌号、批号、净重、箱数；

- 规格；

- 分析检验结果及检验部门印记；

- 本标准编号；

- 出厂日期；

- 其他。

- 订货单（或合同）内容

本标准所列产品的合同（或订货单）应至少包含以下内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 重量；

- 规格；

- 产品数量；

- 包装要求；

- 本标准编号；

- 其他。

___________________________