| 中华人民共和国工业和信息化部 | 发布 |
| --- | --- |

前    言

本标准是对YS/T 615-2006《导电用铜棒》的修订。

本标准与YS/T 615-2006相比，主要有如下变动：

—新增加了TU0、TU3、TUAg0.05、TUAg0.06、TUAg0.08、TUAg0.1。6个牌号。

—棒材的最小直径由原来的5毫米扩展到3毫米。

将铜及铜合金棒材的直径(对边距离)公差按照材料和精度来划分，精度分为高精级和普通级。标准要求略有提高。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由佛山市华鸿铜管有限公司负责起草。

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

—YS/T 615-2006

导电用铜棒

- 范围

本标准规定了导电用铜棒的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容等。

本标准适用于电线、电缆及导电设备用圆形、矩形、方形、六角形铜棒材。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 228.1-2010  金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法

GB/T 231.1    金属材料 布氏硬度试验 第1部分:试验方法

GB/T 351      金属材料电阻系数测量方法

GB/T 2828.1   计数抽样检验程序第一部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批抽样计划

GB/T 4340.1   金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法

GB/T 5121（所有部分）铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231    加工铜及铜合金牌号和化学成分

GB/T 8888    重有色金属加工产品的包装、标志、运输和贮存

GB/T 23606    铜氢脆检验方法

GB/T 26303.2  铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法 第2部分：棒、线、型材

GB/T 32791    铜及铜合金导电率涡流测试方法

YS/T 335      无氧铜含氧量金相检验方法

YS/T 336      铜、镍及其合金管材和棒材断口检验方法

YS/T 482      铜及铜合金分析方法光电发射光谱法

YS/T 668      铜及铜合金理化检测取样方法

YS/T 815      铜及铜合金力学性能和工艺性能试样的制备方法

- 要求

3.1产品分类

3.1.1 牌号、状态和规格

棒材的牌号、状态和规格应符合表1的规定。

3.1.2 棒材的不定尺长度规定如下：

直径3～50㎜，供应长度为1000～5000㎜；

直径50～80㎜，供应长度为500～5000㎜；

经双方协商，直径等于或小于10㎜的棒材可成盘（卷）供货，其长度不小于4000㎜.

定尺或倍尺长度应在不定尺范围内，并在合同中注明，否则按不定尺长度供货。

表1 牌号、状态和规格

| 牌号 | 代号 | 状态 | 直径、边长或对边距/mm |
| --- | --- | --- | --- |
| TU0 | C10100 | 热挤压（M30） | 10～90 |
| TU1 | T10200 |  |  |
| TU2 | T10300 |  |  |
| TU3 | T10400 |  |  |
| TUAg0.05 | T10410 |  |  |
| TU0Ag0.06 | T10420 | 热挤压+拉拔（H50） 软化退火（O60） | 3～80 |
| TUAg0.08 | T10430 |  |  |
| TUAg0.1 | T10440 |  |  |
| T1 | T10900 |  |  |
| T2 | T11050 |  |  |
| TAg0.1 | T11200 |  |  |

3.1.3 标记示例

产品标记按产品名称、牌号、状态、精度、规格和标准编号的顺序表示，圆棒直径以“Φ”表示，矩形棒的长、短边分别以“a”、“b”表示，方棒的边长以“a”表示，六角棒的对边距以 “S”表示。截面示意图及标记示例如下：

a．用TU0制造的、供应状态为热挤压、高精级、外径20㎜、长度为2000㎜定尺的圆棒，标记为：

棒 TU0  M3 高 Ф20×2000 YS/T ×××—××××

b．用T2制造的、供应状态为拉拔、高精级、外径20㎜、长度为2000㎜定尺的方棒，标记为：

棒 T2  H5 高 a20×2000 YS/T ×××—××××

c．用TU3制造的、供应状态为退火、普通级、厚度为25㎜，宽度为40㎜、长度为2000㎜定尺的矩形棒，标记为：

棒 TU3  O  25×40×2000 YS/T ×××—××××

d．用TU1制造的、供应状态为拉拔、高精级、对边距为30㎜、长度为2000㎜定尺的六角棒，标记为：

棒 TU1 H5  高 S30×2000 YS/T ×××—××××

3.2 化学成分

棒材的化学成分应符合GB/T 5231的规定。

3.3 尺寸允许偏差

3.3.1  M30状态棒材的直径、对边距允许偏差应符合表2的规定

表 2：M30棒材的直径、对边距允许偏差                   单位为毫米

| 直径、对边距 | 高精级 | 普通级 |
| --- | --- | --- |
| ≥10～≤20 | ±0.25 | ±0.3 |
| ＞20～≤90 | ±1.8% | ±2.0% |
| 注1：单向偏差为表中值的2倍。 |

3.3.2  H50、O60状态圆形、方形和六角形棒材的尺寸及其允许偏差应符合表3的规定

表3：H50、O60状态圆形、方形棒和六角形棒材的尺寸及其允许偏差           单位为毫米

| 直径(或对边距离) | 圆棒 | 方形棒或六角形棒 |
| --- | --- | --- |
|  | 高精级 | 普通级 | 高精级 | 普通级 |
| ≥3～≤6 | ±0.02 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.07 |
| ＞6～≤10 | ±0.03 | ±0.05 | ±0.04 | ±0.08 |
| ＞10～≤18 | ±0.03 | ±0.06 | ±0.05 | ±0.10 |
| ＞18～≤30 | ±0.04 | ±0.07 | ±0.06 | ±0.1 |
| ＞30～≤50 | ±0.08 | ±0.10 | ±0.12 | ±0.13 |
| ＞50～≤80 | ±0.10 | ±0.12 | ±0.15 | ±0.24 |
| 注1：单向偏差为表中值的2倍。 |

3.3.3  H50、O60状态矩形棒材的尺寸及其允许偏差应符合表4的规定

表4：H50、O60状态矩形棒材的尺寸及其允许偏差            单位为毫米

| 宽度或厚度 | 高精级 | 普通级 |
| --- | --- | --- |
| ≥3～≤6 | ±0.08 | ±0.10 |
| ＞6～≤10 | ±0.08 | ±0.10 |
| ＞10～≤18 | ±0.11 | ±0.14 |
| ＞18～≤30 | ±0.18 | ±0.21 |
| ＞30～≤50 | ±0.25 | ±0.30 |
| ＞50～≤80 | ±0.30 | ±0.35 |
| 注1：单向偏差为表中值的2倍。 |

3.3.4   棒材的定尺或倍尺长度的允许偏差为+15毫米。倍尺长度应加入锯切分段时的锯切量，每一锯切量为5毫米。

3.3.5   直度

H50状态圆棒材的直度应符合表5的规定。M30状态和M30状态棒材的直度由供需双方协商确定。对拉制矩形棒、六角棒的直度及特殊要求由供需双方协商确定。

表5   H50状态圆棒材的直度                           单位为毫米

| 长度 | 圆形棒 | 方形棒、六角形棒、矩形棒 |
| --- | --- | --- |
|  | 3～≤20 | ＞20～80 |  |
|  | 全长直度 | 每米直度 | 全长直度 | 每米直度 | 全长直度 | 每米直度 |
| ＜1000 | ≤2 | ---- | ≤1.5 | ---- | ≤5 | ---- |
| ≥1000～＜2000 | ≤3 | ---- | ≤2 | ---- | ≤8 | ---- |
| ≥2000～＜3000 | ≤6 | ≤3 | ≤4 | ≤3 | ≤12 | ≤5 |
| ≥3000 | ≤12 | ≤3 | ≤8 | ≤3 | ≤15 | ≤5 |

3.3.6   扭拧度

对边距不小于10 mm H50状态矩形、方形、六角形棒材的扭拧度应符合表6的规定。

表6 ：H50状态矩形、方形、六角形棒材的扭拧度                 单位为毫米

| 对边距 | 允许的最大扭拧度 |
| --- | --- |
|  | 任何 1000 长 | 总长度 L (M） |
| ≥10～≤18 | 1.0 | 1.0×L |
| ＞18～≤30 | 1.5 | 1.5×L |
| ＞30～≤50 | 2.0 | 2.0×L |
| ＞50～≤80 | 3.0 | 3.0×L |
| 注：矩形对边距取棒材长边 |

3.3.7  圆角半径

3.3.7.1 过度圆角半径

H50及O60状态多边形棒材的横截面的棱角处允许有圆角过度，其圆角半径(r)应符合表7的规定。

表7：H50及O60状态多边形棒材的过度圆角半径                   单位为毫米

| 对边距 | 圆角半径 |
| --- | --- |
| ≥3～≤6 | 0.5 |
| ＞6～≤10 | 0.8 |
| ＞10～≤18 | 1.2 |
| ＞18～≤30 | 1.8 |
| ＞30～≤50 | 2.8 |
| ＞50～≤80 | 4 |
| 注：矩形对边距取棒材长边 |

3.3.8  圆棒的圆度不得超过其直径允许偏差之半。

    - 棒材端部应锯切平整，允许有轻微的毛刺。

    - 切斜：

棒材端部应锯切平整，切口在不使棒材长度超出允许偏差的条件下，最大切斜量应不超过棒材直径（或最大对边距）的5.0%。

3.4  力学性能

棒材的室温力学性能应符合表8的规定。

表8：棒材的室温力学性能

| 牌号 | 状态 | 直径 (或对边距离) | 抗拉强度 Rm Mpa | 断后伸长率 A % | HB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不小于 |
| TU0 TU1 TU2 TU3 TUAg0.05 TU0Ag0.06 TUAg0.08 TUAg0.1 T1 T2 TAg0.1 | 热挤压（M30） | 10～90 | 195 | 30 | 30 |
|  | 软化退火（O60） | 3～80 | 205 | 35 | 35 |
|  | 热挤压+拉拔（H50） | ≥3～≤25 | 290 | --- | 85 |
|  |  | ＞25～≤50 | 275 | --- | 75 |
|  |  | ＞50～≤80 | 245 | --- | 65 |

  - 电性能：

棒材在20℃的室温条件下，电性能应符合表9规定。

表9：棒材的电性能

| 牌号 | 状态 | 体积电阻系数 | 质量电阻系数 | 导电率 | 电导率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ω×mm2/m 不大于 | Ω×g/m2 不大于 | % IACS 不小于 | MS/m 不小于 |
| TU0 TU1 TU2 TU3 T1 T2 | M30 O60 | 0.01724 | 0.1533 | 100.0 | 58.0 |
|  | H50 | 0.01786 | 0.1588 | 96.6 | 56.0 |
| TUAg0.05 TU0Ag0.06 TUAg0.08 TUAg0.1 TAg0.1 | M30 O60 | 0.01754 | 0.1559 | 98.3 | 57.0 |
|  | H50 | 0.01818 | 0.1616 | 94.8 | 55.0 |

3.6 含氧量

无氧铜棒材在需方有要求时，棒材的含氧量按YS/T335中的规定，符合标准图片1、2、3级为合格。

3.7内部质量

棒材断口应致密、无缩尾。不允许有超出YS/T336中规定的气孔、分层和夹杂等缺陷。

3.8表面质量

3.8.1 棒材表面应光滑、清洁。不允许有裂纹、起皮、气泡、夹杂物和有手感的环状痕等缺陷。

3.8.2 棒材表面允许有局部的、不使棒材直径超出允许偏差的划伤、凹坑、斑点和压入物等缺陷。

轻微的矫直痕、细划纹、氧化色、发暗和水迹、油迹不作为报废依据。

4 试验方法

4.1 化学成分的仲裁分析方法

棒材的化学成分仲裁分析方法按GB/T5121的规定进行。

4.2 尺寸测量方法

4.2.1 产品的外形尺寸应用相应精度的测量工具进行测量。

4.2.2 直度的测量方法按照GB/T 26303.2 的规定进行测量

4.3 室温力学性能检验方法

4.3.1 管材的室温拉伸试验按GB/T 228的规定执行。

4.3.2 棒材的布氏硬度试验按GB/T231的规定进行。

4.4 电性能检验方法

棒材的电性能试验按GB/T 351和GB/T 32791规定进行。仲裁试验方法按GB/T 351的规定进行。

4.5 含氧量检验方法

无氧铜棒的含氧量检验按YS/T335的规定进行。

4.6 内部质量检查方法

产品的内部质量检验方法按照YS/T336中规定进行。

4.7表面质量检查方法

产品的表面质量检验方法按照目视方法进行。

5 检验规则

5.1 检查和验收

5.1.1 棒材应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写质量证明书。

5.1.2 需方对收到的产品按本标准的规定进行复验。复验结果与本标准及订货合同的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

5.2 组批

棒材应成批提交，每批应由同一牌号、状态和规格组成。每批重量应不大于2000㎏。

5.3 检验项目

5.3.1 每批产品应进行化学成分、外形尺寸偏差和表面质量的检验。

5.3.2 对表7中有力学性能要求的棒材，每批应进行力学性能的检验。

5.3.3 无氧铜棒材每批应进行含氧量的检验。

5.4 取样

产品取样应符合表10的规定。

表10：产品取样的规定

| 检验项目 | 取样规定 | 要求章节号 | 试验方法章节号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 1个试样/炉（供方）；1个试样/批（需方） | 3.2 | 4.1 |
| 外形尺寸允许偏差a | 按GB/T2828.1 规定的取样方法或供需双方协商 | 3.3 | 4.2 |
| 力学性能 | 任选2根/批，1个试样/根 | 3.4 | 4.3 |
| 电性能 | 按GB/T2828.1 规定的取样方法或供需双方协商 | 3.5 | 4.4 |
| 内部质量 | 按GB/T2828.1 规定的取样方法或供需双方协商 | 3.7 | 4.6 |
| 表面质量 | 按GB/T2828.1 规定的取样方法或供需双方协商 | 3.8 | 4.7 |
| a 选择正常检验一次抽样方案，检验水平Ⅱ，接收质量限 AQL＝2.5 |

5.5 检验结果的判定

5.5.1 化学成分不合格时，判该批产品不合格。

5.5.2 棒材外形尺寸偏差、表面质量不合格时，判该根不合格。

5.5.3 当力学性能试验结果中有试样不合格时，应从该批产品中另取双倍数量的试样进行重复试验。重复试验结果全部合格，则判整批产品合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批产品不合格或逐根检验，合格者交货。

5.5.4 当出现其他缺陷时，该批产品由供需双方协商处理。

6 标志、包装、运输、贮存和质量证明书

产品的标志、包装、运输、贮存和质量证明书应符合GB/T 8888的规定。

7 订货单(或合同)内容

订购本标准所列材料的订货单(或合同)内应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 状态；

- 尺寸规格；

- 重量或根数；

- 本标准编号；

- 其它；

- 精度；

- 含氧量；

# Text boxes

××××-××-××实施

××××-××-××发布

导 电 用 铜 棒

Copper rod and bar for electrical purpose

(预审稿)

YS/T  615—××××

代替YS/T 615-2006

ICS

S

六角棒