行业标准《电极材料用铬、锆青铜棒材》

讨论稿编制说明

- 任务来源

根据工信厅科（2016）58号文件、编号为2016-0207T-YS下达的标准起草任务，由沈阳有色金属加工有限公司、安徽鑫科新材料股份有限公司等起草，完成年限为2018年。

- 工作简况

1、立项目的和意义

铬锆铜系合金是重要的高强度、高导电率金属材料，其强度是普通纯铜的3倍，具

有75～85%IACS的高导电率、抗500℃高温软化、无中温脆性、冲击不产生火花等优良特性。C18200（原牌号QCr1）、C18150（原牌号QCr1-0.15）合金棒材广泛用于制造大功率、大电流、高温、热封装等恶劣工况下的重要导电、导热器件，主要作为自动焊机电极材料和触头材料，如机械制造工业的焊接、导电嘴、开关触头、模具块、高速铁路用接触材料、高脉冲磁场导体、电阻焊电极、大型高速涡轮发电机的转子导线、焊机辅助装置用各种物料等。

随着我国汽车制造业的快速发展，电极用合金棒材需求量迅猛增长，国

内这方面的材料标准《电极材料用铬、锆青铜棒材》于2006年制定，已经不能完全反应当前国内生产和需求状况，有必要进行修订，以便真实反映国内该产品生产状态及质量水平，满足市场需求。

铬锆铜系列合金棒材主要产自我国、美国、韩国、日本及德国等，目前，

我国产量约占世界总产量的20～30%。随着我国汽车工业快速发展，铬锆铜合金棒材需求量逐渐增加，但高端客户对高品质铬锆铜产品需求仍有部分进口。近年来，我国铬锆铜产品质量大幅度改善提高，产品同样得到国外客户认可，有很大一部分产品已销往国外客户，因此对YS/T584-2006应进行修订，力求与国际接轨。

2、主起草单位简况

沈阳有色金属加工有限公司的前身是沈阳有色金属加工厂，2011年3月，根据政府统一规划和企业发展需要，公司由沈阳市苏家屯区迁至沈阳经济技术开发区，对原厂的优质资源进行了整合，重新打造一个现代化的崭新的有色金属加工企业。公司引进大连理工大学“铜合金熔炼用覆盖剂”发明专利，依托此技术生产出技术含量高、附加值高的铜及铜合金产品，大力开展低成本、节能环保的铜非真空熔炼技术和潜流式半连铸技术的研制开发，成功开发出高强高导铬锆铜等符合国家产业导向和迎合市场需求的系列产品，产品远销国内外。

公司主营业务：主营铜及铜合金系列产品的研制、生产、销售以及技术咨询服务。

公司技术力量雄厚，2015年10月已通过高新技术企业认定，2016年7月被认定为市级工程技术研究中心。公司采用先进工艺科学生产，产品质量稳定，生产成本低；公司检测手段先进，检测设备采用国际、国内先进设备。2014年公司获得全国工业产品生产许可证，并通过了ISO9001质量体系认证，当年，获得海关进出口许可。

3、主要工作过程

标准制订计划任务正式下达后，沈阳有色金属加工有限公司牵头成立了标准起草小组，并落实起草任务，确定标准的主要起草人，拟定该标准的工作计划。研究整理了本单位铬锆铜系列产品国内外用户的技术要求及产品使用现状，并会同营销人员对铬锆铜合金棒材生产及应用两方面进行调研，全面、准确地了解了市场不同客户的需求及国内外目前生产整体水平和现状，查阅国内及美国RWMA Class 2等相关现行标准，收集相关技术数据，然后依据大量技术资料，于2017年3月形成了本标准《征求意见稿》。

三、编制原则

本标准结合我国国情，根据国内生产企业及国内外用户需求的基础上，参照YS/T584-2006及美国同类产品标准RWMA Class 2修定。本标准技术参数主要依据多年棒材生产中的数据积累，及电阻焊接领域对铬锆青铜棒材技术条件的要求，综合了几方面的技术资料制定本标准，力求标准的合理性与实用性。

同时，按照GB／T1.1-2000《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》和《有色金属冶炼产品、加工产品、化学分析方法国家标准、行业标准编写示例》的要求对标准进行修定，通过多次讨论，广泛征求各方意见之后，形成了标准讨论稿及编制说明。

四、主要技术内容说明

（一）、标准题目与适用范围

本标准题目为“电极材料用铬、锆青铜棒材”。

本标准适用于焊接行业制造电极用的铬、锆青铜棒材。

（二）、本标准与YS/T584-2006相比，主要内容发生如下变化：

取消软化温度定义。

1、要求

（1）、产品分类

a、产品牌号:

按GB/T5231-2012《加工铜及铜合金牌号和化学成分》国家标准规定，对产品牌号进行修改，并增加相应数字代号。

b、产品状态：

按GB/T29094-2012《铜及铜合金状态表示方法》国家标准规定，对产品状态进行修改，并增加TF状态。

c、产品规格：

结合国内企业生产状况及市场需求情况，对产品规格进行修订，由“≥7～80”修订为“≥6～130”；对产品长度进行修订。

d、标记示例

对标记示例进行修订。

（2）、化学成分

化学成分按GB/T5231《加工铜及铜合金牌号和化学成分》国家标准规定。

（3）、尺寸偏差

结合国内企业生产状况及市场需求情况，对产品规格进行调整，增加较高精度。

（4）、力学性能

新增大规格产品性能，课题组收集或通过实验，统计数据，经分析整理后确定。

（5）、内在质量

对内在质量要求进行修订，增加断口质量要求，即增加断口质量不允许有超出YS/T336-2010《铜、镍及其合金管材和棒材断口检验方法》规定的气孔、分层和夹杂等缺陷。

2、试验方法

（1）、力学性能检验方法

拉伸试验按GB/T228的规定执行，修订为按GB/T×××的规定执行。

（2）、内部质量检验方法

增加按YS/T336的规定执行。

3、检验规则

对取样方法进行修订，见表1。

表1

| 序号 | 检验项目 |  | 取样规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外形尺寸 |  | 逐根，修订为按照GB/T2828.1规定的取样或供需双方协商 |
| 2 | 表面质量 |  | 逐根，修订按照GB/T2828.1规定的取样或供需双方协商 |
| 3 | 内部质量 | 超声波探伤 | 逐根 |
|  |  | 断口 | 靠近压余端，任取2根/批 |

（三）、本标准与原标准及国外标准对比

1、本标准与原行业标准对比

|  | 本标准 YS/T584-xxxx | 原标准 YS/T584-2006 | 标准 水平对比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合金 牌号 | TZr0.15，TCr0.8，TCr1-0.15，TCr0.6-0.4-0.05，TCr1 （C15000，T18148，C18150，T18160，T18170 ，C18200） | QZr0.15， QCr1-0.15, QCr1 （C15000，C18150,C18200) | 优于 |
| 状态 | 时效（TH04） | CYS | 相当 |
| 规格 （mm） | 6～115 | 7～80 | 优于 |
| 尺寸及 偏差 （mm） | 圆棒、方棒、六角棒的直径（或对边距）及其允许偏差 直径（或 对边距）; 偏 差a. 圆形; 方形、六角形. 普通级; 高精级; 普通级; 高精级. 6～16; ±0.05; ±0.03; ±0.10; ±0.06. >16～25; ±0.08; ±0.05; ±0.13; ±0.10. >25～64; ±0.10; ±0.08; ±0.15; ±0.12. >64～76; ±0.15; ±0.12; ±0.30; ±0.24. >76～89; ±0.25; ±0.20; —; —. >89～115; ±0.35; ±0.25; —; —. 矩形棒材尺寸及其允许偏差 厚度; 宽度b ≤13; 宽度>13～25; 宽度>25～50; 宽度>50～100. 厚度c偏差; 宽度 偏差; 厚度 偏差; 厚度 偏差; 宽度 偏差; 宽度 偏差; 宽度 偏差; 宽度 偏差. <16; ±0.12; ±0.12; ±0.12; ±0.18; —; —; —; —. 16～25; —; —; ±0.15; ±0.18; ±0.18; ±0.23; ±0.20; ±0.5%. 25～63; —; —; —; —; ±0.18; ±0.23; ±0.23; ±0.5%. 63～76; ±; —; —; —; —; —; ±0.5%; ±0.5%. | 圆棒、方棒、六角棒的直径 （或对边距）及其允许偏差 直径; 偏差. 圆棒; 方棒、六角棒. 7～16; ±0.05; ±0.10. >16～25; ±0.08; ±0.13. >25～63; ±0.10; ±0.15. >63; ±0.15; ±0.30. 矩形棒材尺寸及其允许偏差 厚度; 宽度b ≤13; 宽度>13～25; 宽度>25～50. 厚度c偏差; 宽度 偏差; 厚度 偏差; 厚度 偏差; 宽度 偏差; 宽度 偏差. <16; ±0.12; ±0.12; ±0.12; ±0.18; —; —. 16～25; —; —; ±0.15; ±0.18; ±0.18; ±0.23. 25～63; —; —; —; —; ±0.18; ±0.23. | 优于 |
| 力学 性能 | 标准中表6 | 增加了部分牌号和部分规格段的性能 | 优于 |
| 检测 项目 | 化学成分、外形尺寸及其允许偏差、力学性能、硬度、导电率、软化温度、表面质量、超声波探伤 | 化学成分、外形尺寸及其允许偏差、力学性能、硬度、导电率、软化温度、表面质量 | 优于 |

2、本标准与RWMA Class 2标准对比

|  | 本标准 YS/T584-xxxx | 国外标准 RWMA Class 2 | 标准 水平 对比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合金 牌号 | TZr0.15，TCr0.8，TCr1-0.15，TCr0.6-0.4-0.05，TCr1 （C15000，T18148，C18150，T18160，T18170 ，C18200） | C15000，C18150，C18200 | 优于 |
| 状态 | 时效（TH04） |  |  |
| 规格 | 6～115 | ～114 | 相当 |
| 尺寸及 偏差 （mm） | 圆棒、方棒、六角棒的直径（或对边距）及其允许偏差 直径（或 对边距）; 偏 差a. 圆形; 方形、六角形. 普通级; 高精级; 普通级; 高精级. 6～16; ±0.05; ±0.03; ±0.10; ±0.06. >16～25; ±0.08; ±0.05; ±0.13; ±0.10. >25～64; ±0.10; ±0.08; ±0.15; ±0.12. >64～76; ±0.15; ±0.12; ±0.30; ±0.24. >76～89; ±0.25; ±0.20; —; —. >89～115; ±0.35; ±0.25; —; —. 矩形棒材尺寸及其允许偏差 厚度; 宽度b ≤13; 宽度>13～25; 宽度>25～50; 宽度 >50. 厚度c偏差; 宽度 偏差; 厚度 偏差; 厚度 偏差; 宽度 偏差; 宽度 偏差; 宽度 偏差; 宽度 偏差. <16; ±0.12; ±0.12; ±0.12; ±0.18; —; —; —; —. 16～25; —; —; ±0.15; ±0.18; ±0.18; ±0.23; ±0.20; ±0.5%. 25～63; —; —; —; —; ±0.18; ±0.23; ±0.23; ±0.5%. 63～76; ±; —; —; —; —; —; ±0.5%; ±0.5%. | 圆棒、方棒、六角棒的直径（或对边距） 及其允许偏差 尺寸; 圆棒; 方、六角棒. <16; ±0.05; ±0.10. 16～<25; ±0.08; ±0.12. 25～<64; ±0.10; ±0.15. 64～<76; ±0.15; ±0,30. 矩形棒尺寸及其允许偏差 尺寸; 宽度. <13; 13～25; 25～50; >50. 厚; 宽; 厚; 宽; 厚; 宽; 厚; 宽. <16; ±0.12; ±0.12; ±0.12; ±0.18; —; —; —; —. 16～25; —; —; ±0.15; ±0.18; ±0.18; ±0.23; ±0.20; ±0.5%. 25～64; —; —; —; —; ±0.18; ±0.23; ±0.23; ±0.5%. 64～76; —; —; —; —; —; —; ±0.5%; ±0.5%. | 优于 |
| 力学 性能 | 标准中表6 | 圆棒的力学性能、硬度、导电率 牌号; 直径; 抗拉 强度 MPa; 屈服 强度 MPa; 延伸 率，%; 硬度 HRB; 导电 率，%. C15000; ≤25; 414; 310; 13; 65; 80. >25～51; 380; 290; 14; 60. >51～76; 345; 276; 15; 55. >76～89; 310; 276; 15; 50. >89～102; 290; 241; 15; 48. C18150 C18200; ≤25; 448; 380; 13; 75; 75. >25～51; 407; 345; 13; 70. >51～76; 380; 310; 13; 65. >76～89; 331; 290; 13; 65. >89～114; 310; 269; 13; 60. 方棒、矩形棒、六角棒的力学性能、硬度、导电率 牌号; 直径; 抗拉 强度 MPa; 屈服 强度 MPa; 延伸 率，%; 硬度 HRB; 导电 率，%. C15000; ≤25; 379; 276; 13; 55; 80. >25; 345; 262; 14; 50. C18150 C18200; ≤25; 407; 310; 13; 70; 75. >25; 379; 276; 13; 65. | 相当 |
| 检测 项目 | 化学成分、外形尺寸及其允许偏差、力学性能、硬度、导电率、软化温度 表面质量、超声波探伤 | 化学成分、外形尺寸及其允许偏差、力学性能、硬度、导电率、 表面质量、超声波探伤 | 优于 |

五、整体标准水平说明

本标准是对YS/T584-2006进行修订，修订后内容增加并高于原标准，达到国际先进水平。建议作为推荐性行业标准发布实施。

六、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准是修定标准，与现行相关法律、法规、规章及相关强制推荐的标准没有冲突。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

无

八、作为强制性国家标准的建议

本标准建议不作为强制性标准，而建议作为推荐性标准。

九、贯彻标准的要求和措施建议

建议相关单位组织专项标准宣贯会进行系统学习。本标准发布后，各企业应积极宣传和贯彻，并立即采用新标准订货，以保证产品质量，满足国内、外市场及用户的需要。

十、废止现行有关标准的建议

无

十一、其它应予说明的事项

本标准根据目前国内电极材料用铬锆青铜棒材实际生产现状和订货合同情况确定标准的技术条件，考虑随着新材料的开发使用和生产装备的更新，如果以后生产或订货合同中有其它合金或状态需求可在下一版中进行补充修订。

十二、预期效果

本标准结合我国国情，在国内生产企业及国内外用户需求的基础上，以YS/T584-2006为基础并参照美国同类产品标准美国电阻焊接机制造商协会 第2类技术条件制定，加速中国标准同国外同类标准对接，技术指标先进，具有普遍性、广泛性、适用性、科学性和先进性。本标准发布后，将规范我国电极材料用铬锆青铜棒材的性能和技术要求，提高产品在国内、外市场上的竞争力，给生产企业带来巨大的经济效益，同时，修定该材料的行业标准，有利于产品打入、占领国际市场。

行业标准编制组

2017年4月14日