ICS 77.150.30

H62

Chromium bronzes and zirconium bronzes bars and rods

for eiectrode material

YS/T 584－XXXX

电极材料用铬、锆青铜棒材

(讨论稿）

20xx-xx-xx 发布

20xx-xx-xx 实施

| 中华人民共和国工业和信息化部 | 发布 |
| --- | --- |

前   言

本标准是按照GB/T1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243) 提出并归口。

本标准负责起草单位：沈阳有色金属加工有限公司等。

本标准主要起草人员：

电极材料用铬、锆青铜棒材

# 1  范围

本标准规定了电极材料用铬、锆青铜棒材的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存和质量证明书和订货单(或合同)内容。

本标准适用于焊接行业制造电极用的铬、锆青铜圆棒、方棒、六角棒棒材（以下简称棒材）。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T×××   铜及铜合金材料  室温拉伸试验方法

GB/T 230  金属洛氏硬度试验

GB/T 351   金属材料电阻系数测量方法

GB/T 33370   铜及铜合金软化温度的测定方法

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第1部分：接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3310  铜合金棒材超声波探伤方法

GB/T 5121  铜及铜合金化学分析方法

GB/T5231  加工铜及铜合金牌号和化学成分

GB/T 8888  重有色金属加工产品的包装、标志、运输和贮存

GB/T 26303.2  铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法  第2部分 棒、线、型材

YS/T 336   铜、镍及其合金管材和棒材断口检验法

YS/T 478  铜及铜合金导电率涡流测试方法

YS/T 482    铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法

YS/T 668   铜及铜合金理化检测取样方法

YS/T 815   铜及铜合金力学性能和工艺性能试样的制备方法

3.　　要求

3.1  　产品分类

3.1.1  牌号﹑状态﹑规格

棒材的牌号、状态和规格应符合表1 的规定。

表1                          牌号、状态和规格

| 牌 号 | 代号 | 状 态 | 直径（或对边距）/ mm | 长度/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TZr0.15 TCr0.8 TCr1-0.15 TCr1-0.18 TCr0.6-0.4-0.05 TCr1 | C15000 T18148 C18150 T18160 T18170 C18200 | 固溶热处理+冷加工(硬) +沉淀热处理（TH04） | 6～115 | 500～5000 |

### 3.1.2  标记示例

产品标记按产品名称、标准编号、牌号、状态和规格的顺序表示。标记示例如下：

示例1：用TCr1-0.15 (C18150)制造、状态为TH04、普通级、直径为25mm、长度为2500mm的圆形棒材标记为：      圆形棒 YS/T 584- TCr1-0.15 TH04-ϕ25×2500

或 圆形棒 YS/T 584- C18150 TH04-ϕ 25×2500

示例2：用TCr1 (C18200)制造、状态为TH04、高精级、边长为20mm、长度为2000mm的方形棒材标记为：       方形棒 YS/T 584-TCr1 TH04高- 20×2000

或 方形棒 YS/T 584- C18200 M30高-  20×2000

3.2  化学成分

化学成分应符合GB/T5231的规定。

3.3尺寸及其允许偏差

3.3.1圆棒、方棒、六角棒尺寸（直径或对边距）允许偏差应符合表2的规定。

表2        圆棒、方棒、六角棒的直径（或对边距）及其允许偏差          单位为毫米

| 直径（或对边距） | 允 许 偏 差a |
| --- | --- |
|  | 圆形 | 方形、六角形 |
|  | 普通级 | 高精级 | 普通级 | 高精级 |
| 6～16 | ±0.05 | ±0.03 | ±0.10 | ±0.06 |
| >16～25 | ±0.08 | ±0.05 | ±0.13 | ±0.10 |
| >25～63 | ±0.10 | ±0.08 | ±0.15 | ±0.12 |
| >63～76 | ±0.15 | ±0.12 | ±0.30 | ±0.24 |
| >76～89 | ±0.25 | ±0.20 | — | — |
| >89～115 | ±0.35 | ±0.25 | — | — |
| a需方要求允许偏差全为（+）或（-）单向偏差时，其值为表中数值的2倍。 |

3.3.2矩形棒尺寸及其允许偏差应符合表3的规定。

表3  矩形棒材尺寸及其允许偏差             单位为毫米

| 厚度 | 宽度b≤13 | 宽度>13～25 | 宽度>25～50 | 宽度>50～100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 厚度c偏差 | 宽度偏差 | 厚度偏差 | 厚度偏差 | 宽度偏差 | 宽度偏差 | 宽度偏差 | 宽度偏差 |
| <16 | ±0.12 | ±0.12 | ±0.12 | ±0.18 | — | — | — | — |
| 16～25 | — | — | ±0.15 | ±0.18 | ±0.18 | ±0.23 | ±0.20 | ±0.5% |
| 25～63 | — | — | — | — | ±0.18 | ±0.23 | ±0.23 | ±0.5% |
| 63～76 | ± | — | — | — | — | — | ±0.5% | ±0.5% |
| a需方要求允许偏差全为（+）或（-）单向偏差时，其值为表中数值的2倍。 b对边距较小者为厚度； c对边距较大者为宽度。 |

3.3.3直度

棒材直度应符合表4的规定。

表4       棒材的直度                      单位为毫米

| 长度 | 圆棒 | 型棒 |
| --- | --- | --- |
|  | 6～16 | >16～64 | >64 | 6～100 |
|  | 全长 直度 | 每米 直度 | 全长 直度 | 每米 直度 | 全长 直度 | 每米 直度 | 全长 直度 | 每米 直度 |
| ＜1000 | — | — | ≤1.5 | — | ≤1.5 | — | ≤5 | — |
| 1000～＜2000 | ≤3 | — | ≤2 | — | ≤3 | — | ≤8 | — |
| 2000～＜3000 | ≤6 | ≤4 | ≤4 | ≤3 | ≤5 | ≤4 | ≤12 | ≤5 |
| ≥3000 | ≤12 | ≤4 | ≤8 | ≤3 | ≤8 | ≤4 | ≤15 | ≤5 |

3.3.4圆角半径

拉制多边形棒材的横截面棱角处允许有圆角，其最大圆角半径不应超过表5的规定。

表5      方形、矩形、六角形棒材的圆角半径                   单位为毫米

| 截面名义宽度（对边距a） | 10 | >10～18 | >18～30 | >30～50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 圆角半径 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 2.8 |
| a矩形对边距指厚度。 |

3.3.5长度

棒材的定尺或倍尺长度的允许偏差为+13mm。倍尺长度应加入锯切分段时的锯切量，每一锯切量为5mm。

3.3.6扭拧度

多边形棒的扭拧度，每300mm不应超过1°（精确到度）。最大长度5000mm总扭拧度不应超过15°。

3.3.7圆度

圆形棒材的圆度应不大于直径允许偏差之半。

3.3.8切斜度

棒材端部应锯切平整，端部切口允许有不大于3mm的切斜度，检验断口的端面允许保留。

3.4力学性能、硬度、导电率、软化温度

需方有要求并在合同中注明时，可进行拉伸试验、软化温度试验；棒材的室温力学性能、硬度、导电率、软化温度应符合表6、表7的规定。

表6                       圆棒的力学性能、硬度、导电率、软化温度

| 牌号 | 直径/mm | 硬度HRB | 导电率/%IACS | 抗拉强度Rm /MPa | 规定塑性延伸强度RP / MPa | 断后伸长率A/% | 软化温度℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TZr0.15 | ≤25 | ≥65 | ≥80 | ≥415 | ≥310 | ≥10 | 供需协商 |
|  | >25～50 | ≥60 | ≥80 | ≥380 | ≥290 |  |  |
|  | >50～76 | ≥55 | ≥80 | ≥345 | ≥275 |  |  |
|  | >76～89 | ≥50 | ≥80 | ≥310 | ≥275 |  |  |
|  | >89～102 | ≥48 | ≥80 | ≥290 | ≥240 |  |  |
| TCr0.8 TCr1 | ≤25 | ≥75 | ≥75 | ≥450 | ≥380 | ≥9 | ≥475 |
|  | >25～50 | ≥70 | ≥75 | ≥410 | ≥345 |  |  |
|  | >50～76 | ≥65 | ≥75 | ≥380 | ≥310 |  |  |
|  | >76～89 | ≥65 | ≥75 | ≥330 | ≥290 |  |  |
|  | >89～102 | ≥60 | ≥75 | ≥310 | ≥270 |  |  |
|  | >102～115 | ≥60 | ≥75 | ≥310 | ≥270 |  |  |
| TCr1-0.15 TCr1-0.18 TCr0.6-0.4-0.05 | ≤25 | ≥75 | ≥75 | ≥420 | ≥390 | ≥10 | ≥550 |
|  | >25～50 | ≥70 | ≥75 | ≥400 | ≥370 |  |  |
|  | >50～76 | ≥65 | ≥75 | ≥400 | ≥370 |  |  |
|  | >76～89 | ≥65 | ≥75 | ≥330 | ≥290 |  |  |
|  | >89～102 | ≥60 | ≥75 | ≥310 | ≥270 |  |  |
|  | >102～115 | ≥60 | ≥75 | ≥310 | ≥270 |  |  |

表7            方棒、矩形棒、六角棒的力学性能、硬度、导电率、软化温度

| 牌号 | 对边距（最小）/mm | 硬度HRB | 导电率/%IACS | 抗拉强度Rm /MPa | 规定塑性延伸强度RP / MPa | 断后伸长率A/% | 软化温度℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TZr0.15 | ≤25 | ≥55 | ≥80 | ≥380 | ≥275 | ≥10 | 供需协商 |
|  | >25～50 | ≥50 | ≥80 | ≥345 | ≥265 |  |  |
|  | >50～76 | ≥50 | ≥80 |  |  |  |  |
| TCr0.8 TCr1 TCr1-0.15 TCr1-0.18 TCr0.6-0.4-0.05 | ≤25 | ≥70 | ≥75 | ≥410 | ≥310 | ≥9 | ≥475 |
|  | >25～76 | ≥65 | ≥75 | ≥380 | ≥275 |  |  |
|  | >76～100 | ≥65 | ≥75 | — | — |  |  |

3.5内部质量

3.5.1断口

棒材断口应致密，无缩尾。不允许有超出YS/T 336 中规定的气孔、夹杂和分层等缺陷。

3.5.2超声波探伤

棒材可进行超声波探伤，不允许有超出GB/T3310规定的缺陷。

3.6表面质量

棒材表面应光亮，不允许有裂纹、起皮、气泡、夹杂物和有手感的环状痕等影响使用的缺陷。

4试验方法

4.1 化学成分

棒材的化学成分分析方法应采用GB/T5121(所有部分)或YS/T482的规定进行，棒材的化学成分仲裁分析按GB/T 5121(所有部分)的规定进行。

4.2 外形尺寸及其允许偏差

棒材的外形尺寸及其允许偏差测量方法按GB/T26303.2的规定进行。

4.3 力学性能、硬度、导电率、软化温度

4.3.1力学性能

棒材室温拉伸试验方法按GB/T 228.1-2010的规定进行，试样号为R4、R5、R6；洛氏硬度试验方法按GB/T230的规定进行。

4.3.2洛氏硬度

棒材室温洛氏硬度试验方法按GB/T230的规定执行。

4.3.3导电率

棒材的导电率检测方法按GB/T351或YS/T 478的规定进行，仲裁时按GB/T351的规定进行。

4.3.4软化温度

棒材的软化温度试验方法按GB/T 33370的规定执行。

4.4内部质量

4.4.1断口

棒材的断口检验方法按YS/T 336 的规定进行。

4.4.2超声波探伤

棒材的超声波探伤方法按GB/T 3310的规定进行。

4.5表面质量

棒材的表面质量应目视检验。

# 5 检验规则

5.1检查和验收

5.1.1 棒材应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准和合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方对收到的产品按本标准的规定进行复验，复验结果与本标准和合同（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起3个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

5.2组批

棒材应成批提交检验，每批应由同一牌号、状态和规格的棒材组成，每批重量应不超过5 000 Kg。

5.3检验项目

5.3.1每批棒材应进行化学成分、外形尺寸及其允许偏差、力学性能（抗拉强度、断后伸长率、洛氏硬度）、断口及表面质量的检验。

5.3.2棒材如做超声波探伤，可不做断口检验；或做断口检验，不做超声波探伤。

5.4取样

棒材的取样应符合表8规定。取样方法按YS/T 668的规定进行，力学性能试样制备按YS/T 815的规定进行。

### 表8                                取样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成份 | 2个试样/炉（供方）；1个试样/批（需方） | 3.2 | 4.1 |
| 外形尺寸及其允许偏差a | 按GB/T2828.1规定的取样方案或供需双方协商 | 3.3 | 4.2 |
| 力学性能 | 任取2根/批，1个试样/根，或供需双方协商 | 3.4 | 4.3 |
| 硬度 | 任取2根/批，1个试样/根，或供需双方协商 | 3.4 | 4.3 |
| 导电率 | 任取2根/批，1个试样/根，或供需双方协商 | 3.4 | 4.3 |
| 软化温度 | 任取2根/批，1个试样/根，或供需双方协商 | 3.4 | 4.3 |
| 断口a | 按GB/T2828.1规定的取样方案或供需双方协商 | 3.5 | 4.4 |
| 超声波探伤 | 逐根 | 3.5 | 4.4 |
| 表面质量a | 按GB/T2828.1规定的取样方案或供需双方协商 | 3.6 | 4.6 |
| a 选择正常检验一次抽样方案，检测水平II，接收质量限AQL=2.5。 |

5.5检测结果的判定

5.5.1  化学成分检验不合格时，判该批产品不合格。

5.5.2  棒材的外形尺寸、断口、表面质量不合格时，判该根不合格。每批中不合格件数超出接收质量限时，判整批不合格，或由供方逐根检验，合格者交货。

5.5.3超声波探伤的检验结果不合格时，判该根棒材不合格。

### 5.5.4  当力学性能、硬度、导电率、软化温度试验结果中有试样不合格时，应从该批产品中再取双倍试样进行该不合格项目的重复试验，如重复试验结果全部合格，则整批判为合格；如重复试验仍有一个试样不合格，则整批判为不合格，或由供方逐根检验，合格者交货。

# 标志、包装、运输、贮存和质量证明书

棒材的标志、包装、运输、贮存和质量证明书按GB/T 8888 的规定进行。

# 订货单（或合同）内容

订购本标准所列材料的订货单（或合同）内应包括下列内容：

ａ) 产品名称；

ｂ) 牌号；

ｃ) 状态；

ｄ) 尺寸规格；

ｅ) 精度等级（普通级或高精级)；

ｆ) 重量或根数；

g ) 规定塑性延伸强度、超声波探伤；

ｈ) 本标准编号；

i ) 其他。